- 前    言

GB/T 13747-201X《锆及锆合金化学分析方法》拟分为27部分：

——第1部分：锡量的测定  碘酸钾钾滴定法和苯基荧光铜-聚乙二醇辛基苯基醚分光光度法；

——第2部分：铁量的测定  1,10-二氮杂菲分光光度法和电感耦合等离子体发射光谱法；

——第3部分：镍量的测定  丁二酮肟分光光度法和电感耦合等离子体发射光谱法；

——第4部分：铬量的测定  二苯卡巴肼分光光度法和电感耦合等离子体发射光谱法；

——第5部分：铝量的测定  铬天青S-氯化十四烷基吡啶分光光度法；

——第6部分：铜量的测定  2,9-二甲基-1,10二氮杂菲分光光度法；

——第7部分：锰量的测定  高碘酸钾分光光度法和电感耦合等离子体发射光谱法；

——第8部分：钴量的测定  亚硝基R盐分光光度法；

——第9部分：镁量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第10部分：钨量的测定  硫氰酸盐分光光度法；

——第11部分：钼量的测定  硫氰酸盐分光光度法；

——第12部分：硅量的测定  钼蓝分光光度法；

——第13部分：铅量的测定  极谱法；

——第14部分：铀量的测定  极谱法；

——第15部分：硼量的测定  姜黄素分光光度法；

——第16部分：氯量的测定  氯化银浊度法和离子选择性电极法；

——第17部分：镉量的测定  极谱法；

——第18部分：钒量的测定  苯甲酰苯基羟胺分光光度法；

——第19部分：钛量的测定   二安替比林甲烷分光光度法和电感耦合等离子体发射光谱法；

——第20部分：铪量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法；

——第21部分：氢量的测定  惰气熔融红外吸收法/热导法；

——第22部分：氧量和氮量的测定  惰气熔融红外吸收法/热导法

——第23部分：氮量的测定  蒸馏分离-奈斯勒试剂分光光度法；

——第24部分：碳量的测定  高频燃烧红外吸收法；

——第25部分：铌量的测定  5-Br-PADAP分光光度法和电感耦合等离子体发射光谱法；

——第26部分：合金及杂质元素的测定  电感耦合等离子体发射光谱法；

——第27部分：痕量杂质元素的测定  电感耦合等离子体质谱法。

本部分为GB/T 13747的第7部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分替代GB/T 13747.7-1992《锆及锆合金化学分析方法 高碘酸盐分光光度法测定锰量》。

本部分与GB/T 13747.7-1992相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

——删除了“引用标准”（1992年版的第2章）；

——增加了电感耦合等离子体原子发射光谱法（见第3章）；

——增加了试样条款（见2.4和3.4）；

——将允许差改为精密度条款（见2.7和3.7,1992版的第8章）；

——增加了试验报告条款（见第章4）。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准起草单位：西北有色金属研究院、XX

本部分主要起草人：

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 13747.7-1992。

锆及锆合金化学分析方法

第7部分：锰量的测定

高碘酸钾分光光度法和电感

耦合等离子体原子发射光谱法

1  范围

本部分规定了锆及锆合金中锰量的测定方法。

本部分适用于海绵锆、锆及锆合金中锰量的测定。方法一测定范围：0.0010%～0.010%；方法二测定范围：0.005%～0.40%。测定方法交叉时，方法二为仲裁方法。

2.方法一高碘酸盐分光光度法

2.1  方法提要

试料用硫酸-硫酸铵分解，在硫酸介质中，用高碘酸钾将锰(Ⅱ)氧化到锰（Ⅶ），用分光光度计波长530nm处测量其吸光度。

2.2  试剂

除另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和二级水。

2.2. 1  高碘酸钾。

2.2. 2  硫酸铵。

2.2. 3  硫酸（(1.84 g/mL）。

2.2. 4  亚硝酸钠溶液（2g/L）。用时现配。

2.2. 5  锰标准贮存溶液：称取0.1000g金属锰（wMn≥99.95％）于100mL烧杯中，加入10mL水、10mL硫酸（2.2.3），加热溶解，冷却后移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含 100μg锰。

2.2. 6  锰标准溶液：移取10.00mL锰标准储存溶液（2.2.5）于100mL容量瓶，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含 10μg锰。

2.3  仪器

分光光度计。

2.4  试样

2.4.1  取样

海绵锆、锆及锆合金的取样应按照已颁布的相应标准方法进行。

2.4.2  试样处理

将试样剪成长度不大于5mm的碎屑。

2.5  分析步骤

2.5.1  试料

按表1称取试样（2.4），精确至0.0001g。

表1 试料量

| 锰的质量分数/% | 试料/g |
| --- | --- |
| 0.001~0.005 | 1.000 |
| >0.005~0.010 | 0.500 |

2.5.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

2.5.3  空白试验

随同试料做空白试验。

2.5.4  测定

2.5.4.1  将试料（2.5.1）置于100mL烧杯中，加入10mL硫酸（2.2.3），5g硫酸铵（2.2.2），盖上表面皿，加热至试料完全分解，冷却 。

2.5.4.2  加入10mL水，混匀，低温加热至近沸，稍冷，加入0.2g高碘酸钾（2.2.1），在加热至红色出现，并保持1min ~2min，冷却至室温。

2.5.4.3  将溶液移入50mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，放置1h。

2.5.4.4  移取部分溶液于3cm吸收皿中。向剩余的显色液中边摇动边滴加亚硝酸钠溶液（2.2.4）至紫红色恰好退去。以此退色溶液为参比，于分光光度计波长530nm处测量其吸光度。

2.5.4.4  减去空白试验溶液的吸光度，从工作曲线上查得相应的锰量。

2.5.5 工作曲线的绘制

2.5.5.1  移取0，1.00，2.00，3.00，4.00，5.00mL锰标准溶液（2.2.6），分别置于一组100mL烧杯中，各加入10mL硫酸（2.2.3），5g硫酸铵（2.2.2），盖上表皿，加热溶解，以下按2.5.4.2~2.5.4.3条进行。

2.5.5.2  移取部分溶液于3cm吸收皿中，以试剂空白溶液为参比，于分光光度计波长530nm处测量其吸光度，以锰量为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

2.6  分析结果的计算

锰含量以锰的质量分数wMn计，按式（1）计算

………………………（1）

式中：

m1——工作曲线上查得的锰量，单位为微克（μg）；

m0 ——试料质量，单位为克（g）。

2.7  精密度

2.7.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法获得：

表2 重复性限

| wMn/% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |

2.7.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法获得：

表3 再现性限

| wMn/% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |

3 方法二 电感耦合等离子体发射光谱法

3.1方法提要

用盐酸和氢氟酸溶解试料，滴加硝酸氧化。用电感耦合等离子体原子发射光谱法进行测定，按工作曲线法计算锰的质量浓度，以质量分数表示测定结果。

3.2试剂

除另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和实验室二级水。

3.2.1  硝酸（(1.42 g/mL）。

3.2.2  盐酸（1+1）。

3.2.3  氢氟酸（1+1）。

3.2.4  金属锆（wZr≥99.95％，wMn＜0.0005%）。

3.2.5 锰标准贮存溶液：称取1.0000g金属锰（wMn≥99.95％）于100mL烧杯中，加入10mL水、10mL硝酸（3.2.1），加热溶解，冷却后移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含 1.0mg锰。

3.2.6  锰标准溶液：移取10.00mL锰标准贮存溶液（3.2.5）于100mL容量瓶中，加入1mL硝酸（3.2.1），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100μg锰。

3.2.7  氩气：体积分数≥99.99%。

3.3  仪器

电感耦合等离子体发射光谱仪：具备耐氢氟酸雾化器系统。

3.4 试样

3.4.1  取样

海绵锆、锆及锆合金的取样应按照已颁布的相应标准方法进行。

3.4.2  试样处理

将试样剪成长度不大于5mm的碎屑。

3.5 分析步骤

3.5.1  试料

称取0.50g试样（3.4），精确至0.1mg。

3.5.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

3.5.3  空白试验

称取0.500g金属锆(3.3.4)，随同试料做空白试验。

3.5.4  试液的制备

3.5.4.1  将试料（3.5.1）置于200mL聚四氟乙烯烧杯中，加入10mL盐酸（3.3.2），加入2mL氢氟酸（3.2.3），低温加热至样品完全溶解，加入0.5mL硝酸（3.3.1）氧化。取下冷却至室温。

3.5.4.2  移入100mL塑料容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

3.5.5  工作曲线溶液的制备

分别称取0.500g金属锆（3.2.4）于一组150mL聚乙烯烧杯中，按照3.5.4步骤将其溶解，冷却后分别移入100mL塑料容量瓶中，分别加入锰标准溶液（3.2.6）0mL、0.50mL、1.00mL、5.00mL、10.00mL，20.00mL，用水稀释至刻度，混匀。

3.5.6  测定

3.5.6.1   推荐分析线波长：257.6nm。

3.5.6.2  于电感耦合等离子体原子发射光谱仪，在选定的波长处，测定工作曲线溶液（3.5.5），当工作曲线线性r≥0.999时，进行试液（3.5.4）的测定，检查元素谱线的背景并在适当的位置进行校正，由计算机自动给出锰元素的质量浓度。

3.6 分析结果的计算

锰量以锰的质量分数wMn计，按式（2）计算

………………………（2）

式中：

ρ1——试液中锰元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg /mL）；

ρ0——空白溶液中锰元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg /mL）；

V ——试液总体积，单位毫升（mL）；

m ——试料质量，单位为克（g）。

计算结果大于0.010表示到小数点后两位，小于0.010保留两位有效数字。

3.7  精密度

3.7.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得：

表2 重复性限

| 锰的质量分数 ， % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 重复性限（r）， % |  |  | 0 |

3.7.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得：

表3  再现性限

| 锰的质量分数 ， % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 再现性限（R）， % |  |  |  |

4 试验报告

试验报告至少应包括以下几个方面的内容：

——试样；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——使用的方法（如果标准中包括几个方法）；

——分析结果及其表示：

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

# Text boxes

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会  发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

锆及锆合金化学分析方法

第7部分：锰量的测定

高碘酸钾分光光度法和电感耦合等离子体发射光谱法

Methods for chemical analysis of zirconium and zirconium alloys—

Part 7：Determination of manganese content—

Patassium periodate spectrophotometric method and

Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

(讨论稿）

GB/T 13747.7—201X

代替GB/T 13747.7-1992

中华人民共和国国家标准

ICS 77.120.99

H 63