《锆及锆合金化学分析方法 第12部分：硅量的测定 钼蓝分光光度法》

编制说明

一、  工作简况

1.1  任务来源及计划要求

根据国标委《国家标准委关于下达2017年第四批国家标准制修订计划的通知》（国标委综合〔2017〕128号）精神的文件精神，根据全国有色金属标准化技术委员会2018年3月14~16日昆明会议的“《锆及锆合金化学分析方法》标准任务落实会会议纪要”要求,，批准由西北有色金属研究院负责起草国家标准《锆及锆合金化学分析方法 第12部分：硅量的测定 钼蓝分光光度法》国家标准，项目计划编号为20173515-T-610，项目要求2018年度完成。

1.2  调研和分析工作的情况

锆是一种重要的稀有金属，具有较高的抗腐蚀性能、极高的熔点、超高的硬度和强度等特性，被广泛用在航空航天、军工、核反应、原子能等领域。锆的热中子俘获截面小，有突出的核性能，是发展原子能工业不可缺少的材料，国内的大型核电站普遍都用锆材。用锆和锆合金作核潜艇的核燃料包套和压力管。

硅量是锆及锆合金中的杂质元素，一般工业用锆材对硅量要求不高，核级海绵锆、锆及锆合金则要求含硅不大于0.012%，某些高端锆产品要求硅含量不大于0.001%，原《锆及锆合金化学分析方法》GB/T13747.12-1992中硅的测定方法下限为0.0020%，无法满足高纯锆对硅量的测定要求。而且GB/T13747.12-1992已实施二十六年，有必要对其尽快修订，保证标准制/修订的连续性。

锆及锆合金中微量硅的测定方法主要有分光光度法、针对含硅量在0.0010%~0.040%的金属试样，国内外目前主要以钼蓝分光光度法、固体粉末进样的原子发射光谱法为主，其中钼蓝分光光度法灵敏度及稳定性均较高、设备投入小，应用最广泛。虽然也有电感耦合等离子体原子发射光谱法测定硅量的报道，但测定结果的稳定性较差，测定下限难以达到0.0010%。因此，本项目测定方法仍为钼蓝分光光度法，方法测定范围由0.0020%～0.040%，扩至0.0010%～0.040%。对锆及锆合金中硅的钼蓝光度法测定条件和测定方法进行系统研究，进行了精密度和准确度试验，重新确认方法的重现性和再现性。

本研究采用氢氟酸和硝酸溶解试料，用硼酸掩蔽氟离子，在pH1.5左右硅与钼酸铵生成黄色硅钼杂多酸，用还原剂将其还原为钼蓝后，于分光光度计波长800nm处测量其吸光度。硅钼蓝蓝色络合物颜色的深度与硅含量在一定范围内符合比尔定律，借此实现了锆及锆合金中微量硅的准确测定，方法灵敏度高、重现性好，实用性强。

1.3  起草单位情况

西北有色金属金属研究院成立于1965年。是我国重要的稀有金属材料研究基地和行业技术开发中心、是国内稀有金属科研生产基地项目和稀有金属材料加工国家工程研究中心、金属多孔材料国家重点实验室、超导材料制备国家工程实验室、中国有色金属工业西北质量监督检验中心、层状金属复合材料国家地方联合工程研究中心等的依托单位，地处西安、宝鸡两地六区。研究院现有资产总值64.6亿元，仪器设备3000多台套，占地3428亩，正式职工2874人，其中科技人员近千余人，有中国工程院院士1人，教授、高工200多人，博士、硕士300余名。形成了以钛产业为主业，覆盖超导材料、金属纤维及制品、稀贵金属材料等产业的多元化格局，其产品广泛应用于航空、航天、航海、信息、电子、能源、环保等国民经济重要领域。

材料分析中心其前身可追溯至成立于1966年11月的西北有色金属研究院第三研究室（金属物理研究室）和第二研究室（化学分析研究室）。在四十多年的发展中，中心完成各类课题320项，获奖成果24项，其中省部级科技进步二等奖4项、三等奖9项，市局级科技进步一等奖1项、二等奖1项。制/修订国家、国家标准50多项；主持了《钛及钛合金化学分析方法》、《锆及锆合金化学分析方法》等标准方法，研制了《钛合金化学成分标准物质》一套，并获得科技部三等奖；申报专利10余项，发表论文500余篇。中心资质齐全，通过了CMA、CAL、CNAS、DiLAC认证，是全国(稀有金属)质量控制与评价实验室、中国有色金属工业西北质量监督检验中心、陕西省有色金属产品质量监督检验站、陕西省有色金属材料分析检测与评价中心、陕西省核工业用金属材料分析检测与评价中心的主体，同时也承担了钛及钛合金生产许可证、铜及铜合金管材生产许可证检验机构。中心主要业务：有色金属的矿冶产品和加工材、贵金属及其加工产品及钢铁类产品的化学成份分析及物理性能测试任务，授权承接国家和省级技术监督部门规定的定期检验、监督抽查、产品鉴定及企事业单位的委托检验和仲裁检验，同时提供技术咨询、实验室规划设计，分析方法研究，标准试样研制和人员培训等服务项目。中心现有资产4200万元，各类检测设备60台套。

1.4  主要工作过程

根据任务落实会议精神，我院材料分析中心成立《钛锆化学分析方法》修订课题小组，完成相应的方法研究工作，汇总各验证单位数据，完成标准撰写工作。

1.4.1  2018年3月14日～3月16日在云南省昆明市组织召开有色金属标准工作会议。形成《钛锆化学分析方法》标准任务落实会会议纪要，确定了由西部金属材料股份有限公司为第一验证单位，广东省工业分析检测中心、西部新锆核材料科技有限公司、宝钛集团有限公司和贵州省分析测试研究院为第二验证单位。

1.4.2  2018年4月组建《钛锆化学分析方法》起草小组：撰写开题报告，落实课题组长及课题成员的任务，确定标准编审原则。

1.4.3  2018年5-6月完成相应的分析方法样品收集和研究内容，形成相应的征求意见稿、研究报告、征求意见表等，于2018年6月25日连同验证样品一起分别寄往各验证单位。

1.4.4  截至2018年7月17日，陆续收到宝钛集团有限公司、西部新锆核材料科技有限公司、贵州省分析测试研究院的研究报告及反馈意见，汇总完成标准讨论稿、试验报告、意见汇总表及编制说明。

- 标准编制原则

（1）以满足我国锆及锆合金实际生产和使用的需要为原则。提高标准的适用性。

（2）以与实际相结合为原则，提高标准的可操作性。

（3）充分考虑国家法律、安全、卫生、环保法规的要求。

（4） 完全按照GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》、GB/T20001.4-2015《标准编写规则 第四部分：试验方法标准》的要求对本部分进行了编写。

- （5）本标准的制定有利于促进国内外金属市场公平贸易并与国际金属锆的检验分析接轨，具有可操作性。

- （6）本标准与原标准相比有以下优点：方法测定范围由原0.0020%～0.040%，扩至0.0010%～0.040%，进一步满足高纯锆对硅量的测定要求。

- 三、标准主要内容的确定依据

- 本标准参照GB/T 13747.12-1992的方法《锆及锆合金化学分析方法 钼蓝分光光度法测定硅量》，并结合现阶段实验室采用的分析方法，经过和生产单位及多个实验室调研确定的。

3.1 修改了测定方法

将标准名称《锆及锆合金化学分析方法 钼蓝分光光度法测定硅量》修改为《锆及锆合金化学分析方法 第12部分：硅量的测定 钼蓝分光光度法》，标准正文做相应修改。

3.2 增加了前言

符合GB/T 1.1-2009的要求。

3.3 删除了引用标准的描述

3.4 增加了实验室用水的要求

除另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和二级水。

3.5 增加了试样取样的要求

锆及锆合金的取样应按照已颁布的相应标准方法进行。

3.6 增加了精密度要求

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法或外延法求得：

表2 重复性限

| wSi/% | 0.0012 | 0.0019 | 0.011 | 0.040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r / % |  |  |  |  |

8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法或外延法求得：

表3 再现性限

| wSi/% | 0.0012 | 0.0019 | 0.011 | 0.040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R / % |  |  |  |  |

3.7 补充了试验报告条款

试验报告

试验报告至少应包括以下几个方面的内容：

——试样；

——使用的标准（GB/T 13747.12—201X）；

——所有的方法；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

- 四、标准水平分析

4.1 采用国际标准和国外先进标准的程度

经查，国外无相同类型的国际标准

4.2 国际、国外同类标准水平

经查，国外无相同类型的国际标准

- 五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

与有关的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突

- 六、涉及国内外专利处置情况

经查，本标准不涉及国内外专利。

- 七、重大分歧意见的处理经过和依据

无

- 八、标准作为强制性或推荐性标准的建议

- 建议颁布本标准为推荐性有色国家标准，供相关组织参考采用。

- 九、贯彻标准的要求和措施建议

- 无

- 十、 废止现行有关标准的建议

代替GB/T 13747.12-1992。

- 其他说明事项

- 本标准在原有标准的基础上，方法测定范围由原0.0020%～0.040%，扩至0.0010%～0.040%，满足了高纯锆对硅量的测定要求。