钽铌化学分析方法

第3部分：铜量的测定

火焰原子吸收光谱法

编制说明

西北有色金属研究院

2018.7.10

国家标准《钽铌化学分析方法 第3部分 铜量的测定 火焰原子吸收光谱法》

编制说明

一 工作简况

1.1任务来源及计划要求

根据全国有色金属标准化技术委员会“关于转发2017年第一批有色金属国家、行业标准制（修）订项目计划的通知”（有色标委[2017]1号）文件精神，并根据有色金属稀有分标委2017年天津会议任务落实情况。批准由西北有色金属研究院负责起草《钽铌化学分析方法 第3部分 铜量的测定 火焰原子吸收光谱法》国家标准，项目计划编号为20161647-T-610，项目要求2018年度完成。

1.2起草单位情况

西北有色金属金属研究院成立于1965年。是我国重要的稀有金属材料研究基地和行业技术开发中心、是国内**稀有金属科研生产基地项目和稀有金属材料加工国家工程研究中心、金属多孔材料国家重点实验室、超导材料制备国家工程实验室、中国有色金属工业西北质量监督检验中心、层状金属复合材料国家地方联合工程研究中心等的依托单位，地处西安、宝鸡两地六区。研究院现有资产总值64.6亿元，仪器设备3000多台套，占地3428亩，正式职工2874人，其中科技人员近千余人，有中国工程院院士1人，教授、高工200多人，博士、硕士300余名。形成了以钛产业为主业，覆盖超导材料、金属纤维及制品、稀贵金属材料等产业的多元化格局，其产品广泛应用于航空、航天、航海、信息、电子、能源、环保等国民经济重要领域。

材料分析中心其前身可追溯至成立于1966年11月的西北有色金属研究院第三研究室（金属物理研究室）和第二研究室（化学分析研究室）。在四十多年的发展中，中心完成各类课题320余项，获奖成果24项，其中省部级科技进步二等奖4项、三等奖9项，市局级科技进步一等奖1项、二等奖1项。制/修订国家、行业标准50多项；主持了《钛及钛合金化学分析方法》、《锆及锆合金化学分析方法》等标准方法，研制了《钛合金化学成分标准物质》一套，并获得科技部三等奖；申报专利10余项，发表论文500余篇。中心资质齐全，通过了CMA、CAL、CNAS、DILAC认证，是全国(稀有金属)质量控制与评价实验室、中国有色金属工业西北质量监督检验中心、陕西省有色金属产品质量监督检验站、陕西省有色金属材料分析检测与评价中心、陕西省核工业用金属材料分析检测与评价中心的主体，同时也承担了钛及钛合金生产许可证、铜及铜合金管材生产许可证检验机构。中心主要业务：有色金属的矿冶产品和加工材、贵金属及其加工产品及钢铁类产品的化学成份分析及物理性能测试任务，授权承接国家和省级技术监督部门规定的定期检验、监督抽查、产品鉴定及企事业单位的委托检验和仲裁检验，同时提供技术咨询、实验室规划设计，分析方法研究，标准试样研制和人员培训等服务项目。中心现有资产4200万元，拥有光电能谱-俄歇能谱联用仪、原子力显微镜、扫描电镜、电感耦合等离子体光谱仪、电感耦合等离子体质谱仪等检测设备60台套。

1.3主要工作过程和内容

1.3.1工作分工

1.3.1.1西北有色金属研究院负责该标准方法起草，完成试验报告并送验证单位验证，征求意见后最终形成讨论稿、预审稿以及送审稿。

1.3.1.2宁夏东方钽业股份有限公司为第一验证单位，国标（北京）检验认证有限公司，广东省工业分析检测中心，金堆城钼业股份有限公司，中国有色桂林矿产地质研究院等4家单位为第二验证单位。

1.3.2工作进度及标准编制过程

根据任务落实会议精神，我院材料分析中心成立《钽铌化学分析方法》起草课题小组，完成相应的方法研究工作，汇总各验证单位数据，完成标准撰写工作。

1）2017年7月于天津参加全国有色金属标准任务落实会，落实了《钽铌化学分析方法》起草任务，批准由西北有色金属研究院主持修订GB/T 15076《钽铌化学分析方法 第3部分 铜量的测定 火焰原子吸收光谱法》。

2）2017年8月组建《钽铌化学分析方法》起草小组：撰写开题报告，落实课题组长及课题成员的任务，确定标准编审原则；

3）2017年12月完成相应的分析方法研究内容，形成相应的征求意见稿、研究报告、征求意见表等，并将连同验证样品一并寄往各验证单位；

4）2018年3月14日～3月16日，参加全国稀有金属标准化技术委员会在昆明召开的标准讨论会；

5）2018年3月22日～3月24日，参加全国稀有金属标准化技术委员会在成都召开的标准预审会。

6）2018年5月25日～5月27日，参加全国稀有金属标准化技术委员会在成都召开的标准审定会。

二 标准的编制原则和确定标准主要内容的依据

2.1制修订编审原则

1）以满足我国钽铌实际生产和使用的需要为原则。提高标准的适用性。

2）以与实际相结合为原则，提高标准的可操作性。

3）充分考虑国家法律、安全、卫生、环保法规的要求。

4）完全按照GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》、GB/T 1.4-2009《标准编写规则 第4部分：化学分析方法》的要求对本部分进行了编写。

5）本标准的制定有利于促进国内外钽铌市场公平贸易，并与国际钽铌产品的检验分析接轨，具有可操作性。

2.2 确定标准主要内容的依据

钽、铌应用于电子、化工、原子能、钢铁、航空航天、超导、生物医学工程等重要领域。我国作为钽、铌的生产大国（湿法冶炼约占世界产能的60%），对世界钽、铌行业的影响举足轻重。铜作为钽、铌中的杂质元素，含量较低，大部分钽、铌产品含铜量都小于0.002%。为了满足钽、铌的生产及应用，如何对钽、铌中的微量铜进行快速、准确的分析也成为亟需解决的问题。

现行钽铌中铜的测定方法标准主要有：①《GB/T 15076.3-1994 钽铌化学分析方法 铜量的测定》采用四氯化碳萃取法测定铜的含量，但四氯化碳对人的危害和环境的污染很大，在国际上已逐渐被禁止使用；②《GB/T 15076.9-2008 钽铌化学分析方法 钽中铁、铬、镍、锰、钛、铝、铜、锡、铅和锆量的测定》采用原子发射光谱法测定铜的含量；③YS/T 896-2013《高纯铌化学分析方法 痕量杂质元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》和YS/T 898-2013《高纯钽化学分析方法 痕量杂质元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》采用电感耦合等离子体质谱法测定铜的含量。原子发射光谱法和电感耦合等离子体质谱法检出限很低，但设备相对昂贵，现阶段仍无法在各实验室中得到普及。

火焰原子吸收光谱法则具有简便、快速、实用性强、精度高等优点，应用广泛。本标准建立了火焰原子吸收光谱法（AAS）测定钽、铌及其氢氧化物中0.0002%~0.060%铜的分析方法。

具体实验情况和验证情况见《试验报告》和《试验验证报告》。

三 标准水平分析

本标准在技术内容、文本结构上与相应的国际标准等同，具有国内先进水平。

四 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准符合相关现行法律、法规和强制性国家标准，没有冲突。

五 重大分歧意见的处理经过和依据

无。

六 贯彻标准的要求和措施建议

建议颁布本标准为推荐性行业标准，供相关组织参考采用。

七 废止现行有关标准的建议

新标准实施之日起，可代替GB/T 15076.3-1994。

八 其他应予说明的事项

无。

九 预期效果

本标准对原GB/T 15076.3-1994进行了修订，分析方法由分光光度法改为火焰原子吸收光谱法。方法更简便、快速、环保，分析结果准确、可靠。通过本标准的实施，将进一步规范钽铌中铜量的分析检验工作，提高检测精度；指导相关行业钽铌产品生产和检测，提高钽铌的分析检测和应用水平；对钽铌产业的未来发展及其产品质量控制、公平贸易方面具有重要的指导意义。

西北有色金属研究院材料分析中心

2018年7月10日