国家标准《热管用铜及铜合金无缝管》

（讨论稿）编制说明

一、项目来源

现行的GB/T 26302-2010《热管用无缝铜及铜合金管》国家标准，2011年实施，距今已经7年多。本标准修改采用BS EN12449:1999《铜及铜合金 一般用途的无缝圆形管》进行修订，适用于集热、传热、热交换的低中温热管元器件中管壳用铜及铜合金无缝管。

随着电子产品向“短、小、薄”的趋势发展，电子器件的集成化程度越来越高，由此导致的高热流密度问题逐渐成为制约电子工业发展的瓶颈。依靠相变传热的微热管作为一种高效的传热元件，已从化工、冶金等的传统领域，扩大到常见台式电脑和笔记本电脑散热、航天热控制等新的应用领域。目前应用于电子元件散热的微热管主要有烧结式、丝网式、沟槽式等。

热管用铜及铜合金管材近年来用量逐渐增加，很多无缝铜管生产厂家都加入进来，有必要对产品质量水平进行规范管理。原先GB/T 26032-2010《热管用无缝铜及铜合金管》国家标准自从颁布以来，在实际生产制造过程中，并未得到管材制造厂家以及客户的广泛应用，主要原因是随着市场需求和企业生产能力的变化，所涵盖的产品牌号、规格及其技术要求均发生了变化，该标准已不能满足各方面的使用需求。

修订本标准的目的是为了给热管用铜及铜合金管材厂家的生产和制造提供规范合理、实用性更强的指导性文件，对于规范目前热管用铜及铜合金管材制造及消费市场、提高我国热管产品的质量水平，满足先进装备要求，扩大应用消费市场，促进行业技术进步，推动有色金属产品结构调整，提高附价值，提升中国有色金属制造业的水平有着重要的意义。

根据国标委综合[2017]128号《国家标准委关于下达2017年第四批国家标准制修订计划的通知》和有色标委[2018]2号《关于转发2018年第一批有色金属国家标准制（修）订项目计划的通知》，其中序号87（项目编号“20173787-T-610”）《热管用铜及铜合金无缝管》国家标准由浙江耐乐铜业有限公司、佛山市华鸿铜管有限公司、浙江海亮股份有限公司、金龙精密铜管集团股份有限公司、江西耐乐铜业有限公司、江西理工大学等机构负责起草，完成年限为2019年12月。

二、工作概况和编制依据

标准制订计划任务正式下达后，浙江耐乐铜业有限公司成立了标准起草小组，并落实起草任务，确定标准的主要起草人，拟定该标准的工作计划。具体分工为：浙江耐乐铜业有限公司总负责市场和同行业信息收集、资料汇总及执笔；佛山市华鸿铜管有限公司、浙江海亮股份有限公司、金龙精密铜管集团股份有限公司、江西耐乐铜业有限公司、江西理工大学等单位负责补充市场信息和标准数据的验证。各企业分工明确，紧密合作，将共同完成标准的修订工作。

我国现用热管用铜及铜合金管材国家标准GB/T 26302-2010《热管用无缝铜及铜合金管》，为适用于集热、传热、热交换的低中温热管元器件中管壳用铜及铜合金无缝管用产品标准，是参照采用欧盟标准BS EN12449:1999《一般用途用铜及铜合金无缝圆形管》所指定。标准编制组确定后，重新收集了国内外有关铜管方面的信息。经查阅国内外有关标准，包括美国材料与试验学会标准ASTM B75/75M:2011《无缝铜管》，欧盟标准BS EN12449:2016《一般用途用铜及铜合金无缝圆形管》，日本标准JIS H 3300:2009《铜及铜合金无缝管》。经过对比发现，标准水平基本相当，技术内容又有差异。因此本标准的修订是在GB/T 26302-2010《热管用无缝铜及铜合金管》的基础上，结合我国近年来热管用铜及铜合金无缝管的实际生产制造及用户要求，参照采用欧盟标准BS EN12449:2016《一般用途用铜及铜合金无缝圆形管》进行修订，同时是参照美国材料与试验学会标准ASTM B75/75M:2011《无缝铜管》和日本标准JIS H 3300:2009《铜及铜合金无缝管》进行的。

经过标准编制组及有关人员的共同努力，通过对国内外现状及发展趋势的分析，并结合国内的实际情况，参照国外先进标准，本次标准修订是在原国家标准GB/T 26302-2010《热管用无缝铜及铜合金管》的基础上，根据市场需求和客户的特殊要求，经过广泛征求意见形成了本标准讨论稿。

三、本标准与GB/T 26302-2010标准的比较

1、合金牌号

(1) 按GB/T 5231-2012《加工铜及铜合金牌号和化学成分》国家标准规定，对合金牌号进行了修改，并增加了牌号的相应数字代号。

(2) 增加了无氧铜TU00（C10100）和TU0（T10130）。

2、合金状态

按GB/T 29094-2012《铜及铜合金状态表示方法》国标对管材状态进行了修改。

3、规格范围

（1）对铜管材的壁厚范围进行了修订，由“0.15～6.00”修订为“0.05～6.00”；（2）对白铜管材的外径范围进行了修订，由“6~75”修订为“5~75”；

（3）对管材的长度进行了修订。

4、力学性能

拉伸试样按GB/T 34505-2017 《铜及铜合金材料 室温拉伸试验方法》的规定进行修改。

力学性能可以通过拉伸试验或硬度试验两种方式加以检测。本标准中规定，拉伸试验、硬度试验任选其一。未作特别说明时，提供拉伸试验。

力学性能增加了TU00（C10100）和TU0（T10130）牌号

5、涡流探伤

涡流探伤根据针对“超细”和“普通”两类产品，分别按照YS/T 999和GB/T5248规定进行；

6、化学分析方法

增加了YS/T 482《铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法》。

7、取样

增加了“取样方法按YS/T 668的规定进行，力学性能和工艺性能试样的制备按YS/T 815的规定进行”的规定。

四、本标准与国外标准的比较

本标准与欧盟的BS EN12449:2016《一般用途用铜及铜合金无缝圆形管》、美国材料与试验学会标准ASTM B75/75M:2011《无缝铜管》和日本标准JIS H 3300:2009《铜及铜合金无缝管》的比较见表1、表2和表3

表1-1  外径允许偏差对比表

| 外径公称尺寸/mm | 级别 | JIS H 3300 | GB/T 26302 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 外径允许偏差/mm | 外径允许偏差/mm |
| 1.5~2 | 普通级 | — | ±0.03 |
|  | 高精级 | — | ±0.02 |
| ＞2~3 | 普通级 | — | ±0.04 |
|  | 高精级 | — | ±0.03 |
| ＞3~5 | 普通级 | ±0.08 | ±0.04 |
|  | 高精级 | ±0.05 | ±0.03 |
| ＞5~15 | 普通级 | ±0.08 | ±0.05 |
|  | 高精级 | ±0.05 | ±0.04 |
| ＞15~25 | 普通级 | ±0.09 | ±0.07 |
|  | 高精级 | ±0.06 | ±0.05 |
| ＞25~50 | 普通级 | ±0.12 | ±0.10 |
|  | 高精级 | ±0.08 | ±0.07 |
| ＞50~75 | 普通级 | ±0.15 | ±0.15 |
|  | 高精级 | ±0.10 | ±0.10 |

表1-2 外径允许偏差对比表

| 外径公称尺寸/mm | BS EN12449 | ASTM B75/75M |
| --- | --- | --- |
|  | 外径允许偏差/mm | 外径允许偏差/mm |
| 3~10 | ±0.06 | ±0.05 |
| ＞10~20 | ±0.08 | ±0.05 |
| ＞20~30 | ±0.12 | ±0.06 |
| ＞30~50 | ±0.15 | ±0.08 |
| ＞50~75 | ±0.20 | ±0.10 |

表2-1 壁厚允许偏差对比表

| GB/T 26302 | 壁厚/mm | 外径/mm |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3~5 | ＞5~15 | ＞15~25 | ＞25~50 | ＞50~75 |
|  |  | 壁厚允许偏差（±）/% |
|  |  | 普通级 | 高精级 | 普通级 | 高精级 | 普通级 | 高精级 | 普通级 | 高精级 | 普通级 | 高精级 |
|  | 0.25~0.4 | 12 | 10 | 12 | 10 | — | — | — | — | — | — |
|  | ＞0.4~0.6 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | — | — |
|  | ＞0.6~0.8 | 12 | 9 | 12 | 9 | 12 | 9 | 12 | 10 | 12 | 10 |
|  | ＞0.8~1.5 | 12 | 7 | 12 | 7 | 12 | 7 | 12 | 8 | 12 | 9 |
|  | ＞1.5~2.0 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 8 |
|  | ＞2.0~3.0 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 6 | 10 | 8 |
|  | ＞3.0~4.0 | — | — | — | — | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 6 |
|  | ＞4.0~6.0 | — | — | — | — | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 |
| BS EN 12449 | 壁厚/mm | 外径/mm |
|  |  | 3~5 | ＞5~15 | ＞15~25 | ＞25~40 | ＞40~75 |
|  |  | 壁厚允许偏差（±）/% |
|  | 0.25~0.4 | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  |
|  | ＞0.4~0.6 | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  |
|  | ＞0.6~0.8 | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  |
|  | ＞0.8~1.5 | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  |
|  | ＞1.5~2.0 | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  |
|  | ＞2.0~3.0 | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  |
|  | ＞3.0~4.0 | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 12 |  |
|  | ＞4.0~6.0 | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 12 |  |

表2-2 壁厚允许偏差对比表

| JIS H 3300 | 壁厚/mm | 外径/mm |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3~5 | ＞5~15 | ＞15~25 | ＞25~50 | ＞50~75 |
|  |  | 壁厚允许偏差/mm |
|  |  | 普通级 | 高精级 | 普通级 | 高精级 | 普通级 | 高精级 | 普通级 | 高精级 | 普通级 | 高精级 |
|  | 0.25~0.4 | ±0.06 | ±0.03 | ±0.06 | ±0.03 | ±0.07 | ±0.04 | — | — | — | — |
|  | ＞0.4~0.6 | ±0.07 | ±0.05 | ±0.07 | ±0.05 | ±0.08 | ±0.05 | ±0.09 | ±0.06 | — | — |
|  | ＞0.6~0.8 | ±0.10 | ±0.06 | ±0.10 | ±0.06 | ±0.10 | ±0.06 | ±0.11 | ±0.08 | ±0.15 | ±0.10 |
|  | ＞0.8~1.5 | ±0.13 | ±0.08 | ±0.13 | ±0.08 | ±0.15 | ±0.09 | ±0.15 | ±0.09 | ±0.18 | ±0.13 |
|  | ＞1.5~2.0 | ±0.15 | ±0.09 | ±0.15 | ±0.09 | ±0.18 | ±0.10 | ±0.18 | ±0.10 | ±0.22 | ±0.15 |
|  | ＞2.0~3.0 | ±0.18 | ±0.10 | ±0.18 | ±0.10 | ±0.20 | ±0.13 | ±0.20 | ±0.13 | ±0.25 | ±0.18 |
|  | ＞3.0~4.0 | — | — | — | — | ±0.30 | ±0.15 | ±0.30 | ±0.18 | ±0.30 | ±0.20 |
|  | ＞4.0~6.0 | — | — | — | — | ±0.40 | — | ±0.40 | ± | ±0.40 | — |
| ASTM B75/75M | 壁厚/mm | 外径/mm |
|  |  | 3~5 | ＞5~15 | ＞15~25 | ＞25~40 | ＞40~75 |
|  |  | 壁厚允许偏差/mm |
|  | 0.25~0.4 | ±0.03 |  | ±0.03 |  | ±0.04 |  | ±0.05 |  | — |  |
|  | ＞0.4~0.6 | ±0.05 |  | ±0.05 |  | ±0.05 |  | ±0.06 |  | — |  |
|  | ＞0.6~0.8 | ±0.06 |  | ±0.06 |  | ±0.06 |  | ±0.08 |  | ±0.10 |  |
|  | ＞0.8~1.5 | ±0.08 |  | ±0.08 |  | ±0.09 |  | ±0.09 |  | ±0.12 |  |
|  | ＞1.5~2.0 | ±0.09 |  | ±0.09 |  | ±0.10 |  | ±0.10 |  | ±0.15 |  |
|  | ＞2.0~3.0 | ±0.10 |  | ±0.10 |  | ±0.12 |  | ±0.12 |  | ±0.20 |  |
|  | ＞3.0~4.0 | ±0.12 |  | ±0.12 |  | ±0.15 |  | ±0.15 |  | ±0.20 |  |
|  | ＞4.0~6.0 | ±0.20 |  | ±0.20 |  | ±0.20 |  | ±0.20 |  | ±0.25 |  |

表3 力学性能对比表

| 牌号(代号) | 状态 | 执行标准 | 抗拉强度Rm MPa | 断后伸长率A /% | 维氏硬度a /HV5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TU00 (C10100) TU0 (T10130) TU1 (T10150) TU2 (T10180) TAg0.1 (T10530) TP1 (C12000) | 硬(H04) | GB/T 26302 | ≥315 | — | 75~120 |
|  |  | BS EN 12449 | ≥360 | — | ≥110 |
|  |  | JIS H 3300 | ≥315 | — | — |
|  |  | ASTM B75/75M |  |  |  |
|  | 3/4硬(H03) | GB/T 26302 | ≥290 | — | 75~110 |
|  |  | BS EN 12449 | ≥290 | ≥3 | 95~120 |
|  |  | JIS H 3300 | — | — | — |
|  |  | ASTM B75/75M |  |  |  |
|  | 1/2硬(H02) | GB/T 26302 | ≥250 | ≥20 | 70~100 |
|  |  | BS EN 12449 | ≥250 | ≥15 | 70~100 |
|  |  | JIS H 3300 | 245~325 | — | — |
|  |  | ASTM B75/75M |  |  |  |
|  | 轻软退火(O50) | GB/T 26302 | ≥205 | ≥40 | 45~75 |
|  |  | BS EN 12449 | ≥200 | ≥40 | 40~65 |
|  |  | JIS H 3300 | ≥205 | ≥40 | — |
|  |  | ASTM B75/75M |  |  |  |
| B5 (T70380) BFe10-1-1 (T70590) | 硬(H04) | GB/T 26302 | ≥480 | — | ≥110 |
|  |  | BS EN 12449 | ≥480 | ≥8 | ≥110 |
|  |  | JIS H 3300 | — | — | — |
|  |  | ASTM B75/75M |  |  |  |
|  | 1/2硬(H02) | GB/T 26302 | ≥310 | ≥12 | ≥95 |
|  |  | BS EN 12449 | ≥310 | ≥12 | ≥105 |
|  |  | JIS H 3300 | — | — | — |
|  |  | ASTM B75/75M |  |  |  |
|  | 软化退火(O60) | GB/T 26302 | ≥290 | ≥30 | 75~110 |
|  |  | BS EN 12449 | ≥290 | ≥30 | 75~110 |
|  |  | JIS H 3300 | ≥275 | ≥30 | — |
|  |  | ASTM B75/75M |  |  |  |
| B30-1-1 (T70510) | 1/2硬(H02) | GB/T 26302 | ≥480 | ≥12 | ≥130 |
|  |  | BS EN 12449 | ≥480 | ≥12 | ≥135 |
|  |  | JIS H 3300 | — | — | — |
|  |  | ASTM B75/75M |  |  |  |
|  | 软化退火(O60) | GB/T 26302 | ≥370 | ≥35 | 70~115 |
|  |  | BS EN 12449 | ≥370 | ≥35 | 85~120 |
|  |  | JIS H 3300 | ≥365 | ≥30 | — |
|  |  | ASTM B75/75M |  |  |  |
| 注a：维氏硬度试验负荷由供需双方协商确定。轻退火（O50）状态的维氏硬度试验仅适用于壁厚≥0.5mm的管材。 |

五、本标准与原标准、EN标准、ASTM标准、JIS标准的检验项目对比

本标准与原标准、EN标准、ASTM标准、JIS标准的检验项目对比见表4。

表4  检验项目对比

| 序号 | 项目 | 本标准 | 原标准 | EN标准 | ASTM标准 | JIS标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | ○ | ○ | ○ |  | ○ |
| 2 | 外形尺寸 | ○ | ○ | ○ |  | ○ |
| 3 | 尺寸偏差 | ○ | ○ | △ |  | ○ |
| 4 | 拉伸试验 | ○ | ○ | △a |  | ○ |
| 5 | 维氏硬度 | △ | △b | △ |  | — |
| 6 | 布氏硬度 | — | △b | △ |  | — |
| 7 | 洛氏硬度 | — | — | △ |  | ○ |
| 8 | 扩口试验 | △ | △ | △ |  | ○ |
| 9 | 压扁试验 | △ | △ | — |  | △ |
| 10 | 导电率 | △ | △ | — |  | — |
| 11 | 晶粒度 | △ | △ | △ |  | △ |
| 12 | 氢脆试验 | △ | — | — |  | — |
| 13 | 水压试验 | — | — | — |  | △ |
| 14 | 气压试验 | — | △ | — |  | △ |
| 15 | 涡流探伤 | △ | △ | — |  | △ |
| 16 | 抗冻试验 | — | △ | — |  | — |
| 17 | 疲劳性试验 | — | △ | — |  | — |
| 18 | 清洁度 | △ | △ | — |  | — |
| 19 | 表面质量 | ○ | ○ | ○ |  | ○ |
| 注：○表示常规检测项目，△表示选作项目，×表示保证项目，—表示不作规定。 |

注a：拉伸试验和硬度试验二选一。

注b：硬度试验二选一。

六、标准水平分析

本标准是在国家标准GB/T 26302-2010《热管用无缝铜及铜合金管》的基础上，根据我国实际生产使用情况、市场需求对一些指标作了适当调整后和修订，本标准与EN标准水平相当，达到国际先进水平，完全能够满足热管元器件中管壳用铜管的要求。

本标准可作为推荐国家标准发布实施。

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

目前，我国有GB/T 1527-2017《铜及铜合金拉制管》，是一般用途的拉制管标准，而本标准是属于热管管壳用途的拉制管标准，是GB/T 1527标准的专门补充，本标准与GB/T 1527一同构成一般用途的铜及铜合金管材的标准体系。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、作为强制性国家标准的建议

本标准建议不作为强制性标准，而建议作为推荐性标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

本标准的修订是在GB/T 26302-2010《热管用无缝铜及铜合金管》的基础上，结合了我国热管用铜及铜合金无缝管生产企业及用户技术要求，同时参照欧盟EN标准、美国ASTM 标准以及日本JIS标准进行修订的。标准全面覆盖了热管用铜及铜合金无缝管的技术要求，建议相关单位组织专项标准宣贯会进行系统学习。

本标准发布后，各企业应积极宣传和贯彻，并立即采用新标准订货，以保证产品质量满足国内外市场及用户的需要。

十一、废止现行有关标准的建议

本标准发布实施后，建议废止GB/T 26302-2010《热管用无缝铜及铜合金管》。

十二、其它应予说明的事项

本标准根据目前国内热管用铜及铜合金无缝管的实际生产现状和订货合同情况，采用GB/T 29094规定状态，考虑随着新材料的开发使用和生产装备的更新，如果以后生产或订货合同中有其它合金或状态需求可在下一版中进行补充修订。

十三、预期效果

铜及铜合金管材由于具有良好的力学性能、具有优越的柔韧性、抗腐蚀性、延展性、良好的工艺性能等特性，被广泛地应用于各行业、各部门。随着科技的发展，有色金属加工业快速发展，热管铜及铜合金无缝管材的需求也将迅速增长，也将有着非常广阔应用前景。

本标准的修订是在GB/T 26302-2010《热管用无缝铜及铜合金管》的基础上，结合了我国热管用铜及铜合金无缝管生产企业及用户技术要求，同时参照欧盟EN标准、美国ASTM 标准以及日本JIS标准进行修订的。技术指标先进，具有普遍性、广泛性、适用性、科学性和先进性。本标准发布后，将规范我国热管用铜及铜合金无缝管的制造要求，提高产品在国内外市场上的竞争力，给生产企业带来巨大的经济效益。

《热管用铜及铜合金无缝管》国家标准编制组

二0一八年七月十三日