XB

ICS 77.120.99

H 65

XB

ICS 77.120.99

H 65

中华人民共和国稀土行业标准

XB/T XXXX—201X

金  属  镱

Ytterbium metal

（送审稿）

201X-XX-XX发布

201X-XX-XX 实施

中华人民共和国工业和信息化部

发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本标准主要起草单位：虔东稀土集团股份有限公司、XXXX

本标准主要起草人：XXX

- 金  属  镱

- 范围

本标准规定了金属镱的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存及质量证明书。

本标准适用于金属热还原法及蒸馏法制得的金属镱，主要用于热屏蔽涂层材料、磁致伸缩和测定压力的镱元件等。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 12690（所有部分） 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法

GB/T 14635  稀土金属及其化合物化学分析方法  稀土总量的测定

GB/T 17803  稀土产品牌号表示方法

GB/T 18115.14  稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法  镱中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镥和钇量的测定

- 要求

3.1  产品分类

产品按化学成分分为三个牌号：Yb-3NA、Yb-3NB、Yb-4N，产品牌号表示方法应符合GB/T 17803的规定。

- 3.2  化学成分

产品牌号及化学成分应符合表1的规定。如需方对产品有特殊要求，供需双方可另行协商确定。

表1

| 产品牌号 | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RE不小于 | Yb/RE 不小于 | Yb | 杂质含量，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 稀土杂质b |  | 非稀土杂质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | La | 其他稀土合量 | Fe | Si | Al | Ca | Mg | Cl- | C | Mo | O | N |
| Yb-3NA | 99.5 | 99.9 | 余量a | 合量0.1 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
| Yb-3NB | 99.5 | 99.9 | 余量a | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
| Yb-4N | 99.5 | 99.99 | 余量a | 合量0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注a：余量表示100%减去杂质含量； 注b：稀土杂质为除去主稀土元素Yb以及Pm和Sc以外的稀土元素； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3  外观

3.3.1  产品为铸态金属，新截面呈银灰色。

    - 产品表面应清洁，无肉眼可见的夹杂物。

- 4 试验方法

4.1  化学成分

4.1.1  稀土(RE)总量的分析方法按GB/T 14635的规定进行。当测得稀土总量在99%以上，以差减法计算稀土总量的实际值，即（100%-Σ非稀土杂质量）。

4.1.2  稀土杂质含量的分析方法按GB/T 18115.14的规定进行。

4.1.3  非稀土杂质含量的分析按GB/T 12690的规定进行。

4.1.4  主稀土元素量（Yb）由差减法求得，即[100%-（Σ稀土杂质量+Σ非稀土杂质量）]。

4.1.5  主稀土元素的相对纯度（Yb/RE）由计算得出，即由主稀土元素量/稀土总量*100%。

4.2  数值修约

按GB/T 8170的规定进行。

4.3  外观质量

用目视检查。

- 5  检验规则

- 5.1  检查与验收

5.1.1  产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准规定，并填写产品质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准规定不符时，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

- 5.2  组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。

- 5.3  检验项目

每批产品应进行化学成分和外观检验。

- 5.4  取样与制样

5.4.1  化学成分分析的仲裁取样件数按表2的规定进行。

表2

| 每批重量/kg | ≤10 | >10~50 | >50~100 | ＞100~200 | ＞200~500 | ＞500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样数量/块 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 |

5.4.2  化学成分分析的仲裁取样方法

取样时，去除金属表面氧化层，取金属洁净面，用直径5mm～10mm的钻头在金属锭上下两面等距离处各钻3点以上，弃去距锭块表面0.5mm～1.0mm的钻屑，然后钻取试样，取样量不少于10g,将所得试样迅速混匀缩分至所需数量，将试样迅速密封保存。

  - 检验结果判断

5.5.1  化学成分分析结果与本标准规定不符合时，则从该批产品中取双倍样锭对不合格项目进行重复试验，如仍有任一项结果不合格，则判该批产品为不合格。

    - 外观检验结果与本标准规定不符合时，则直接判该批产品为不合格。

- 6  标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1  标志、

每桶（袋）外应标明：

- 供方名称；

- 产品名称、牌号；

- 批号；

- 净重、毛重；

- 出厂日期及“防潮”标志或字样 。

6.2  包装

产品抽真空装于双层塑料袋或塑料瓶中，每袋（瓶）净重5㎏、10㎏、25㎏、50㎏。再将袋（瓶）置于铁桶（木箱，纸箱或塑料箱内），每桶（箱）净重为10㎏、20㎏、50㎏。如需方有特殊要求，则供需双方另行协商。

6.3  运输、贮存

产品运输时严防淋雨吸潮，需存放于干燥处，不得露天堆放。

6.4  质量证明书

每批产品应附质量证明书，注明：

a) 供方名称；

b) 产品名称和牌号；

c) 批号；

d) 净重、件数；

e) 各项分析检验结果和供方质量检验部门印记；

f) 本标准编号；

g) 出厂日期。