YS

- 球形钛铝粉末

- Spherical titanium aluminum powder

（讨论稿）

- 201×-××-××发布

- 201×-××-××实施

| 中华人民共和国工业和信息化部 | 发布 |
| --- | --- |

ICS 77.160

H 16

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX －XXXX

前    言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准负责起草单位：西安赛隆金属材料有限责任公司、西北有色金属研究院

本标准主要起草人：

球形钛铝粉末

- 范围

本标准规定了球形钛铝粉末的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。

本标准适用于以气雾化、等离子旋转电极法制备的传统粉末冶金及增材制造用球形钛铝粉末。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1479.1  金属粉末  松装密度的测定  第1部分：漏斗法

GB/T 1480  金属粉末  干筛分法测定粒度

GB/T 1482  金属粉末  流动性的测定  标准漏斗法（霍尔流速计）

GB/T 4698（所有部分）  海绵钛、钛及钛合金化学分析方法

GB/T 5162  金属粉末  振实密度的测定

GB/T 5314  粉末冶金用粉末 取样方法

GB/T 19077.1 粒度分析  激光衍射法

YS/T XXXX-XXXX 钛及钛合金粉末形貌测定方法

- 要求

  - 牌号

产品的牌号：按照原子百分比，有Ti-48Al-2Cr-2Nb，Ti-45Al-8Nb。

3.2化学成分

产品的化学成分应符合表1的规定。

- 表1

| 牌号 | 化学成分（质量百分比，wt.%） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ti | Al | Cr | Nb | 杂质含量，不大于 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Fe | C | O | N | H |
| Ti-48Al-2Cr-2Nb | 余量 | 32.0～34.0 | 2.2～2.6 | 4.5～5.1 | 0.10 | 0.025 | 0.12 | 0.02 | 0.003 |
| Ti-45Al-8Nb | 余量 | 28.0～29.5 | / | 17.0～17.8 | 0.10 | 0.025 | 0.12 | 0.02 | 0.003 |
| 注：产品的化学成分可根据用户的特殊要求进行调整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3粒度

3.3.1产品的粒度应符合表2的规定。

- 表2

| 分类 | 粒度范围/μm | x50/μm |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ类 | 0～63 | 25～45 |
| Ⅱ类 | 45～150 | 63～105 |
| Ⅲ类 | 0～180 | 45～105 |
| 超出规定粒度范围的产品总量不大于批重的5%。 |  |  |
| 注：1、Ⅰ类：适用于粉床激光增材制造领域；Ⅱ类：适用于粉床电子束增材制造领域；Ⅲ类：适用于传统粉末冶金领域。 2、产品的粒度可按照用户的特殊要求进行调整。 |  |  |

- 3.4松装密度

产品的松装密度应不小于2.0g/cm3。

- 3.5振实密度

产品的振实密度应不小于2.3g/cm3。

- 3.6流动性

产品的流动性应在20s/50g～40s/50g。

- 3.7球形率

产品的球形率应不小于85%。

- 3.8外观质量

粉末呈均匀银灰色，无肉眼可见夹杂物。

- 试验方法

  - 化学成分分析按GB/T 4698进行。

  - 粒度按GB/T 1480，GB/T 19077.1进行。

  - 松装密度按GB/T 1479.1进行。

  - 振实密度按GB/T 5162进行。

  - 流动性按GB/T 1482进行。

  - 球形率按YS/T XXXX-XXXX进行。

  - 外观质量采用目视法进行。

- 检验规则

- 检查和验收

- 5.1.1 产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2 需方应对收到的产品按本标准及合同（或订货单）的规定进行检验。如检验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起3个月内向供方提出，由供需双方协商解决。

- 组批

产品应成批提交验收。每批应由同一牌号的原料、采用同一生产工艺、同一生产周期制备的同一粒度范围的产品组成。

- 检验项目及取样

产品的检验项目应符合表3的规定，取样方法按GB/T 5314进行。

- 表3

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 每批1份 | 3.2 | 4.1 |
| 粒度 | 每批1份 | 3.3 | 4.2 |
| 松装密度 | 每批1份 | 3.4 | 4.3 |
| 振实密度 | 每批1份 | 3.5 | 4.4 |
| 流动性 | 每批1份 | 3.6 | 4.5 |
| 球形率 | 每批1份 | 3.7 | 4.6 |
| 外观质量 | 逐批 | 3.8 | 4.7 |

- 5.4检验结果的判定

- 5.4.1化学成分检验结果不合格，允许另取双倍试样对不合格元素进行一次重复检验。若重复检验结果仍不合格，判该批产品不合格。

- 5.4.2粒度、松装密度、振实密度和流动性检验中，如果有检验结果不合格，则从该批产品中取双倍数量的试样对不合格项目进行重复检验。若重复检验仍有不合格，判该批产品不合格。

- 5.4.3球形率检验不合格，判该批产品不合格。

- 5.4.4外观质量检验不合格，判该批产品不合格。

- 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

- 6.1标志

在产品的包装袋/桶上应做如下标志（或贴标签）：

- 供方名称；

- 产品名称；

- 材料牌号；

- 生产批号；

- 粒度规格；

- 净重、毛重；

- 包装日期；

- 本标准编号；

- 在产品包装或明显的地方需加上“易燃” “防潮”、“向上”标识。

- 6.2包装

- 产品应以洁净的金属瓶、塑料瓶、塑料袋等为容器单元，采取充氩气保护封装或者真空包装，包装过程中应严格控制环境避免污染。包装容器应保证其在运输过程中的完整性，且不易破损、受潮或者使产品接触到外来污染物质。

- 6.3运输

- 产品应在有遮盖物的环境下进行运输，运输过程应防止雨淋受潮、严禁剧烈碰撞和机械挤压，搬运过程应轻装轻卸、切勿倒置，严禁接近火种及火源。

- 6.4贮存

- 产品应贮存在通风、干燥、阴凉、无腐蚀性侵蚀的环境中，严禁与氧化剂、酸类、碱类一起存放，并避免阳光直晒，并且定期检查，对于包装破损或者包装状态发生改变有可能影响粉末性能的情况进行及时处理。

- 6.5质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

- 供方名称；

- 产品名称；

- 牌号；

- 批号；

- 粒度（类别）；

- 净重和桶数；

- 各项分析检验结果；

- 质量检验部门印记；

- 本标准编号；

- 包装日期。

- 合同（或订货单）内容

按本标准订购产品的合同（或订货单）应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 粒度（类别）；

- 净重；

- 本标准编号；

- 其他。