有色金属国家标准《超细钨粉》(送审稿)

编制说明

一、工作简况

- 任务来源

根据国标委下达的2017年第四批国家标准制修订计划的通知（国标委综合[2017]128号）精神，由崇义章源钨业股份有限公司负责修订GB/T 26726-2011《超细钨粉》国家标准，项目计划编号：20173760-T-610，计划完成年限2018年。

- 本标准所涉及的产品简况

高活性超细钨粉可作为高性能高比重合金的原料粉末的添加剂和制备钨条和钨丝的原料添加剂，更可作为高性能合金的钨粉原料，提高合金性能；高纯超细钨粉是制作钨靶材、钨合金的重要原料，广泛应用于半导体、核工业和电子工业；超细钨粉也是生产超细碳化钨粉的原料，用以制备超细晶硬质合金，能显著提高超细晶硬质合金的硬度和强度，改善切屑性能，是硬质合金的重要发展方向之一。由于使用需求的增加以及生产技术的进步，已经能够生产比表面积8m2/g以上甚至10m2/g以上的大比表面积的超细钨粉，这为生产超细碳化钨粉和超细晶硬质合金奠定了基础。

主要生产企业2017年超细钨粉的生产情况：

| 单位名称 | 产量/t |
| --- | --- |
| 厦门金鹭特种合金有限公司 | 1800 |
| 株洲硬质合金集团有限公司 | 500 |
| 崇义章源钨业股份有限公司 | 420 |
| 自贡硬质合金有限责任公司 | 200 |
| 南昌硬质合金有限责任公司 | 200 |

- 起草单位简况

崇义章源钨业股份有限公司位于江西省赣州市崇义县县城，成立于2000年，是集钨的采选、冶炼、制粉、硬质合金与钨材生产和深加工、贸易为一体的上市公司。公司现有员工3400多人，拥有6个探矿权矿区、4座采矿权矿山、5个钨冶炼及精深加工厂，具备年产仲钨酸铵10000吨、氧化钨8000吨、钨粉6000吨、碳化钨粉6000吨、硬质合金系列2000吨的生产能力。公司是国家级高新技术企业、第三批创新型企业，是商务部赋予的“钨品国营贸易出口资格企业”和“钨品出口供货资格企业”。2012年，工信部和财政部认定公司为“国家技术创新示范企业”。2013年，公司技术中心被发改委、科技部、财政部、海关部署、税务总局联合认定为“第二十批国家认定企业技术中心”。2014年，公司先后被评为江西省知识产权优势企业及全国首批145家通过知识产权管理体系审核认证企业。2015年，公司被再次认定为“江西省高新技术企业”。目前拥有多项专利、科技成果和高新技术产品，并且积极推进校企合作，引进新技术，中国地质科学院、中南大学、赣南科学院分别在公司设立了博士后工作站、博士后研究基地、研究生创新基地和钨业研究所。2016年，公司与江西理工大学合作开发的“铵盐体系白钨绿色冶炼关键技术和装备集成创新及产业化”项目获得国家科学技术进步奖二等奖。

- 主要工作过程

  - 2018年3月15日，由全国有色金属标准化技术委员会组织，在云南省昆明市召开了修订GB/T 26726-2011《超细钨粉》有色行业标准任务落实会，来自全国有色金属标准化技术委员会、株洲硬质合金集团有限公司、西部宝德金属材料有限公司、中南大学粉末冶金研究院、北京矿冶研究总院、广州有色金属研究院、西安赛隆金属材料有限责任公司、安泰天龙(天津)钨钼科技有限公司、深圳注成科技有限公司、自贡硬质合金有限责任公司、西北有色金属研究院、南昌硬质合金有限责任公司、厦门金鹭特种合金有限公司、深圳清华大学研究院、金池能源材料有限公司、九江有色金属冶炼有限公司、浙江新华机械制造有限公司、深圳市鸿富诚屏蔽材料有限公司、中信国安盟固利电源技术有限公司、浙江华友钴业股份有限公司、贵州中伟正源新材料有限公司、广东邦普循环科技有限公司、攀钢集团等23家单位的37位专家对本标准修订的必要性以及修订内容进行了认真、细致的讨论，并最终同意了本标准的修订方案。在任务落实会上确定了本标准编制组工作分工，并就标准的框架结构、基本内容设置、各阶段工作重点以及时间节点进行了安排。

  - 接到《超细钨粉》修订任务后，崇义章源钨业股份有限公司组织技术人员成立了《超细钨粉》标准编制组。通过收集和整理国内外超细钨粉信息和技术资料，对国内相关生产制造、使用单位进行产品技术状况调研，并就该系列产品的生产、使用和质量水平进行了充分论证，形成国家推荐标准《超细钨粉》讨论稿。

  - 2018年5月23日，由全国有色金属标准化技术委员会主持，在成都市召开了本标准的讨论会。来自全国有色标准化技术委员会、株洲硬质合金集团有限公司、厦门金鹭特种合金有限公司、南昌硬质合金有限公司、自贡硬质合金有限责任公司、西北有色金属研究院、西部宝德科技股份有限公司、北京矿冶科技集团有限公司、安泰天龙（天津）钨钼科技有限公司、九江有色金属冶炼有限公司、钢铁研究总院、深圳市注成科技有限公司、昆山长鹰硬质合金有限公司等13家单位的15位专家代表参加了会议。与会专家代表对本标准（讨论稿）进行了认真、细致的讨论，对标准预审稿提出了宝贵的修改意见和建议，主要有以下几点：

- 将表2中FWN20牌号超细钨粉的氧含量“≤1.2”改为“≤1.20”；

- 将表2中FWN30牌号超细钨粉的氧含量“≤1.0”改为“≤1.00”碳含量“≤0.01”改为“≤0.010”；

- 将表2中FWN60牌号超细钨粉的氧含量“≤0.8”改为“≤0.80”。

标准编制工作组根据讨论的意见，形成了标准意见汇总处理表和标准预审稿。

  - 2018年7月26日，由全国有色金属标准化技术委员会主持，在哈尔滨市召开了本标准的预审会。来自全国有色标准化技术委员会、株洲硬质合金集团有限公司、自贡硬质合金有限责任公司、中南大学粉末冶金研究院、西北有色金属研究院、西部宝德科技股份有限公司、广东省材料与加工研究所、九江有色金属冶炼有限公司、飞儿康快速制造科技有限责任公司、攀钢集团等10家单位的17位专家代表参加了会议。与会专家代表对本标准（预审稿）进行了认真、细致的讨论，对标准预审稿提出了宝贵的修改意见和建议，主要有以下几点：

- 对标准的前言进行修改；

- 对超细钨粉的牌号进行细分，最好与超细碳化钨粉对应；

标准编制工作组根据讨论的意见，形成了标准意见汇总处理表和标准送审稿。

- 标准编制原则和确定标准主要内容的论据

- 标准编制原则

    - 符合性

本标准格式按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》的要求进行编写。本标准在制定过程中，充分考虑了当前国内超细钨粉生产的实际生产技术水平以及客户的需求使用情况。

    - 适应性

比表面积8m2/g以上甚至10m2/g以上的超细钨粉，由于活性强，从还原炉出来后就需立即使用干冰冷却和钝化，否则会严重氧化甚至可能自燃。在生产过程中，经过过筛、合批混料等工序，与空气不断交叉接触，会存在一定程度的氧化，同时由于比表面比常规钨粉大的多，更容易吸附空气中的氧、水、二氧化碳，也会导致超细钨粉中的碳、氧含量的累计。本次标准修订，细分超细钨粉的牌号，新增FWNU、FWN20、FWN40和FWN80牌号的超细钨粉和技术要求，对牌号为FWN30、FWN60的超细钨粉的技术要求进行相应调整。此外，超细钨粉的生产企业和用户对镉、钴、铬、硫、钛、钒等杂质元素有严格的控制要求，因此本标准中增加了这些杂质元素的要求。本标准根据目前国内超细钨粉的实际技术水平情况而进行了修订，具有广泛的代表性。

    - 先进性

本标准根据GB/T 26726-2011《超细钨粉》修订而成，主要以国内氢还原超细钨粉的生产和应用现状研究为基础，体现了国内主要生产企业和使用单位对超细钨粉的质量性能要求，反应了当前国内超细钨粉的技术水平。

- 标准制定的主要内容与论据

本标准规定了超细钨粉的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。

    - 本标准修订稿与原标准GB/T 26726的主要差异

本标准与原标准GB/T 26726相比，对超细钨粉的牌号进行细分，增加了牌号为FWNU、FWN20、FWN40和FWN80的超细钨粉，规定了相关技术要求，相应修订了FWN30、FWN60两个牌号超细钨粉技术要求，主要差异如下：

——3.1条，“超细钨粉根据平均粒径分为FWN30、FWN60两个牌号”改为“超细钨粉根据平均粒径分为FWNU、FWN20、FWN30、FWN40、FWN60、FWN80六个牌号”；

——表1中增加了Cd、Co、Cr、S、Ti、V的要求；

——表1中删除了碳含量的要求，碳含量要求列于表2中；

—— 3.3条，“超细钨粉的平均粒径、比表面积、氧含量应符合表2的规定”改为“超细钨粉的平均粒径、比表面积、氧含量、碳含量应符合表2的规定”；

——表2中增加了FWNU、FWN20、FWN40、FWN80牌号超细钨粉的要求；

——表2中增加了碳含量的要求；

——表2FWN30、FWN60的技术要求进行了调整；

——4.2条，“氧含量的测定按GB/T 4324的规定进行”改为“氧含量和碳含量的测定按GB/T 4324的规定进行”；

——5.3条，“每批产品均应进行化学成分、平均粒径、比表面积、氧含量及外观质量的检验”改为“每批产品均应进行化学成分、平均粒径、比表面积、氧含量、碳含量及外观质量的检验”；

——5.4条表3中，检验项目“平均粒径、比表面积、氧含量”改为“平均粒径、比表面积、氧含量、碳含量”；

——5.5.2条，“产品的平均粒径、比表面积、氧含量检验结果如有一项不合格时”改为“产品的平均粒径、比表面积、氧含量、碳含量检验结果如有一项不合格时”；

——删除第7章第c）项“技术要求”。

    - 本标准主要内容说明：

      - 适用范围

本标准规定了超细钨粉的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。

本标准适用于氢气还原氧化钨制取的超细钨粉。

      - 产品分类

超细钨粉根据平均粒径分为FWNU、FWN20、FWN30、FWN40、FWN60、FWN80六个牌号。

      - 化学成分

各牌号的超细钨粉的化学成分应符合表1的规定。

表1                            质量分数/%

| 化学成分 | 含量 |
| --- | --- |
| 主含量 | W | 余量 |
| 杂质含量 （不大于） | Al | 0.0010 |
|  | As | 0.0015 |
|  | Bi | 0.0001 |
|  | Ca | 0.0010 |
|  | Cd | 0.0005 |
|  | Co | 0.0010 |
|  | Cr | 0.0010 |
|  | Cu | 0.0007 |

表1（续）                     质量分数/%

| 化学成分 | 含量 |
| --- | --- |
|  | Fe | 0.0050 |
|  | K | 0.0010 |
|  | Mg | 0.0010 |
|  | Mn | 0.0010 |
| 杂质元素含量 （不大于） | Mo | 0.0040 |
|  | Na | 0.0010 |
|  | Ni | 0.0020 |
|  | P | 0.0010 |
|  | Pb | 0.0001 |
|  | S | 0.0010 |
|  | Sb | 0.0010 |
|  | Si | 0.0010 |
|  | Sn | 0.0003 |
|  | Ti | 0.0010 |
|  | V | 0.0010 |
| 注：主含量按照100%减去表中所列杂质元素含量的总和计算。 |

      - 超细钨粉的平均粒径、比表面积、氧含量和碳含量

超细钨粉的平均粒径、比表面积、氧含量、碳含量应符合表2的规定。

表2

| 牌 号 | 平均粒径/nm | 比表面积/（m2/g） | 氧含量/% | 碳含量/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FWNU | ＜20 | ＞15.6 | ≤1.20 | ≤0.0150 |
| FWN20 | 20～＜30 | ＞10.4～15.6 | ≤1.20 | ≤0.0150 |
| FWN30 | 30～＜40 | ＞7.8～10.4 | ≤1.00 | ≤0.0100 |
| FWN40 | 40～＜50 | ＞6.2～7.8 | ≤0.90 | ≤0.0100 |
| FWN60 | 50～＜70 | ＞4.5～6.2 | ≤0.80 | ≤0.0075 |
| FWN80 | 70～100 | 3.1～4.5 | ≤0.70 | ≤0.0075 |

      - 试验方法

        - 产品的化学成分的分析按GB/T 4324和YS/T 559的规定进行。

        - 产品的平均粒径根据比表面积进行换算，比表面积的测定按GB/T 19587的规定进行；氧含量和碳含量的测定按GB/T 4324的规定进行。

        - 产品的外观质量用目视检查。

三、标准水平分析

- 采用国际标准和国外先进标准的程度

- 在对国外标准的调研分析过程中，没有查询到超细钨粉产品标准。

- 国际和国外同类标准水平的对比分析

- 本标准在GB/T 26726-2011《超细钨粉》的基础上，对其进行了科学合理的修订，对超细钨粉的化学成分、平均粒径、氧含量、碳含量以及外观质量的要求进行了规定，符合国内各生产企业的实际生产水平和客户的使用要求，体现了我国企业在超细钨粉生产方面的先进性，国际和国外没有同类标准。

- 与现有标准及制订中的标准协调配套情况

- 本标准与现有制订中的标准无交叉重复。

四、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

- 该标准的修订符合现行法律、法规的要求，本标准与其他强制性国家标准无冲突。

五、重大分歧意见的处理经过和依据

- 无。

六、标准作为强制性或推荐性标准的建议

- 建议作为推荐性国家标准发布实施。

七、贯彻标准的要求和措施建议，包括：组织措施、技术措施、过渡办法

- 无。

八、废止现行有关标准的建议

- 本标准发布后代替GB/T 26726-2011《超细钨粉》。

九、其他应予说明的事项

- 无。

十、预期效果

本标准的修订实施有利于更好地指导超细钨粉的生产，提高超细钨粉的生产技术水平，更好的满足超细碳化钨粉的生产需求，进而提升超细晶硬质合金的生产技术水平。

《超细钨粉》编制工作组

2018-8