《硬质合金密封环毛坯（代替YST 60—2006》

行业标准（送审稿）编制说明

一、工作简况

1.1 任务来源

根据工信部《工业和信息化部办公厅关于印发2016年第一批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科函[2016] 58号）的要求，由自贡硬质合金有限责任公司负责修订行业标准《硬质合金密封环毛坯》，该项目计划编号为2016-0328T-YS，计划完成年限：2018年。

1.2  简况

硬质合金密封环具有高硬度、高强度、高耐磨性及抗腐蚀性，被广泛应用于石油化工、水处理等领域的机械密封。近些年来随着我国硬质合金制造技术的发展及用户要求的不断提高，带槽、带齿等异形结构的密封环被逐渐开发出来。另外由于市场竞争日益激烈，各个生产厂家对硬质合金密封环毛坯的尺寸控制精度要求越来越高。

YS/T 60-2006《硬质合金密封环毛坯》自颁布实施以来起到了重要作用，但颁布至今已近11年，已经不能满足市场要求，因此急需修订。

1.3  起草单位情况及主要工作过程

1.3.1  起草单位情况

自贡硬质合金有限责任公司（简称“自硬公司”）始建于1965年的三线建设时期，是中国自主创建的第一家大型硬质合金和钨钼制品生产企业，是五矿集团旗下硬质合金及钨钼产业的核心成员之一。

公司在职员工约3500人，现有总资产22亿元，建有硬质合金、硬面材料、钨钼制品三大产品科研、生产、经营和出口基地。产品广泛应用于机械、冶金、石油、矿山、建筑、电子、航天航空等领域。综合实力居国内前列，先后获得“五一劳动奖状”、“中国名牌产品”、“中国驰名商标”等荣誉称号。

公司拥有100多项科研成果和国家级重点新产品，获得授权有效专利160多项。公司通过了ISO9001:2000质量体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业安全健康体系认证，质量检测体系获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可，计量控制体系获得国家ISO10012测量管理体系认证。

1.3.2  主要工作过程

为做好本标准的修订工作，自贡硬质合金有限责任公司成立了专门的《硬质合金密封环毛坯（代替YST 60—2006》行业标准修订工作组。并通过技术查询、现状调研等方式对此标准进行了重新审查，对当前测试水平及质量水平进行了充分论证，于2018年6月形成了行业标准《硬质合金密封环毛坯（代替YST 60—2006》讨论稿，并发送到业内相关单位征求意见。

2018年6月26日～2018年6月28日，全国有色金属标准化技术委员会在乌鲁木齐组织召开了标准讨论会，来自全国有色金属标准化技术委员会、株洲硬质合金集团有限公司、西北有色金属研究院、南昌硬质合金有限责任公司、浙江华友钴业股份有限公司、北京矿冶科技集团有限公司、西安赛隆金属材料有限责任公司、厦门金鹭特种合金有限公司、飞尔康快速制造科技有限责任公司、钢铁研究总院、广东省工业分析检测中心、西北有色金属研究院、西安欧中材料科技有限公司、广东省材料与加工研究所、昆山长鹰硬质合金有限公司等15家单位的21位专家对本标准讨论稿进行了讨论，与会代表对本标准讨论稿进行了认真、细致的讨论，提出了修改意见和建议，一致同意按照修改意见修改后形成标准预审稿提交送审。标准制定工作组根据讨论的意见，形成了标准意见汇总处理表和标准预审稿。

2018年8月22日~2018年8月24日，全国有色金属标准化技术委员会在宁夏银川组织召开了标准预审会，来自全国有色金属技术委员会、株洲硬质合金集团有限公司、西北有色金属研究院、南昌硬质合金有限责任公司、北京矿冶科技集团有限公司、西安赛隆金属材料有限责任公司、厦门金鹭特种合金有限公司、深圳市注成科技股份有限公司、湖南顶立科技有限公司、深圳清华大学研究院、金驰能源材料有限公司、中南大学、中伟新材料有限公司、北京当升材料科技股份有限公司、天津国安盟固利新材料科技股份有限公司等15家单位的16位专家对本标准预审稿进行了讨论，与会专家一致同意按照修改意见修改后形成标准提交送审，修改意见如下：

1、编制说明中补充主要技术指标修订的依据；

2、3.1分类及型号表示规则中，将按照类别及按照级别分类的方法列出；

3、3.2.3图3中HC型示意图增加倒角；

4、3.3.2表6中去除维氏硬度要求，增加密度要求；将“抗弯强度”更改为“横向断裂强度”，单位更改为N/mm2；硬度”及“抗弯强度”要求“≥”符号移到具体数值前；

5、3.3.3表7组织结构要求加严；

6、去除3.3.4断面组织要求；

7、规范3.5.3表10、3.5.6表13中波浪线的字体。

二、标准编制原则和确定标准主要内容的论据

2.1  编制原则

本标准严格按照GB/T 1.1-2009 《标准化工作导则第一部分：标准的结构与编写规则》编写。

本标准是在YS/T 60-2006《硬质合金密封环毛坯》的基础上修订而成，同时遵循了满足用户需求、技术内容合理、检验方法可行的原则，充分考虑了生产企业、使用单位及相关各方的意见和建议。本标准更加符合行业标准的规范，标准内容更加严谨，实践指导性更强。

2.2  主要修订内容及修订原因说明

自硬公司《硬质合金密封环毛坯》行业标准制定工作组对原行业标准进行了重新审查，对当前测试水平及质量水平进行了充分论证后，对原行业标准进行了修订。修订稿与原行业标准（YS/T 60-2006）的主要差异:

- 第3章第1节分类及型号表示规则，增加了按照化学成分及物理性能、力学性能不同分为LS10、LS20两种类别；按照组织结构要求不同分为普通级和较高级的分类方法；并且增加了HC型（带齿环）分类及表示规则。

修订原因：本标准中增加了密封环毛坯的化学成分，物理性能、力学性能，组织结构要求，相应的增加了密封环毛坯按照性能不同以及组织结构要求不同的分类方法。市场上对带齿密封环的需求逐步增多，越来越多带齿密封环被开发出来（2017年自贡硬质合金公司销售的密封环毛坯带齿型号占总销量的比例≥30%），需要纳入标准，形成规范。

2、第3章第3节（原第3章第2节）性能及组织结构，3.3.1 “密封环毛坯的物理力学性能、金相组织结构按供需双方协商确定”修订为“3.3.1化学成分，3.3.2物理性能、力学性能，3.3.3 组织结构”，并增加对密封环毛坯化学成分，物理性能、力学性能，组织结构的具体要求如下：

表1 密封环毛坯化学成分要求

| 类别 | 化学成分（质量百分数） |
| --- | --- |
|  | Co（Co+Ni）% | WC% | 其它% |
| LS10 | 3~6 | 余量 | 微量 |
| LS20 | 6~9 | 余量 | 微量 |
| 注： 产品的化学成分由供方保证，不作为需方验收依据； 产品对应牌号由供需双方协商确定。 |

表2密封环毛坯物理性能、力学性能要求

| 类别 | 性能 |
| --- | --- |
|  | 洛氏硬度HRA | 密度g/cm3 | 横向断裂强度N/mm2 |
| LS10 | ≥90.0 | ≥14.50 | ≥1900 |
| LS20 | ≥86.0 | ≥14.40 | ≥2200 |

表3 密封环毛坯组织结构要求

| 等级 | 孔隙度 | 非化合碳 | 宏观孔洞分档 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ≤ | ≤ | ＞25um~75um | ＞75um~125um | ＞125um |
| 普通级 | A04B02 | C02 | ≤4个 | ≤1个 | 不允许 |
| 较高级 | A02B00 | C00 | ≤2个 | ≤0个 | 不允许 |

修订原因：将密封环毛坯的化学成分，物理性能、力学性能，组织结构的具体要求列入本标准，使得本标准更加全面和规范。根据当前市场上硬质合金密封环牌号的物理性能、力学性能，组织结构情况，结合目前硬质合金实际控制水平制定了相应标准。

3、去除了原3.2.2硬质合金密封环毛坯的断面组织要求

修订原因：断面组织作为毛坯生产单位内部控制手段，不作为供需双方的产品验收依据。

4、第3章第4节（原第3章第3节）外观，3.4.2“ 密封环毛坯掉边掉角的深度不大于0.3mm”更改为“硬质合金密封环毛坯非加工位置粘模、粘料、毛刺、掉边、痕迹等外观缺陷单个尺寸≤0.1mm，加工位置粘模、粘料、毛刺、掉边、痕迹等外观缺陷单个尺寸≤0.3mm”。

修订原因：随着硬质合金生产技术的进步，密封环毛坯外观质量的控制水平有所提升，因此加严了外观质量要求。

5、第3章第2节（原第3章第4节）型号、尺寸及示意图，增加3.2.3 “HC型的型号、尺寸”，增加表3 “HC型的型号及齿数  ”，表4“HC型的型号及尺寸”，图3 “HC型示意图”,对表1“HP型的型号及尺寸”进行了重新梳理；

修订原因：对HC型的型号、齿数及尺寸进行了说明，同时根据当前生产情况，对HP型密封环的型号尺寸做了重新梳理，使其更符合实际。

6、第3章第5节尺寸极限偏差及形位公差更名为“尺寸允许偏差及形位公差”，对3.5.1中密封环毛坯外径的尺寸允许偏差进行了修订，合并了各类型密封环毛坯的尺寸允许偏差，去除了二级要求，整体根据现在的工艺水平加严了要求，并增加了小外径d的尺寸允许偏差要求；

7、第3章第5节尺寸允许偏差及形位公差，对3.5.2中密封环毛坯内径的尺寸允许偏

差进行了修订，去除了二级要求，并整体根据现在的工艺水平加严了要求；

8、第3章第5节尺寸允许偏差及形位公差，对3.5.3中密封环毛坯高度的尺寸允许偏

差进行了修订，整体根据现在的工艺水平加严了要求，并增加了台高h的尺寸允许偏差要求；

序号6、7、8修订原因：随着硬质合金制造技术的进步，密封环毛坯尺寸及变形控制能力提升，因此对密封环毛坯外径、内径、高度的尺寸允许偏差进行加严，同时HT型、HC型密封环毛坯小外径、台高的允许偏差也有必要进行限定。

9、第3章第5节尺寸允许偏差及形位公差，增加了3.5.4 密封环毛坯内外径的圆度要求。

- 第3章第5节尺寸允许偏差及形位公差，增加了3.5.5 密封环毛坯两端面的平行

度要求。

序号9、10修订原因：随着硬质合金制造技术的进步，密封环毛坯尺寸及变形控制能力提升，因此提出了密封环毛坯圆度、两端面平行度要求。

11、第3章第5节尺寸允许偏差及形位公差，增加了3.5.6 HC型密封环毛坯尺寸a允许偏差要求。

12、第3章第5节尺寸允许偏差及形位公差，增加了3.5.7 HC型密封环毛坯尺寸b允

许偏差要求。

13、第3章第5节尺寸允许偏差及形位公差，增加了3.5.8 HC型密封环毛坯尺寸c允

许偏差要求.

序号11、12、13修订原因：HC型密封环毛坯的尺寸a、尺寸b尺寸c尺寸允许偏差有必要限制。

14、原第4章检验规则与试验方法分解为第4章“试验方法”，第5章“检验规则”原章节号做相应调整；

15、新第4章试验方法，新增产品的化学成分分析方法，产品的组织结构、物理性能、力学性能分析方法， 产品断面组织检查方法，产品的外观质量检查方法，产品的尺寸及允许偏差、形位公差检测方法；

16、新第5章检验规则，新增检查和验收要求、组批要求、检验项目及取样要求、检查结果判定要求.

序号14、15、16修订原因：结合实际细化试验方法、检验规则。

17、原第5章（新第6章）“标志、包装、运输和储存”，更名为“标志、包装、运输、

贮存及质量证明书”并新增质量证明书要求；

修订原因：增加质量证明书要求；

18、原第6章（新第7章）合同（或订货单）内容，“产品净重”更改为“产品净重或数量”。

修订原因：结合实际修订合同内容。

三、标准水平分析

3.1  采用国际标准和国外先进标准的程度

本标准是根据我国实际情况制定的，本标准的修订适合我国国情，标准简练、操作性强。修订后的本标准为国内先进。

3.2  国际和国外同类标准标准水平的对比分析

没有现行的国际和国外同类标准，无对比。

3.3  与现行的标准及制订中的标准协调配置情况

无。

3.4  涉及国内外专利及处置情况

经查，本标准没有涉及国内外专利。

四、与有关的现行法律、法规和强制性行业标准的关系

本标准与有关的现行法律、法规和强制性行业标准具有一致性，没有冲突。

五、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

六、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

建议继续作为推荐性行业标准。

七、贯彻标准的要求和措施建议

无。

八、废止现行有关标准的建议

本标准发布后替代YS/T 60-2006《硬质合金密封环毛坯》

九、其他应予说明的事项

无。

十、预期效果

本标准充分考虑了我国硬质合金企业生产体系状况以及发展的要求。

标准发布执行后，能解决原标准与当前市场不适应的问题，将引导硬质合金行业的规范发展，能够促进硬质合金企业的有序竞争，对行业的发展有着重要的指导作用。

在本标准实施后，可以积极向生产厂家及国内外用户推荐采用本标准。

《硬质合金密封环毛坯》行业标准编制小组

二〇一八年八月