前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准负责起草单位：株洲硬质合金集团有限公司、自贡硬质合金有限责任公司。

本标准主要起草人：杨军、刘艾平、梁鸿、唐广、刘铁梅、李娟。

硬质合金圆盘切刀毛坯

1  范围

本标准规定了硬质合金圆盘切刀毛坯的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及合同（或订货单）内容。

本标准适用于硬质合金圆盘切刀毛坯。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3488.1  硬质合金 显微组织的金相测定 第1部分：金相照片和描述

GB/T 3488.2  硬质合金 显微组织的金相测定 第2部分：WC晶粒尺寸的测量

GB/T 3489   硬质合金 孔隙度和非化合碳的金相测定

GB/T 3849.1  硬质合金 洛氏硬度试验（A标尺）第1部分：试验方法

GB/T 3850  致密烧结金属材料与硬质合金 密度测定方法

GB/T 3851  硬质合金 横向断裂强度测定方法

GB/T 5243  硬质合金制品的标志、包装、运输和贮存

3  要求

  - 型号表示规则

圆盘切刀毛坯型号由类别代号“YP”加外径尺寸代号（φD）、内径尺寸代号（φd）和高度尺寸代号（H）组成，尺寸之间以分隔符“×”连接，型号的表示见示例。

示例：

  - 典型型号及尺寸

圆盘切刀毛坯示意图见图1,典型型号及尺寸见表1。

图1

表1                                  单位为毫米

| 型号 | 尺寸 |
| --- | --- |
|  | 外径，D | 内径，d | 高度，H |
| YPφ20.0×φ4.0×3.0 | 20.0 | 4.0 | 3.0 |
| YPφ20.0×φ8.5×3.5 | 20.0 | 8.5 | 3.5 |
| YPφ20.0×φ9.0×3.5 | 20.0 | 9.0 | 3.5 |
| YPφ20.5×φ7.8×0.8 | 20.5 | 7.8 | 0.8 |
| YPφ20.5×φ7.8×1.0 | 20.5 | 7.8 | 1.0 |
| YPφ21.0×φ7.0×1.0 | 21.0 | 7.0 | 1.0 |
| YPφ22.0×φ5.2×1.0 | 21.0 | 5.2 | 1.0 |
| YPφ25.0×φ12.0×1.0 | 25.0 | 12.0 | 1.0 |
| YPφ26.0×φ7.2×1.0 | 26.0 | 7.2 | 1.0 |
| YPφ26.0×φ7.2×1.2 | 26.0 | 7.2 | 1.2 |
| YPφ30.0×φ12.0×1.0 | 30.0 | 12.0 | 1.0 |
| YPφ33.0×φ7.2×1.2 | 33.0 | 7.2 | 1.2 |
| YPφ41.7×φ11.2×3.0 | 41.7 | 11.2 | 3.0 |
| YPφ47.0×φ14.5×1.2 | 47.0 | 14.5 | 1.2 |
| YPΦ52.0×φ12.0×1.5 | 52.0 | 12.0 | 1.5 |
| YPφ61.5×φ11.5×1.2 | 61.5 | 11.5 | 1.2 |
| YPφ64.0×φ14.0×2.0 | 64.0 | 14.0 | 2.0 |
| YPφ64.5×φ15.0×1.2 | 64.5 | 15.0 | 1.2 |
| YPφ65.0×φ14.0×1.4 | 65.0 | 14.0 | 1.4 |
| YPφ72.0×φ12.0×1.5 | 72.0 | 12.0 | 1.5 |
| YPφ72.0×φ15.0×1.2 | 72.0 | 15.0 | 1.2 |
| YPφ73.0×φ14.5×1.5 | 73.0 | 14.5 | 1.5 |
| YPφ73.0×φ21.0×1.4 | 73.0 | 21.0 | 1.4 |
| YPφ73.0×φ24.0×1.2 | 73.0 | 24.0 | 1.2 |
| YPφ76.0×φ20.5×2.0 | 76.0 | 20.5 | 2.0 |
| YPφ76.5×φ15.0×1.5 | 76.5 | 15.0 | 1.5 |
| YPφ76.5×φ20.5×1.2 | 76.5 | 20.5 | 1.2 |
| YPφ76.5×φ24.0×1.5 | 76.5 | 24.0 | 1.5 |
| YPφ76.5×φ24.0×2.0 | 76.5 | 24.0 | 2.0 |
| YPφ78.0×φ23.0×3.5 | 78.0 | 23.0 | 3.5 |
| YPφ83.0×φ20.5×1.5 | 83.0 | 20.5 | 1.5 |
| YPφ83.0×φ24.0×2.3 | 83.0 | 24.0 | 2.3 |
| YPφ83.0×φ30.0×2.5 | 83.0 | 30.0 | 2.5 |
| YPφ102.0×φ20.0×2.3 | 102.0 | 20.0 | 2.3 |
| YPφ103.0×φ30.0×4.5 | 103.0 | 30.0 | 4.5 |
| YPφ108.0×φ30.0×2.0 | 108.0 | 30.0 | 2.0 |
| YPφ108.0×φ30.0×3.0 | 108.0 | 30.0 | 3.0 |
| YPφ113.0×φ30.0×1.5 | 113.0 | 30.0 | 1.5 |
| YPφ113.0×φ30.0×2.5 | 113.0 | 30.0 | 2.5 |
| YPφ113.0×φ30.0×4.3 | 113.0 | 30.0 | 4.3 |
| YPφ115.0×φ30.0×1.5 | 115.0 | 30.0 | 1.5 |
| YPφ115.0×φ30.0×2.0 | 115.0 | 30.0 | 2.0 |
| YPφ115.0×φ30.0×2.5 | 115.0 | 30.0 | 2.5 |
| YPφ118.0×φ22.0×1.5 | 118.0 | 22.0 | 1.5 |
| YPφ118.0×φ22.0×2.0 | 118.0 | 22.0 | 2.0 |
| YPφ118.0×φ22.0×2.5 | 118.0 | 22.0 | 2.5 |
| YPφ118.0×φ30.0×1.5 | 118.0 | 30.0 | 1.5 |
| YPφ118.0×φ30.0×2.0 | 118.0 | 30.0 | 2.0 |
| YPφ128.0×φ23.0×2.0 | 128.0 | 23.0 | 2.0 |
| YPφ128.0×φ23.0×2.5 | 128.0 | 23.0 | 2.5 |
| YPφ203.0×φ68.0×4.3 | 203.0 | 68.0 | 4.3 |
| YPφ260.0×φ78.0×5.5 | 260.0 | 78.0 | 5.5 |

  - 化学成分

圆盘切刀毛坯的化学成分应符合表2的规定。

表2

| 牌号分类 | WC，质量分数% | Co，质量分数% | 其他，质量分数% |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | ＞89.0～94.5 | 5.5～8.0 | 余量 |
| Ⅱ | ＞87.0～92.0 | ＞8.0～10.0 | 余量 |
| Ⅲ | ＞85.0～90.0 | ＞10.0～12.0 | 余量 |
| 注：化学成分由承制方保证，不作订购方验收依据，各牌号分类对应的具体细分牌号由供需双方协商确定。 |

3.4  密度

圆盘切刀毛坯的密度应符合表3的规定。

表3

| 牌号分类 | 密度，g/cm3 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 14.70～15.10 |
| Ⅱ | 14.40～14.80 |
| Ⅲ | 14.20～14.60 |

### 3.5  力学性能

圆盘切刀毛坯的力学性能应符合表4的规定。

表4

| 牌号分类 | 硬度，HRA | 横向断裂强度，N/mm2 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | ≥88.5 | ≥2200 |
| Ⅱ | ≥88.5 | ≥2400 |
| Ⅲ | ≥88.5 | ≥2600 |
| 注：圆盘切刀毛坯的横向断裂强度等同采用B试样鉴定结果。 |

### 3.6  金相组织结构

圆盘切刀毛坯的金相组织结构应符合表5的规定。

表5

| 牌号分类 | 孔隙度，不大于 | 非化合碳，不大于 | η相，不大于 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | A02B00 | C00 | E00 |
| Ⅱ |  |  |  |
| Ⅲ | A02B00 | C02 | E00 |

3.7  尺寸及允许偏差

3.7.1  圆盘切刀毛坯不同外径尺寸范围对应的外径尺寸（D）、内径尺寸（d ）及高度度（H）的允许偏差应符合表6的规定。

表6                                  单位为毫米

| 外径尺寸（D） | 外径允许偏差 | 内径允许偏差 | 高度允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| ＜30.0 | +0.5 0 | 0 -0.5 | +0.1 -0.1 |
| 30.0～＜120.0 | +0.5 -1.5 | +0.5 -0.5 | +0.2 -0.1 |
| 120.0～＜200.0 | +1.0 -1.5 | +0.5 -1.0 | +0.2 -0.2 |
| 200.0～＜250.0 | +2.0 -1.5 | +0.5 -1.5 | +0.3 -0.3 |
| ≥250.0 | +5.0 -2.0 | +1.0 -3.0 | +0.5 -0.5 |

3.7.2  圆盘切刀毛坯的平面弯曲度应符合表7的规定。

表7                                   单位为毫米

| 外径尺寸（D） | 平面弯曲度 |
| --- | --- |
| ＜30.0 | ≤0.20 |
| 30.0～＜120.0 | ≤0.25 |
| 120.0～＜200.0 | ≤0.30 |
| 200.0～＜250.0 | ≤0.35 |
| ≥250.0 | ≤0.40 |

3.7.3  圆盘切刀毛坯的壁环厚度（D/2 - d/2 ）极差值应符合表8的规定。

表8                                   单位为毫米

| 外径尺寸（D） | 壁环厚度极差 |
| --- | --- |
| ＜30.0 | ≤0.30 |
| 30.0～＜120.0 | ≤1.00 |
| 120.0～＜200.0 | ≤1.25 |
| 200.0～＜250.0 | ≤1.75 |
| ≥250.0 | ≤3.00 |

3.8  外观质量

3.8.1  产品表面不得有脏化、起皮、鼓泡、分层、裂纹、脱碳及渗碳等缺陷。

3.8.2  产品的掉边、掉角深度应符合表9的规定。

表9                                   单位为毫米

| 外径尺寸（D） | 掉边、掉角深度 |
| --- | --- |
| ≤30.0 | ≤0.30 |
| ＞30.0～120.0 | ≤0.40 |
| ＞120.0 | ≤0.50 |

3.9  其他

其他型号或特殊要求由供需双方协商确定。

4  试验方法

4.1  产品的硬度测定按GB/T 3849.1的规定进行。

4.2  产品的密度测定按GB/T3850的规定进行。

4.3  产品的横向断裂强度按GB/T3851的规定进行，采用标准B试样。

4.4  产品的孔隙度和非化合碳的试验方法按GB/T 3489的规定进行。

4.5  产品的η相试验方法按GB/T 3488.1和GB/T 3488.2的规定进行。

4.6  产品的尺寸及允许偏差检验采用相应精度的量具进行。

4.7  产品的外观质量用目视或相应精度的量具检查, 必要时放大检查。

- 5  检验规则

- 5.1  检查和验收

5.1.1  产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品按本标准及合同（或订货单）的规定进行复验（不包含横向断裂强度）。复验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起一个月内以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

5.2  组批

产品应成批提交验收。每批由同一牌号、同一型号、同一炉批的产品组成。

5.3  检验项目及取样

产品的检验项目及取样数量应符合表10的规定。

表10

| 检验项目 | 取样数量 | 要求的章条号 | 检验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密度 | 每批2件 | 3.4 | 4.1 |
| 硬度 | 每批2件 | 3.5 | 4.2 |
| 横向断裂强度 | 每批6件 | 3.5 | 4.3 |
| 金相组织结构 | 每批2件 | 3.6 | 4.4、4.5 |
| 尺寸及允许偏差 | 逐件 | 3.7 | 4.6 |
| 外观质量 | 逐件 | 3.8 | 4.7 |

5.4  检验结果的判定

5.4.1  产品的物理性能、力学性能、金相组织结构检验结果不合格时,允许加倍取样对不合格项进行重复试验。若重复试验仍有一个检验结果不合格，判该批产品不合格。

5.4.2  产品的尺寸及允许偏差检验不合格，判该件产品不合格。

5.4.3  产品的外观质量检验不合格，判该件产品不合格。

6  标志、包装、运输、贮存和质量证明书

6.1  标志、包装、运输、贮存

产品的标志、包装、运输和贮存按GB/T 5243的规定进行。

6.2  质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明：

- 供方名称、地址；

- 产品牌号、型号、批号；

- 产品净重或数量；

- 各项分析检验结果和供方质检部门检印；

e) 出厂日期（或包装日期）。

7  合同（或订货单）内容

订购本标准所列产品的合同（或订货单）应包括下列内容：

- 本标准编号；

- 产品牌号、型号；

- 产品净重或数量；

- 其他要求。

# Text boxes

中华人民共和国工业和信息化部 发布

201×-××-××实施

201×-××-××发布

硬质合金圆盘切刀毛坯

Blanks for cemented carbide wafer cutter

（送审稿）

YS/T ×××-201×

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS 77.160

H 72

YP     φ73.0 × φ24.0 × 1.2

产品厚度（H），小数点后保留一位有效数字；

产品内径（φd），d值小数点后保留一位有效数字；

产品外径（φD），D值小数点后保留一位有效数字；

产品类别代号YP，“YP”表示圆盘切刀毛坯。