ICS 77.150.50

H 64

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXX—XXXX

损伤容限型钛合金板材

Damage-Tolerant grade titanium alloy plate

（预审稿）

XXXX- XX - XX发布

XXXX - XX- XX实施

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准负责起草单位：xxxx

本标准主要起草人：xxx

损伤容限型钛合金板材

范围

本标准规定了损伤容限钛合金板材的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容。

本标准适用于轧制方法生产的损伤容限型钛合金板材。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228.1-2010  金属材料  拉伸试验 第1部分：室温试验方法

GB/T 232（所有部分）  金属材料  弯曲试验方法

- GB/T 3620.1  钛及钛合金牌号和化学成分

- GB/T 3620.2  钛及钛合金加工产品化学成分允许偏差

- GB/T 4161  金属材料  平面应变断裂韧度KⅠC试验方法

- GB/T 4698（所有部分）  海绵钛、钛及钛合金化学分析方法

- GB/T 5168  α-β钛合金高低倍组织检验方法

- GB/T 5193  钛及钛合金加工产品超声波探伤方法

- GB/T 8180  钛及钛合金加工产品的包装、标志、运输和贮存

- GB/T 23603  钛及钛合金表面污染层检验方法

- GB/T 23605  钛合金β转变温度测定方法

- YS/T 1001 钛及钛合金薄板超声波探伤方法

技术要求

材料

用于生产板材的铸锭应至少熔炼两次。第一次熔炼可采用真空自耗电弧炉或冷床炉熔炼，随后的熔炼应采用真空自耗电弧炉熔炼，且最后一次熔炼不允许添加任何元素

自耗电极不允许使用钨极氩弧焊焊接。

牌号、规格及状态

板材的牌号、规格及状态应符合表1的要求。

牌号、状态及规格

| 牌号 | 规格 m | 状态 |
| --- | --- | --- |
|  | 厚度 | 宽度 | 长度 |  |
| TC4 ELI | 0.50～5.0 | 400～1000 | 1000～4000 | β退火+二次退火态 |
|  | ＞5.0～100.0 | 400～3000 | 1000～6000 |  |
| TA15 | 0.5～5.0 | 400～1800 | 1000～4000 | 退火态（M） |
|  | ＞5.0～100.0 | 400～3000 | 1000～6000 |  |

化学成分

板材的化学成分应符合GB/T 3620.1的规定。需方复验时，化学成分允许偏差应符合GB/T 3620.2的规定。

热处理制度

TA15板材的退火制度：750℃～850℃，保温0.5h～4h，空冷或更慢速度冷却。

TC4ELI板材的β退火+二次退火制度：加热到(转＋28℃，保温不少于30min，空冷至低于540℃；再加热到730℃，保温不小于2h，空冷或更慢速度冷却。

尺寸允许偏差

薄板的厚度、宽度及长度允许偏差应符合表2的规定。

薄板的厚度、宽度及长度允许偏差               单位为毫米

| 厚度 | 厚度允许偏差 | 宽度允许偏差 | 长度允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.5～0.8 | (0.07 | +5，0 | +10，0 |
| ＞0.8～1.0 | (0.09 |  |  |
| ＞1.0～1.5 | (0.10 |  |  |
| ＞1.5～2.0 | (0.13 |  |  |
| ＞2.0～2.5 | (0.15 |  |  |
| ＞2.5～3.0 | (0.18 |  |  |
| ＞3.0～5.0 | (0.22 |  |  |

厚板的厚度允许偏差应符合表3的规定。

厚板的厚度允许偏差                           单位为毫米

| 厚度 | 规定宽度范围的厚度允许偏差 |
| --- | --- |
|  | 400～1000 | ＞1000～2000 | ＞2000～3000 |
| ＞5.0～6.0 | (0.22 | (0.40 | (0.80 |
| ＞6.0～8.0 | (0.35 | (0.60 | (0.80 |
| ＞8.0～10.0 | (0.40 | (0.60 | (0.80 |
| ＞10.0～15.0 | (0.50 | (0.80 | (1.00 |
| ＞15.0～20.0 | (0.70 | (0.90 | (1.10 |
| ＞20.0～30.0 | (0.90 | (1.00 | (1.20 |
| ＞30.0～40.0 | (1.10 | (1.20 | (1.50 |
| ＞40.0～50.0 | (1.20 | (1.50 | (2.00 |
| ＞50.0～70.0 | (1.60 | (2.00 | (2.50 |
| ＞70.0～100.0 | (2.00 | (2.50 | (2.50 |

厚板的宽度和长度允许偏差应符合表4的规定。

厚板的宽度和长度允许偏差                 单位为毫米

| 厚度 | 规定宽度范围的宽度允许偏差 | 规定长度范围的长度允许偏差 |
| --- | --- | --- |
|  | 400～1000 | ＞1000～3000 | 1000～4000 | ＞4000～6000 |
| ＞5.0～30.0 | +5，0 | +10，0 | +10，0 | +15，0 |
| ＞30.0～50.0 | +8，0 | +10，0 | +10，0 | +15，0 |
| ＞50.0～100.0 | +10，0 | +15，0 | +10，0 | +15，0 |

薄板的不平度应符合表5的规定。

薄板的不平度

| 厚度 mm | 规定长度范围的不平度，不大于 |
| --- | --- |
|  | 1000mm～2000mm | ＞2000mm～4000mm |
| 0.50～5.0 | 3mm/m | 5mm/m |

厚板的不平度应符合表6的规定。

厚板的不平度

| 厚度 mm | 规定宽度范围的不平度，不大于 |
| --- | --- |
|  | 1000mm～2000mm | ＞2000mm～3000mm |
| ＞5.0～10.0 | 12 mm/m | 15 mm/m |
| ＞10.0～50.0 | 10 mm/m | 12 mm/m |
| ＞50.0～100.0 | 8 mm/m | 10 mm/m |

板材的侧边弯曲度应不大于3mm/m。

板材边部应切成直角，且无裂口、卷边、毛剌，切斜应不超过板材长度和宽度的允许偏差。

拉伸性能

退火态板材的室温拉伸性能应符合表7的规定。

退火态板材的室温拉伸性能

| 牌号 | 厚度 mm | 拉伸性能，不小于 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Rm MPa | Rp0.2 MPa | A50mm % |
| TC4ELI | ＞5.0～12.70 | 895 | 795 | 10 |
|  | ＞12.70～25.40 | 875 | 775 | 10 |
|  | ＞25.40～50.80 | 860 | 745 | 8 |
|  | ＞50.80～100.0 | 840 | 745 | 8 |
| TA15 | 0.8～1.8 | 930～1130 | ≥855 | ≥12 |
|  | ＞1.8～4.0 | 930～1130 | ≥855 | ≥10 |
|  | ＞4.0～10.0 | 930～1130 | ≥855 | ≥8 |
|  | ＞10.0～＜30.0 | 930～1130 | ≥855 | ≥6 |
|  | 30.0～70.0 | 930～1130 | ≥855 | ≥6 |

弯曲性能

退火态薄板应进行弯曲试验，弯曲半径和弯曲角应符合表8的规定。弯曲后用15～25倍的放大镜检验时，弯曲部位应无裂纹。

弯曲半径和弯曲角

| 厚度 mm | 弯曲半径 mm | 弯曲角 度 |
| --- | --- | --- |
| 0.5～1.78 | 4.5T | 105 |
| ＞1.78～5.0 | 5T |  |
| 注：T为板材的名义厚度。 |

断裂韧度

TC4ELI厚度不小于12.7mm的板材平面应变断裂韧度KⅠC或KQ应不小于93MPa; TA15厚度不小于12.7mm的板材平面应变断裂韧度KⅠC或KQ应不小于50MPa

显微组织

TA15退火态板材的显微组织应是α+β两相区加工产生的组织。在原始β晶界上不允许有连续的网状α组织，并应符合3.9.1.1、3.9.1.2、3.9.1.3或3.9.1.4。

在转变的β基体上分布着片状α组织和部分等轴α组织。

在转变的β基体上分布着等轴α组织。

在转变的β基体上分布着等轴α和拉长α组织。

不连续的、扭曲的晶界α和片状α组织。

TC4ELI板材的显微组织应为均匀的网篮组织（魏氏组织）或束状组织，不允许存在初生(相或等轴(相，宽度大于1.27mm或长度大于2.54mm的原始(晶粒所占的比例不应超过10%。

低倍组织

板材的低倍组织上不允许有分层、裂纹、气孔、偏析、金属和非金属夹杂及其他目视可见的冶金缺陷。

表面污染

板材应无任何富氧层，如α层或其他表面污染。

β转变温度

板材应按熔炼炉号提供β转变温度实测值。

超声波检验

厚度不大于6.0 mm的板材应按YS/T 1001的规定进行超声波检验。厚度大于6.0mm的板材应按GB/T 5193的规定进行超声波检验，检验结果应符合A1级的规定。

表面质量

板材应以酸洗、水磨、喷砂或机加工表面供货。

板材表面应光洁，允许通过修磨的方法清除表面的局部缺陷，但清除后应保证板材的最小允许厚度。

清除表面局部缺陷时，应沿轧制方向修磨，修磨后板材应经酸洗、水磨、喷砂或机加工的方式使板材表面光泽和粗糙度趋于一致。

试验方法

化学成分分析按GB/T 4698进行。

尺寸允许偏差用相应精度的量具进行。厚度测量应在距板材边部10mm～100mm范围内进行。

室温拉伸试验按GB/T 228.1进行。厚度小于3.0mm的板材，选取GB/T 228.1中P5试样；厚度为3.0～12.70mm的板材，选取GB/T 228.1中P12试样；厚度大于12.70mm的板材，选取GB/T 228.1中R4试样。

弯曲试验按照GB/T 232进行。选取宽度为15mm的试样。

断裂韧度按GB/T 4161进行。选取紧凑拉伸试样。

显微组织和低倍组织检验按GB/T 5168进行，其中显微组织的检验放大倍数为500X。

表面污染按GB/T 23603进行，放大倍数为400X。

β转变温度按GB/T 23605进行。

厚度不大于6mm板材的超声波检验按YS/T 0001进行；厚度大于6mm板材的超声波检验按GB/T 5193进行。

表面质量用目视进行检查。

检验规则

检查和验收

产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

需方应对收到的产品按本标准及订货单（或合同）的规定进行检验。如检验结果与本标准及订货单（或合同）的规定不符时，应在收到产品之日起3个月内向供方提出，由供需双方协商解决。

组批

产品应成批提交验收，每批应由同一牌号、熔炼炉号、规格、制造方法、状态和同一热处理炉批的产品组成。

检验项目及取样

产品的检验项目及取样应符合表9的规定。

检验项目及取样

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 每批产品任取1份试样进行氢含量分析，其他成分供方以原铸锭分析结果报出，需方复验时均在产品上进行。 | 3.3 | 4.1 |
| 尺寸允许偏差 | 逐张 | 3.5 | 4.2 |
| 拉伸性能 | 每批任取2张，每张各取1个纵向试样和1个横向试样。 | 3.6 | 4.3 |
| 弯曲性能 | 每批任取2张，每张各取1个横向试样。 | 3.7 | 4.4 |
| 断裂韧度 | 每批任取2张，每张各取1个（Y-X）向试样。 | 3.8 | 4.5 |
| 显微组织 | 每批任取2张，每张各取1个横向试样。 | 3.9 | 4.6 |
| 低倍组织 | 每批任取2张，每张各取1个横向试样。 | 3.10 | 4.6 |
| 表面污染 | 每批任取2张，每张各取1个试样。 | 3.11 | 4.7 |
| β转变温度 | 每批任取1份试样 | 3.12 | 4.8 |
| 超声波检验 | 逐张 | 3.13 | 4.9 |
| 表面质量 | 逐张 | 3.14 | 4.10 |

检验结果的判定

化学成分不合格时，判该批产品不合格。

拉伸性能、弯曲性能、断裂韧度、显微组织、低倍组织和表面污染等各项检验中，如果有一个试样的检验结果不合格，则从该批产品上取双倍试样进行该不合格项目的重复检验。若重复检验仍有一个试样不合格，则该批产品不合格。但允许供方逐张对不合格项目进行检验，合格者重新组批。

尺寸允许偏差、超声波检验和表面质量不合格时，判单张不合格。

标志、包装、运输、贮存及质量证明书

产品标志

在检验合格的产品上应做如下标志（或贴标签）：

牌号；

规格；

状态；

批号；

本标准编号。

包装、标志、运输和贮存

产品的包装、标志、运输和贮存应符合GB/T 8180的规定。

质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

- 供方名称；

产品名称；

产品牌号、规格和状态；

熔炼炉号、批号、批重和张数；

各项分析检验结果及质量检验部门印记；

本标准编号；

包装日期。

订货单（或合同）内容

按本标准订购产品的订货单（或合同）应包括下列内容：

- 产品名称；

牌号；

规格；

状态；

重量或张数；

本标准编号；

其他。

# Text boxes

发布

国家市场监督管理总局

中国国家标准化管理委员会