ICS 77.150.30

H 62

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T ××××—××××

压延铜箔用带坯

Copper strip stock of rolled foil

（讨论稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部    发布

- 前    言

本标准按照GB/1.1－2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本标准起草单位：中铝华中铜业有限公司、铜陵金威铜业有限公司、灵宝金源朝辉铜业有限公司、中铝材料应用研究院有限公司

本标准主要起草人：

压延铜箔用带坯

  - 范围

本标准规定了压延铜箔用带坯的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存和质量证明书及订货单（或合同）内容。

本标准适用于供压延铜箔生产用的厚度为0.10mm～1.50mm铜带坯（以下简称带坯）。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。（排序为先国标后行标准，从小到大）

GB/T 5121（所有部分） 铜及铜合金化学分析方法

YS/T 482  铜及铜合金分析方法  光电发射光谱法

YS/T 483  铜及铜合金分析方法  X射线荧光光谱法(波长色散型)

GB/T 228  金属拉伸试验方法（核对名称）

GB/T 4340.2  金属维氏硬度试验  第2部分：试验方法

YS/T 478  铜及铜合金导电率涡流检测方法

YS/T 347  铜及铜合金  平均晶粒度测定方法

YS/T 448  铜及铜合金 铸造和加工制品宏观组织检验方法

YS/T 668  铜及铜合金理化检测取样方法

GB/T 3248　铜、镍及其合金电阻系数测定方法（核对标准号）

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8888 重有色金属加工产品的包装、标志、运输、贮存和质量证明书

GB/T 5231  加工铜及铜合金化学成分和产品形状

  - 技术要求

- 3.1  产品分类

- 3.1.1  牌号、代号、状态、规格

产品的牌号、代号、状态和规格应符合表1的规定。

- 3.1.2  产品标记

产品标记按产品名称、标准编号、牌号（代号）、状态和规格的顺序表示。标记示例如下：

示例1：用T2（T11050）制造的、状态为O60、厚度为0.15mm的带坯标记为：

铜带坯 YS/T XXXX- T2 O60-0.15

或   铜带坯 YS/T XXXX-T11050 O60-0.15

- 表1  牌号、代号、状态、规格

| 牌号 | 代号 | 状态 | 厚度/mm | 宽度/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T2 | T11050 | O60 | 0.10-0.20 | 540-660 |
|  |  |  | 0.20-0.50 |  |
|  |  |  | 0.50-1.50 |  |

- 3.2  化学成分

带坯的化学成分应符合表2的规定。

- 表2  化学成分

| 牌号 | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu+Ag | O | P | Fe |
| T2 | ≥99.95 | 0.008-0.035 | ≤0.001 | ≤0.001 |

- 3.3  外形尺寸及其允许偏差

- 带坯厚度及其允许偏差应符合表3的规定。

- 表3  厚度及其允许偏差                    单位为毫米

| 厚度（下列表示不连续） | 厚度允许偏差 |
| --- | --- |
| 0.100—0.300 | ±0.005 |
| 0.301—0.500 | ±0.006 |
| 0.501—1.000 | ±0.008 |
| 1.001—1.500 | ±0.010 |
| 注：当需方有要求直径允许偏差为（+）或（-）单向偏差时，其值为表中数值的2倍。 |  |

- 3.4  力学性能

- 带坯的室温纵向拉伸性能应符合表4的规定。

- 表4  带材力学及物理性能

| 牌号 | 状态 | 抗拉强度Rm Mpa | 断后伸长率A ％ | 维氏硬度 Hv |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T2 | O60 | 195-275 | ≥35 | 45-60 |

- 3.5  电性能

软化退火状态下的带坯电性能指标主要为导电率，要求≥98%IACS。

- 3.6  晶粒度

- 带坯可进行晶粒度检测，晶粒度一般控制在0.010mm-0.015mm，其要求由供需双方协商。

- 3.7  单卷重量

- 单卷重量由供需双方协商，实际单卷重量允许偏差为名义单卷重量的+3%。

- 3.8  内部质量

带坯内部不应有起皮、气孔、缩孔、夹杂及其他影响使用的缺陷。

- 3.9  表面质量

带坯表面不应有皱边、裂纹、夹杂物及其他影响使用的缺陷。

  - 试验方法

- 4.1  化学成分

带坯的化学成分分析方法应按GB/T5121(所有部分)或YS/T 482或YS/T 483的规定进行,仲裁时按GB/T 5121(所有部分)的规定进行。

- 4.2  外形尺寸及其允许偏差

带坯的外形尺寸测量方法按GB/T ****的规定进行。

- 4.3  力学性能

带坯的力学性能检测按GB/T 228金属拉伸试验方法以及GB/T 4340.2金属维氏硬度试验第2部分：试验方法的规定进行。

- 4.4  电性能

- 带坯的导电率检测方法按YS/T 478的规定进行。

- 4.5  晶粒度

- 带坯的晶粒度检测方法按YS/T 347的规定进行。

- 4.6  单卷重量

- 带坯单卷重量用相应精度的测量工具检测。

- 4.7  内部质量

- 带坯内部质量检测按YS/T 448的规定进行。

- 4.8  表面质量

- 带坯的表面质量采用目视检验。

  - 检验规则

- 5.1  检查和验收

- 5.1.1 带坯应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单（或合同）的规定，并填写质量保证书。

5.1.2 需方对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准及订货单(或合同)的要求不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出；其他质量异议，应在收到产品三个月内提出。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

- 5.2  组批

带坯应成批提交，每批应由同一牌号、状态和规格的产品组成，每批不超过3卷。

- 5.3  检验项目

带坯检验项目分为出厂检验项目和型式检验项目，详见表5。出现下列任一情况时，应进行型式检验：

a) 新产品或老产品转厂的试制定型鉴定；

b) 产品的原料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

c) 产品的结构有较大改变时；

d) 产品停产后，恢复生产时；

e) 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

f) 连续二年未进行型式检验时；

g) 需方要求时；

h) 国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

- 表5  检验项目

| 检验项目 | 出厂检验项目 | 型式检验项目 |
| --- | --- | --- |
| 化学成分 | √ | √ |
| 外形尺寸 | √ | √ |
| 力学性能 | √ | √ |
| 晶粒度 | — | √ |
| 电性能 | √ | √ |
| 单卷重量 | √ | √ |
| 内部质量 | √ | √ |
| 表面质量 | √ | √ |

- 5.4  取样

带坯的取样及试验类型应符合表6的规定。取样方法按YS/T 668的规定进行。

- 表6  取样

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 每批任取2卷，每卷取个1试样 | 3.2 | 4.1 |
| 外形尺寸 | 逐卷 | 3.3 | 4.2 |
| 力学性能 | 每批任取2卷，每卷取个1试样 | 3.4 | 4.3 |
| 电性能 | 每批任取2卷，每卷取个1试样 | 3.5 | 4.4 |
| 晶粒度 | 每批任取2卷，每卷取个1试样 | 3.6 | 4.5 |
| 单卷重量 | 逐卷 | 3.7 | 4.6 |
| 内部质量 | 每批任取2卷/批，每卷取个1试样 | 3.8 | 4.7 |
| 表面质量 | 逐卷 | 3.9 | 4.8 |

- 5.5  检验结果的判定

5.5.1  检验结果的数值按GB/T 8170 的规定进行修约，并采用修约值比较法判定。

5.5.2  化学成分不合格时，判该批带坯不合格。

5.5.3  带坯的外形尺寸、单卷重量和表面质量不合格时，判该卷不合格。

5.5.4  当力学性能、晶粒度、电性能、内部质量的试验结果中有不合格时，应从该批带坯中另取双倍数量的试样（其中一个试样必须取自原检验不合格的那卷带坯）进行重复试验，重复试验结果全部合格，则判整批产品合格。若重复试验结果仍有试样不合格，则判该批产品不合格。

  - 标志、包装、运输、贮存和质量证明书

6.1  带坯的标志、包装、运输、贮存和质量证明书按GB/T 8888的规定进行。

6.2  需方若有特殊要求时，由供需双方协商。

  - 订货单（或合同）内容

订购本标准所列材料的订货单（或合同）内应包括下列内容；

a)产品名称；

b)牌号；

c)状态；

d)规格；

e)重量或卷数；

f）晶粒度（有要求时）；

g）本标准编号；

h）其他。