ICS 77.150.30

H62

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXXX—XXXX

电磁屏蔽用压延铜箔

Rolled Copper Foil for Electromagnetic Shield

20XX - XX - XX发布

20XX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009的规则起草。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准负责起草单位：山东天和压延铜箔有限公司、灵宝金源朝辉铜业有限公司

本标准主要起草人：

电磁屏蔽用压延铜箔

- 范围

本标准规定了电磁屏蔽用压延铜箔的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容等。

本标准适用于制造电磁屏蔽材料用压延铜箔（以下简称铜箔）。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5121(所有部分) 铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5231   加工铜及铜合金牌号和化学成分

GB/T 8170   数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8888   重有色金属加工产品的包装、标志、运输和贮存

GB/T 26303.3 铜及铜合金加工材外形尺寸检验方法 第3部分：板带材

GB/T 29847-2013  印制板用铜箔试验方法

YS/T 668   铜及铜合金理化检测取样方法

- 要求

  - 产品分类

    - 牌号、状态、规格

铜箔的牌号、状态及规格应符合表1的规定。

表1 铜箔的牌号、状态及规格

| 牌号 | 代号 | 状态 | 规格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 厚度/um | 宽度/mm |
| TU1 | T10150 | 软态（O60） | 10～70 | 250～650 |
| TU2 | T10180 |  |  |  |
| T1 | T10900 |  |  |  |
| T2 | T11050 |  |  |  |

    - 标记示例

产品标记按产品名称、本标准编号、牌号（或代号）、状态、厚度和宽度的顺序表示。标记示例如下：

用T2（T11050）制造的、软态（O60）、厚度为18um、宽度为600mm的压延铜箔标记为：

铜箔 YS/T XXX-T2 O60-18×600

或   铜箔YS/T XXX-T11050 O60-18×600

  - 化学成分

铜箔的化学成分应符合GB/T 5231的规定。

  - 外形尺寸及允许偏差

    - 铜箔的厚度、单位面积质量及允许范围应符合表2的规定。

表2 铜箔的厚度、单位面积质量及允许偏差

| 牌号 | 厚度 um | 单位面积质量 g/m2 | 单位面积质量及厚度 最大允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| TU1 TU2 T1 T2 | 10 | 86 | ±4.0% |
|  | 12 | 103 |  |
|  | 18 | 156 |  |
|  | 20 | 173 | ±5.0% |
|  | 25 | 222 |  |
|  | 35 | 311 |  |
|  | 50 | 445 |  |
|  | 70 | 623 |  |
| 注：除非供需双方另有规定，铜箔的实际厚度用单位面积质量表征。 |  |  |  |
| *对于未列入本表的厚度的铜箔，单位面积质量与厚度的换算关系如下： 单位面积质量（g/m2）=厚度（μm）×密度（g/cm3） 式中，厚度≤12μm时，密度按8.6g/cm3计算，12μm＜厚度≤20μm时，密度按8.65g/cm3计算， 厚度＞20μm，密度按8.9g/cm3计算。 |  |  |  |

    - 铜箔的宽度允许偏差为±1.5mm或由供需双方商定。

  - 力学性能

铜箔的室温力学性能应符合表3的规定。

表3 铜箔的室温力学性能

| 牌 号 | 状 态 | 厚度 μm | 抗拉强度Rm MPa | 延伸率A50 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TU1 TU2 T1 T2 | O60 | 10 | ≥103 | ≥3.0 |
|  |  | 12 |  |  |
|  |  | 18 | ≥120 | ≥5.0 |
|  |  | 20 |  |  |
|  |  | 25 | ≥135 | ≥7.0 |
|  |  | 35 | ≥150 | ≥10.0 |
|  |  | 50 | ≥165 | ≥12.0 |
|  |  | 70 | ≥170 | ≥15.0 |

  - 电性能

在20℃测试时，铜箔的质量电阻率不大于0.155Ω·g/m2。

  - 外观质量

3.6.1  铜箔表面应清洁、平整、颜色均匀，不应有氧化变色、斑点、皱折、手印，不应有灰尘、污迹、铜粉等影响加工使用的异物，其边缘整齐，无缺口、撕裂、折叠、波浪边等缺陷；铜箔卷应收紧收齐，不得有变形现象。

3.6.2  凹点和压痕

铜箔表面不应有直径大于1.0mm的凹点和压痕；每300mm×300mm区域，直径不大于1.0mm的凹点和压痕不应超过两个；对于直径不大于铜箔厚度5%的凹点和压痕可忽略不计。

3.6.3  皱折

铜箔表面不应有永久性皱折。

3.6.4  划痕

铜箔表面划痕的深度不应超过铜箔厚度20%；每300mm×300mm区域，划痕数量不应超过2条；对任何深度小于铜箔厚度5%的划痕可忽略不计。

3.6.5  针孔（染色浸透点）

铜箔的针孔数量由供需双方协商确定。当无协议时，铜箔的针孔数量应符合表4的规定。

表4  针孔数量（染色浸透点）

| 厚度/μm | 300mm×300mm区域， 染色浸透点个数，不大于 |
| --- | --- |
| 18 | 2 |
| ＞18 | 1 |
| ＜18 | — |

3.6.6  表面粗糙度

铜箔的表面粗糙度Ra应不大于0.32μm。

- 试验方法

除非另有规定，所有试验应在标准大气条件下进行。当供需双方对测试结果有争议时，仲裁应按GB/T29847-2013中4.1和4.2规定的大气条件下进行。

  - 化学成分分析方法

铜箔化学成分的检测按GB/T 5121的规定进行。

  - 外形尺寸检验方法

    - 铜箔的单位面积质量按GB/T 29847-2013中6.4进行测量。

    - 铜箔的宽度检验按GB/T 26303.3的规定进行。

  - 力学性能试验方法

铜箔的抗拉强度及延伸率测定按GB/T 29847-2013中7.1的规定进行。

  - 电性能测试方法

铜箔的质量电阻率按GB/T 29847中9.2进行。

  - 外观质量

    - 铜箔的外观质量用目视进行检验。

4.5.2  铜箔的凹点、压痕、皱折、划痕按GB/T 29847-2013中6.1的规定进行。

4.5.3  铜箔的针孔（染色浸透点）检查按GB/T 29847-2013中6.2的规定进行。

- 4.5.4  铜箔的表面粗糙度按GB/T 29847-2013中6.7的规定进行。

- 检验规则

  - 检查和验收

    - 产品应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

    - 需方应对收到的产品按本标准及订货单（或合同）的规定进行复验，如复验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出；其他质量异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方在需方共同进行。

  - 组批

- 铜箔应成批提交验收，每批应由同一牌号、型号、规格及相同工艺生产组成，每批重量不超过6000 kg 为一批。

  - 检验项目

每批铜箔应进行化学成分、外形尺寸、力学性能、电性能和表面质量的检验。

  - 取样

铜箔取样应符合表5的规定。取样方法按YS/T 668的规定进行。

表5   取样

| 检验项目 |  | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 |  | 每批任取一试样 | 3.2 | 4.1 |
| 外形尺寸 |  | 每批任取三卷，每卷沿垂直轧制方向取一试样 | 3.3 | 4.2 |
| 力学性能 |  | 每批任取三卷，每卷沿轧制方向取一试样 | 3.4 | 4.3 |
| 电性能 |  | 每批任取三卷，每卷沿轧制方向取一试样 | 3.5 | 4.4 |
| 外 观 质 量 | 凹点和压痕 | 逐卷检验 | 3.6.2 | 4.5.2 |
|  | 皱折 | 逐卷检验 | 3.6.3 | 4.5.2 |
|  | 划痕 | 逐卷检验 | 3.6.4 | 4.5.2 |
|  | 针孔（染色浸透点） | 每批任取三卷，每卷任取一试样 | 3.6.5 | 4.5.3 |
|  | 粗糙度 | 每批任取三卷，每卷任取一试样 | 3.6.6 | 4.5.4 |
|  | 其他 | 逐卷检验 | 3.6.1 | 4.5.1 |

  - 检验结果的判定

5.5.1   检验结果的数值修约和判定按GB/T 8170的规定执行。

5.5.2   化学成分不合格时，判该批产品不合格。

5.5.3   外形尺寸及其允许偏差不合格时，判该试样代表的该批产品不合格。

5.5.4   力学性能、电性能不合格时，应从该批产品（包括该不合格试样代表的那卷产品）中另取双倍数量的试样进行重复试验。重复试验结果全部合格，则判该批产品合格。若重复试验结果中仍有试样性能不合格，则判该批产品不合格，或由供方逐卷检验，合格者交货。

5.5.5   表面粗糙度和针孔不合格时，应从该批产品（包括该不合格试样代表的那卷产品）中另取双倍数量的试样进行重复试验。重复试验结果全部合格，则判该批产品合格。若重复试验结果中仍有试样性能不合格，则判该批产品不合格，或由供方逐卷检验，合格者交货。

5.5.6   外观质量不合格时，判该卷产品不合格。

- 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

铜箔的标志、包装、运输、贮存和质量证明书应符合GB/T 8888的规定。

- 订货单（或合同）内容

订购本标准所列产品的合同（或订货单）内应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 状态；

- 尺寸规格；

- 尺寸允许范围；

- 力学性能；

- 重量；

- 本标准编号；

- 其他。