镍及镍合金带、箔材 （GB/T 2072-××××）

编制说明

（讨论稿） 编制说明不符合要求： 应列出修订的内容、原因和数据论证 修订前后指标的对比，列表； 与国外先进标准的指标对比分析，列表

2018年9月

《镍及镍合金带、箔材》

编制说明（讨论）

一、工作简况

- 任务来源

根据国标委《国家标准委关于下达2017年第四批国家标准制修订计划的通知》（国标委综合〔2017〕128号）的精神，由宝钛集团有限公司、中铝沈阳有色金属加工厂、沈阳有色金属研究所有限公司等单位负责修订《镍及镍合金带材》国家标准。项目计划编号：20173794-T-610，计划完成年限为2019年。

- 起草单位简况

宝钛集团有限公司是我国“三五”期间为满足国防军工和尖端科技发展需要，以“902”为工程代号投资兴建的国家重点企业。现拥有“宝鸡钛业股份有限公司”、“南京钛业股份有限公司”和“上海远东公司”等10多个控股公司、5个全资子公司和宽厚板、复合板、装备设计制造等10多个二级单位。可生产钛、锆、铪、钨、钼、钽、铌、镍等有色金属及其合金达110多个牌号，产品类型包括：板、管、棒、丝、箔、铸件、锻件及复合材料共6000多种产品。经过四十多年的发展，目前已成为国内最大的以钛为主导产品的稀有金属材料专业化生产和科研基地，被誉为“中国钛城”。1999年，被国家科技部和中国科学院认定为“高新技术企业”。2001年首批获得国防科工委颁发的军工生产科研资格许可证。现隶属于陕西有色金属控股集团有限责任公司。

镍不仅是制造镍合金的基础材料，更是其它合金(铁、铜、铝基等合金)中的合金元素。目前，镍及其合金用于特殊用途的零部件、仪器制造、机器制造，火箭技术装备中，原子反应堆，用于生产碱性蓄电池，多孔过滤器，催化剂，以及零部件与半制品的防蚀电镀层等，镍被视为国民经济建设的重要战略物质，其资源的有效开发和综合利用一直为各国所重视。镍的应用是由镍的抗腐蚀性能决定的，合金中添加镍可增强镍的抗腐蚀性能，不锈钢与合金生产领域是镍的最大应用领域。

宝钛集团有限公司长期关注国内镍行业的发展，与国内相关机构、企业开展长期合作，及时了解和掌握国内镍及其合金的需求动态，依靠企业雄厚的技术实力和强大的集团优势，将镍及其合金加工产品生产和装备制造产业列为企业发展的主要重要组成部分，本标准规定的镍及镍合金带、箔材主要适用于仪表、通讯及电子等工业领域。

- 主要工作过程

宝钛集团有限公司接到有色标委下达的制订任务后，成立了标准编写组，召开了标准项目编写启动会议，对标准编写工作进行了部署和分工。随后编制组对ISO 6208-1992《镍及镍合金厚板、薄板和带材》、美国ASTM B127-2005(2009)《镍铜合金（N04400）板、薄板和带材规范》、ASTM B162-1999(2009) 《镍板、薄板和带材规范》等镍及镍合金带、箔材先进产品标准进行了追踪研究，并对近年来按以上先进标准生产的镍及镍合金带、箔材的技术水平进行了统计和分析，结合我国镍及镍合金产品的实际应用需求和生产技术现状形成了本标准的征求意见稿。

本项目主要工作过程经过了以下几个阶段：

- 2018年5月成立标准编制组，并明确了工作的职能和任务。

- 2018年5月～2018年7月对镍及镍合金带、箔材的生产和使用状况进行了相关资料的收集和总结，并对技术资料进行了对比分析。

- 2018年8月～2018年9月根据对镍及镍合金带、箔材技术资料的分析和总结，形成了《镍及镍合金带、箔材》的征求意见稿。

二、标准编制原则和确定标准主要内容的论据

- 标准编制原则

- 本标准是按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的规定进行编写的。

- 本标准在编制过程中，主要通过对我国镍及镍合金带、箔材的生产和使用状况进行了分析和总结，参考了ISO 6208-1992、ASTM B127-2005(2009)、ASTM B162-1999(2009)等先进的镍及镍合金带、箔材产品标准，形成了本标准的技术要求。

- 确定标准主要内容的论据

  - 化学成分

- 本标准在修订过程中，化学成分与GB/T 2072-2007保持一致，规定化学成分应符合GB/T 5235的规定。

  - 外形尺寸及其允许偏差

- 外形尺寸及其允许偏差中，关于厚度允许偏差中，国外镍标准中多采用名义重量的超差值来考核，而国内产品标准普遍采用直接测量法进行，即规定厚度允许偏差的具体数值。依据国内的实际执行情况，本标准对产品厚度允许偏差的考核沿用了GB/T 2072-2007的规定要求，规定的具体厚度、宽度及其允许偏差见表1。

- 产品的厚度、宽度及其允许偏差               单位为毫米

| 厚度 | 规定宽度范围的厚度允许偏差 | 规定宽度范围的宽度允许偏差 |
| --- | --- | --- |
|  | 20～300 | ＞300 | 20～300 | ＞300 |
|  | 普通精度 | 高精度 | 普通精度 | 高精度 |  |  |
| 0.01～0.02 | ±0.003 | ±0.002 | - | - | ±0.15 | - |
| ＞0.02～0.05 | ±0.005 | ±0.003 | - | - |  |  |
| ＞0.05～0.07 | ±0.007 | ±0.005 | - | - |  |  |
| ＞0.07～0.15 | ±0.010 | ±0.007 | - | - |  |  |
| ＞0.15～0.20 | ±0.02 | ±0.015 | - | - |  |  |
| ＞0.20～0.30 | ±0.015 | ±0.010 | ±0.03 | ±0.02 |  |  |
| ＞0.30～0.45 | ±0.020 | ±0.015 | ±0.05 | ±0.04 | +1.6 0 | +1.6 0 |
| ＞0.45～0.50 | ±0.020 | ±0.020 | ±0.05 | ±0.04 |  |  |
| ＞0.50～0.55 | ±0.020 | ±0.020 | ±0.07 | ±0.05 |  |  |
| ＞0.55～0.85 | ±0.030 | ±0.025 | ±0.07 | ±0.05 |  |  |
| ＞0.85～0.95 | ±0.035 | ±0.030 | ±0.07 | ±0.05 |  |  |
| ＞0.95～1.20 | ±0.040 | ±0.035 | ±0.07 | ±0.05 |  |  |
| ＞1.20～1.50 | ±0.11 | ±0.06 | ±0.11 | ±0.06 |  |  |
| ＞1.50～2.00 | ±0.15 | ±0.07 | ±0.15 | ±0.07 |  |  |
| ＞2.00～3.00 | ±0.18 | ±0.09 | ±0.18 | ±0.09 |  |  |
| ＞3.00～5.00 | ±0.22 | ±0.11 | ±0.22 | ±0.11 |  |  |

  - 拉伸性能

- 本标准规定带材的室温力学性能考核指标与GB/T 2072-2007一致，因产品厚度规格的变化，本标准仅将产品厚度扩大至5.00mm，具体要求见表2。

- 带材的室温拉伸性能

| 牌号 | 产品厚度 | 状态 | 抗拉强度Rm MPa | 规定塑性延伸强度Rp0.2 MPa | 断后伸长率 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A | A50mm |
| N4,NW4-0.15 NW4-0.1,NW4-0.07 | 0.25～5.00 | M | ≥345 | - | ≥30 | - |
|  |  | Y | ≥490 | - | ≥2 | - |
| N5 | 0.25～5.00 | M | ≥350 | ≥85a | - | ≥35 |
| N7 | 0.25～5.00 | M | ≥380 | ≥105a | - | ≥35 |
|  |  | Y | ≥620 | ≥480a | - | ≥2 |
| N6,DN,NMg0.1,NSi0.19 | 0.25～5.00 | M | ≥392 | - | ≥30 | - |
|  |  | Y | ≥539 | - | ≥2 | - |
| NCu28-2.5-1.5 | 0.25～5.00 | M | ≥441 | - | ≥25 | - |
|  |  | Y | ≥568 | - | ≥6.5 | - |
| NCu30 | 0.25～5.00 | M | ≥480 | - | ≥25 | - |
|  |  | Y2 | ≥550 | - | ≥25 | - |
|  |  | Y | ≥680 | - | ≥2 | - |
| NCu40-2-1 | 0.25～5.00 | M、Y2、Y | 实测 | - | 实测 | - |
| a 规定的非比例延伸强度不适用于厚度小于0.5mm的带材。 |

  - 维氏硬度

- 本标准依据YS/T 522-2010的技术要求，规定当需方要求并在合同中注明时，箔材的维氏硬度应符合表3的规定。

- 箔材的维氏硬度

| 牌号 | 状态 | 维氏硬度HV |
| --- | --- | --- |
| N2、N4、N5、N6、N7、N8 | M | ≤120 |
|  | Y | ≥150 |

  - 杯突

    - 本标准依据GB/T 2072-2007的技术要求，当需方要求并在合同中注明时，除NCu28-2.5-1、NCu40-2-1、NCu30外的软态带材可进行杯突试验，试验结果应符合表4的规定。

    - 本标准依据YS/T 522-2010的技术要求，规定当需方要求并在合同中注明时，软态箔材可进行杯突试验，试验结果报实测值。

- 带材的杯突试验                         单位为毫米

| 厚度 | 0.10～0.20 | ＞0.20～0.55 | ＞0.55～2.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 杯突深度 | ≥7.5 | ≥8.0 | ≥8.5 |

  - 弯曲性能

- 本标准近年来镍及镍合金实际生产检验情况，规定当需方要求并在合同中注明时，产品应进行弯曲试验，弯曲部位应无裂纹，弯曲压头直径和弯曲角由供需双方协商。

  - 晶粒度

- 本标准近年来镍及镍合金实际生产检验情况，规定当需方要求并在合同中注明时，产品可进行晶粒度检测，检测结果报实测值。

三、标准水平分析

- 采用国际标准的程度

- 本标准参考ISO 6208-1992《镍及镍合金厚板、薄板和带材》、美国ASTM B127-2005(2009)《镍铜合金（N04400）板、薄板和带材规范》、ASTM B162-1999(2009) 《镍板、薄板和带材规范》等镍及镍合金带、箔材先进产品标准制定。

- 国家同类标准水平的对比分析

- 本标准是镍及镍合金带、箔材的专用国家标准，在修订过程中将YS/T 522-2010《镍箔》中的技术要求纳入其中，形成了我国现阶段可生产供货的镍及镍合金带、箔材的产品标准。

- 本标准对产品性能指标的要求均参考了国外镍及镍合金带、箔材先进标准，标志着我国的镍及镍合金带、箔材在产品质量上可以达到国外甚至超过国外先进的产品质量，可以完全满足我国镍及镍合金带、箔材的市场需求。

四、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

- 该标准的制定符合现行法律、法规的要求，本标准与其他强制性国家标准无矛盾与不协调之处。

五、重大分歧意见的处理经过和依据

- 无。

六、标准作为强制性或推荐性标准的建议

- 建议该标准仍作为推荐性国家标准发布实施。

七、贯彻标准的要求和措施建议，包括：组织措施、技术措施、过渡办法

- 本标准规定的镍及镍合金带、箔材预定用于仪表、通讯及电子等工业领域，其他用途和行业可参照使用。本标准发布实施后，建议材料的生产单位以及相关科研院所、设计单位和使用单位加强该标准的宣贯工作，逐步考虑本规范代替GB/T 2072-2007和YS/T 522-2010的可行性，推广使用该标准，以保证和促进我国镍及镍合金带、箔材的良好快速发展。

八、废止现行有关标准的建议

- 本规范在发布实施后，建议废止被本规范代替的GB/T 2072-2007《镍及镍合金带材》和YS/T 522-2010《镍箔》。

九、其他应予说明的事项

- 无

十、预期效果

- 经标准编制组对GB/T 2072-2007进行修订后，规定的技术要求更具有适用性，同时本标准在修订时参照了国外先进镍及镍合金带、箔材的产品标准，使修订后的本标准更加先进、合理。使我国镍及镍合金带、箔材的整体质量水平可以完全达到国际先进水平，在满足国内需求的同时提高了在国际市场上的竞争实力，对促进我国镍及镍合金材料的发展产生深远的影响。

镍及镍合金带、箔材标准编制组

2018年9月