YS

YS/T XXX－XXXX

雾化磷青铜粉

Atomized phosphorus bronze powde

（讨论稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

| 中华人民共和国工业和信息化部 | 发布 |
| --- | --- |

ICS 77.120.30

H 62

中华人民共和国有色金属行业标准

DAITI

前      言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准负责起草单位：浙江旭德新材料有限公司

本标准主要起草人：

雾化磷青铜粉

1  范围

本标准规定了雾化磷青铜粉的要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容。

本标准适用于冶金连铸机、轧钢设备、矿山机械、起重机械、纺织机械、风电发电、水轮机、汽轮机及设备的轴套、衬套制造用粉。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1479 金属粉末 松装密度的测定  第1部分 ：漏斗法

GB/T 1480金属粉末 干筛分法测定粒度

GB/T 1482 金属粉末 流动性的测定  标准漏斗法（霍尔流速计）

GB/T 5121.1 铜和铜合金化学分析方法  第1部分：铜含量的测定

GB/T 5121.2 铜和铜合金化学分析方法  第2部分：磷含量的测定

GB/T 5121.10 铜和铜合金化学分析方法  第10部分：锡含量的测定

GB/T5158.3 金属粉末  还原法测定氧含量  第3部分：可被氢还原的氧

GB/T 5314 粉末冶金用粉末  取样方法

GB/T 8888 重有色金属加工产品的包装、标志、运输、贮存和质量证明书

3  要求

3.1  牌号表示方法

F   W   Cu   Sn6.5

合金元素锡及其含量；

基本元素铜；

雾化；

粉末。

3.2  产品分类

磷青铜粉按化学成分分为FWCuSn6.5—Ⅰ、FWCuSn6.5—Ⅱ二个牌号。

3.3  化学成分

磷青铜粉的化学成分应符合表1的规定。

表1 化学成分

| 产品牌号 | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | Sn | P | O | 其他 |
| FWCuSn6.5—Ⅰ | 91.75~93.75 | 6.00~7.00 | 0.05~0.15 | ≤ 0.30 | ≤ 0.80 |
| FWCuSn6.5—Ⅱ | 91.50~93.65 | 6.00~7.00 | 0.15~0.40 | ≤ 0.30 | ≤ 0.80 |

3.4 物理性能

磷青铜粉的物理性能应符合表2的规定。

表2 物理性能

| 产品牌号 | 粒度组成， % |  |  |  | 流动性 s/50g | 松装密度 g/cm3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 150~106μm | 106~75μm | 75~45μm | <45μm |  |  |
| FWCuSn6.5—Ⅰ FWCuSn6.5—Ⅱ | 1.5~2.0 | 5.0~30.0 | 25.0~45.0 | 25.0~45.0 | <18 | 4.90~5.40 |
|  | － | 5.0~15.0 | 20.0~0.0 | 55.0~75.0 | <20 | 4.90~5.40 |

3.5  外观质量颗粒形状

产品为棕黄色球形/椭球形粉末，不得有受潮、结块、锈蚀、夹杂等现象。

3.6  其他

需方如对产品有其他特殊要求，由供需双方协商确定并在合同中注明。

4  试验方法

4.1  磷青铜粉化学成分中铜、磷、锡含量的分析分别按GB/T 5121.1、GB/T 5121.2、GB/T 5121.10的规定进行。

4.2  磷青铜粉氧含量的分析按GB/T 4164的规定进行。

4.3  磷青铜粉粒度组成的测定按GB/T 1480的规定进行。

4.4  磷青铜粉流动性的测定按GB/T 1482的规定进行。

4.5  磷青铜粉松装密度的测定按GB/T 1479.1的规定进行。

4.6  磷青铜粉的颗粒形状用显微镜200倍检验。

4.7  磷青铜粉的外观质量用目视检验。

5  检验规则

5.1  检查和验收

5.1.1  产品应由供方技术监督部门按照本标准的规定进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行复检，如检验结果与本标准及订货单（或合同）的要求不符时，应在收到产品之日起60天内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方由供需双方共同进行。

5.2  组批

产品应成批提交验收，每批产品由同一牌号的粉末组成。每批重量不超过5t，也可按需方要求组批。

5.3  检验项目

产品的检验项目及取样应符合表3的规定。

表3 产品的检验项目及取样

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章节号 | 试验方法的章节号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 按GB/T 5314的规定进行 | 3.3 | 4.1、4.2 |
| 物理性能 |  | 3.4 | 4.3、4.4、4.5 |
| 颗粒形状 |  | 3.5 | 4.6 |
| 外观质量 | 逐件检查 | 3.6 | 4.7 |

5.4  检验结果判定

5.4.1  化学成分检验不合格，允许在该批产品中另取双倍数量的试样对该不合格项进行重复检验，若重复检验仍有结果不合格时，则判该批产品为不合格。

6.4.2  物理性能检验不合格，允许在该批产品中另取双倍数量的试样对该不合格项进行重复检验，若重复检验仍有结果不合格时，则判该批产品为不合格。

6.4.3  颗粒形状检验不合格，判该批产品为不合格。

6.4.3  外观质量检验不合格，判该件产品为不合格。

6  标志、包装、运输、贮存和质量证明书

6.1  产品的包装、标志、运输和贮存按照GB/T 8888的规定进行，每件重量：净重25Kg。

6.2  质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其中注明：

- 供方名称、地址；

- 产品名称和牌号；

- 产品规格、批号；

- 净重和数量；

- 各项检验结果和供方技术监督部门印记；

- 本标准编号；

- 出厂日期。

7  订货单（或合同）内容

订购本标准所列产品的订货单（或合同）应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 重量；

- 本标准编号；

- 供方名称；

- 其他。