ICS 77.120.30

H62

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

XX/T XXXXX—XXXX

扩散式锡青铜粉

Diffusion bronze powder

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由安徽省经济和信息化委员会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)归口。

本标准主要单位：安徽鑫佳铜业有限公司、安徽工业大学、安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心。

本标准主要起草人：郭殿月、胡柏明、樊友奇、姚永林、曹克龙、王季林、伍宏文。

扩散式锡青铜粉

范围

本标准规定了扩散式锡青铜粉的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容。

本标准适用于制造粉末冶金制品的扩散式锡青铜粉。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1479.1  金属粉末 松装密度的测定  第1部分：漏斗法

GB/T 1480  金属粉末 干筛分法测定粒度

GB/T 1481  金属粉末（不包括硬质合金粉末）在单轴压制中压缩性的测定

GB/T 1482  金属粉末 流动性的测定 标准漏斗法(霍尔流速计)

GB/T 5121(所有部分)  铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5158.2  金属粉末 还原法测定氧含量 第2部分：氢还原时的质量损失（氢损）

GB/T 5159  金属粉末(不包括硬质合金用粉)与成型和烧结有联系的尺寸变化的测定方法

GB/T 5160  金属粉末生坯强度的测定 矩形压坯横向断裂法

GB/T 5163  烧结金属材料(不包括硬质合金)可渗性烧结金属材料 密度、含油率和开孔率的测定

GB/T 5314  粉末冶金用粉末 取样方法

GB/T 6804  烧结金属衬套 径向压溃强度的测定

GB/T 8888  重有色金属加工产品的包装、标志、运输、贮存和质量证明书

产品分类

牌号表示方法

产品分类

扩散式锡青铜粉按生产方式和收缩率的种类差异分为1个牌号，5个规格（见表1） 。

产品分类

| 牌号 | 收缩率 | 径向烧结尺寸变化（%） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 上限 | 下限 |
| FDCuSn10 | 0 | ＋0.2 | －0.1 |
|  | －0.3 | －0.2 | －0.4 |
|  | －0.6 | －0.5 | －0.7 |
|  | －1.0 | －0.8 | －1.2 |
|  | －1.4 | －1.3 | －1.5 |

化学成分

扩散式锡青铜粉的化学成分应符合表2的规定。

化学成分

%

| 牌号 | 主要化学成分 | 杂质元素 |
| --- | --- | --- |
|  | Cu | Sn | O | Pb | Cd | Hg | Cr |
| FDCuSn10 | 89～91 | 9.5～10.5 | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 |

物理性能

物理性能

| 牌号 | 收缩率 | 粒度组成（%） | 松装 密度 g/cm³ | 流动性s/50g | 压缩性g/cm³ | 生坯强度MPa | 径向压溃强度MPa | 含油率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ＞150μm | 150μm～105μm | 105μm～75μm | 75μm～45μm | ＜45μm |  |  |  |  |  |  |
| FDCuSn10 | 0 | ＜2 | ＜20 | 15～25 | 17～40 | 15～40 | 2.2～3.0 | ≤40 | ≥6 | ≥7.2 | ≥130 | ≥19 |
|  | －0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | －0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | －1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | －1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

外观质量

扩散式锡青铜粉颜色应呈橘黄色，不得有受潮、结块、锈蚀、夹杂等现象。

其他

如需方对产品有其他特殊要求，由供需方协商确定并在合同中注明。

试验方法

化学成分

4.1.1  扩散式锡青铜粉的化学成分的测定按照GB/T 5121(所有部分)的规定进行。

4.1.2  扩散式锡青铜粉的化学成分中氧含量的测定按照GB/T 5158.2规定进行。

物理性能

4.2.1  扩散式锡青铜粉松装密度的检验按照GB/T 1479进行。

4.2.2  扩散式锡青铜粉流动性的测定按照GB/T 1482进行。

4.2.3  扩散式锡青铜粉粒度分布的测定按照GB/T 1480规定进行。

4.2.4  扩散式锡青铜粉压缩性的测定按照GB/T 1481规定进行。

4.2.5  扩散式锡青铜粉的生坯强度的测定按照GB/T 5160规定进行。

4.2.6  扩散式锡青铜粉烧结尺寸变化根据附录A进行制样，然后按照GB/T 5159规定进行。

4.2.7  扩散式锡青铜粉烧结性能中径向压溃强度根据附录A进行制样，然后按照GB/T 6804规定进行。

4.2.8  扩散式锡青铜粉烧结性能中的含油率根据附录A进行制样，然后按照GB/T 5163规定进行。

外观质量

扩散式锡青铜粉的外观应用目视进行检验。

检验规则

检查和验收

产品应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准及订货单（合同）的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表观质量的异议，应在收到产品之日起一个月内提出，属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，由供需双方协商确定。

组批

产品应混合均匀，成批提交验收，每批号由同一牌号和规格的产品组成，每批重量不大于2000kg。

检验项目及取样

每批产品出厂前应进行化学成分、物理性能和外观质量的检验，检验项目及取样应符合表4规定。

检验项目及取样规定

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 实验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | GB/T 5314的规定 | 3.3 | 4.1.1 |
| 氧含量 | GB/T 5314的规定 | 3.3 | 4.1.2 |
| 松装密度 | GB/T 5314的规定 | 3.4 | 4.2.1 |
| 流动性 | GB/T 5314的规定 | 3.4 | 4.2.2 |
| 粒度分布 | GB/T 5314的规定 | 3.4 | 4.2.3 |
| 压缩性 | GB/T 5314的规定 | 3.4 | 4.2.4 |
| 生坯强度 | GB/T 5314的规定 | 3.4 | 4.2.5 |
| 烧结尺寸变化 | 按GB/T 5314的规定取粉末样品，按附录A进行制样，制备好的样品随机抽取2个进行测试。 | 3.4 | 4.2.6 |
| 径向压溃强度 | 按GB/T 5314的规定取粉末样品，按附录A进行制样，制备好的样品随机抽取2个进行测试。 | 3.4 | 4.2.7 |
| 含油率 | 按GB/T 5314的规定取粉末样品，按附录A进行制样，制备好的样品随机抽取2个进行测试。 | 3.4 | 4.2.8 |
| 外观 | GB/T 5314的规定 | 3.5 | 4.3 |

检验结果的判定

化学成分仲裁分析结果不合格时，判该批产品不合格。

物理性能检验结果不合格时，加倍取样进行重复试验，如仍不合格，判该批产品不合格。

外观质量不合格时，判该批产品不合格。

包装、标志、运输、贮存和质量证明书

包装、标志、运输、贮存和质量证明书应符合GB/T 8888的规定。

除按6.1的要求进行外，还应按如下规定进行。

a)  产品用内衬塑料袋的金属(木或塑料)桶包装；

b)  产品的每个包装单元的标牌或标签上还应注明生产单位的地址、电话、邮编等；

c)  产品包装上还应有明显的“防潮”标志或字样；

d)  产品应储存在温度不大于40℃，相对湿度不大于70%的环境内，产品自出厂之日起，质保期为6个月。

订货单（或合同）内容

本标准所列产品的订货单（或合同）内应包括下列内容:

a)  产品名称、牌号、批号、净重及产品件数；

b)  分析检测结果及检验部门的印记；

c)  本标准编号；

d)  出厂日期；

e)  供方名称；

f） 防潮标志。

附录A
（规范性附录）
扩散式锡青铜粉制样方法

A.1  范围

本方法规定了扩散式锡青铜粉的样品制备。

本方法适用于扩散式锡青铜粉测试烧结尺寸变化、压溃强度、含油率的样品制备。

A.2  方法提要

在规定下冷压成形的粉末压坯，在特定的气氛下，特定的时间内进行烧结，获得能够满足测定压溃强度、含油率、烧结尺寸变化的试样。

A.3  仪器及试剂

符合规定的烧结装置（满足温度、烧结曲线、气氛）。

A.4  试样

圆筒形试样，其壁厚 t=1.5±0.05 mm，直径 D=10±0.05 mm，高度为10±0.05mm,成形密度为6.10~6.30g/cm³。

A.5  制样步骤

A.5.1  根据用户需要或粉末的技术条件确定润滑方式。

a. 模壁润滑: 将100g 硬脂酸锌粉置于1000m L的溶剂(如乙醇、丙酮等)中,搅拌均匀，用软而洁净的棉纱或脱脂棉蘸适量的上述混合液，擦涂模腔和上下模冲，或将此混合液注满模腔，再立即倒出，待挥发后模腔表面留F一层润滑剂薄膜。

b. 粉末润滑:在粉末中均匀地混入规定数量的固体润滑剂(如硬脂酸锌粉等)。

A.5.2  成形模具工作面的粗糙度R,不大于0.16 μm。

A.5.3  根据有关规定确定成形压力和压制方式(单、双向压制)，将一定量的粉末压制成形。

A.5.4  采用马弗炉，在450℃下空气中烘烤30min。

A.5.5  将马弗炉中烘烤好的样品放入烧结炉，在680℃下、氮气和氢气比例为1:3的气氛条件下烧结30min，冷却后取出。