ICS 77.120.30

H62

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXXX—XXXX

铜锌合金粉

Brass powder

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由安徽省经济和信息化委员会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)归口。

本标准主要单位：安徽鑫佳铜业有限公司、安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心、安徽工业大学。

本标准主要起草人：胡柏明、郭殿月、曹克龙、张春根、樊友奇、姚永林、王季林、李云林。

铜锌合金粉

范围

本标准规定了水雾化生产的铜锌合金粉的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容。

本标准适用于制造粉末冶金机械零件、化工领域催化剂、喷涂用材料、减摩材料、有机粘合剂摩擦材料所用的铜锌合金粉。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1479.1  金属粉末 松装密度的测定  第1部分：漏斗法

GB/T 1480  金属粉末 干筛分法测定粒度

GB/T 1482  金属粉末 流动性的测定 标准漏斗法(霍尔流速计)

GB/T 5121(所有部分)  铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5158.2  金属粉末 还原法测定氧含量 第2部分：氢还原时的质量损失（氢损）

GB/T 5314  粉末冶金用粉末 取样方法

YS/T 499   雾化铜粉

产品分类

牌号表示方法

产品分类

铜锌合金粉按化学成分分为FSWH10、FSWH20、FSWH30三个牌号。

3.3  化学成分

铜锌合金粉的化学成分见表1的规定。

化学成分

%

| 牌号 | 化学成分(质量分数) |
| --- | --- |
|  | 主元素 | 杂质不大于 |
|  | Cu | Zn | Fe | Ni | P | S | C | 0 | Pb | Cd | Hg | Cr | 硝酸 不溶物 | 总和 |
| FSWH10 | 89～91 | 9～11 | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.3 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 |
| FSWH20 | 78～91 | 19～21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FSWH30 | 68.5～71.5 | 29～31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 物理性能

铜锌合金粉的物理性能见表2的规定。

- 物理性能

| 牌号 | 规格 | 粒径组成（质量分数）/% | 松装密度 g/cm3 | 流动性 s/50g |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≥150μm | 150μm～75μm | 75μm～45μm | ≤45μm |  |  |
| FSWH10 | 45μm | — | — | ≤3 | ≥97 | 2.4～3.8 | — |
|  | 75μm | — | ≤3 | 15～35 | ≥65 | 2.0～3.5 | ≤ 45 |
|  | 150μm | ≤3 | 20～30 | 30～40 | ≤55 | 2.0～3.5 | ≤ 45 |
| FSWH20 | 45μm | — | — | ≤3 | ≥97 | 2.4～3.8 | — |
|  | 75μm | — | ≤3 | 15～35 | ≥65 | 2.0～3.5 | ≤ 45 |
|  | 150μm | ≤3 | 20～30 | 30～40 | ≤55 | 2.0～3.5 | ≤ 45 |
| FSWH30 | 45μm | — | — | ≤3 | ≥97 | 2.4～3.8 | — |
|  | 74μm | — | ≤3 | 15～35 | ≥65 | 2.0～3.5 | ≤ 45 |
|  | 150μm | ≤3 | 20～30 | 30～40 | ≤55 | 2.0～3.5 | ≤ 45 |

  - 外观质量

铜锌合金粉应色泽均匀，产品中不能有外来夹杂物和粉块。

试验方法

化学成分

铜锌合金粉的化学成分的测定按GB/T 5121(所有部分)的规定进行。

铜锌合金粉的氧含量的测定按GB/T 5158.2规定进行。

铜锌合金粉的酸不溶物的测定按YS/T 499的附录 A 的规定进行。

物理性能

铜锌合金粉的松装密度的检验按照GB/T 1479进行。

铜锌合金粉的流动性的测定按照GB/T 1482进行。

铜锌合金粉的粒度分布的测定按照GB/T 1480规定进行。

外观质量

铜锌合金粉的外观应用目视进行检验。

检验规则

检查和验收

产品应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准及订货单（合同）的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表观质量的异议，应在收到产品之日起一个月内提出，属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，由供需双方协商确定。

组批

产品应混合均匀，成批提交检验，每批号由同一牌号产品组成，每批重量不大于2000kg。

检验项目及取样

每批产品出厂前应进行化学成分、物理性能和外观质量的检验，检验项目及取样应符合表4规定。

- 检验项目及取样规定

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 实验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | GB/T 5314的规定 | 3.3 | 4.1.1 |
| 氧含量 | GB/T 5314的规定 | 3.3 | 4.1.2 |
| 酸不溶物 | GB/T 5314的规定 | 3.3 | 4.1.3 |
| 松装密度 | GB/T 5314的规定 | 3.4 | 4.2.1 |
| 流动性 | GB/T 5314的规定 | 3.4 | 4.2.2 |
| 粒度分布 | GB/T 5314的规定 | 3.4 | 4.2.3 |
| 外观 | GB/T 5314的规定 | 3.5 | 4.3 |

检验结果的判定

5.4.1  化学成分分析结果不合格时，判该批产品不合格。

5.4.2  物理性能检验结果不合格时，取试样进行复检，如仍不合格，判该批产品不合格。

5.4.3  外观质量不合格时，判该批产品不合格。

包装、标志、运输和贮存

包装、标志、运输、贮存和质量证明书应符合GB/T 8888的规定。

除按6.1的要求进行外，还应按如下规定进行。

a)产品用内衬塑料袋的金属(木或塑料)桶包装；

b)产品的每个包装单元的标牌或标签上还应注明生产单位的地址、电话、邮编等；

c)产品包装上还应有明显的“防潮”标志或字样；

d)产品应储存在温度不大于40℃，相对湿度不大于70%的环境内，产品自出厂之日起，质保期为6个月。

订货单或合同内容

本标准所列产品的订货单或合同内应包括下列内容:

a）产品名称、牌号、规格、批号、净重及产品件数；

b）分析检测结果及检验部门的印记；

c）本标准编号；

d）出厂日期；

e）供方名称；

f）防潮标志。