ICS 71.100.10

Q 52

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXXX—XXXX

代替YS/T 763—2011

石墨化阴极炭块用煅后石油焦

Calcined petroleum coke used for producing graphitized cathode carbon block

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准代替YS/T 763-2011《电煅石墨化焦》

本标准主要结合当前石墨化阴极炭块生产的发展和用户的要求对YS/T 763-2011 进行了修订，主要修订内容如下：

——新增标准涉及的产品品种定义，修订标准范围内容中的各产品名称（或简称）。

——将石墨化石油焦牌号由DSJ-1、DSJ-2改为YJSM-1、YJSM-2，指标不变。

——增加煅烧石油焦产品，按照指标的不同，分为YJDS-1、YJDS-2两个牌号。

——在规范性引用文件中将YS/T 587.9《炭阳极用煅后石油焦检测方法 第9部分 真密度的测定》修订为YS/T 63.9《铝用炭素材料检测方法 第9部分：真密度的测定 氦比重计法》。

——增加了外观质量的检测方法“粉量的目测方法由供需双方协商确定”。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准由中电投宁夏能源铝业青鑫炭素有限公司、XXXXXX（单位名称）负责起草。

本标准由XXXXXX（单位名称）参加起草。

本标准主要起草人：XXX、XXX、XXX、XXX。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T763-2011。

石墨化阴极炭块用煅后石油焦

范围

本标准规定了铝电解用石墨化阴极炭块用煅后石油焦的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存及订货单（或合同）内容等。

本标准适用于铝电解用石墨化阴极炭块生产用煅烧石油焦和石墨化石油焦。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

YS/T63.9  铝用炭素材料检测方法  第9部分：真密度的测定  氦比重计法

YS/T587.1  炭阳极用煅后石油焦检测方法  第1部分  灰分含量的测定

YS/T587.4  炭阳极用煅后石油焦检测方法  第4部分：硫含量的测定

YS/T587.6  炭阳极用煅后石油焦检测方法  第6部分  粉末电阻率的测定

YS/T701  铝用炭素材料及其制品的包装、标志、运输、贮存

YS/T733  铝用石墨化阴极制品石墨化度测定方法

定义

本标准采用以下定义：

煅后石油焦

它是由石油焦经煅烧或石墨化处理后获得的焦炭。

煅烧石油焦。

它是由石油焦经1000℃～2000℃煅烧处理后获得的焦炭。

石墨化石油焦

它是由石油焦经2000℃以上煅烧处理或石墨化处理后获得的焦炭。

要求

产品分类

煅烧石油焦按理化指标分为YJDS-1，YJDS-2两个牌号。

石墨化石油焦按理化指标分为YJSM-1，YJSM-2两个牌号。

理化性能

煅烧石油焦的理化性能应符合表1的规定。

| 牌 号 | 理化性能 |
| --- | --- |
|  | 灰分 % | 硫分 % | 粉末电阻率 μΩ•m | 真密度 g/cm3 |
|  | ≤ | ≤ | ≤ | ≥ |
| YJDS-1 | 0.5 | 0.50 | 450 | 2.08 |
| YJDS-2 | 0.7 | 0.60 | 600 | 2.06 |

石墨化石油焦的理化性能应符合表2的规定。

| 牌号 | 理化性能 |
| --- | --- |
|  | 灰分 % | 硫分 % | 粉末电阻率 μΩ•m | 真密度 g/cm3 | 石墨化度 % |
|  | ≤ | ≤ | ≤ | ≥ | ≥ |
| YJSM-1 | 0.7 | 0.2 | 130 | 2.16 | 80 |
| YJSM-2 | 0.9 | 0.5 | 150 | 2.12 | 60 |

外观质量

煅后石油焦中不应有杂物。

其他要求

需方有特殊要求时, 由供需双方协商确定,并在合同中注明。

试验方法

理化性能

煅后石油焦中灰分的测定按照YS/T 587.1的规定进行。

煅后石油焦中硫分的测定按照YS/T 587.4的规定进行。

煅后石油焦中粉末电阻率的测定按照YS/T 587.6的规定进行。

煅后石油焦中真密度的测定按照YS/T 63.9的规定进行。

石墨化石油焦中石墨化度的测定按照YS/T 733的规定进行。

检验数值的判定采用修约比较法,数值修约规则按GB/T 8170的有关规定进行，修约数位与表中所列极限值数位一致。

外观质量

煅后石油焦的外观质量用目测法检查，粉量的目测方法由供需双方协商确定。

检验规则

检查与验收

煅后石油焦由供方技术（质量）监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准或订货单（或合同）的规定，并填写产品质量证明书。

需方应对收到的产品按本标准或订货单（或合同）的规定进行检验。如检验结果与本标准或订货单（或合同）的规定不符时，应在收到产品之日起1个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方，由供需双方共同进行。

组批

煅后石油焦成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成，批重不大于100t。

检验项目

每批煅后石油焦产品出厂前都应进行理化性能和外观质量的检验。

取样和制样

对每批煅后石油焦产品，按照表3规定抽取份样数量，每份份样要随机从1个包装袋中的上中下部用专用取样器抽取，每份质量为1kg～2kg，但每份至少是其中的最大颗粒质量的20倍。

| 批重/t | 份样数量 |
| --- | --- |
| ≤20 | 10 |
| ＞20～40 | 15 |
| ＞40～60 | 20 |
| ＞60～80 | 25 |
| ＞80～100 | 30 |

将所取得的全部试样充分混匀，按四分法缩分至重量不小于10㎏，分成3份，1份用于检验，其余由供需双方各保存1份。

供需双方也可协商确定取样方法，但需在合同中注明。

检验结果的判定

理化性能检验项目中任何一项不合格时，判该批产品不合格

外观质量不合格时由供需双方协商解决。

包装、标志、运输、贮存

包装、标志、运输、贮存

煅后石油焦产品的包装、标志、运输、贮存参照YS/T 701的规定进行。需方对产品包装有特殊要求时，可由供需双方协商确定，并在合同中注明。

质量证明书

每批产品应附质量证明书，其上注明：

供方名称、商标；

产品名称和牌号；

批号、重量；

分析检验结果及技术（质量）监督部门印记；

本标准编号；

出厂日期。

订货单（或合同）内容

本标准所列石墨化焦产品的订货单（或合同）内至少应包括下列内容：

a） 产品名称；

b） 牌号；

c） 重量；

d）本标准编号；

e） 其他需要协商的内容。

_________________________________