ICS 77.120.10

H60

中华人民共和国国家标准

GB/T ×××××—××××

铝合金中温钎料

Medium temperature brazing filler metals of aluminum alloys

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会发布

前     言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本标准起草单位：北京有色金属与稀土应用研究所、中国电子科技集团公司第十四研究所、

中国航空工业集团公司第六三一研究所、广东省焊接技术研究所（广东省中乌研究院）。

本标准主要起草人: 柳旭、张国清、曹慧丽、王祥、郭菲菲、冯杏梅、罗锡、冯展鹰、蔡志红、唐超、元琳琳、蔡正旭、王峰、陈晓宇、吴东旭、刘福平

铝合金中温钎料

1 范围

本标准规定了电子工业用铝合金中温钎料的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与合同（或订货单）等内容。

本标准适用于电子工业产品钎焊用铝合金中温钎料。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1425  贵金属及其合金熔化温度范围的测定、热分析方法

GB/T 3199  铝及铝合金加工产品包装、标志、运输、贮存

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 20975.3  铝及铝合金化学分析方法 第3部分：铜含量的测定

GB/T 20975.4  铝及铝合金化学分析方法 第4部分：铁含量的测定 邻二氮杂菲分光光度法

GB/T 20975.5  铝及铝合金合金化学分析方法 第5部分：硅含量的测定

GB/T 20975.6  铝及铝合金合金化学分析方法 第6部分：镉含量的测定 火焰原子吸收光谱法

GB/T 20975.8  铝及铝合金合金化学分析方法 第8部分：锌含量的测定

GB/T 20975.11  铝及铝合金合金化学分析方法 第11部分：铅含量的测定 火焰原子吸收光谱法

GB/T 20975.14  铝及铝合金合金化学分析方法 第14部分：镍含量的测定

GB/T 20975.16  铝及铝合金化学分析方法 第16部分：镁含量的测定

3 技术要求

3.1产品分类

3.1.1分类及牌号

铝合金中温钎料按化学组成分为3个牌号，见表1。

表1  铝合金中温钎料的分类及牌号

| 名称 | 牌号 |
| --- | --- |
| 铝铜硅镍镁 | BAl71CuSiNiMg |
| 铝铜硅镍 | BAl73CuSiNi |
| 铝硅铜镁 | BAl82SiCuMg |

3.1.2供货状态

铝合金中温钎料的供应状态分为软态（O）和硬态（H）。供货状态须在合同中注明。

3.1.3类型

产品类型有片、丝、直条等形式，具体规格类型由供需双方协商确定后在订货单（或合同）中具体注明。

3.1.4 标记及示例

铝合金中温钎料标记按产品名称、本标准编号、牌号、状态及类型的顺序表示。标记示例如下：

铝合金中温钎料牌号为铝铜硅镍镁、软态、片状，标记为：

铝合金中温钎料 GB/T XXX- BAl71CuSiNiMg–O 片

3.2化学成分

铝合金中温钎料的化学成分应符合表2的规定。

表2  铝合金中温钎料的化学成分

| 牌号 | 化学成分（质量分数）/ % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要成分 |  |  |  |  | 杂质，不大于 |  |  |  |
|  | Al | Si | Cu | Mg | Ni | Cd | Zn | Pb | Fe |
| BAl71CuSiNiMg | 余量 | 5.5~6.5 | 18.0~22.0 | 0.75~1.25 | 1.8~2.2 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.20 |
| BAl73CuSiNi | 余量 | 4.5~5.5 | 18.0~22.0 | - | 1.8~2.2 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.20 |
| BAl82SiCuMg | 余量 | 10.5~12.0 | 4.2~5.8 | 1.0~1.8 | - | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.20 |
| 注：表中的“余量”表示100%与其余元素含量总和的差值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3熔化温度

铝合金中温钎料的熔化温度见表3。

表3  铝合金中温钎料的熔化温度

| 牌号 | 熔化温度/℃（参考值） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 固相线 | 液相线 |
| BAl71CuSiNiMg | 507 | 522 |
| BAl73CuSiNi | 520 | 530 |
| BAl82SiCuMg | 506 | 568 |
| 注： “熔化温度”只作参考，不作为对铝合金中温钎料的要求。 |  |  |

3.4 几何尺寸

铝合金中温钎料片材的几何尺寸及其允许偏差应符合表4的规定；

铝合金中温钎料丝材的几何尺寸及其允许偏差应符合表5的规定。

其他形状钎料由供需双方协商确定后在订货单（或合同）中具体注明。

表4  铝合金中温钎料片材几何尺寸                  单位为毫米

| 名称 | 厚度 |  | 宽度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本尺寸 | 0.05 ~ 0.1 | ＞0.1~ 0.2 | ≤120 | ＞120 ~ 170 | ＞170~300 |
| 允许偏差 | ±0.01 | ±0.02 | ±1.5 | ±2.0 | ±3.0 |

表5  铝合金中温钎料丝材几何尺寸                单位为毫米

| 焊丝直径 | ≤1.5 | ＞1.5 ~ 2.0 | ≥2.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 允许偏差 | ±0.08 | ±0.1 | ±0.15 |
| 注：丝材的椭圆度不应超过直径极限偏差范围 |  |  |  |

3.5外观质量

3.5.1 钎料不应附有影响钎焊的污染物。

3.5.2 片材表面应具有金属光泽、洁净、平整，不允许有褶皱、夹层、夹杂物、严重表面氧化和超过厚度负偏差的划伤和压痕；片材端面裂口深度不得超出片材宽度公差允许范围。

3.5.3丝材表面允许有少量、轻微的划伤和毛刺，划伤的深度不得超过直径负偏差；丝材不得折弯和缠绕混乱。

4 试验方法

4.1 化学成分

4.1.1铝合金中温钎料的化学成分分析方法按GB/T 20975.3～GB/T 20975.6、GB/T 20975.11、GB/T 20975.14和GB/T 20975.16的规定进行。化学成分仲裁分析方法按GB/T 20975的规定进行。

4.1.2 每批钎料采用的取样方法、取样位置以及化学分析方法应做记录，其化学成分应符合表2的规定。4.1.3 分析数值的判断，采用修约比较法，数值修约规则按GB/T 8170有关规定进行，修约数位应与本标准的表2中所列极限数位一致。

4.2熔化温度

钎料熔化温度的测试参考GB/T 1425的规定进行。

4.3 尺寸偏差

铝合金中温钎料的尺寸偏差相应分辨力等级的计量器具测量。

4.4 外观质量

铝合金中温钎料的外观质量，在自然散射光下，目视检查。必要时，可借用尺寸测量工具界定缺陷大小。

5 检验规则

5.1检查和验收

5.1.1产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验。检验结果与本标准及订货单（或合同）的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于外观质量及尺寸的异议，应在收到产品之日起一个月内提出；属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，可委托供需双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

5.2组批

铝合金中温钎料应成批提交验收，每批应由同一牌号、状态和同一类型的产品组成。每批重量不限，有要求时，可供需双方协商，并在订货单（或合同）中注明。

5.3计重

产品应检斤计重（除非供需双方另有约定）。

5.4检验项目

每批产品出厂前均应进行化学成分、尺寸偏差和外观质量的检验。

5.5取样

产品取样应符合表6的规定。

表6  产品取样要求

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 按GB/T 20975的规定进行 | 3.2 | 4.1 |
| 熔化温度 | 按GB/T 1425的规定进行 | 3.3 | 4.2 |
| 几何尺寸 | 逐件检验 | 3.4 | 4.3 |
| 外观质量 | 逐件检验 | 3.5 | 4.4 |

5.6检验结果的判定

各项试验或检验即使有一个试样的试验或检验结果不合格时，则从该批次中再抽取双倍试样进行该不合格项目的复验，复验结果仍不合格，则该批钎料不能作为符合本标准的成品交货。

6标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1标志

每批钎料应附有纸质标签，其上注明：合金牌号、批号（炉号）、类型和状态。

6.2包装

钎料的包装、运输和贮存应符合GB/T 3199铝及铝合金加工产品包装、标志、运输、贮存的规定。

6.3产品质量证明书

每批产品应附有质量证明书，并注明：

a）供方名称；

b）产品名称；

c）产品的牌号、批（炉）号；

d）类型；

e）供货状态；

f）合同号；

g）净重和件数；

h）各项分析检验结果和技术监督部门印记；

i）本标准编号；

j）生产日期（或包装日期）。

7合同（或订货单）内容

本标准所属材料的合同（或订货单）中应包括下列内容：

a）产品名称；

b）牌号及状态；

c）类型；

d）重量；

e）本标准编号；

f）合同号；

g）包装；

h）其他。