06

前    言

GB/T 2085《铝粉》分为四个部分：

第1部分：空气雾化铝粉；

第2部分：球磨铝粉；

第3部分：粉碎铝粉；

第4部分：氮气雾化铝粉。

本部分为GB/T 2085的第2部分。

本部分按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本部分代替GB/T 2085.2—2007《铝粉 第2部分：球磨铝粉》。本部分与GB/T2085.2—2007相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

增加了规范性引用文件 YS/T 617.7（见2和4.1）；

增加了规范性引用文件SN/T 0370.3（见2和6.1.2）；

增加了FLQ1600、FLQ850两个牌号的产品（见3.1.1，2007版的3.1.1）；

修改了粒度分布单位“粒度/µm”为“筛网孔径/µm”（见3.1.1，2007版的3.1.1）；

修改了FLQ355B的油脂含量“1.0”为“0.7” （见3.3，2007版的3.3）；

修改了FLQ80A、FLQ56、FLQ45的油脂含量“3.8”为“3.55” （见3.3，2007版的3.3）；

增加了Al2O3含量的计算公式（见3.3）；

增加出口危险货物包装的相关要求（见6.1）。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本部分起草单位：西北铝业有限责任公司、东北轻合金责任有限公司、陇西西北铝九鼎粉材有限公司、河南省远洋粉体科技股份有限公司、鞍钢实业微细铝粉有限公司、有研工程技术研究院有限公司。

本部分主要起草人：王守业、石广福、王涛、张继光、刘刚、许立军、邵镇坤、闫宏伟。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

GB/T 2083-1980、GB/T 2083-1989；

GB/T 2084-1980、GBlT 2084-1989；

GB/T 2086-1980、GB/T 2086-1989；

GB/T 2085.2-2007。

铝粉

第2部分：球磨铝粉

范围

本部分规定了干式球磨铝粉的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容。

本部分适用于干式球磨法生产的供防腐涂层、化工催化剂、金属铝颜料、加气混凝土发气剂、农药、火药、炸药和烟花爆竹等使用的球磨铝粉（以下简称铝粉）。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 190  危险货物包装标志

GB 12463  危险货物运输包装通用技术条件

GB/T 3199  铝及铝合金加工产品   包装、标志、远输、贮存

GB/T 4456  包装用聚乙烯吹塑薄膜

GB/T 5314  粉末冶金用粉末的取样方法

GB/T 20975（所有部分） 铝及铝合金化学分析方法

YS/T 617.1  铝、镁及其合金粉理化性能测定方法  第1部分：活性铝、活性镁、活性铝镁量的测定   气体容量法

YS/T 617.3  铝、镁及其合金粉理化性能测定方法  第3部分：水分的测定  干燥失重法

YS/T 617.5  铝、镁及其合金粉理化性能测定方法  第5部分：铝粉中油脂含量的测定

YS/T 617.6  铝、镁及其合金粉理化性能测定方法  第6部分：粒度分布的测定  筛分法

YS/T 617.7  铝、镁及其合金粉理化性能测定方法  第7部分：粒度分布的测定 激光散射/衍射法

YS/T 617.8   铝、镁及其合金粉理化性能测定方法  第8部分：松装密度的测定

YS/T 617.9   铝、镁及其合金粉理化性能测定方法  第9部分：铝粉附着率的测定

YS/T 617. 10 铝、镁及其合金粉理化性能测定方法  第10部分：铝粉盖水面积的测定

SN/T 0370.3  出口危险货物包装检验规程  第3部分：使用鉴定

要求

牌号

铝粉牌号采用“FLQ”加二至三位数字（或数字后再加一位英文字母）的形式表示，其中“FLQ”为球磨铝粉的标识代号，牌号中的数字代表铝粉筛分检测选择的筛网最大孔径。

牌号中的字母标识筛分检测所选筛网最大孔径相同的粉末中，粒度分布不同和（或）盖水面积等物理性能有差异的不同粉末。

粒度分布、松装密度、附着率、盖水面积及典型用途

铝粉的粒度分布、松装密度、附着率、盖水面积及典型用途示例如表1所示。需方有特殊要求时，可与供方另行协商，并在订货单（或合同）中注明。

粒度分布、松装密度、附着率、盖水面积及典型用途示例

| 牌号 | 粒度分布 | 松装密度/（g/cm3） | 附着率/%≥ | 盖水面积/（m2/g）≥ | 典型用途示例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 筛网孔径/µm≥ | 质量分数/%≤ |  |  |  |  |  |
| FLQ1600 | 1600 | 0.5 | ＞1.0 | - | - | 烧结铝粉 |  |
| FLQ850 | 850 | 3.0 | ＞1.0 | - | - | 烧结铝粉 |  |
| FLQ355A | 355 | 0.3 | ≥0.3 | - | - | 农药、化工、火药、炸药等 | 代替FLX11） |
|  | 160 | 8 |  |  |  |  |  |
| FLQ355B | 355 | 5 | ≥0.3 | - | - | 农药等 | - |
|  | 160 | 30 |  |  |  |  |  |
|  | 160 | 30 |  |  |  |  |  |
| FLQ250 | 250 | 0.3 | ≥0.4 | - | - | 农药、化工、火药、炸药等 | 代替FLX21) |
|  | 100 | 8 |  |  |  |  |  |
| FLQ224 | 224 | 0.3 | ≥0.5 | - | - |  | 代替FLX31) |
|  | 80 | 10 |  |  |  |  |  |
| FLQ160 | 160 | 0.3 | ≥0.5 | - | - |  | 代替FLX41) |
|  | 63 | 12 |  |  |  |  |  |
| FLQ80A | 80 | 1.0 | - | 80 | 0.6 | 防腐涂层、化工催化剂、日用装饰等 | 代替FLU12) |
| FLQ80B | 80 | 1.5 | ≤0.25 | - | - | 加气混凝土发气剂等 | - |
| FLQ80C | 80 | 1.0 | ≤0.22 | - | - | 烟花爆竹等 | - |
| FLQ80D | 80 | 1.0 | - | - | 0.42 | 加气混凝土发气剂等 | 代替FLQ13) |
| FLQ80E | 80 | 1.0 | - | - | 0.60 |  | 代替FLQ23) |
| FLQ80F | 80 | 0.5 | - | - | 0.60 |  | 代替FLQ33) |
| FLQ63A | 63 | 0.3 | ≤0.25 | - | - |  | - |
| FLQ63B | 63 | 1.0 | ≤0.22 | - | - | 烟花爆竹 | - |
| FLQ56 | 56 | 0.3 |  | 80 | 0.7 | 防腐涂层、化工催化剂、日用装饰等 | 代替FLU22) |
|  | 45 | 0.5 |  |  |  |  |  |
| FLQ45 | 45 | 0.1 |  | 80 | 0.9 |  | - |
| 注：经供需双方商定并在合同中注明，可供应其他牌号的铝粉。 |
| 1）原GB/T 2083-1989中的牌号。 2）原GB/T 2086-1989中的牌号。 3）原GB/T 2084-1989中的牌号。 |

化学成分

铝粉化学成分应当符合表2的规定

球磨铝粉化学成分

| 牌号 | 质量分数/% |
| --- | --- |
|  | Al2O3 | 活性铝 ≥ | 杂质 ≤ |
|  |  |  | Fe | Si | Cu | Mn | H2O | 油脂 | Cu+Zn |
| FLQ1600 | 9.0-11.0 | ≤89.9 | 0.7 | - | - | - | 0.1 | 0.3 | - |
| FLQ850 | 11.0-14.0 | ≤87.8 | 0.7 | - | - | - | 0.1 | 0.4 | - |
| FLQ355A | - | 94 | 0.7 | 0.5 | - | - | 0.08 | 0.7 | 0.05 |
| FLQ355B | - | 94 | 0.7 | 0.5 | - | - | 0.08 | 0.7 | 1.0 |
| FLQ250 | - | 94 | 0.7 | 0.5 | - | - | 0.08 | 0.8 | 0.05 |
| FLQ224 | - | 92 | 0.8 | 0.7 | - | - | 0.08 | 0.9 | 0.05 |
| FLQ160 | - | 90 | 1.0 | 0.8 | - | - | 0.08 | 1.0 | 0.05 |
| FLQ80A | - | 82 | 0.6 | 0.6 | 0.10 | 0.01 | 0.10 | 3.55 | - |
| FLQ80B | - | 90 | - | - | - | - | - | 3.5 | - |
| FLQ80C | - | 80 | - | - | - | - | - | 3.5 | - |
| FLQ80D | - | 85 | - | - | - | - | - | 2.8 | - |
| FLQ80E | - | 85 | - | - | - | - | - | 2.8 | - |
| FLQ80F | - | 85 | - | - | - | - | - | 3.0 | - |
| FLQ63A | - | 88 | - | - | - | - | - | 3.5 | - |
| FLQ63B | - | 80 | - | - | - | - | - | 3.5 | - |
| FLQ56 | - | 82 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 3.55 | - |
| FLQ45 | - | 80 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 3.55 | - |
| 注：Al2O3含量按下式计算：Al2O3%=100%-（活性铝+Fe+油脂+H2O）% |

外观要求

铝粉呈银灰（白）色、花瓣状。

铝粉中应无夹杂物和粉块。

试验方法

FLQ56、FLQ45铝粉的粒度分布按YS/T 617.6规定的乙醇筛洗法进行测定。其他牌号按YS/T 617.6规定的风力手动筛分法进行测定。需方对铝粉的粒度分布有特殊要求时，可按YS/T 617.7规定的方法进行测定。

FLQ1600、FLQ850铝粉的松装密度按YS/617.8规定的容量计法进行测定，其他牌号铝粉的松装密度按YS/T 617.8规定的漏斗法进行测定。

铝粉附着率按YS/T 617.9规定的方法进行测定。

铝粉盖水面积按YS/T 617.10规定的方法进行测定。

活性铝量按YS/T 617.1的规定进行测定。

FLQ80C、FLQ63A按YS/T 617.5的方法2测定油脂含量。其他牌号按YS/T 617.5的方法1测定油脂含量。

杂质Fe、Si、Cu、Mn、Zn等元素的质量分数按GB/T 20975规定的方法进行测定；水分按YS/T 617.3规定的方法进行测定。

铝粉的外观用目视检验。

检验规则

检验和验收

产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验。检验结果与本标准及订货单（或合同）的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于外观质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出，属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，可委托供需双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

组批

球磨铝粉应成批提交验收，每批由同一牌号的球磨铝粉组成，批重不得超过5 000 kg。如需方对批重有特殊要求，可与供方协商，并在订货单(或合同)中注明。

5.3  检验项目

每批产品出厂前都应进行粒度分布、松装密度、附着率、盖水面积和化学成分、外观质量的检验。需方有特殊要求的，由供需双方协商，并在订货单（或合同）中注明。

5.4  取样

5.4.1  每批铝粉应按照GB/T 5314的规定取样和分样，将所取样品混匀，用四分法缩分出不少于250g的平均试样。

5.4.2  将平均试样分成两等份，一份供检验分析用，另一份封装于密闭的容器中，交实验室封存6个月供备查。

5.5  检验结果的判定

5.5.1  任一试样化学成分不合格时，判该批产品不合格。

5.5.2  当粒度分布、松装密度、附着率、盖水面积检验结果不符合本部分规定时，从该批中重取双倍件数，对不符合本部分规定的项目进行重复试验。如果重复试验结果仍不符合本部分规定，则判该批粉末不合格。但经双方协商同意，可逐件检验，合格者交货。

标志、包装、运输、贮存及质量证明书

标志

在每个包装上用油漆或其他不易退色的颜料注明：

a)  生产厂名称、商标；

b)  牌号；

c)  批号；

d)  净重；

e)  本部分编号；

f)  生产日期；

g)  “易燃”、“防潮”字样；

h)  危险货物标志，标志的尺寸、颜色和使用方法执行GB 190的规定。

包装

      - 产品包装要求应符合GB 12463的规定。

      - 用户有特殊要求时，产品包装可采用SN/T 0370.3的规定，但需在订货单（或合同）中注明。

      - 铝粉采用密封性能好的塑料袋作为内包装。塑料袋用聚乙烯制造，膜的厚度不得小于0.1 mm。塑料袋接缝和封口处应热合牢固，无硬伤、孔洞、污垢，其物理、机械性能符合GB/T 4456的规定。

      - 铝粉外包装用塑料编织袋应为防水、防撒漏型，内粘塑料薄膜；外包装用金属容器应做好防锈处理，其内、外表面应干燥、光滑，无毛刺、无破损，并符合GB 12463。

      - 铝粉外包装用纸箱应具有一定的弯曲性能，折缝时应无裂缝，装配时无破裂或表皮断裂，板层间粘合牢固。封口采用胶带粘贴。

      - 需方对产品包装有其他特殊要求时，由供需双方另行协商，并在订货单（或合同）中注明。

装卸及运输

      - 铝粉包装后在装卸、运输作业时，应做到轻装轻卸，严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾倒和滚动。不允许与火种接近。

      - 铝粉应用棚车或集装箱运输，车辆应做好防水、防静电措施。

      - 其他应符合GB/T 3199的规定。

贮存

铝粉应贮存在通风、干燥的库房内，严禁与氧化剂、酸类、碱类混合贮存，并避免阳光直晒。

质量证明书

每批产品应附有严品质量证明书，注明：

a)  生产厂名称、地址、电话；

b)  产品名称；

c)  牌号；

d)  批号；

e)  件数和净重；

f)  检验结果和供方质量监督检验部门印记；

g)  本部分编号；

h)  出厂日期。

订货单（或合同）内容

订购本部分中的产品的订货单（或合同）应包括以下内容：

a)  产品名称；

b)  牌号；

c)  重量；

d)  本部分规定的应在合同中注明的事项；

e)  本部分编号；

f)  增加本部分以外内容时的协商结果。

━━━━━━━━━━━━━

# Text boxes

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会发布

××××-××-××实施

××××-××-××实施

××××-××-××实施

××××-××-××实施

××××-××-××发布

××××-××-××发布

××××-××-××发布

××××-××-××发布

铝粉

第2部分：球磨铝粉

Aluminium powder—

Part 2：Inflammable fine aluminium powder

（送审稿，2018.08.25）

中华人民共和国国家标准

中华人民共和国国家标准

中华人民共和国国家标准

中华人民共和国国家标准

ICS 77.160

H 71

ICS 77.150.10

H 61

ICS 77.150.10

H 61

ICS 77.150.10

H 61

GB/T 2085.2—××××

代替GB/T 2085.2-2007

GB/T XXXXX—××××

代替GB/T XXXXX-XXXX

GB/T XXXXX—××××

代替GB/T XXXXX-XXXX

GB/T XXXXX—××××

代替GB/T XXXXX-XXXX