ICS 77.160

H72

中华人民共和国国家标准

GB/T6885—××××/ISO 4884:1978

代替GB/T 6885—1986

硬质合金 混合粉末取样和试验方法

Hardmetals: Sampling and testing of powders using sintered test pieces

（ISO 4884:1978, IDT）

（征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

- 前    言

本标准与GB/T6885—1986相比，主要变化如下：

本标准代替GB/T6885—1986《硬质合金 混合粉取样和试验方法》。

—— 增加了硬质合金维氏硬度的试验方法；

本标准等同采用ISO 4884:1978。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由株洲硬质合金集团有限公司负责起草。

本标准主要起草人：

本标准历次版本发布情况为：

——GB/T6885—1986。

- 硬质合金 混合粉末取样和试验方法

  - 范围

本标准规定了通过烧结测试片测定硬质合金性能的混合粉末的取样和试验方法，及测试片的制备方法。

本标准适用于硬质合金混合粉末。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3488.1   硬质合金 显微组织的金相测定 第1部分：金相照片和描述

GB/T 3489     硬质合金 孔隙度和非化合碳的金相测定

GB/T 3848     硬质合金 矫顽（磁）力测定方法

GB/T 3849.1   硬质合金 洛氏硬度试验（A标尺）第1部分：试验方法

GB/T 3850     致密烧结金属材料与硬质合金 密度测定方法

GB/T 3851     硬质合金 横向断裂强度测定方法

GB/T 5314     粉末冶金用粉末－取样方法

GB/T 7997     硬质合金 维氏硬度试验方法

  - 术语和定义

GB/T 5314中确立的术语和定义适用于本标准。

- 4  取样

4.1  大批取样按GB/T 5314的规定执行。

4.2  如果供需双方同意混合粉末在分装前先在混合器中进行合批，则可以按商议的取样方案在混合器中取一份或多份试样。

5  测试片制备

5.1  从使用所取的混合料样品制备的测试片尺寸应一致。所有供检测的测试片，应为在同一台烧结炉，在相同的制备条件下同时烧结而成。

5.2  为保证一批混合粉末所取测试片的性能是有效的，在制备测试片的过程中，应采用适宜的生产条件。

5.3  测试片的尺寸应符合相关标准的要求，对于孔隙度的测定，可以采用一个或多个测试片以保证被检测的总面积不小于1cm2。

- 6  试验

- 混合粉末测试片的常规检测项目见表1。

- 表1

| 试验项目 | 执行标准 |
| --- | --- |
| 显微组织金相检测 | GB/T 3488.1 |
| 孔隙度和非化合碳金相检测 | GB/T 3489 |
| 矫顽磁力测定 | GB/T 3848 |
| 洛氏硬度（A标尺）测定 | GB/T 3849.1 |
| 密度测定 | GB/T 3850 |
| 横向断裂强度测定 | GB/T 3851 |
| 维氏硬度测定 | GB/T 7997 |

注1：表1中所列项目的检测可以采用同一个测试片，但在测定横向断裂强度前，不能进行硬度、金相和孔隙度检测。

注2：一批混合粉末化学成分的检测可以用从该批粉末中取得的试样或测试片进行。