ICS 77.150.20

H 61

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—20××

高强度镁合金棒材

High strength magnesium alloy bars

（草稿）

201×－××－××发布                         201×－××－××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会发布

前    言

本标准按照GB/T 1.1－2009给出的规则起草。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准负责起草单位：

参加单位：

本标准主要起草人：

1 范围

本标准规定了高强度镁合金棒材的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与订货单（或合同）内容。

本标准适用于热挤压高强度镁合金棒材（以下简称棒材）。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228	金属材料室温拉伸试验方法

GB/T 4297	变形镁合金低倍组织检验方法

GB/T 5153	变形镁及镁合金牌号和化学成分

GB/T 5155	镁合金热挤压棒材

GB/T 8170	数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 13748	镁及镁合金化学分析方法

GB/T 16475	变形铝及铝合金状态代号

GB/T 16865	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样

GB/T 17432	变形铝及铝合金化学成分分析取样方法

GB/T 32792	镁合金加工产品包装、标志、运输、贮存

3 技术要求

3.1 产品分类

3.1.1 合金牌号、状态

棒材的合金牌号、状态应符合表 1的规定。如需其他合金牌号、状态时，由供需双方协商解决并在订货单（或合同）中注明。

表 1

| 合金牌号 | 状态 |
| --- | --- |
| WZ55K | H112 |
| GW124Z, GW83K, GW103K，GW123K, GW124ZK, GW84ZK, GWZM931, GWZM852, GWZMT842 | T5 |

3.1.2 标记示例

棒材的标记按照产品名称、标准编号、牌号、状态和规格的顺序表示。标记示例如下：

示例1：

WZ55K牌号、H112状态、直径为40mm、定尺长度为3 500mm的棒材，标记为：

棒材 GB/T XXXXX-20XX WZ55K -H112 Φ40×3500

示例2：

GW123K牌号、T5状态、直径为120mm、A级精度的非定尺六角棒，标记为：

棒材 GB/T XXXXX-20XX GW123K -T5 六 120 A级

3.2 化学成分

棒材化学成分应符合其他牌号的化学成分应符合GB/T 5153 的规定。化学成分有特殊要求时，由供需双方协商确定并在订货单（或合同）中注明。的规定，其他牌号的化学成分应符合GB/T 5153 的规定。化学成分有特殊要求时，由供需双方协商确定并在订货单（或合同）中注明。

表 2

| 合金组 | 牌号 | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mgb | Gd | Y | Zn | Zr | Mn | Sn | 其他杂质a 单个 合计 |
| MgYZnZr | WZ55K | 余量 | - | 4.7 | 4.6 | 0.6 | - | - | 0.02 0.05 |
| MgGdYZn | GW124Z | 余量 | 12 | 4 | 1 | - | - | - | 0.02 0.05 |
| MgGdYZr | GW83K | 余量 | 7.9 | 2.6 | - | 0.4 | - | - | 0.02 0.05 |
|  | GW103K | 余量 | 9.8 | 2.7 | - | 0.4 | - | - | 0.02 0.05 |
|  | GW123K | 余量 | 12.0 | 2.6 | - | 0.36 | - | - | 0.02 0.05 |
| MgGdYZnZr | GW124ZK | 余量 | 12 | 4 | 1 | 1.2 | - | - | 0.02 0.05 |
|  | GW84ZK | 余量 | 7.6 | 4.0 | 1.4 | 0.7 | - | - | 0.02 0.05 |
| MgGdYZnMn | GWZM931 | 余量 | 9.2 | 3.3 | 1.2 | 0.9 | - | - | 0.02 0.05 |
|  | GWZM852 | 余量 | 8.4 | 5.3 | 1.7 | - | 0.6 | - | 0.02 0.05 |
| MgGdYZnMnSn | GWZMT842 | 余量 | 8 | 4 | 1.5 | - | 0.8 | 0.2 | 0.02 0.05 |

3.3 尺寸允许偏差

棒材的尺寸允许偏差应符合GB/T 5155 的规定。

3.4 室温力学性能

棒材的室温纵向力学性能应符合表 3的规定。

表 3

| 合金牌号 | 状态 | 抗拉强度 Rm/MPa （不小于） | 规定非比例延伸强度Rp0.2/MPa （不小于） | 断后伸长率 A /% （不小于） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WZ55K | H112 | 412 | 380 | 11.2 |
| GW124Z | T5 | 461 | 375 | 4 |
| GW83K | T5 | 421 | 341 | 14.6 |
| GW103K | T5 | 427 | 361 | 12.7 |
| GW123K | T5 | 488 | 414 | 4.8 |
| GW124ZK | T5 | 463 | 398 | 3.5 |
| GW84ZK | T5 | 446 | 399 | 6.1 |
| GWZM931 | T5 | 475 | 392 | 5.4 |
| GWZM852 | T5 | 500 | 322 | 10 |
| GWZMT842 | T5 | 516 | - | 6 |

3.5 外观质量

在自然散射光下，目视检查棒材的外观质量。

3.5.1 棒材表面应清洁，不允许有检验打磨不能除掉的裂口、斑疤、裂纹、腐蚀斑点、各种压入物以及反应棒材内部裂纹的集中光亮圈。对这些缺陷允许在氧化上色以前进行打磨修整，但深度不得大于棒材直径允许的负偏差，修整后用砂纸抛光。裂纹不允许打磨。

3.5.2 棒材表面允许有不影响用户使用的压伤、碰伤、压坑、气泡、气孔、擦伤和划伤等缺陷，但缺陷深度不得超过直径的允许负偏差。所有允许缺陷的总面积在1 m长度上不超过所在表面的4%。对于直径小于160 mm 的棒材，挤压痕的深度不得超过 0.1 mm, 对于直径大于或等于 160 mm 的棒材，挤压痕深度不得超过 0.3 mm。

3.5.3 棒材表面应进行氧化处理，其氧化层应完好，不露基体金属，不脱落。经供需双方协商，可采取其他防腐保护措施，并在订货单（或合同）中注明。

3.6 低倍组织

3.6.1 棒材的低倍组织试片上不允许有裂纹、裂口、气孔、缩尾及夹杂物等破坏金属连续性的缺陷。

3.6.2 棒材低倍组织试样上允许有深度不超过直径偏差余量之半的成层（冷隔）存在。如要求无成层棒材，应在合同中注明。

3.6.3 直径小于 20 mm的棒材不检查低倍组织。

3.6.4 供锻件用的棒材，要求氧化膜时，可在合同中注明，合同中未注明时不做检查。氧化膜应符合GB/T 5155的规定。

4 试验方法

4.1 化学成分检验方法

棒材的化学成分分析及仲裁按GB/T 13748规定的方法进行。

4.2 力学性能检验方法

棒材的纵向力学性能检验按GB/T 16865 规定的方法进行。

4.3 尺寸偏差检验方法

4.3.1 尺寸修约

尺寸测量值不准许修约，极限数值的判定方法应符合GB/T 8170的规定。

4.3.2 直径、长度

棒材的直径用精度不低于0.02的通用量具测量,长度用精度为1mm的量具测量。其他尺寸采用相应精度的量具进行测量。

4.4 外观质量

棒材的外观质量用肉眼检查，对不能确定深度的缺陷可以修磨，必须保证修磨后的棒材尺寸不超出允许偏差。

4.5 低倍组织

棒材的低倍组织检验按照GB/T 4297规定的方法进行。

5 检验规则

5.1 检查和验收

5.1.1棒材应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2 需方应对收到的产品按本标准的规定进行复验。复验结果与本标准及订货单（或合同）的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于外观质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出；属于其他性能的异议，应在收到产品之日三个月内提出。如需仲裁，应由供需双方协商确定。

5.2 组批

棒材应成批提交验收，每批应由同一牌号、状态、规格组成，批重不限。

5.3 检验项目

每批棒材出厂前应进行化学成分、力学性能、尺寸偏差、外观质量及低倍组织的检验。

5.4 取样

棒材的取样应符合表 4的规定。

表 4

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验的方法规则的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 按照GB/T 17432的规定进行 | 3.2 | 4.1 |
| 室温力学性能 | 按照GB/T 16865的规定取样。 每批按根数取10%，每根取1个试样，有规定非比例延伸强度要求的，仅测定试样数量的50%，但不少于2个 | 3.4 | 4.2 |
| 尺寸偏差 | 任意部位，逐根检验 | 3.3 | 4.3 |
| 外观质量 | 任意部位，逐根检验 | 3.5 | 4.4 |
| 低倍组织 | 挤压尾端取样。每批按根数取10%，不少于两根，每根取1个试样 | 3.6 | 4.5 |

5.5检验结果的判定

5.5.1 化学成分不合格时，判该批不合格。

5.5.2 力学性能不合格时，应从该批棒材中另取双倍数量的试样（包括原来不合格棒材）进行重复实验。复验结果不合格时，判该批不合格。也可由供方逐根检验，合格者交货。

5.5.3尺寸偏差不合格时，应从该批中取双倍数量的试样（包括原来不合格棒材）进行重复实验。复验结果不合格时，判该批不合格。也可由供方逐根检验，合格者交货。

5.5.4 外观质量不合格时，判该根不合格。

5.5.5 低倍组织不合格时，按如下分别判定：

a) 因裂纹、光亮晶粒、非金属夹杂物、外来金属夹杂及白斑、初晶及氧化膜等冶金缺陷不合格时，判该批棒材不合格。

b) 因缩尾、粗晶环、成层不合格时，允许从棒材挤压尾端切去一段重复试验，直至合格。其余棒材或逐根检验，合格交货；或按复验至合格的棒材最大切尾长度切尾后交货。

c) 低倍组织试样中有裂纹、非金属夹杂物时，判该批报废。但经供需双方商定，可由供方逐根检验，合格者交货。

6 标志、包装、运输和贮存

6.1 标志

6.1.1在验收合格的产品前端应打上如下印记（或挂有如下印记的标牌）：

- 供方技术监督部门的印记；

- 合金牌号；

- 供应状态；

- 批号(直径大于或等于40 mm 的棒材前端打印记；直径小于40 mm的棒材前端每批（或每箱）栓挂两个标牌)。

6.1.2 在验收合格的直径大于或等于20mm的棒材，其挤压尾端还应打上“W”字样。

6.1.3棒材的包装箱标志参照GB/T 32792的规定进行。

6.2 包装、运输和贮存

6.2.1 棒材进行表面氧化处理后涂油包装，如有特殊要求，由供需双方协商确定，并在订货单（或合同）中注明。

6.2.2 棒材的包装、运输、贮存的其他要求参照GB/T 32792的规定执行。

6.3 质量证明书

每批棒材应附有复合本标准要求的质量证明书，其上注明：

- 供方名称、地址、电话、传真；

- 产品名称；

- 牌号；

- 状态；

- 规格及精度等级；

- 批号；

- 净重及件数；

- 各项分析项目的检验结果；

- 供方技术监督部门的检印；

- 本标准编号；

- 包装日期（或出厂日期）。

7 订货单（或合同）内容

订购本标准所列产品的订货单（或合同）中应包括以下内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 状态；

- 尺寸规格及允许偏差；

- 净重或件数；

- 需方的特殊要求：

——特殊的尺寸偏差要求；

——特殊的室温拉伸力学性能要求；

——特殊包装要求；

——其他特殊要求；

- 本标准要求的应在合同中注明事项；

- 本标准编号；

- 其他。