ICS 77.120.99

H 14

铥镱镥富集物

Concentrate of thulium ，ytterbium ,and lutecium oxide

（预审稿）

XB

中华人民共和国稀土行业标准

XB/T —××××

××××-××-××实施

××××-××-××发布

中华人民共和国工业和信息化部  发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本标准负责起草单位：福建省长汀金龙稀土有限公司、江西省钨与稀土研究院

本标准参与起草单位：湖南稀土金属金属材料研究院、赣县红金稀土有限公司、江阴加华新材料资源有限公司、广珠江稀土有限公司、赣州晨光稀土新材料有限公司

本标准主要起草人：张俊杰、王金凤、卢杰山、李平、蒋小岗、宋旭东、徐娜、陈文、刘荣丽、梁斌、金燕华

铥镱镥富集物

1 范围

本标准规定了铥镱镥富集物的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及质量证明书。

本标准适用于萃取法分离制取的铥镱镥氧化物富集物、铥镱镥碳酸盐富集物、液体铥镱镥富集物。该产品主要用作提取铥、镱、镥等单一稀土的原料，供深加工使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170  数值修约规则及极限数值的表示和判定

GB/T 12690（所有部分）稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法

GB/T 14635 稀土金属及其氧化物化学分析方法 稀土总量的测定

GB/T 17803 稀土产品牌号表示方法

3 要求

3.1 化学成分

3.1.1 铥镱镥氧化物富集物（铥镱镥碳酸盐富集物折成氧化物）化学成分应符合表1规定，需方如对产品有特殊要求，由供需双方协商解决。

表1

| 产品牌号 |  |  |  | REM-2595 | REM-2590 | REM-2580 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分（质量分数）/% | REO，不小于 |  |  | 95 | 90 | 80 |
|  | 稀土氧化物组分 | Tm2O3/REO |  | 5～30 | 5～30 | 5～30 |
|  |  | Yb2O3/REO |  | 30～90 | 30～90 | 30～90 |
|  |  | Lu2O3/REO |  | 5～30 | 5～30 | 5～30 |
|  |  | 其它稀土不大于 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
|  | 非稀土杂质 | CaO | 不大于 | 0.2 | 0.5 | 2 |
|  |  | Fe2O3 | 不大于 | 0.2 | 0.5 | 2 |
|  |  | Al2O3 | 不大于 | 0.2 | 0.5 | 2 |
|  |  | SiO2 | 不大于 | 0.2 | 0.5 | 2 |
| 灼减（质量分数）/% |  |  | 不大于 | 2 | 3 | 5 |
| 酸不溶物（质量分数）/% |  |  | 不大于 | 2 | 3 | 5 |
| 注：其它稀土杂质是指除 Tm 、 Yb 、 Lu 、Sc、Pm以外的所有稀土元素。 |  |  |  |  |  |  |

3.1.1 料液铥镱镥富集物化学成分应符合表2规定，需方如对产品有特殊要求，由供需双方协商解决。

表2

| 化学成分（质量分数）/% | REO，不小于 |  |  | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 稀土氧化物组分 | Tm2O3/REO |  | 5～30 |
|  |  | Yb2O3/REO |  | 30～90 |
|  |  | Lu2O3/REO |  | 5～30 |
|  |  | 其它稀土不大于 |  | 0.2 |
|  | 非稀土杂质 | CaO | 不大于 | 0.2 |
|  |  | Fe2O3 | 不大于 | 0.2 |
|  |  | Al2O3 | 不大于 | 0.2 |
|  |  | SiO2 | 不大于 | 0.2 |
| 水不溶物（质量分数）/% |  |  | 不大于 | 0.1 |

3.2 外观

3.2.1 产品为黄褐色或淡黄色，粉末状。

3.2.2 产品应洁净且无肉眼可见夹杂物。

4 试验方法

4.1化学成分

4.1.1 产品中稀土总量的分析方法按GB/T 14635的规定进行。

4.1.2 产品中铥、镱、镥的含量及稀土杂质含量的分析方法按XB/T XXXXX的规定进行。

4.1.3 产品灼减含量的分析方法按GB/T 12690.2的规定进行。

4.1.4 产品中非稀土杂质钙、铁、铝、硅的含量分析方法按GB/T 12690的规定进行。

4.1.5 产品中酸不溶物的分析方法按GB/T 16484.23的规定进行。

4.1.6 产品中水不溶物的分析方法按GB/T 16484.16的规定进行。

4.2 数值修约

按GB/T 8170的规定进行。

4.3 外观质量

自然散色光下，目视检查外观质量。

5 检验规则

5.1 检查与验收

5.1.1 产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品符合本标准规定，并填写产品质量证明书。

5.1.2 需方应对收到的产品进行检验，如检验结果与本标准规定不符，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

5.2 组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。

5.3 检验项目

每批产品应进行化学成分、灼减和外观检验。

5.4 取样和制样

5.4.1 化学成分分析取样件数按表2的规定进行。

表2

| 件(袋)数 | 1～5 | 6～49 | 50～100 | >100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样 件(袋)数 | 件(袋)数的100% | 5 | 件(袋)数的10% 只进不舍取整数 | 件(袋)数的平方根 只进不舍取整数 |

5.4.2 化学成分分析时，每件（袋）取样量不少于10g，将试样充分混匀后，以四分法迅速缩分至试样所需量，并立即密封保存。

5.4.3 外观质量检验取制样方法由供需双方协商确定。

5.5 检验结果的判定

5.5.1 化学成分仲裁分析结果与本标准规定不符合时，则从该批产品中取双倍试样进行重复检验,如仍有不合格项,则判该批产品为不合格。

5.5.2 外观检验结果与本标准规定不符时，则直接判定该批产品为不合格。

6 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1 标志

每桶(箱、袋、桶)外注明：

- 供方名称；

- 产品名称和牌号；

- 批号；

- 净重和毛重；

- 出厂日期；

- “防潮”标志或字样。

6.2 包装

固体产品分装于双层塑料袋中，经热压或绳扎封口后放入铁桶或塑料编织袋中。液体产品装入定量体积的密封容器内。如需方有特殊要求，则供需双方另行协商。

6.3 运输与贮存

产品运输时严防淋雨吸潮，严禁与酸物品接触。产品需存放于干燥处，不得露天堆放。

6.4 质量证明书

每批产品应附质量证明书，注明：

a) 供方名称；

b) 产品名称和牌号；

c) 批号；

d) 数量（净重和件数）；

e) 各项分析检测结果及供方质量检测部门印记；

f) 产品标准编号或合同号；

g) 出厂日期。

_________________________