XB

JCS.77.120.99

H65

中华人民共和国稀土行业标准

标准

XB/T XXX-2019

代替XB/T 103-2010

氟碳铈镧矿精矿

Bastnasite-（La）concentrate

（送审稿）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部  发  布

- 前    言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准代替XB/T 103-2010《氟碳铈镧矿精矿》。

本标准与XB/T 103-2010相比主要变化如下：

——标准英文名称由Bastnaesite concentrate改为Bastnasite-（La）concentrate。

——增加了规范性引用文件：GBZ 139、GB 5750.13、GB 11806、GB 18871；

——将原产品的数字牌号按GB/T 17803-2015《稀土产品牌号表示方法》的规定更改为字符牌号；

——增加REO含量为40%的REM-0440牌号；

——增加了产品对稀土分量CeO2/REO、(Pr6O11+Nd2O3)/REO的考核指标；

——增加了产品ThO2的含量范围；

——非稀土杂质元素CaO、Fe2O3按不同规格的检测数据做了调整，使其更符合实际情况；

——铁含量的表示由TFe改为Fe2O3，其含义与检测方法不变；

——部分牌号产品的水分含量调整为不大于0.5%；

——增加了产品总放射性活度指标的控制范围；

——产品外观描述修改为“产品为土黄色、土灰色或灰褐色细沙粒状或粉状”；

——增加了产品总放射性活度的检测方法；

——删除检验结果判定中“外观检验结果与本标准不符时，则直接判定该批产品为不合格”；

——产品包装增加1000kg/袋、2000kg/袋两种规格；

——增加了产品运输、贮存要求；

——增加原料溯源性标识（需注明具体的生产矿山企业名称）；

——增设资料性附录《国内已知各矿区氟碳铈镧矿化学成分典型值》，以备参考。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC229）提出并归口。

本标准主要起草单位：四川省乐山锐丰冶金有限公司、德昌县志能稀土有限责任公司、中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司、四川江铜稀土有限责任公司、广东省资源综合利用研究所、淄博加华新材料资源有限公司、四川省冕宁方兴稀土有限公司。

本标准主要起草人：冯新瑞、李洪岩、许思玉、周信友、孙广杰、胡娟、汪金鹏、王成行、刘延谟、廖丕勇。

本标准历次发布情况：

——YB/T 4030-1991，XB/T 103-1995，XB/T 103-2010。

氟 碳 铈 镧 矿 精 矿

1  范围

本标准规定了氟碳铈镧矿精矿的要求、试验方法、检验规则与标识、包装、运输、贮存。

本标准适用于经选矿得到氟碳铈镧矿精矿，供提取稀土化合物及冶炼稀土合金。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GBZ 139 稀土生产场所中放射卫生防护标准

GB 5750.13 生活饮用水标准检测方法 放射性指标

GB 11806 放射性物质安全运输规程

GB 18871 电离辐射防护与辐射源安全基本标准

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示与判定

GB/T 18114 稀土精矿化学分析方法

3  要求

3.1  化学成分

产品的化学成分应符合表1规定。需方如有特殊要求，供需双方可另行协商。

表1

| 产品牌号 | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REO 不小于 | 稀土配分 |  | 非稀土杂质含量不大于 |  |  |  |  | 水分 不大于 |
|  |  | CeO2/REO 不大于 | （Pr6O11+Nd2O3）/REO不小于 | F | CaO | P2O5 | Fe2O3 | ThO2 |  |
| REM-0475 | 75 | 50.00 | 13.50 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 |
| REM-0470 | 70 | 50.00 | 13.50 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.5 | 0.5 |
| REM-0465 | 65 | 50.00 | 13.50 | 8.0 | 3.0 | 1.0 | 3.5 | 0.5 | 0.5 |
| REM-0460 | 60 | 50.00 | 13.50 | 8.0 | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 0.5 | 0.5 |
| REM-0455 | 55 | 50.00 | 13.50 | 8.0 | 8.0 | 1.0 | 4.5 | 0.5 | 0.5 |
| REM-0450 | 50 | 50.00 | 13.50 | 8.0 | 12.0 | 1.0 | 5.0 | 0.5 | 5.0 |
| REM-0440 | 40 | 50.00 | 13.50 | 8.0 | 12.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 5.0 |
| 注1：化学成分以干基计算。 注2：0465、0460、0455、0450牌号提供的F、CaO、Fe2O3数据，不做考核依据。 注3：REM-0440牌号仅限于微山湖稀土精矿。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2  放射性

产品的总放射性活度不大于7.4×104Bq/kg，生产场所需要符合GBZ 139的要求。

3.3  外观

3.3.1  产品为土黄色、土灰色或灰褐色细沙粒状或粉状。

3.3.2  产品应清净，无肉眼可见夹杂物。

4  试验方法

4.1  化学成分的分析方法按GB/T 18114的规定进行。

4.2  产品总放射性活度的检测方法参照GB 5750.13进行。

4.3  产品外观用目视检查。

4.4  数值修约按GB/T 8170的规定进行。

5  检验规则

5.1  检查与验收

5.1.1  产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写产品质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品进行检验，如检验结果与本标准规定不符时，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

5.2  组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。

5.3  检验项目

每批产品应进行化学成分和外观的检验。

5.4  取样与制样

化学成分分析的仲裁取样按表2规定进行，用插管在每件（袋）中心及周围等距离处取三点，每件（袋）取样量不少于10g，将试样混匀后，用四分法迅速缩分至试样所需数量，放入塑料瓶（袋）中并封口。

表2

| 件（袋）数 | 1～5 | 6～49 | 50～100 | ＞100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件（袋）数 | 件（袋）数的100% | 5 | 件（袋）数的10%，取整数 | 件（袋）数的平方根，取正整数 |

5.5  检验结果判定

化学成分仲裁分析结果与本标准不符时，则从该批产品中取双倍试样对不合格项目进行重复试验。如仍有一项结果不合格，则判定该批产品为不合格。

6  标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1  标志、包装

6.1.1  产品外包装上应注明：供方名称、产品名称、牌号、批号、净重、出厂日期。

6.1.2  产品内包装采用塑料袋，经热压或绳扎封口，每件净重50kg、1000kg、2000kg。外包装为塑料编织袋。

6.2  运输、贮存

产品运输时严防淋雨，须放在干燥处，不得露天放置。产品运输需符合GB 11806的规定；贮存库房应干燥、通风、平坦，应划出警戒线，并采取一定的屏蔽防护措施，符合GB 18871规定。

6.3 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明以下内容：

- 供方名称（当供方为非生产企业时，需注明矿山生产企业名称）；

- 产品名称；

- 牌号、批号、净重、件数；

- 各项分析检验结果及供方质量检验部门印记；

- 本标准编号；

- 检验日期；

- 出厂日期。

附录（资料性附录）

国内已知各矿区氟碳铈镧矿化学成分典型值

国内已知各矿区氟碳铈镧矿化学成分典型值见表3。

表3

| 产地 |  |  | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | REO不小于/% | 稀土分量 |  |  |  | 非稀土杂质含量不大于 |  |  |  |
|  |  |  |  | CeO2/REO | Pr6O11/REO | Nd2O3/REO | （Sm-Y)2O3/REO | F | CaO | P2O5 | Fe2O3 |
| 牦牛坪矿 |  | 磁选 | 65 | 47.50 | 3.50 | 10.00 | 0.8-1.3 | 5 | 1.20 | 0.2 | 3.50 |
|  |  | 浮选 | 60 | 47.50 | 3.50 | 10.50 | 0.8-1.3 | 6 | 2.00 | 0.2 | 0.50 |
| 哈哈矿 |  |  | 60 | 48.00 | 3.00 | 9.50 | 0.8-1.3 | 6 |  |  |  |
| 木洛矿 |  |  | 60 | 48.00 | 3.00 | 9.50 | 0.8-1.3 | 6 |  |  |  |
| 里庄矿 |  |  | 60 | 47.00 | 4.00 | 10.50 | 0.8-1.3 | 6 |  |  |  |
| 微山湖矿 |  |  | 40 | 49.00 | 4.00 | 10.50 | 0.8-1.3 | 6 | 10.00 |  | 0.50 |
| 德昌矿 | 重选 |  | 60 | 50.00 | 4.00 | 12.00 | 1.0-1.5 | 6 | 7.00 |  | 1.00 |
|  | 浮选 |  | 60 | 49.50 | 4.00 | 11.00 | 1.0-1.5 | 6 |  |  |  |
|  | 尾矿坝 |  | 55 | 48.00 | 3.50 | 9.50 | 0.5-1.0 | 6 | 11.50 |  | 5.00 |
| 注1：CeO2/REO的数值波动范围为±2%； 注2：（Pr6O11+Nd2O3）/REO含量的数值波动范围±0.5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |