ICS 77.120.99

H65

中华人民共和国国家标准

GB/T 13558—201X

代替 GB/T 13558-2008

氧化镝

Dysprosium  oxide

(送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布

前       言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T13558－2008《氧化镝》。

本标准与GB/T 13558－2008对比，技术变化如下：

——增加了产品分类（见3.1）；

——增加了字符牌号(见3.2和表1)；

——增加了GB/T17803稀土产品牌号的表示方法（见2规范性引用文件）；

——增加了Dy2O3 -4N稀土杂质的全元素分析（见3.2化学成分）；

——调整了部分牌号中非稀土杂质Fe2O3、CaO、SiO2、、Al2O3、等的考核指标，其中将Dy2O3 -4N非稀土杂质CaO指标由不大于0.005%修改为不大于0.003%，Al2O3指标由不大于0.010%修改为不大于0.005%，SiO2指标由不大于0.005%修改为不大于0.002%；将Dy2O3 -3N5非稀土杂质Fe2O3指标由不大于0.0010%修改为不大于0.0020%；将Dy2O3 -3N非稀土杂质Fe2O3指标由不大于0.0020%修改为不大于0.0030%；将Dy2O3 -2N5非稀土杂质Fe2O3指标由不大于0.0030%修改为不大于0.0050%；将Dy2O3 -2N非稀土杂质Fe2O3指标由不大于0.0050%修改为不大于0.0100%（见3.2化学成分）；

——增加了牌号中非稀土杂质Na2O、SO42-等的考核指标（见3.2化学成分）；

——增加了主稀土元素Dy2O3的考核指标及计算方法（见3.2化学成分）；

——修改了稀土杂质，删除了分母REO（见3.2化学成分）；

——修改了灼减指标为水分与灼减的合量指标（见3.2化学成分）；

——增加了所有检测均为去除水分后灼减前状态的注释（见3.2化学成分）；

——修改了稀土(REO)总含量的分析方法，增加了当测得稀土总量在99%以上，以差减法计算稀土总量的实际值（见4.1.）；

——修改了主稀土元素量（Dy2O3）为余量，由差减法求得（见4.4）；

——增加了主稀土元素的相对纯度（Dy2O3/REO）计算方法，即由主稀土元素量/稀土总量*100%（见4.5）；

——增加了检验项目、检验结果判断中产品物理性能检验和判断。（见5.3、5.5.1）。

——增加了外观检验结果与本标准不符时，则直接判该批产品为不合格品的要求（见5.5.2）。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本标准主要起草单位：广东珠江稀土有限公司。

本标准主要起草人：xxxxxxxxx。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 13558－1992、GB/T 13558－2008。

氧  化  镝

1   范围

本标准规定了氧化镝的要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输和贮存及质量证明书。

本标准适用于化学法制得的氧化镝，主要供作金属镝和镝铁合金原料、玻璃及钕铁硼永磁体添加剂等用。

2   规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170 数值修约规则

GB/T 12690 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法（所有部分）

GB/T 14635 稀土金属及其化合物化学分析方法

GB/T 17803 稀土产品牌号表示方法

GB/T 18115.9 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法  镝中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定

3   要求

- 3.1  产品分类

- 产品按化学成分分为  Dy2O3 -4N、 Dy2O3 -3N5、 Dy2O3 -3N、 Dy2O3 -2N5、 Dy2O3-2N五个牌号，产品牌号表示方法应符合GB/T 17803的规定。

3.2 化学成分

氧化镝的化学成分应符合表1的规定。如需方对产品有特殊要求，供需双方可另行协商。

| 产品牌号 |  |  | 字符牌号 |  | Dy2O3 -4N | Dy2O3 -3N5 | Dy2O3 -3N | Dy2O3 -2N5 | Dy2O3-2N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 对应原数字牌号 |  | 101040 | 101035 | 101030 | 101025 | 101020 |
| 化 学 成 分 ︵ 质量分数 ︶ / % | REO，不小于 |  |  |  | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
|  | Dy2O3 /REO，不小于 |  |  |  | 99.99 | 99.95 | 99.9 | 99.5 | 99.0 |
|  | Dy2O3 |  |  |  | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 |
|  | 杂质 含量， 不大于 | 稀 土 杂 质 |  | La2O3 | 0.0002 | 合量0.045 | 合量0.08 | 合量0.45 | 合量0.90 |
|  |  |  |  | CeO2 | 0.0002 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pr6O11 | 0.0002 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Nd2O3 | 0.0002 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sm2O3 | 0.0002 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Eu2O3 | 0.0002 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Gd2O3 | 0.0010 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tb4O7 | 0.0020 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ho2O3 | 0.0020 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Er2O3 | 0.0010 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tm2O3 | 0.0002 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Y2O3 | 0.0010 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lu2O3 | 0.0050 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Yb2O3 | 0.0010 | 0.005 | 0.02 | 0.05 | 0.10 |
|  |  | - 非稀土杂质 |  | Fe2O3 | 0.0005 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0050 | 0.0100 |
|  |  |  |  | SiO2 | 0.002 | 0.005 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  |  |  |  | CaO | 0.003 | 0.005 | 0.010 | 0.020 | 0.030 |
|  |  |  |  | Al2O3 | 0.005 | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.050 |
|  |  |  |  | Cl- | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
|  |  |  |  | Na2O | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.030 |
|  |  |  |  | SO42- | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.030 |
| 灼减和水分（质量分数）/% ，不大于 |  |  |  |  | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 注1：表内所有化学成分检测均为去除水分后灼减前测定。 注2：其他稀土杂质是指表中没有列出除Pm、Sc以外其他所有稀土元素。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3 外观

3.3.1  本产品为白色或淡黄色粉末，颜色随纯度不同略有变化。

3.3.2  产品必须洁净，无肉眼可见的夹杂物。

4    试验方法

4.1  化学成分

4.1.1  产品中稀土总量（REO）的分析方法按GB/T 14635的规定进行。当测得稀土总量在99%以上，以差减法计算稀土总量的实际值，即（100%-Σ非稀土杂质量）。

4.1.2  产品中稀土杂质含量的分析方法按GB/T 18115.9的规定进行。

4.1.3  产品中非稀土杂质含量及水分、灼减量的分析方法按GB/T 12690规定的方法进行。

4.1.4  主稀土元素量（Dy2O3）为余量，由差减法求得，即[100%-（Σ稀土杂质量+Σ非稀土杂质量）]。

4.1.5  主稀土元素的相对纯度（Dy2O3/REO）由计算得出，即由主稀土元素量/稀土总量*100%。

4.2  数值修约

数值修约规则按GB/T 8170的规定进行。

4.3  外观质量

产品外观用目测检查。

5    检验规则

5.1  检查与验收

5.1.1  产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准规定，并填写产品质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品进行检验，如检验结果与本标准规定不符时，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

5.2   组批

产品应成批提交验收，每批应由同一牌号的产品组成。

5.3  检验项目

每批产品应进行化学成分，灼减和水分和外观质量检验。

5.4  取样与制样

仲裁取样件数按表2规定。用插管在每件（袋）中心及周围等距离处取三点，每件（袋）取样量不少于10g，将试样混匀后，用四分法迅速缩分至试样所需数量，装入清洁的塑料瓶（袋）中并封口。

表2

| 件（袋）数 | 1～5 | 6～49 | 50～100 | >100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件（袋）数 | 件（袋）数的 100% | 5 | 件（袋）数的10 % 取整数 | 件（袋）数的平方根 取正整数 |

5.5  检验结果判断

5.5.1 化学成分、灼减和水分仲裁分析结果不符合时，则从该批产品中取双倍试样对不合格项目进行重复试验，如仍有不合格项，则判该批产品为不合格。

5.5.2 外观质量检验结果与本标准不符时，则直接判该批产品为不合格品。

6  标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1  标志和包装

分装于双层塑料袋或塑料瓶中并封口，每袋（瓶）净重分别为5kg、10kg，再将袋（瓶）置于钙塑箱（木箱、铁桶）中，每箱（桶）净重分别为25kg、50kg。

6.2  运输、贮存

产品需存放于干燥处，不得露天放置。运输时严防淋雨、受潮。

6.3  质量证明书

每批产品应附质量证明书，注明：

a） 供方名称；

b） 产品名称和牌号；

c） 批号；

d） 净重和件数；

e） 各项分析检验结果和供方质量检验部门印记；

f） 标准编号；

g） 出厂日期。