ICS 77.100.10

Q 52

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 63.17—201X

代替YS/T 63.17—2006

铝用炭素材料检测方法

第17部分：挥发分的测定

Carbonaceous materials used in the production of aluminium

Part 17： Determination of volatile matter content

（审定稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

YS

- 前    言

YS/T 63《铝用炭素材料检测方法》共有27部分：

——第1部分：阴极糊试样焙烧方法、焙烧失重的测定及生坯试样表观密度的测定；

——第2部分：阴极炭块和预焙阳极  室温电阻率的测定；

——第3部分：热导率的测定  比较法；

——第4部分：热膨胀系数的测定；

——第5部分：有压下底部炭块钠膨胀率的测定；

——第6部分：开气孔率的测定；

——第7部分：表观密度的测定  尺寸法；

——第8部分：二甲苯中密度的测定  比重瓶法；

——第9部分：真密度的测定  氦比重计法；

——第10部分：空气渗透率的测定；

——第11部分：空气反应性的测定  质量损失法；

——第12部分：预焙阳极CO2反应性的测定  质量损失法；

——第13部分：弹性模量的测定；

——第14部分：抗折强度的测定  三点法；

——第15部分：耐压强度的测定；

——第16部分：微量元素的测定  X射线荧光光谱分析方法；

——第17部分：挥发分的测定；

——第18部分：水分含量的测定；

——第19部分：灰分含量的测定；

——第20部分：硫分的测定；

——第21部分：阴极糊 焙烧膨胀/收缩性的测定；

——第22部分：焙烧程度的测定 等效温度法；

——第23部分：预焙阳极空气反应性的测定 热重法；

——第24部分：预焙阳极CO2反应性的测定 热重法；

——第25部分：有压下底部炭块钠膨胀率的测定；

——第26部分：耐火材料抗冰晶石渗透能力的测定；

——第27部分：预焙阳极断裂能量的测定。

本部分为第17部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分是对YS/T 63.17-2006《铝用炭素材料检测方法 第17部分 挥发分的测定》的修订，主要变化为：

——将灼烧时间确定为7min（见6.3.2,2006年的6.3.2）；

——对于冷捣糊不减水分的表述在分析结果的计算中单独列出（见7.2）。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本部分起草单位：中国铝业郑州有色金属研究院有限公司、×××、×××。

本部分主要起草人：×××、×××、×××。

本部分历次版本发布情况:

——YS/T 63.17-2006。

铝用炭素材料检测方法

第17部分  挥发分的测定

1   范围

本部分规定了阴极糊挥发分的测定方法。

本部分适用于阴极糊挥发分的测定。测定范围：≥0.20%。

2   规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 26297.4           铝用炭素材料取样方法  第4部分   阴极糊

YS/T 63.18             铝用炭素材料检测方法  第18部分  水分含量的测定

3   方法原理

试样在900℃±10℃下灼烧7min，以失去的质量计算挥发分的含量。

4   仪器

4.1  瓷坩埚：容积25mL，带盖，上口外径38mm～39mm，下底外径22mm～25mm，高37mm～38mm。

4.2  坩埚架：耐热金属丝制成，架上坩埚底部与炉底的距离为20mm～25mm。

4.3  马弗炉：温度控制在900℃±10℃。

4.4  干燥器：内装干燥剂。

4.5  分析天平：感量0.0001g。

4.6  秒表。

5   取样及制样

按照GB/T 26297.4的规定进行取样。取样后先破碎至4mm以下，充分混合，用四分法缩分至约60g，再全部破碎至通过0.5mm标准筛网。制备好的试样保存在磨口瓶中备用。

6   步骤

6.1 试样

称取试样3.0000g，精确至0.0001g。

6.2 测定次数

平行地进行两次测定，取其平均值。

6.3 测定

6.3.1  将瓷坩埚（4.1）及盖置于900℃±10℃的马弗炉（4.3）中，灼烧1h，取出，置于干燥器（4.4）中，冷却30min，称量，精确至0.0001g；重复灼烧，称量至恒重。

6.3.2  将试样（6.1）置于已恒重的瓷坩埚（4.1）中，均匀铺开，盖上盖，称量，精确至0.0001g，将瓷坩埚（4.1）放在坩埚架（4.2）上，一起放入900℃±10℃的马弗炉（4.3）中，灼烧7 min，取出，将瓷坩埚（4.1）置于干燥器（4.4）中，冷却30min，称量，精确至0.0001g。

注：将瓷坩埚（4.1）和坩埚架（4.2）放入马弗炉（4.3）后，要求马弗炉（4.3）的温度在3min内回到900℃±10℃，否则试验结果作废。

7   分析结果的计算

7.1 一般阴极糊试样按公式（1）计算挥发分的含量w挥发：

w挥发=m1−m2m0×100%−w水…………………………（1）

7.2对于冷捣糊试样的挥发分的按公式（2）计算

…………………………………（2）

式中：

— 灼烧前瓷坩埚及盖和试料的质量，单位为克（g）；

— 灼烧后瓷坩埚及盖和残余物的质量，单位为克（g）；

— 试样的质量，单位为克（g）；

w水— 试样中的水分含量。

结果保留至小数点后两位。

8   精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，其绝对差值不大于0.6%。

8.2  再现性

在再现性条件下获得的两个测量结果的绝对差值不大于0.9%。

9   检测报告

检测报告应包含下列内容：

a） 本部分编号；

b） 试样名称及其他相关资料；

c） 检验日期；

d） 试验过程中任何反常现象的详细记录；

e） 未包括在本部分中的任何操作细节或被认为可以选择的操作。