中华人民共和国工业和信息化部

ICS 77.040

H 17

中国有色金属工业协会标准

T/CNIA

T/CNIA XXXX-201X

i

电子工业用高纯氢氟酸

Hight purity hydrofluoric acid for electronic industry

（讨论稿）

201X-XX-XX 发布

201X-XX-XX 实施

中 国 有 色 金 属 工 业 协 会

中  国  有  色  金  属  学  会 发布

- 前    言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由XXXXXXX提出并归口。

本标准负责起草单位：青海黄河上游水电开发有限责任公司新能源分公司，XXXXX。

本标准主要起草人：xxxxx。

本标准系首次发布。

电子工业用高纯氢氟酸

- 1 范围

- 本标准规定了电子行业用高纯氢氟酸的分级、要求、检验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输和储存及安全。

- 本标准适用于电子工业用高纯氢氟酸。该产品主要应用于电子级多晶硅、液晶显示器件、集成电路和超大规模集成电路用硅片、芯片的清洗、蚀刻等。

- 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 190 危险货物包装标志。

GB/T 191-2008 包装储运图示标志。

GB/T 6678 化工产品采样总则。

GB/T 6680 液体化工产品采样通则。

GB/T 6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法。

GB/T 8170 数值俢约规则与极限数值的表示和判定。

HG/T 4509-2013 工业高纯氢氟酸。

HG/T3696.1 无机化工产品 化学分析用标准溶液、制剂及制品的制备  第1部分 ：标准滴定溶液的制备。

SEMI C1 液体化学药品的分析指南。

SEMI C28-0611 氢氟酸的详细说明和指导。

- 分子式和相对分子质量

- 分子式：HF

相对分子质量：20.01（按2011年国际相对原子质量）

- 电子工业用高纯氢氟酸按用途分为四个等级。

电子Ⅱ级：主要用于在电子行业生产线上用来大规模的清洗电子级产品。

电子Ⅰ级：主要用于多晶硅实验室内小批量电子级样品的酸洗，多晶硅生产过程中对中间产品氯硅烷的检测分析、太阳能级产品的检测分析等。

超纯Ⅱ级：主要用于多晶硅实验室内电子3级品和太阳能1级品的检测分析、太阳能级包装袋中金属杂质的检测分析。

超纯Ⅰ级：主要用于多晶硅实验室内电子1级品和电子2级品的体表金属杂质的检测分析、电子级包装袋的金属杂质的检测分析等。

- 要求

5.1 外观：无色透明液体。

5.2 电子工业用高纯氢氟酸按本标准规定试验方法检测应符合表1技术要求。

表1 技术要求

| - 规格 - 元素 | - 电子Ⅱ级 | - 电子Ⅰ级 | - 超纯Ⅱ | - 超纯Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 主含量(HF) | - 48.8%-50.2% | 48.8%-50.2% | 48.8%-50.2% | 48.8%-50.2% |
| - 外观 | - 透明无色 | - 透明无色 | - 透明无色 | - 透明无色 |
| - 氯化物（Cl-） | - ≤5000ppb | - ≤200ppb | - ≤100ppb | - ≤100ppt |
| - 硝酸根（NO3-） | - ≤3000 ppb | - ≤100 ppb | - ≤100 ppb | - ≤100 ppt |
| - 磷酸根（PO43-） | - ≤1000ppb | - ≤100ppb | - ≤100ppb | - ≤100ppt |
| - 硫酸根（SO42-） | - ≤500ppb | - ≤200ppb | - ≤100ppb | - ≤100ppt |
| - 铝（Al） | - ≤10ppb | - ≤1ppb | - ≤100ppt | - ≤10ppt |
| - 锑（Sb） | - ≤10ppb | - ≤1ppb | - ≤100ppt | - ≤10ppt |
| - 砷（As） | - ≤10ppb | - ≤1ppb | - ≤100ppt | - ≤10ppt |
| - 钡(Ba) | - ≤10ppb | - ≤1ppb | - ≤100ppt | - ≤10ppt |
| - 硼(B) | - ≤10ppb | - ≤1ppb | - ≤100ppt | - ≤10ppt |
| - 镉（Cd） | - ≤10ppb | - ≤1ppb | - ≤100ppt | - ≤10ppt |
| - 钙（Ca） | - ≤10ppb | - ≤1ppb | - ≤100ppt | - ≤10ppt |
| - 铬（Cr） | - ≤10ppb | - ≤1ppb | - ≤100ppt | - ≤10ppt |
| - 铜（Cu） | - ≤10ppb | - ≤1ppb | - ≤100ppt | - ≤10ppt |
| - 铁（Fe） | - ≤10ppb | - ≤1ppb | - ≤100ppt | - ≤10ppt |
| - 铅（Pb） | - ≤10ppb | - ≤1ppb | - ≤100ppt | - ≤10ppt |
| - 锂（Li） | - ≤5ppb | - ≤1ppb | - ≤100ppt | - ≤10ppt |
| - 镁（Mg） | - ≤10ppb | - ≤1ppb | - ≤100ppt | - ≤10ppt |
| - 锰（Mn） | - ≤10ppb | - ≤1ppb | - ≤100ppt | - ≤10ppt |
| - 镍（Ni） | - ≤10ppb | - ≤1ppb | - ≤100ppt | - ≤10ppt |
| - 钾（K） | - ≤10ppb | - ≤1ppb | - ≤100ppt | - ≤10ppt |
| - 钠（Na） | - ≤10ppb | - ≤1ppb | - ≤100ppt | - ≤10ppt |
| - 锡（Sn） | - ≤10ppb | - ≤1ppb | - ≤100ppt | - ≤10ppt |
| - 钛（Ti） | - ≤10ppb | - ≤1ppb | - ≤100ppt | - ≤10ppt |
| - 钒（V） | - ≤10ppb | - ≤1ppb | - ≤100ppt | - ≤10ppt |
| - 锌（Zn） | - ≤10ppb | - ≤1ppb | - ≤100ppt | - ≤10ppt |

- 试验方法

  - 警告

本试验方法中所使用的部分试剂和样品具有腐蚀性，操作者应小心谨慎，避免与皮肤接触，如接触到皮肤上应立即用水冲洗，严重者应立即治疗。

  - 一般规定

本标准所用试剂和水，在没有注明其他要求时，均指分析纯试剂和GB/T6682-2008中规定的二级水，试验中所用标准滴定溶液、制剂及制品，在没有注明其他要求时，均按HG/T3696.1、HG/T3696.3的规定制备。

  - 外观检验

在自然光下，将试样置于聚乙烯瓶中，用目视法判定外观。

  - 主含量测定

    - 方法提要

以酚酞为指示剂，用氢氧化钠标准滴定溶液滴定试样的主含量。

    - 试剂

      - 氢氧化钠标准滴定溶液：c（NaOH）≈1mol/L。

      - 酚酞指示液：10g/L。

    - 分析步骤

在带盖的聚乙烯塑料瓶中加入约5mL水，称量，用塑料管加入约1.5g（约1.3mL）试样，再称量，两次称量均精确至0.0002g，差减计算所称取试样的质量。用约50mL水将试样转移至塑料杯中，加2滴酚酞指示液，用氢氧化钠标准滴定溶液滴定至溶液呈粉红色并保持15s不消失为终点。

    - 结果计算

主含量以（HF）的质量分数ｗ1计，按公式（1）计算：

- …………………………………………………………………(1)

式中：

V — 滴定所消耗氢氧化钠标准滴定溶液体积的数值，单位为毫升（mL）；

c — 氢氧化钠标准滴定溶液浓度的准确数值，单位为摩尔每升（mol/L）；

m — 试料质量的数值，单位为克（g）；

M — 氟化氢（HF）摩尔质量的数值，单位为克每摩尔（g/mol）(M=20.01)

取平行测定结果的算术平均值为测定结果，两次平行测定结果的绝对差值不大于0.2%。

- 检验规则

7.1 本标准要求中规定的所有指标项目为出厂检验项目，应逐批检验。

7.2 用相同材料，基本相同的生产条件，连续生产或同一班组生产的同一级别的电子工业用氢氟酸为一批。槽罐灌装时，每槽罐为一批。每批产品不超过60t。

7.3 按照GB/T6678和GB/T6680的规定进行采样。在洁净环境中使用专用的塑料采样器进行采样，将采样器插至包装容器的中部和底部提取样品，所取样品不应小于200mL,混合均匀，装入两个洁净、干燥的塑料瓶中，密封保存。瓶上粘贴标签，注明：生产厂名，产品名称、批号、等级、采样日期和采样者姓名。一瓶用于检验，另一瓶保存备查，保留时间有生产厂家根据实际需要确定。

7.4 使用单位按照本标准的规定对收到的电子工业用氢氟酸进行验收。验货应在货到之日算起的一周内进行。

7.5 检验结果中如有指标不符合本标准要求时，应重新自包装物中采取两倍量样品进行复检，复检结果即使只有一项指标不符合本标准要求时，则整批产品为不合格。

7.6 采用GB/T8170规定的俢约值比较法判定检验结果是否符合标准。

- 标志、标签

  - 电子级工业用氢氟酸包装物上应有牢固清晰的标志，内容包括：生产厂名、厂址、产品名称、等级、净含量、批号或生产日期，本标准编号以及GB190规定的“毒性物质”标志、“腐蚀性物质”标志和GB/T191-2008规定的“向上”标志、“怕晒”标志。

  - 每批出厂的电子工业用氢氟酸都应有附有质量证明书，容包括：生产厂名、厂址、产品名称、等级、净含量、批号或生产日期，产品质量符合本标准的证明和本标准编号。

- 包装、运输和贮存

  - 电子工业用氢氟酸采用塑料容器包装：电子Ⅱ氢氟酸可用200L的塑料桶包装，塑料桶的壁厚应大于3mm，薄厚均匀，并应具有符合规定的防老化和抗冻性能及抗压、抗刺、抗磨功能。塑料容器不应以回收塑料作为制造原料。容器口应为小开口，螺纹口、盖、垫圈等封口件配套完好，容器盖应牢固旋紧、密封不漏。每件净含量为200Kg。电子Ⅰ级氢氟酸和超纯氢氟酸应用PFE材质的塑料瓶包装，包装容器的体积为500mL或1000mL，塑料瓶壁厚均匀均匀。容器口应为小开口，螺纹口、盖、垫圈等封口件配套完好，容器盖应牢固旋紧、密封不漏。

  - 电子工业用氢氟酸的运输过程中应有遮盖物、防止日晒、雨淋。运输过程中要确保容器不泄露，不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与碱类、活性金属粉末、玻璃制品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄露应急处理设备。搬运时轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

  - 电子工业用氢氟酸应贮存于通风良好的库房里，防止日晒，雨淋。应与碱类、活性金属粉末、玻璃制品分开存放，切记混贮。贮存区应备有泄露应急处理设备和合适的收容材料。

- 安全

  - 氢氟酸是腐蚀性溶液，其蒸气有刺激性并有毒，对皮肤和眼睛有强烈腐蚀作用，能产生严重的灼伤。工作场所应配备安全淋浴和洗眼设备。

  - 取用时必须在通风良好的场所或通风橱内进行。操作人员应穿戴好大小合适的防护用具。

_________________________________