前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由工业和信息化部节能与综合利用司、中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)归口。

本标准负责起草单位：江西铜业股份有限公司、中铝昆明铜业有限公司、铜陵有色金属集团有限公司、国合通用测试评价认证股份公司。

本标准主要起草人：

绿色设计产品评价技术规范  电工用铜线坯

1 范围

本标准规定了电工用铜线坯绿色设计产品评价的术语和定义、评价要求、产品生命周期评价报告编制方法，以及评价方法和流程。

本标准适用于以阴极铜为原料，采用连铸连轧法或上引法生产的电工用铜线坯绿色设计产品的评价。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 467  阴极铜

GB/T 3952-2016 电工用铜线坯

GB 8978 污水综合排放标准

GB 9078 工业炉窑烟尘排放标准

GB 12348 工业企业厂界噪声标准

GB/T 18597 危险废物贮存污染控制标准

GB/T 19001 质量管理体系要求

GB/T 23331 能源管理体系

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 24040 环境管理 生命周期评价 原则与框架

GB/T 24044 环境管理 生命周期评价 要求与指南

GB/T 28001 职业健康安全管理体系

GB   32046 电工用铜线坯单位产品能源消耗限额

GB/T 32161 生态设计产品评价通则

GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范

3 术语和定义

GB 3952和GB/T 32161 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用，以下重复列出了GB 3952和GB/T 32161中的某些术语和定义。

3.1

电工用铜线坯生命周期范围Copper drawing stock for electrical purpose life cycle

电工用铜线坯的生命周期范围包括电工用铜线坯生产和包装两个阶段。

3.2

绿色供应链管理 green supply chain management

绿色供应链管理就是通过与上、下游企业的合作以及企业内各部门的沟通，从产品设计、材料选择、产品制造、产品销售以及回收的全过程中考虑环境整体效益的最优化，同时提高企业的环境绩效和经济绩效，从而实现企业和所在供应链的可持续发展。

4 评价要求

4.1 基本要求

4.1.1 产品质量应符合GB/T 3952-2016的要求 。

4.1.2 产品生产企业的污染物排放状况，应符合相关环境保护法律法规的要求，废水的排放应达到GB 8978的要求，烟尘的排放应达到GB9078的要求，近三年无重大安全事故或重大环境污染事件。

4.1.3 生产企业的污染物总量控制，应达到国家和地方污染物排放总量的控制指标。

4.1.4 企业安全管理应达到GB/T 33000的要求；生产企业的管理，应按照GB/T24001、GB/T28001、GB/T 23331及GB/T19001 分别建立并运行环境管理体系、职业健康安全管理体系、能源管理体系及质量管理体系。

4.1.4 企业宜采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及材料。

4.1.5 企业生产电工用铜线坯的单位产品综合能耗应满足GB32046的要求。

4.1.6 所产生危险废物应有符合GB 18597要求的专门储存场所或交第三方处置，产品包装材料应采用可再生利用或可降解材料。

4.1.7  新建电工用铜线坯企业应同时兴建污水处理设备。

4.2 评价指标要求

4.2.1电工用铜线坯产品评价指标由一级指标和二级指标组成。一级指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和产品属性指标。二级指标是对一级指标的具体化，明确规定所要达到的具体数值。具体见表1。本标准的功能单位为t。

表 1.1  电工用铜线坯产品评价指标要求（连铸连轧法）

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 基准值 | 判定依据 | 所属阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源属性 | 电铜的综合利用率 | % | ≥99.85 | 现场数据 | 产品生产 |
| 能源属性 | 单位产品新鲜水消耗 | m³/t | 0.85 | 现场数据 |  |
|  | 单位产品综合能耗 | kgce/t | 58 | 现场数据 | 产品生产 |
| 环境属性 | 废水排放 | 达标 | 达标 | 符合GB 8978-1996 排放标准 | 产品生产 |
|  | 单位产品烟尘排放量 （燃料为天然气） | kg/t | 0.04 | 现场数据 | 产品生产 |
|  | 单位产品废乳液产生量 | kg/t·100000mg/l | 0.18 | 现场数据 | 产品生产 |
|  | 单位产品废过滤布（无氧化皮）产生量 | kg/t | 0.1 | 现场数据 | 产品生产 |
|  | 废炉料产生量 | kg/t | 1.4 | 现场数据 | 产品生产 |
| 产品属性 | AS、Sn、Bi、Fe、Pb等元素 | % | GB/T 3952-2016标准 T1、T2要求 | 现场数据 | 产品生产 |
|  | 物理性能指标 |  | 延伸、扭转、电阻率等符合GB/T 3952-2016标准 T1、T2要求 | 现场数据 | 产品生产 |

表 1 .2 电工用铜线坯产品评价指标要求（上引法）

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 基准值 | 判定依据 | 所属阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源属性 | 电铜的综合利用率 | % | ≥ 99.9（调研统计）或讨论确定 | 现场数据 | 产品生产 |
|  | 单位产品新鲜水消耗 | m³t | 0.2调研统计（讨论确定） | 现场数据 |  |
| 能源属性 | 单位产品综合能耗 | kgce/t | 应符合GB 32046标准的要求 53（讨论确定） | 现场数据 | 产品生产 |
|  | 单位产品烟尘排放量 | kg/t | 调研统计 |  | 产品生产 |
|  | 单位产品废炉料产生量 | kg/t | 0.75（调研统计） | 现场数据 | 产品生产 |
| 产品属性 | AS、Sn、Bi、Fe、Pb等元素 | % | 符合GB/T 3952-2016标准 TU1 、TU2要求 | 现场数据 | 产品生产 |
|  | 物理性能指标 |  | 延伸、扭转、电阻率等符合GB/T 3952-2016标准 TU1、TU2要求 | 现场数据 | 产品生产 |

4.3数据来源

4.3.1 统计

企业的原辅材料及能源使用量、产品产量、废水、废气和固体废物产生量及相关技术经济指标等，以法定月报表或年报表为准。

4.3.2 实测

如果统计数据严重短缺，单位产品综合能耗等指标也可以在一定计量时间内用实测方法取得，一定计量时间一般不少于一个月。

4.3.3 采样和监测

污染物排放指标的采样和监测按照相关技术规范执行，并采用国家或行业标准监测分析方法，详见GB 8978。

5产品生命周期评价报告编制方法

5.1生命周期评价方法

应依据附录A中生命周期评价方法和附录B中数据收集表格，来对电工用铜线坯产品进行生命周期评价。

5.2生命周期评价报告框架

5.2.1 基本信息

报告应提供报告信息、申请者信息、评估对象信息、采用的标准信息等基本信息，各信息内容应包括：

a)报告信息：包括报告编号、编制人员、审核人员、发布日期等；

b)申请者信息：包括公司全称、组织机构代码、地址、联系人、联系方式等；

c)评估对象信息：包括产品型号/类型、主要技术参数、制造商及厂址等；

d)采用的标准信息：标准名称及标准号等。

5.2.2 符合性评价

报告中应提供对基本要求和评价指标要求的符合性情况，并提供所有评价指标比基期改进情况的说明。其中报告期为当前评价的年份，一般是指产品参与评价年份的上一年；基期为一个对照年份，一般比报告期提前一年。

5.2.3 生命周期评价

5.2.3.1评价对象及工具

报告中应详细描述评估的对象、功能单位和电工用铜线坯产品主要功能，提供电工用铜线坯产品的原辅材料组成及主要技术参数表，绘制并说明电工用铜线坯产品的系统边界，披露所使用的基于中国生命周期数据库的软件工具。

5.2.3.2生命周期清单分析

报告中应提供考虑的生命周期阶段，说明每个阶段所考虑的清单因子及收集到的现场数据或背景数据，涉及到数据分配的情况应说明分配方法和结果。

5.2.3.2生命周期清单分析

报告中应提供电工用铜线坯产品生命周期各阶段的不同影响类型的计算值，并对不同影响类型在各生命周期阶段的分布情况进行比较分析。

5.2.3.4绿色设计改进方案

在分析指标的符合性评价结果以及生命周期评价结果的基础上，提出电工用铜线坯产品绿色设计改进的具体方案。

5.2.3.5评价报告主要结论

应说明该产品对评价指标的符合性结论、生命周期评价结果、提出的改进方案，并根据评价结论初步判断该产品是否为绿色设计产品。

5.2.6 附件

报告应在附件中提供：

- 电工用铜线坯产品化学成分分析检测结果；

- 电工用铜线坯产品工艺表（产品生产工艺名称、工艺过程等）；

- 各单元过程的数据收集表；

- 其他。

6 评价方法和流程

6.1评价方法

本标准采用指标评价与生命周期评价相结合的方法，可按照“4.1基本要求”和“4.2评价指标”要求开展自我评价或第三方评价，在满足评价指标要求的基础上，采用生命周期评价方法，进行生命周期影响评价，编制生命周期评价报告。电工用铜线坯产品同时满足以下条件，可判定为绿色设计产品：

- 满足基本要求（见4.1）和评价指标要求（见4.2）；

- 按照5提供生命周期评价报告。

6.2评价流程

根据电工用铜线坯产品的特点，明确评价的范围；根据评价指标体系中的指标和生命周期评价方法，收集需要的数据，同时要对数据质量进行分析；对照基本要求和评价指标要求，对产品进行评价，符合基本要求和评价指标要求的产品，可判定该产品符合绿色设计产品的评价要求；产品符合基本要求和评价指标要求的生产企业，还应该提供该产品的生命周期评价报告。评价流程图见图1。

图1  电工用铜线坯绿色设计产品

附录A

(规范性附录)

电工用铜线坯产品生命周期评价方法

A.1 概况

依据GB/T 24040和GB/T 24044，建立电工用铜线坯产品的生命周期评价方法。生命周期评价的过程应包括目的和范围的确定、生命周期清单分析、生命周期影响评价、解释和生命周期评价（LCA）报告

等。具体如下：

a）目的和范围确定：研究确定评价的目的，确定评价对象、功能及功能单位（包括基准流），界定系统边界，明确影响类型和对应指标，提出数据及其质量要求（包括取舍准则），明确所使用的评价软件和参考的数据库，给出评价报告的类型和格式。

b）生命周期清单分析：主要包括数据收集准备、数据的收集、数据质量的审核、数据与单元过程的关联、数据与功能单位的关联、清单计算方法、数据合并和数据分配等。

c）生命周期影响评价：选取影响类型、类型参数和特征化模型，将生命周期清单数据划分到所选的影响类型，计算类型特征化值。

d）生命周期解释和报告：综合考虑清单分析和影响评价，对评价结果进行完整性、敏感性、一致性和不确定性检查，并对结论、建议和局限性进行说明，编制产品生命周期评价报告。

e) 报告：按照相关要求编制产品生命周期评价报告。

A.2 范围确定

A.2.1 总则

电工用铜线坯产品生命周期评价的目的在于汇总和评估在电工用铜线坯生产和包装生命周期内的所有投入及产出对环境造成的和潜在的影响；通过评估资源和能源利用，以及对于大气、水和土壤的排放物和废弃物对环境的影响，提出改进方案。

A.2.2 功能单位和基准流

功能单位和基准流是对产品功能的量化描述，是数据收集、评价和方案对比的基础。功能单位定义包括产品名称、主要规格型号、产品数量与功能描述等信息。功能单位和基准流的定义与产品种类和用途有关。电工用铜线坯一般是作为其他产品生产的原材料，其功能单位和基准流一般定义为“生产单位数量符合质量要求的产品”，本标准以“生产1吨电工用铜线坯”来表示。

A.2.3 系统边界

电工用铜线坯产品的系统边界包括电工用铜线坯生产和电工用铜线坯包装阶段。电工用铜线坯生产包括电铜融化、结晶（铸造）、成型。功能单位为1t（电工用铜线坯）。根据电工用铜线坯产品生产的实际情况，产品评价的系统边界如图A.1所示：对于大气、水和土壤的排放物和废弃物的排放点为产品生产系统与外界（环境）的接口。

图A.1电工用铜线坯产品生命周期示意图

A.2.4 数据取舍原则

单元过程数据种类很多，应对数据进行适当的取舍，原则如下：

- 能源的所有输入均列出；

- 资源的所有输入均列出；

- 大气、水体和土壤的各种排放物和废弃物均列出；

- 对于生命周期评价（LCA）结果影响不大的一部分能耗、原辅材料、使用阶段耗材等消耗，可忽略；

- 原则上包括与所选环境影响类型相关的所有环境排放，但在估计排放数据对结果影响不大的情况下（如小于1%时）可忽略，但总共忽略的排放推荐不超过对应指标总值的5%；

- 道路与厂房的基础设施、各工序的设备、厂区内人员及生活设施的消耗和排放，均忽略；

- 取舍原则不适用于有毒有害物质，任何有毒有害的材料和物质均应包含于清单中，不可忽略。

- 应该对数据清单中难以获得的数据及其替代数据进行解释说明和敏感性分析。

A. 2.5影响类型和指标的选取

环境影响类型可分为气候变化、水体富营养化、酸雨、光化学氧化作用、能耗等5种，其影响区域见表A.1

表A.1  电工用铜线坯产品的影响类型和指标选取

| 影响类型 | 指标 | 简介 | 单位 | 参考文献 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 气候变化 | 全球变暖潜势（GWP）（100年） | 度量温室气体的排放量，例如CO2 和甲醛。这些气体增加了地球辐射的吸收，加剧了温室效应。 | kg CO2 等量 | 政府间气候变化专门委员会(IPCC). 2013年IPCC对于国家温室气体清单的指导方针，2013. |
| 水体富营养化 | 水体富营养化潜势(EP) | 度量由废水排放引发的水体富营养化。水体富营养化潜力是一个化学计算的步骤，计算出氮和磷对于陆地和海洋系统的影响当量。 | kg PO43- 等量 | ISO标准的运营指南 (Guinée et al.) 莱顿大学环境科学研究中心 （CML）莱顿 2001 |
| 酸雨 | 酸化潜势（AP） | 对量引发酸化潜力的环境影响。 酸化潜力是由硫、氮和卤族元素的分子量而定的。 | kg SO2 等量 | ISO标准的运营指南 (Guinée et al.) 莱顿大学环境科学研究中心 （CML）莱顿 2001 |
| 光化学氧化作用 | 光化学氧化剂生成潜势 (POCP)/光化学烟雾影响 | 度量低水平的烟雾的促成因子排放量，由氮氧化物和挥发性有机化合物在UV光的作用下生成。 | kg 乙烯 等量 | ISO标准的运营指南 (Guinée et al.) 莱顿大学环境科学研究中心 （CML）莱顿 2001 Bare et al., TRACI:减少和评估化学及其他环境影响的工具 JIE， MIT出版社， 2002 |
| 能耗 | 初级能源消耗(PED) | 从任何来源获取的初级能源消耗总量的测量值。PED是用对非再生能源（例如石油、天然气等）和可再生能源（例如水力、风能和太阳能等）的需求来表示的。能源储存的效率（例如电力、热和蒸汽）也考虑其中。 | MJ (低热值) | ISO标准的使用指南 (Guinée et al.) 莱顿大学环境科学研究中心 （CML）莱顿 2001. CML 2001-2013年4月 |

A. 2.7 数据质量要求：可靠性、完整性、一致性、代表性

a)  数据质量应遵循以下原则和要求：

- 完整性：充足的样本、合适的期间；

- 可信度：数据根据测量、检验得到；

- 时间相关：与评价目标时间差别小于3年；

- 地理相关：来自研究区域的数据；

- 技术相关：从研究的企业工艺过程和材料得到数据。

A.3 生命周期清单分析

A.3.1总则

应编制电工用铜线坯产品系统边界内的所有原材料、辅料、能源和水资源的输入，主产品和副产品的输出，和排放到大气、水及土壤的排放物以及废弃物的清单，作为产品生命周期评价的依据。

应书面给出所有的计算程序和计算公式，所做的假设应给予明确说明。当数据收集完毕后，应对收集的数据进行审定。然后确定每个单元过程的定量输入和输出，将各个单元过程的输入输出数据除以电工用铜线坯产品的产量，得到功能单位的资源、能源消耗以及对大气、水体和土壤的各种排放物和废弃物。最后将电工用铜线坯产品各单元过程中相同影响因素的数据求和，以获取该影响因素的总量。

A.3.2 数据收集

A.3.2.1 概况

应将以下要素纳入数据清单：

a）电工用铜线坯生产；

b）电工用铜线坯包装；

A.3.2.2 前景数据采集

通过直接测量、采访、问卷调查或相关文件材料查阅，，从企业直接获得的数据为现场数据。数据应包括过程所有已知输入和输出。输入指消耗的原材料、辅料、能源和水等。输出指产品、副产品和排放物。可将排放物分为：排至大气、水和土壤的排放物以及作为固体废弃物的排放物。数据收集表参见附录B。

每个单元过程的典型现场数据来源包括：

- 能源和水消耗数据；

- 耗材清单以及库存变化；

- 排放物的测量值（气体和废水排放物的数量和浓度）；

- 主副产品、排放物和废弃物的成分；

- 采购和销售部门等。

A.3.2.3 背景数据采集

背景数据不是直接测量或计算得到的数据。背景数据可以为行业平均数据。所使用数据的来源应有清楚的文件记载并应载入产品生命周期评价报告。

A.3.2.4 生命周期各阶段数据采集

A.3.2.4.1 生产阶段

该阶段起源于原材料进入生产场址，结束于成品离开生产单位。

A.3.2.4.2 包装阶段

该阶段为生产的电工用铜线坯包装后进入产品库房为止。

A.3.3 数据计算

数据收集后，应对所收集数据的有效性进行检查，确保数据符合质量要求。将收集的数据与单元过程进行关联，同时与功能单位的基本流进行关联。

合并来自相同数据类型（比如大气排放）、相同物质（如CO2）、不同单元过程的数据，以得到这个产品系统的能源消耗、原材料和辅料消耗、水的消耗以及空气排放、水体排放和土壤排放以及废弃物的数据。

A.4 生命周期影响评价

A.4.1 概述

根据清单分析所提供的资源消耗数据以及各种排放数据，对产品系统潜在的环境影响进行评价，为生命周期解释提供必要的信息。其要素包括影响类型，将清单分析结果分类并划分到相应影响类型，类型参数结果的计算（特征化）。

A.4.2 数据分类

根据清单因子的物理化学性质，将对某影响类型有贡献的因子归到一起。例如，将对气候变化有贡献的二氧化碳、甲烷、一氧化二氮等清单因子归到气候变化影响类型里面。列表归类，见表A.2。

表A.2   数据归例示例

| 序号 | 影响类型 | 清单因子 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气候变化 | CO2、CO 、CH4、NOx |
| 2 | 水体富营养化 | PO43-、NOx、N、COD |
| 3 | 酸化 | SO2、NOx、H3PO4、NH3 |
| 4 | 光化学氧化作用 | CO、NOx |
| 5 | 能耗 | 天然气、H2O等 |

A.4.3 特征化

根据参考文献中得出不同影响类型的特征化值，分类评价的结果采用表A.3中的当量物质表示。

表A.3   特征化因子

| 影响类别 | 单位 | 清单因子 | 参考文献 |
| --- | --- | --- | --- |
| 气候变化 | kg CO2 等量 | CO2、CO 、CH4、NOx | 政府间气候变化专门委员会(IPCC). 2013年IPCC对于国家温室气体清单的指导方针，2013. |
| 水体富营养化 | kg PO43-等量 | PO43-、NOx、N、COD | ISO标准的运营指南 (Guinée et al.) 莱顿大学环境科学研究中心 （CML）莱顿 2001 |
| 酸化 | kg SO2 等量 | SO2、NOx、H3PO4、NH3 | ISO标准的运营指南 (Guinée et al.) 莱顿大学环境科学研究中心 （CML）莱顿 2001 |
| 光化学氧化作用 | kg 乙烯等量 | CO、NOx | ISO标准的运营指南 (Guinée et al.) 莱顿大学环境科学研究中心 （CML）莱顿 2001 Bare et al., TRACI:减少和评估化学及其他环境影响的工具 JIE， MIT出版社， 2002 |
| 能耗 | MJ(低热值) | 天然气、H2O等 | ISO标准的使用指南 (Guinée et al.) 莱顿大学环境科学研究中心 （CML）莱顿 2001. CML 2001-2013年4月 |

A.5 解释

A.5.1 总则

解释阶段应包括下述步骤：“评价电工用铜线坯产品生命周期模型的可靠性”“识别热点问题”以及“结论、限制和建议”。

A.5.2 电工用铜线坯产品生命周期模型的可靠性评价

电工用铜线坯产品生命周期模型的稳健性评价用于评价系统边界、数据来源、分配选择和生命周期影响类型等方法选择对结果的影响程度。

宜用于评价电工用铜线坯产品生命周期模型的工具包括：

a） 完整性检查：评价数据清单，以确保其相对于确定的目标、范围和质量准则完整。这包括过程范围的完整性（即，包含了所考虑的各供应链阶段的所有过程）和输入或输出范围（即，包含了与各过程相关的所有材料或能量输入以及排放量）。

b） 敏感性检查：通过确定最终结果和结论是如何到数据、类型参数等的不确定性的影响，来评价其可靠性。

c） 一致性检查：一致性检查的目的是确认假设、方法和数据是否与目的和范围的要求相一致。

d)  并以不确定性分析结果和数据质量分析结果作为对上述检查的补充.

A.5.3 热点问题识别与改进方案确定

为了产生环境效益或至少将环境责任降至最低，应根据清单分析和影响评价阶段的信息提出一系列与所评价电工用铜线坯产品相关的生态设计改进方案。

评估人员根据产品生命周期评价结果提出的改进方案一般是广泛且全面的，并非所有的改进方案都能得到实施，需要从技术可行性、环境改进、经济效益、顾客增加值（CVA）影响、生产管理等方面评价改进方案，并进行优先排序，绘制实施者优先排序图和生命周期阶段优先排序图，具体方法参加附录C。

A.5.4 结论、建议和限制

应根据确定的电工用铜线坯产品生命周期评价的目标和范围阐述结论、建议和限制。结论宜包括评价结果、“热点问题”摘要和改进方案。

A.6 生命周期评价（LCA）报告

产品LCA报告可用于绿色设计产品评价，也可用于产品碳足迹、水足迹、欧盟产品环境足迹（PEF）、环境产品声明（EPD）等LCA评价，具体要求可参见相关标准和评价体系的规定。

附录B

(规范性附录)

数据分析方法示例

B.1 数据收集

参照图B.1绘制每个单元过程的图，然后参照表B.1收集单元过程的数据，最终汇总形成表B.2电工用铜线坯产品的数据清单。

B.1电工用铜线坯工艺绘制生产过程图

表B.1 单元过程数据收集表示例

| 制表人： | 制表日期： |
| --- | --- |
| 单元过程名称： | 报送地点： |
| 时段： 年 | 起始月： | 终止月： |
| 单元过程表述（如需要可加附页）： |
| 材料输入 | 单位 | 数量 | 取样程序描述 | 来源 |
| 水消耗a | 单位 | 数量 |  |  |
| 能量输入b | 单位 | 数量 | 取样程序描述 | 来源 |
| 材料输出 （包括产品） | 单位 | 数量 | 取样程序描述 | 目的地 |
| 向空气排放c | 单位 | 数量 | 取样程序描述 |  |
| 向水体排放d | 单位 | 数量 | 取样程序描述 |  |
| 向土壤排放e | 单位 | 数量 | 取样程序描述 |  |
| 其他排放f | 单位 | 数量 | 取样程序描述 |  |
| 制表人： | 制表日期： |
| 单元过程名称： | 报送地点： |
| 时段： 年 | 起始月： | 终止月： |
| 注：此数据收集表中的数据是指规定时段内所有未分配的输入和输出。 |
| a 例如地表水、饮用水。 b 例如天然气、煤气、网电、乙炔。 c 例如无机物：SOx、CO2、CO、粉尘/颗粒物、Cl2、H2S、H2SO4、HCl、NH3、NOx、HF；金属： Cu、As、Pb、Sb、Hg。 d 例如，生化需氧量（BOD）、化学需氧量（COD）、酸、Cl2、CN2-、溶解性有机物、F-、Fe2+、Hg+、烃、Na+、NH4+、NO3-、其他金属、其他氮化合物、磷酸盐、SO42-、悬浮物。 e 例如，矿物废物、工业混合废物、城市固体废物、有毒废物。 f 例如，噪声、辐射、振动、恶臭、余热。 |

附录C

（资料性附录）

产品绿色设计改进方案优先排序方法及示例

C.1 排序方法

产品绿色设计改进方案优先排序方法步骤如下：

第一步：将所有方案划分为生产类、设计类和管理类三类方案；

第二步：选取方案的评价指标，本标准的评价指标包括：

——技术可行性，评估实施某方案的技术可行性；

——绿色设计改进，判断一个方案的实施能够对某个重要环境要素产生何种程度的作用；

——经济效益，评估一个组织实施某特定方案所产生的财务影响；

——顾客增加值（CVA）影响，表示因实施了某些方案而提高消费者认同增加值；

——生产管理，估计实施某方案可能对生产计划或者其他生产管理者产生的影响。

第三步：各指标的等级评分准则如表C.1所示。评估人员依据准则对各方案在不同指标上的表现进行打分。

第四步：加总每个方案在5个指标上的得分，得到每个方案的总评分。

第五步：对每个方案的总评分进行标准化，方法为总评分减去10。

第六步：经过标准化后的方案被分成“生产、设计、管理”三组，绘制分组的实施者优先排序图，分别针对制造工程师、设计工程师或管理人员等实施者。

第七步：将改进方案按照生命周期阶段分组（产品生产和产品包装2个阶段），绘制生命周期阶段优先排序图。

表C.1  指标等级评分准则

| 符号 | 评价 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| ++ | 很好/很高 | 4 |
| + | 好/高 | 3 |
| +/- | 中等、一般 | 2 |
| - | 差/低 | 1 |
| -- | 很差/很低 | 0 |

C.2排序示例

C.2.1改进方案

依据电工用铜线坯产品生命周期评价结果提出的一些建议如下：

- 生产制造改进方案包括：

——修改生产设备和材料规格要求，鼓励或规定在制造过程中使用高效节能设备和清洁能源

——开展固体废弃物的无害化处理或再利用；

——开发可重复使用的产品包装材料，使其满足防护标准并能最终再循环。

- 设计改进方案包括：

——尽量减少杂质铜的使用，多使用高纯阴极铜。

- 产品管理改进方案包括：

——完善产品包装信息系统。

C.2.2改进方案的优先排序表

改进方案的优先排序表如表C.2所示

表C.2  改进方案的优先排序表

| 改进方案 | 生命周期阶段 | 技术可行性 | 环境敏感性 | 经济影响 | CVA影响 | 生产管理 | 总评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产 |
| 使用节能设备和清洁能源 | L.1.1 | ++ | ++ | + | + | +/- | 16 |
| 固体废弃物的无害化处理或再利用 | L.1.2 | ++ | ++ | + | +/- | +/- | 15 |
| 使用可重复使用的包装材料 | L.2.1 | ++ | + | + | - | +/- | 13 |
| 设计 |
| 使用高纯阴极铜 | L1.3 | ++ | ++ | +/- | + | +/- | 15 |
| 管理 |
| 产品包装信息系统 | L2.2 | ++ | +/- | - | + | ++ | 14 |

C.2.3实施者优先排序图和生命周期阶段优先排序图

图C.1为实施者优先排序图，可以看出在产品制造环节，最优先的改进方案是规定使用高效节能设备和清洁能源。产品设计方面突出的改进方案是使用高纯阴极铜。

图C.2为生命周期阶段优先排序图，为改进方案提供了一个新的评估手段，即将改进方案按时间和空间进行排序。例如，生产阶段改进方案的优先度较高，因此该产品生产的环境影响相对较大。而产品包装阶段改进方案的优先度较低。

注：横轴上对应的是关于生产（M）、设计（D）和管理（MG）的改进方案；纵轴上，数字越大表明优先度越高。

图C.1  电工用铜线坯产品改进方案的实施者优先排序图

注：每个柱状图下方代码的第一个数字表示相应的生命周期阶段，第二个数字表示改进方案的序号。

图C.1  电工用铜线坯产品改进方案的生命周期阶段优先排序

# Text boxes

发布

中 国 有 色 金 属 工 业 协 会

中  国  有  色  金  属  学  会

T/CNIA

××××-××-××实施

××××-××-××发布

绿色设计产品评价技术规范

电工用铜线坯

Specification for green-design product assessment-

Copper drawing stock for electrical purpose

（预审稿）

T/CNIA XXXX-2018

中国有色金属工业协会标准

ICS 77.120

H 01

电铜融化

结晶（铸造）

成型

水

能源

阴极铜

包装

废物排放

电铜融化

阴极铜

结晶

成型

产品

- 能源：天然气

- 辅料：

- 废气：粉尘等

- 废渣：

- 余热

- 能源

- 辅料：

- 废气：

- 废渣：

- 余热

- 废气：

- 废水：

- 废渣：

- 能源

- 辅料：

- 水

基本信息：

——参考年

——员工数量

——年营业额(万元/年)

——工作天数（天/年）