ICS 77.040.30

H 13

中华人民共和国国家标准

镍化学分析方法

第11部分:镁、铝、锰、钴、铜、锌、镉、锡、锑、铅、铋含量的测定

电感耦合等离子体质谱法

Methods for chemical analysis of nickel－

Part 11：Determination of magnesium，aluminum，manganese，cobalt，copper，

zinc，cadium，tin，antimony，lead，bismuth contents－

Inductively coupled plasma-mass spectrum method

（送审稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会   发布

GB/T 8647.11-201X

- 前　言

GB/T 8647《镍化学分析方法》分为11个部分:

——第1部分：铁量的测定  磺基水杨酸分光光度法

——第2部分：铝量的测定  石墨炉原子吸收光谱法

——第3部分：硅量的测定  钼蓝分光光度法

——第4部分：磷量的测定  钼蓝分光光度法

——第5部分：镁量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第6部分：镉、钴、铜、锰、铅、锌量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第7部分：砷、锑、铋、锡、铅量的测定  电热原子吸收光谱法

——第8部分：硫量的测定  高频感应炉燃烧红外吸收法

——第9部分：碳量的测定  高频感应炉燃烧红外吸收法

——第10部分：镍发射光谱分析方法

——第11部分：镁、铝、锰、钴、铜、锌、镉、锡、锑、铅、铋含量的测定 电感耦合等离子体质谱法

本部分为第11部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)归口。

本部分起草单位：金川集团股份有限公司、北京矿冶研究总院、北京有色金属研究总院、广东省工业分析检测中心、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、西北有色金属研究院、有研亿金新材料有限公司、广东先导稀材股份有限公司。

本部分主要起草人：喻生洁、赵全民、陈兴纲、李希凯、苏春风、刘春峰，王长华、墨淑敏，陈晓东、王津，黄祖飞、杨建兵，马晓敏、周恺，王伟华、吕超、庞鑫，陈晶晶、朱赞芳。

镍化学分析方法

第11部分 镁、铝、锰、钴、铜、锌、镉、锡、锑、铅、铋含量的测定

电感耦合等离子体质谱法

- 1  范围

本部分规定了镍中镁、铝、锰、钴、铜、锌、镉、锡、锑、铅、铋含量的测定方法。

本部分适用于镍中镁、铝、锰、钴、铜、锌、镉、锡、锑、铅、铋含量的测定。测定范围：0.00010 %～0.0050 %。

- 2 方法提要

试料经硝酸（1+1）溶解，于电感耦合等离子体质谱仪上，按工作曲线法和在线加入钪、铑、铼内标混合溶液的方式，测定试液中镁、铝、锰、钴、铜、锌、镉、锡、锑、铅、铋的含量。

- 3  试剂

分析用水电阻率≥18MΩ·cm。试验所用器皿均用热硝酸充分洗涤后用水彻底清洗。纯水指明

3.1 硝酸（ρ1.42 g/mL），MOS级。

3.2 硝酸（1+1）。

3.3 标准贮存溶液：镁、铝、锰、钴、铜、锌、镉、锡、锑、铅、铋、钪、铑、铼采用有效期内有证书的单元素标准贮存溶液，质量浓度为1000 μg/mL。

3.4 混合标准溶液A：分别移取1.00 mL镁、铝、锰、钴、铜、锌、镉、锡、锑、铅、铋标准贮存溶液（3.3），置于一个盛有10 mL硝酸（3.2）的100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL分别含10 µg镁、铝、锰、钴、铜、锌、镉、锡、锑、铅、铋。

3.5 混合标准溶液B：分取1.00 mL混合标准溶液A（3.4），移入盛有10 mL硝酸（3.2）的100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL分别含100 ng镁、铝、锰、钴、铜、锌、镉、锡、锑、铅、铋。

3.6 内标混合标准溶液：用质量浓度为1000 μg/mL的钪、铑、铼标准溶液（3.3），使用前逐级稀释，稀释后的溶液1 mL分别含10 ng钪、铑、铼，介质为体积分数2%的硝酸。

3.7 氩气：（wAr≥99.99%）。

- 4 仪器

4.1 电感耦合等离子体质谱仪，仪器质量分辨率不低于（0.8±0.1）amu。

4.2 镁、铝、锰、钴、铜、锌、镉、锡、锑、铅、铋和钪、铼、铑测定同位素的推荐质量数见表1。

表1  各元素推荐测定同位素的质量数

| 元素 | 同位素质量数 | 元素 | 同位素质量数 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mg | 24 | Sn | 118 |
| Al | 27 | Sb | 121 |
| Mn | 55 | Pb | 208 |
| Co | 59 | Bi | 209 |
| Cu | 63 | Sc（内标） | 45 |
| Zn | 66 | Rh（内标） | 103 |
| Cd | 111 | Re（内标） | 185 |

- 5  样品

样品呈屑状或粉状。

- 6  分析步骤

6.1  试料

称取1.00 g样品，精确至0.0001g。

6.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3　空白试验

随同试料做空白试验。

6.3  测定

6.4.1 将试料（6.1）置于100 mL聚四氟乙烯或石英烧杯中，加入20.0mL硝酸（3.2），低温加热至样品溶解完全。取下，冷却后移入100 mL塑料容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

6.4.2 分取10.00 mL试液（6.4.1）于100 mL塑料容量瓶中，加入2.0 mL硝酸（3.1），用水稀释至刻度，混匀。

6.4.3 在选定的仪器工作条件下，按表1推荐的同位素质量数，采用在线加入内标混合标准溶液（3.6）和工作曲线法的方式，与标准系列溶液同步测量试液（6.4.2）及样品空白溶液（6.3）。仪器根据工作曲线，自动计算出试液中各被测元素的质量浓度。

6.5  工作曲线的绘制

6.5.1 分别移取0 mL、1.00 mL、5.00 mL、10.00 mL、20.00 mL混合标准溶液B（3.5）、0.50 mL混合标准溶液A（3.4）于一组100 mL塑料容量瓶中，加入2.0 mL硝酸（3.1），用水稀释至刻度，混匀。

6.5.2 于电感耦合等离子体质谱仪上，在选定的仪器工作条件下，按表1推荐的同位素质量数，采用在线加入内标混合标准溶液（3.6）的方式，测定系列标准溶液（6.5.1），仪器自动绘制工作曲线，各元素工作曲线相关系数应在0.999以上，否则需重新进行测定或重新配制系列标准溶液进行测定。

- 7 试验数据处理

各元素的含量以元素的质量分数wx计，数值以%表示，按式（1）计算：

式中：

ρ0——空白溶液中各被测元素的质量浓度，单位为纳克每毫升(ng/mL)；

ρ1——样品溶液中各被测元素的质量浓度，单位为纳克每毫升(ng/mL)；

V0 ——试液总体积，单位为毫升(mL)；

V1 ——测定试液的体积，单位为毫升(mL)；

V2——分取试液体积，单位为毫升(mL)；

m ——试料的质量，单位为克(g)。

计算结果表示到小数点后四位，小于0.0010%时，表示到小数点后五位。

- 8  精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r）,超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按照表2数据采用线性内插法求得。

8.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R）,超过再现性限（R）的情况不超过5%。再现性限（R）按照表2数据采用线性内插法求得。

表2  重复性限和再现性限

| wx/% |  | 0.00010 | 0.00050 | 0.0010 | 0.0050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mg | r/% | 0.00004 | 0.00005 | 0.0003 | 0.0006 |
|  | R/% | 0.00005 | 0.00007 | 0.0004 | 0.0008 |
| Al | r/% | 0.00004 | 0.00007 | 0.0003 | 0.0006 |
|  | R/% | 0.00005 | 0.00009 | 0.0004 | 0.0008 |
| Mn | r/% | 0.00003 | 0.00007 | 0.0003 | 0.0004 |
|  | R/% | 0.00005 | 0.00009 | 0.0004 | 0.0006 |
| Co | r/% | 0.00003 | 0.00006 | 0.0003 | 0.0006 |
|  | R/% | 0.00004 | 0.00008 | 0.0004 | 0.0009 |
| Cu | r/% | 0.00003 | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 |
|  | R/% | 0.00004 | 0.00006 | 0.0004 | 0.0009 |
| Zn | r/% | 0.00003 | 0.00005 | 0.0003 | 0.0005 |
|  | R/% | 0.00005 | 0.00006 | 0.0004 | 0.0009 |
| Cd | r/% | 0.00003 | 0.00006 | 0.0003 | 0.0005 |
|  | R/% | 0.00005 | 0.00007 | 0.0004 | 0.0008 |
| Sn | r/% | 0.00003 | 0.00006 | 0.0002 | 0.0005 |
|  | R/% | 0.00004 | 0.00008 | 0.0004 | 0.0008 |
| Sb | r/% | 0.00003 | 0.00006 | 0.0003 | 0.0005 |
|  | R/% | 0.00004 | 0.00009 | 0.0004 | 0.0009 |
| Pb | r/% | 0.00002 | 0.00006 | 0.0003 | 0.0004 |
|  | R/% | 0.00003 | 0.00009 | 0.0004 | 0.0006 |
| Bi | r/% | 0.00002 | 0.00005 | 0.0004 | 0.0004 |
|  | R/% | 0.00003 | 0.00008 | 0.0005 | 0.0007 |

9   试验报告

本章规定试验报告所包括的内容。至少应给出以下几个方面的内容：

——样品；

——使用的标准；

——使用的方法；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观测到的异常现象；

——试验日期。