中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

发布

中华人民共和国国家标准

GB/T 728-xxxx

代替GB/T 728-2010

锡   锭

Tin Ingot

（征求意见稿）

201x-xx-xx发布

20 x x-xx-xx实施

ICS 77.120.60

H62

前　　言

本标准参照美国标准ASTM B 339-2012《锡锭》、欧盟标准BS EN 610：1995《锡锭》、日本标准JIS H 2018-1996《金属锡》。

本标准代替GB/T 728-2010《锡锭》。

本标准与GB/T 728-2010相比主要变化如下：

一本标准对五个牌号的铅、铋、银、硫元素作了部分调整 。

将牌号Sn99.90A化学成分中的铅含量由≤0.0320%修改为≤0.0250%；

将牌号Sn99.90A、Sn99.90AA化学成分中的铋含量由≤0.0150%修改为≤0.0200%；

将牌号Sn99.95A、Sn99.95AA化学成分中的银含量由≤0.0001%修改为≤0.0005%、Sn99.99A银含量由≤0.0001%修改为≤0.0005%；

将牌号Sn99.90A、Sn99.90AA 、Sn99.95A化学成分中的硫含量由≤0.0005%修改为≤0.0010%，删除了牌号Sn99.99A硫含量的定值。

一新增加了仲裁（切削法）取样和制样方法 。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：云南锡业股份有限公司。

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

本标准所代替的历次版本发布情况为：

一GB/T 728-2010、GB/T728-1998、GB728-1984、GB728-1965。

锡   锭

1　范围

本标准规定了锡锭的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容。

本标准适用于火法或电解法精炼所生产的锡锭产品。

2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

| GB/T 3260 | 锡化学分析方法 |
| --- | --- |
| GB/T 8170 | 数值修约规则与极限数值的表示和判定 |

3　术语和定义（或术语和定义及符号、代号和缩略语）

GB/T 728界定的以及下列术语和定义（或术语和定义及符号、代号和缩略语）适用于本文件。为便于使用，以下重复列出了GB/T 728中的某些术语和定义。

3.1

分子式  Molecule formula

本产品的分子式为:Sn

3.2

相对分子量  Relative molecular weight

118.710（2007版）

3.3

锭 Ingot

熔入具有一定形状的金属模铸成的金属块。

4  技术要求

4.1 产品分类

按锡锭化学成分及杂质铅含量分为：Sn99.90A、Sn99.90AA、Sn99.95 A、Sn99.95AA、Sn99.99 A五个牌号，两个级别（A为高铅、AA为低铅）。

4.2 锡锭化学成分应符合表1规定。

表1   锡锭化学成分

| 牌 号 |  |  | Sn99.90 |  | Sn99.95 |  | Sn99.99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 级别 |  |  | A | AA | A | AA | A |
| 化学成分 (质量分数)/% | Sn不小于 |  | 99.90 | 99.90 | 99.95 | 99.95 | 99.99 |
|  | 杂质 不大于 | As | 0.0080 | 0.0080 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0005 |
|  |  | Fe | 0.0070 | 0.0070 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0020 |
|  |  | Cu | 0.0080 | 0.0080 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0005 |
|  |  | Pb | 0.0250 | 0.010 | 0.020 | 0.010 | 0.0035 |
|  |  | Bi | 0.0200 | 0.0200 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0025 |
|  |  | Sb | 0.0200 | 0.0200 | 0.0140 | 0.0140 | 0.0015 |
|  |  | Cd | 0.0008 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0003 |
|  |  | Zn | 0.0010 | 0.0010 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0003 |
|  |  | Al | 0.0010 | 0.0010 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0005 |
|  |  | S | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | --- |
|  |  | Ag | 0.0050 | 0.0050 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
|  |  | Ni+Co | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0006 |
|  |  | 总和 | 0.10 | 0.10 | 0.050 | 0.050 | 0.010 |

4.2.1锡含量为100%减去表中杂质实测总和的余量。

4.2.2对化学成分有特殊要求，由供需双方协商确定。

4.3 外观质量:锡锭表面应洁净，无明显毛刺和外来夹杂物。

4.4锭形和锭重：锭形为长方梯“T”形，锭重为：25kg±1.5kg，如有特殊要求，由供需双方协商解决。

5  试验方法

5.1 锡锭化学成分仲裁分析方法按GB/T 3260的规定进行。

5.2 如需检测表1规定外的元素含量，由供需双方协商确定方法。

5.3 锡锭外观质量用目视检测。

5.4 锡锭的锭形和锭重，采用随机抽样现场计量、检测。

6  检验规则

6.1 检查与验收

6.1.1 产品由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

6.1.2 需方应对收到产品按本标准的规定进行检验。如检验结果与本标准或订货单（或合同）规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于外观质量或尺寸的异议，应在收到产品之日起一个月内提出；属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，应由供需双方协商确定。

6.2 组批

产品应成批提交验收，每批应由同一牌号、规格的产品组成。每批重量应不大于50（t）。

6.3检验项目

每批产品均应进行化学成分、外观质量、锭形、锭重的检验。 如有特殊要求，需方应在订货单（或合同）中注明，还应对化学成分、锭形、锭重进行检验。

6.4取样和制样

6.4.1产品的取样和制样应符合表2 的规定。

表2  锡锭产品的取样和制样

| 检验项目 | 取样与制样方法 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 6.4.2 | 4.2 | 5.1 |
| 锭形、锭重 | 逐件、抽查 | 4.4 | 5.4 |
| 外观质量 | 逐件 | 4.3 | 5.3 |

6.4.2产品的取样和制样

6.4.2.1清洁、预热取样工具，在达到浇铸条件时取样铸成试样。每个子样量不小于150g.。

6.4.2.2制样时，应除去表皮保证试样光洁、平整，采用锯取法（不得使用任何润滑剂）将样品制成不大于4mm屑状，用磁铁除净加工时带入的铁屑，混匀缩分至不少于20g为该批锡锭试样；采用机制法制备时（不得使用任何润滑剂）将样品制成表面光洁、平整的待测试样。

6.4.3仲裁样取样和制备

6.4.3.1仲裁样取样和制备方法：钻孔法和切削法。仲裁时采用何种取样和制备方法，由供需双方协议。

6.4.3.1.1钻孔法

6.4.3.1.1.1随机抽取不小于该批产品锭数的2%，但不得少于6个锭，取偶数锭。

6.4.3.1.1.2取样方法：将抽取的锡锭每6个锭为一组，按浇铸面A与底面B交互排成方形（见图1），在其上划两条对角线与每锭纵向中心线相交两点为取样点。

6.4.3.1.1.3 取样时，应除去表皮，用钻孔法采取样品，钻孔深度大于取样部位厚的二分之一，不得使用任何润滑剂。采用直径10mm～5mm钻头于取样点钻样，其钻速不得使试样氧化。

6.4.3.1.1.4 将采取的样品制成不大于4mm屑状，用磁铁除净加工时带入的铁屑，仔细混匀后，以四分法缩分至不少于200g作为该批锡锭的仲裁试样。

A

B

图１　钻孔法取样部位示意图

注解：A—浇铸面，B—底面，圆点为取样点。

6.4.3.1.2切削法

6.4.3.1.2.1随机抽取不小于该批产品锭数的2%，但不得少于6个锭，取偶数锭。

6.4.3.1.2.2将抽取的锡锭每6个锭为一组，按浇铸面A与底面B交互排成方形（见图2、图3），在其上划两条对角线与每锭纵向中心线相交两点为取样点，并与锭宽边划平行线为切削线。

6.4.3.1.2.3取样时，应除去表皮，用切削器采取样品，切削深度小于取样锡锭宽度的二分之一，不得使用任何润滑剂。采用厚度6mm～3mm锯片于削线取样，其速度不得使试样氧化。

6.4.3.1.2.4将切取的样品用磁铁除净加工时带入的铁屑，仔细混匀后，以四分法缩分至不少于200g作为该批锡锭的仲裁试样。

A

B

图2　切削法取样部位示意图

注解：A—浇铸面，B—底面，实线部分为切削线。

图3　切削法切削部位示意图

注解：实线—正面切削线，虚线—反面切削线

6.5检验结果的判定

6.5.1 检验结果的数值修约和判定按GB/T8170的规定进行。

6.5.2 每批产品化学成分与本标准及订货单（或合同）规定不符时，判该批不合格。

6.5.3 锡锭表面质量及单锭重不符合本标准4.3、4.4条规定时，判该锭不合格。

7 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

7.1 标志

7.1.1产品标志

每锭锡应标有生产企业名称、产品商标、批号、牌号。

7.1.2包装标志

锡锭包装成捆，每捆应注明：

- 供方名称、商标；

- 产品名称；

- 牌号；

- 生产批号

- 捆号；

- 净重；

- 锭数；

- 产地。

7.2包装、运输、贮存

7.2.1锡锭包装成捆或散装，也可按需方合同要求包装。

7.2.2 锡锭在运输和贮存时要防止被雨淋及接触化学药剂。长期保管温度不低于13.2℃。

7.3 质量证明书

每批锡锭附有质量证明书，注明：

- 供方名称、地址、电话、传真；

- 产品名称、商标；

- 牌号、批号；

- 净重、件数；

- 分析检验结果和技术监督部门印记；

- 本标准编号；

- 出厂日期。

8  订货单 (或合同)内容

本标准所列锡锭的订货单（或合同）应包括下列内容：

a) 产品名称；

b) 牌号；

c) 对杂质含量的特殊要求（需方有要求时）；

d) 几何形状的不同要求（需方有要求时）；

e) 包装形式（需方有要求时）；

f) 数量；

g) 本标准编号；

h) 其他。

_________________________________________