XB

中华人民共和国稀土行业标准

ICS 77.120.99

H 65

XB/T XXXX－201X

钪铝合金靶材

Scandium-Aluminium alloys Targets

（预审稿）

××××－××－××发布           ××××－××－××实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本标准起草单位：湖南稀土金属材料研究院、包头稀土研究院 、      、     。

本标准主要起草人： 刘荣丽、王志坚、黄美松 、刘华、王贵超 、   、 。

钪铝合金靶材

1 范围

本标准规定了钪铝合金靶材的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书。

本标准适用于铸造法和粉末冶金法制得的钪铝合金靶材，主要应用在半导体产业及光电产业等领域。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GJB 1580A    变形金属超声检验方法

GB/T1804     一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T 6060.1   铸造表面粗糙度

GB/T 6394     金属平均晶粒度测定方法

GB/T 8170     数值修约规则与极限数值的表示与判定。

GB/T 12690.1  稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法  高频-红外吸收法测     定碳、硫量的测定  高频红外吸收法

GB/T 12690.4  稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法  氮氧量的测定  脉冲-红外吸收法和脉冲-热导法。

GB/T 17803    稀土产品牌号表示方法

XB/T 402-2016  钪铝合金附录A及附录B（资料性附录）。

3  要求

3.1产品分类

3.1.1 产品按化学成分分为ScAl–8、ScAl–15、ScAl–20、ScAl–30四个牌号，产品牌号表示方法应符合GB/T 17803的规定。

3.1.2 按外形分为圆形、矩形、三角形等。

3.2化学成分及物理性能

产品的化学成分及物理性能应符合表1的规定。需方如有特殊要求，供需双方可另行协商。

表1

| 产品牌号 |  |  | Sc Al–30 | Sc Al–20 | ScAl–15 | Sc Al–8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化 学 成 分 （质 量 分 数）/% | Sc |  | 30±0.5 | 20±0.5 | 15±0.5 | 8±0.5 |
|  | Al |  | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 |
|  | Sc /RE，不小于 |  | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
|  | 杂 质 含 量， 不大于 | 稀土杂质 | 0.0030 | 0.0020 | 0.0015 | 0.0010 |
|  |  | Fe | 0.0060 | 0.0040 | 0.0030 | 0.0020 |
|  |  | Si | 0.0030 | 0.0020 | 0.0015 | 0.0010 |
|  |  | Ca | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 |
|  |  | Na | 0.0010 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0010 |
|  |  | Cu | 0.0060 | 0.0040 | 0.0030 | 0.0020 |
|  |  | Cr | 0.0040 | 0.0030 | 0.0020 | 0.0010 |
|  |  | C | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 |
|  |  | S | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
|  |  | O | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
|  |  | N | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 |
| 物理性能 | 平均晶粒尺寸 /µm ，不大于 |  | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  | 成分偏析度/ %，不大于 |  | ±0.3 | ±0.2 | ±0.15 | ±0.1 |
|  | 表面光洁度(Ra) / µm，不大于 |  | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 注：稀土杂质是指除Pm、Sc以外的所有稀土元素。 |  |  |  |  |  |  |

3.3外部质量

3.3.1产品为铸态合金。

3.3.2产品表面应清洁光滑，无指痕、油污、和锈蚀，无颗粒附加物及其他玷污，无凹坑、划伤、裂纹、凸起等缺陷。

3.4 内部质量

产品内部不应有分层、疏松、夹杂和气孔等缺陷。

3.5几何尺寸及允许偏差

产品尺寸及结构方式一般根据需方提供图纸确定，经供需双方协商确定并在订货单（或合同）中注明。如果需方图纸未提供允许偏差，则产品尺寸允许偏差应符合GB/T1804要求。

4 试验方法

4.1化学成分

4.1.1钪总量的分析方法参照XB/T 402钪铝合金附录A（资料性附录）的规定进行。

4.1.2稀土杂质的分析方法参照XB/T 402 钪铝合金附录B（资料性附录）的规定进行；

4.1.3非稀土杂质含量的分析方法按供需双方商定的方法进行。

4.1.4碳硫的分析方法按照GB/T 12690.1的规定进行 。

4.1.5氧氮的分析方法按照GB/T 12690.4的规定进行 。

4.2晶粒尺寸检测

按照GB/T 6394的规定进行。

4.3成分偏析度检测

根据5.3.2在靶坯铸锭上、下位置取样，按4.1.1测定的钪总量，然后将铸锭上、下位置取样的钪检测结果与标准值进行差减分析。

4.4表面光洁度检测

按照GB/T 6060.1的规定进行。

4.5几何尺寸检测及允许偏差

应用相应精度的测量工具进行测量。

4.6外观质量检测

用目视检查，如发现异常现象，用放大镜或数码显微镜进行鉴别。

4.7内部质量检测

按GJB 1580A 的规定进行。

4.8数值修约

按GB/T 8170的规定进行。

5  检验规则

5.1检查与验收

5.1.1 产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准规定，并填写产品质量证明书。

5.1.2 需方应对收到的产品进行检验，如检验结果与本标准规定不符，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，供需双方可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

5.2组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号和规格的产品组成，一个铸锭为一批。

5.3检验项目、取样位置与取样数量

5.3.1每批产品应进行全面检测。检验项目、取样位置与取样数量应符合表2规定。

表2 产品检验项目、取样位置与取样数量

| 检验项目 | 化学成分 | 晶粒尺寸 | 成分 偏析度 | 内部 质量 | 表面 光洁度 | 几何 尺寸 | 外观 质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样位置 | 按5.3.2 | 按5.3.3 | 按5.3.2 | 加工前 | 成品 | 成品 | 成品 |
| 取样数量 | 1个铸锭/炉 | 逐件 | 逐个铸锭 | 逐件 | 逐件 | 逐件 | 逐件 |

5.3.2化学成分分析的取样，首先将加工前的铸锭打磨干净，铸锭样品用直径5mm～10mm钻头在铸锭上、下端部等距离处各钻取3点以上，弃去距锭块表面0.5mm～1.0mm的钻屑，然后钻取试样，上、下取样量分别不少于10g，将所得上、下端部试样分别迅速密封保存，取样过程应防止样品的氧化。

5.3.3 晶粒尺寸测定取样

圆形靶坯、矩形靶坯及三角形靶坯在边缘位置进行取样，取样示意图如图1 所示。

a) 圆形靶坯                 b) 矩形靶坯                     c) 三角形靶坯

图1 钪铝靶坯取样示意图

5.4检验结果判定

5.4.1化学成分仲裁分析结果与本标准规定不符合时，则从该批产品中取双倍试样对不合格项目进行重复检验，如仍有任一结果不合格，则判定该批产品为不合格。

5.4.2 产品的物理性能、几何尺寸、内部质量及外观质量检验结果与本标准规定不符合时，则直接判该件产品为不合格。

6包装、 标志、运输、贮存及质量证明书

6.1 包装

6.1.1靶材的清洁、干燥及内包装应在洁净间内进行，靶材经过全面清洗，真空干燥后每块单独真空包装，真空袋封口要平整无贯通，真空袋体无漏洞，无真空泄露。

6.1.2 外包装采用纸盒或中空盒包装。包装盒内应有防潮防碰撞措施。将质量证明书用塑封袋装好后粘贴于包装盒上。

6.1.3包装产品应保存于清洁的环境中。

6.2 标志

6.2.1 在检验合格的靶材上，将公司标志、成份及生产批号刻在产品指定的位置。

6.2.2 在每个外包装上贴纸质标贴，内容包括：

a）供方厂名厂址；

b）公司标志；

c）产品名称；

d）纯度；

e）客户名称；

f）订单编号；

g）物料编号

h）生产批号；

i）出厂日期。

j）其他内容。

6.3 运输与贮存

运输及贮存工程中，应注意防震、防潮、防压、防止二次污染。

6.4 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

a）供方名称；

b）产品名称；

c）规格；

d）牌号、批号、净重、毛重、件数；

e）各项分析检验结果和供方质量检验部门印记；

f）本标准编号；

g）其他需要协商或增加标准以外要求的内容

h）检验日期；

i）出厂日期。