稀土行业标准《六硼化镧》（预审稿）编制说明

一、工作简况

1.1立项的目的和意义

六硼化镧（LaB6）材料具有电导率高、稳定性好、高温下蒸发率低、发射电流密度大等优异性能，作为阴极材料已广泛地应用于现代技术 的许多领域，例如 ：等离子体发生器、 强流 离子源 (包括用于聚变研究中的中性束注人源 )、 电子显微镜、 质谱仪和一些 电子器件(真空规管、热 电离 变换器等 )。在电子显微镜、电子束焊接、放电管等需要大发射电流的领域获得广泛的应用；因其所具有的优异特性以及广泛的应用领域，大量科研机构都陆续开展了LaB6材料的研究，其六硼化镧加工设备的能力得到了进一步的加强，产品的形状、规格也进一步的多元化；在六硼化镧阴极材料方面，打破了国外技术封锁，开发出了多元硼化物阴极材料产品，产品具有良好的性能。例如：为神九空间卫星实验有效控制卫星空间飞行轨道的配套材料所生产的六硼化镧阴极材料的纯度达到了99.5%左右，尺寸的最大可达Φ80 mm的六硼化镧块材；另外，多晶六硼化镧的尺寸也可以最大到Φ150 mm左右，并且完全可以满足用户需求。而原来的XB/T 501-2008六硼化镧产品标准中的“3.2条款  产品、形状的规定”中根本没有这些产品相关指标参数可参考，已经严重制约了目前市场上多元化的六硼化镧产品的交易，不再适应贸易市场的需求。

国内外对该技术研究情况：六硼化镧（LaB6）材料优异的电子发射性能和抗中毒特性,是空心阴极小型化长寿命设计的首选电子源材料之一,在中高功率空间电推进任务中具有很好的应用前景。特别是随着高功率长寿命航天电推进任务的论证,越来越受到国内外电推进研究领域的关注。经过对近年国内外空间用LaB6空心阴极的研究情况进行了调研、对比和分析。调研结果显示国内LaB6空心阴极工程研究处于国际同等或稍高水平,但理论研究成果较少。在稀土硼化物方面，国内相继开发了多元硼化稀土阴极材料产品，产品具有良好的性能，打破了国外技术封锁。为神九空间卫星实验提供了有效控制卫星空间飞行轨道的配套材料，生产纯度达到99.5%左右、尺寸最大可达Φ80 mm的六硼化镧块材，生产高质量六硼化镧材料的能力达100件。

目前，生产中采用热等静压方式，获得几乎完全致密的多晶六硼化镧块体，相对密度大于99.98%。获得的多晶块体，在区域熔炼过程制备单晶时，利用置内圆切割机，根据需要可切割成所需要的较小尺寸单晶体。电极稳定的悬浮区域熔炼炉来制备六硼化镧单晶，单晶尺寸为Ф6～8 mm，长度为50～100 mm。通过真空烧结之后的多晶六硼化镧相对密度大于95%，完全可以超过原有热压烧结，在Φ50～80 mm的尺寸范围内相对密度为90%，Φ30～50 mm的尺寸范围内为93%的水平，多晶六硼化镧的尺寸也可以最大到Φ150 mm左右，按照客户合同需求进行形状加工，抛光，满足用户需求。

为适应新的六硼化镧材料开发，标准修订有利于规范六硼化镧产品的生产，扩大应用范围，提升应用水平；由于六硼化镧材料用途相当广泛，生产的厂家和用户单位也遍布全国各地，国内的生产厂家有湖南稀土金属材料研究院、安徽科润纳米科技有限公司、湖南东方钪业股份有限公司、惠州拓普新材料有限公司、秦皇岛一诺高新材料开发有限公司、包头稀土院、北京有色院。经过近几年发展，原来的XB/T 501-2008六硼化镧产品标准不再适应贸易市场的需求，因此修订XB/T 501-2008六硼化镧产品标准产品标准成了必然发展的趋势。该标准可为六硼化镧产品贸易提供仲裁的依据；为六硼化镧产品的指标控制提供指导意义。

1.2任务来源

根据“工业和信息化部办公厅关于印发2018年第二批行业标准制修订计划的通知”（工信厅科〔2018〕31号），行业标准修订计划正式下达，项目编号为2018-0636T-XB，完成年限为2019年。全国稀土标准化技术委员会于2018年8月8日-10日在内蒙古包头市召开的《2018年度第四次稀土标准工作会议》上完成了《六硼化镧》行业标准的任务进度、具体的时间节点安排及参与单位等具体任务的落实。落实情况如下：《六硼化镧》行业标准由湖南稀土金属材料研究院牵头负责标准制订，报名参加起草单位有：包头稀土研究院 、有研稀土新材料股份有限公司、虔东稀土集团等，同时确定标准制定工作进度，2018年10月起草单位提出标准意见稿发至各有关单位及稀土标委会秘书处征求意见；于2018年10月底起草单位完成意见汇总，形成标准预审稿、编制说明、意见汇总等发至稀标委秘书处， 2018年12月3～5日在福建福州稀标委召开标准预审会议，2019年3月底前在预审会的基础上对预审稿、编制说明、意见汇总处理进行修改、调整，标准编制小组达成一致意见后形成送审稿，并将相关资料发送稀标委秘书处。2019年4月底前完成标准审定。

1.3起草单位

项目承担单位湖南稀土金属材料研究院创建于1958年，一直从事稀土科研和军用稀土新材料试制工作，是我国最早从事稀土材料应用研究开发的科研单位，同时也是有色军工稀土新材料研制开发的定点单位。

我院现有在职职工360人，其中：教授级高级工程师7人、高级工程师48人、工程师等技术骨干77人、享受政府津贴的专家7人，技术力量雄厚，在氧化钪与金属钪、铝稀土合金，高纯中重稀土氧化物、稀土超细微粉、高纯稀土金属和合金型材(棒、片、粉、粒、丝、管、箔)、金属靶材、稀土储氢材料、六硼化镧阴极材料、稀土激光晶体材料、稀土磁致伸缩材料等方面研究处于国内领先水平。作为长期从事稀土材料开发应用单位，湖南稀土金属材料研究院先后主持及参与了《六硼化镧化学分析方法》、《金属钪》、《氧化钪》、《六硼化镧》、《金属钇》、《铝钪中间合金》、《钕镁合金》、《氧化镨》、《钕镁合金化学分析方法》、《钇铝合金》、《独居石精矿》、《镧铜合金》《稀土产品包装标志运输和贮存》、《铈铝合金》等33项稀土标准的修制订工作。

我院的检测中心于2011年11月取得计量认证(CMA)的资格， 2012年12月10日取得国家实验室认可（CNAS）的资格。2014年4月9日被国家工业部核准为“工业（稀土冶炼及加工品）产品质量控制和技术评价实验室”，于2011年还成立了“长沙稀土分析检测平台”。检测中心拥有一批技术水平高、实践经验丰富的学科带头人和高水平分析检测的专业队伍，同时具有良好的人才培养、人才输出和人才储备能力，中心拥有一支理论基础知识扎实、实践经验丰富的分析测试研究人员队伍；中心拥有近 2000㎡ 的实验室，还拥有先进的大型检测设备20台，其检测能力也达到了国内领先水平。

我院从事六硼化镧产品生产有五十多年的历史，具备了一定的生产规模；在高品质六硼化镧多晶粉末及块体的制备中取得了突破性进展。高品质的六硼化镧单晶体, 是适用于大功率电子发射阴极的理想材料，为了进一步提高六硼化镧阴极的亮度、稳定性和寿命，近几年来，我院在现有的基础上，进一步开展了六硼化镧单晶材料的制备研究，保证了产品满足了市场的需求。

1.4工作进度安排

具体时间计划如下：

- 、标准编制前的查询、调研、论证：2017年9月～2018年8月；

- 、标准征求意见稿：            2018年9月完成；

- 、草案广泛征求意见：          2018年10月；

- 、意见汇总形成预审稿：        2018年11月；

- 、预审时间：                  2018年12月；

- 、审定时间：                  2019年4月。

接到任务后，首先进行标准修订前广泛调研、了解市场生产情况和用户应用情况及相应的论证；然后形成标准的讨论稿发至各用户单位广泛征求相关意见，根据各企业所生产的六硼化镧产品的实际情况及稀标委的意见，确定产品的牌号及相关的技术指标,再形成了标准征求意见稿。将所有意见汇总后形成预审稿，统一将预审稿以e-mail形式发送到各用户单位及稀标委进行论证，向有关专家、生产厂家和用户征求意见，并确保标准稿件的编写质量。然后，由稀土标准技术委员会组织预审会进行预审稿的讨论，确定修改内容的可行性，力求产品标准的完善。最后由稀土标准技术委员会组织审定会，讨论起草单位制定的六硼化镧产品标准的符合性，大会通过标准审定稿后再形成报批稿等待发布。修订六硼化镧产品标准的目标是让标准更能满足多元化的六硼化镧产品市场需求。

二、编制原则和依据及标准主要内容

2.1 编制原则和依据

标准负责起草单位在任务落实会上广泛地征求了与会专家和代表的意见，确定了制订的方案；确定了标准起草原则、主要内容框架和依据：

- 依据国家相关的法律、法规；

- 查询相关标准和收集国内外客户的相关技术要求，积极向相关国际标准、世界

领头企业的技术标准要求靠拢，做到标准的先进性；

- 根据目前国内钪铝合金靶材产品生产企业的具体情况及技术水平，结合用户的

要求及钪铝合金靶材产品应用技术的发展趋势，确定技术指标，力求做到标的合理性、实用性，与时俱进；

- 按照GB/T 1.1，稀土标准和国家标准编写示例的要求进行格式和结构编写。

2.2 标准主要修订内容

1、本标准规定了六硼化镧产品的要求、试验方法、检验规则与标志、包装、运输、贮存及质量证明书。本标准适用于以碳化硼（或纯硼）还原氧化镧等方法制得的六硼化镧粉末、经热压制得的多晶六硼化镧及用电弧法制得的单晶六硼化镧，该产品主要用做阴极发射材料，应用于电子显微镜、电子束焊接、放电管等领域。

2、增加了规范性引用文件，该标准引用如下标准文件：

GB/T1804     一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T3249     难熔金属及化合物粉末粒度的测定方法  费氏法

GB/T3850     致密烧结金属材料与硬质合金密度测定方法

GB/T5314     粉末冶金用粉末的取样方法

GB/T 8170     数值修约规则与极限数值的表示与判定

GB/T 17803    稀土产品牌号表示方法

XB/T 601     六硼化镧化学分析方法

JB/T7905     烧结金属材料（不包括硬质合金）抽样

3、产品分类与牌号

- 根据产品标准按六硼化镧中杂质含量的不同分为三类牌号：LaB6–A、LaB6–B、LaB6–C三个牌号，稀土产品牌号同时采用字符牌号和数字牌号表示，表示方法应符合GB/T 17803的规定。

4、化学成分及检测

化学成分表中只增加了字符牌号，其他化学成份指标都没有变化。

5、删除了原来“3.2产品形状、规格”的条款；因为原来的六硼化镧产品应用领域比较有局限，XB/T 501-2008六硼化镧产品标准产品标准对产品的形状、高度、直径都做了详细的规定，随着六硼化镧产品的应用领域拓展，客户新提出的六硼化镧产品新的指标在XB/T 501-2008六硼化镧产品标准中找不到可参考的相关指标参数，已经严重制约了目前市场上多元化的六硼化镧产品的交易，不再适应贸易市场的需求。

6、为了保证客户对产品物理性能的特殊需求，增加了“3.3产品物理性能”条款，并且细分为三个小条款。

①  粉末产品的中心粒度d50≤15μm。

②  片、棒、环、块状产品的相对密度分为以下两个等级：

高密度 ＞95%；

低密度 90%~95%。

注：片、棒、环、块产品的理论密度为4.721g/cm3。

③ 片、棒、环、块状、单晶产品的几何尺寸及允许偏差

产品尺寸及结构方式一般根据需方提供图纸确定，经供需双方协商确定并在订货单（或合同）中注明。如果需方图纸未提供允许偏差，则产品尺寸允许偏差应符合GB/T1804要求。

7、将“3.4外观”的条款细分为两个小条款

① 产品呈紫红色，形状为粉末、片、棒、环或块状。

② 粉末产品表面应洁净，无目视可见的夹杂物；片、棒、环、块状或单晶的产品表面应洁净、无目视可见的空洞及裂痕。

8、试验方法中增加了“4.4产品几何尺寸 片、棒、环或块状的产品几何尺寸的测定方法应用相应精度的测量工具进行测量。”条款；并且进一步规范了每个分条款格式。

9、重新规范了“5、检验规则”文本格式，各条款更加清晰明了。

三、主要技术内容说明

任务落实会上专家意见情况：

全国稀土标准化技术委员会于2018年8月在包头市召开了《六硼化镧》行业标准的任务落实会。本次会议参加会议的有50 家单位的100名代表和专家参加。与会代表对六硼化镧标准制订的方案进行了认真的讨论，确定了制订的进度。

四、标准水平分析

制定后的标准不但为六硼化镧产品的指标控制提供指导意义，而且还将为生产、使用、贸易三方提供最基本的技术依据；在本标准的基础之上促使生产方正确采用原材料，合理调整生产工艺，完善检测手段，为用户生产出更满意的产品来，让使用方合理、高效率低消耗地使用本产品。它将会带来技术进步、品种增多、性能提高的竞争局面；对国内生产企业及相关行业的技术进步将产生积极的推动作用；为六硼化镧产品贸易提供仲裁的依据；为六硼化镧产品的指标控制提供指导意义。

五、项目的技术难点、创新点

项目的技术难点：重新规范产品标准物理性能的技术参数，打破国外技术封锁，开发出了多元硼化物阴极材料产品。

创新点：删除原来的XB/T 501-2008六硼化镧产品标准中的“3.2条款  产品、形状的规定”；

增加了“3.3产品物理性能”条款，并且细分为三个小条款。①  粉末产品的中心粒度d50

≤15μm。②  片、棒、环或块状产品的相对密度分为以下两个等级：高密度 ＞95%；低密

度 90%~95%。注：片、棒、环或块产品的理论密度为4.721g/cm3。③ 片、棒、环或块状产

品的几何尺寸及允许偏差：产品尺寸及结构方式一般根据需方提供图纸确定，经供需双方协

商确定并在订货单（或合同）中注明。如果需方图纸未提供允许偏差，则产品尺寸允许偏差

应符合GB/T1804要求。修订后的产品标准既能满足多元化产品的需要，又能扩大应用范围，提升应用水平。

六、项目实施能够产生的重大经济、社会效益

制定后的标准不但为六硼化镧产品的指标控制提供指导意义，而且还将为生产、使用、贸易三方提供最基本的技术依据；在本标准的基础之上促使生产方正确采用原材料，合理调整生产工艺，完善检测手段，为用户生产出更满意的产品来，让使用方合理、高效率低消耗地使用本产品。它将会带来技术进步、品种增多、性能提高的竞争局面；对国内生产企业及相关行业的技术进步将产生积极的推动作用；为六硼化镧产品贸易提供仲裁的依据；为六硼化镧产品的指标控制提供指导意义。

湖南稀土金属材料研究院

二〇一八年十一月二十五日