ICS XXXX

ICS 73.060

XXX

中国有色金属工业协会标准

T/CNIA xxx —201x

粗制碳酸镍（中间品）

Crude Nickel carbonate (intermediate product)

(送审稿)

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中国有色金属工业协会

中国有色金属协会

T/CNIA

发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1―2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/T 243）归口。

本标准起草单位：中国恩菲工程技术有限公司、衢州华友钴新材料有限公司、广州邦普循环科技有限公司、广东佳纳能源科技有限公司、浙江华友钴业股份有限公司、清远佳致新材料研究院有限公司、衢州华友资源再生科技有限公司。

本标准主要起草人：

粗制碳酸镍（中间品）

- 范围

- 本标准规定了有色金属冶炼中产出的粗制碳酸镍（中间品）的产品指标要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输和贮存。

- 本标准适用于粗制碳酸镍（中间品），本产品可作为生产工业碳酸镍、硫酸镍、催化剂原料、电镀液组份或制取其他含镍物的原料。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191   包装储运图示标志

GB/T 6678  化学产品采用总则

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 26524  精制硫酸镍

GB/T 26521  工业碳酸镍

HG/T 3696（所有部分）  无机化工产品  化学分析用标准溶液、制剂及制品的制备

YS/T 472.1    镍精矿、钴硫精矿化学分析方法 镉量的测定 火焰原子吸收光谱法

YS/T 472.3    镍精矿、钴硫精矿化学分析方法 汞量的测定 氢化物发生—原子荧光光谱法

YS/T 472.4    镍精矿、钴硫精矿化学分析方法 铅量的测定 火焰原子吸收光谱法

YS/T 472.5    镍精矿、钴硫精矿化学分析方法 砷量的测定 氢化物发生—原子荧光光谱法

- 要求

- 3.1 外观：淡绿色含水块状物。。

- 3.2 粗制碳酸镍（中间品）按本标准规定的试验方法检测应符合表1的技术要求

表1 技术要求

| 项目 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 镍（Ni）w/% ≥ | 12 | 干基 |
| 铁（Fe） w/% ≤ | 1 | 干基 |
| 钙（Ca） w/% ≤ | 1 | 干基 |
| 锌（Zn）w/% ≤ | 1 | 干基 |
| 铅（Pb） w/% ≤ | 0.1 | 干基 |
| 汞（Hg） w/% ≤ | 0.001 | 干基 |
| 铬（Cr） w/% ≤ | 0.1 | 干基 |
| 镉（Cd） w/% ≤ | 0.05 | 干基 |
| 砷（As） w/% ≤ | 0.1 | 干基 |
| 水分 w/% ≤ | 50 |  |

- 试验方法

- 4.1 粗制碳酸镍（中间品）中镍、钴、铜、铁、钙的含量按照GB/T 26521 的规定进行测定。

4.2 粗制碳酸镍（中间品）中铅含量按照YS/T 472.4的规定进行测定。

4.3 粗制碳酸镍（中间品）中汞含量按照YS/T 472.3的规定进行测定。

4.4 粗制碳酸镍（中间品）中铬含量按照GB/T 26524的规定进行测定。

4.5 粗制碳酸镍（中间品）中镉含量按照YS/T 472.1的规定进行测定。

4.6 粗制碳酸镍（中间品）中砷含量按照YS/T 472.5的规定进行测定。

- 4.7 水分的测定由供需双方协商确定。

- 4.8 粗制碳酸镍（中间品）的外观质量由目视法检验。

- 检测规则

- 5.1 本标准要求中规定的所有指标项目为出厂检验项目，应逐批检验。

- 5.2 用相同材料、基本相同的生产条件，连续生产或同一班组生产的粗制碳酸镍（中间品）为一批。每批产品不超过10t。

- 5.3 按GB/T 6678 的规定确定采样单元数。采样时，将采样器自包装袋的上方垂直插入至料层深度的3/4处采样。每袋所取试样不少于50g；将采得的样品混匀后，按四分法缩分至不少于500g，分装于两个清洁干燥的具塞广口瓶或塑料袋中，密封。瓶或袋上粘贴标签，注明：生产厂名、产品名称、批号、采样日期和采样者姓名。一份作为实验室样品，另一份保存备查，保留时间由生产厂根据实际需要确定。

- 5.4 检测结果如有指标不符合本标准要求时，应重新自两倍量的包装中采样进行复验，复验结果即使只有一项指标不符合本标准的要求时，则整批产品为不合格。

- 5.5 采用GB/T 8170数值修约规则与极限数值的表示和判定检验结果是否符合标准。

- 标志、标签

- 6.1 粗制碳酸镍（中间品）包装上应有牢固清晰的标志，内容包括生产厂名、厂址、产品名称、净含量、批号或生产日期、本标准编号及GB/T 191-2008 中规定的“怕晒”、“怕雨”标志。

- 6.2 每批出厂的粗制碳酸镍（中间品）都应附有质量保证书，内容包括：生产厂名、厂址、产品名称、净含量、批号或生产日期、本标准编号。

- 包装、运输、贮存

- 7.1 粗制碳酸镍（中间品）采用双层包装。内包装采用聚乙烯塑料薄膜袋，内袋用维尼龙绳或其他质量相当的绳扎紧，或用与其相当的其他方式封口；外包装采用塑料编织袋或复合牛皮纸袋，外袋用维尼龙绳或者其他质量相当的绳牢固缝合。或内外袋袋口对齐，折边缝合，用维尼龙绳或其他质量相当的先牢固缝口。每袋净含量为25kg或50kg。或根据用户要求协商确定包装袋形式或净含量。

- 7.2 粗制碳酸镍（中间品）在运输过程中应有遮盖物，防止雨淋、受潮和暴晒。

- 7.3 粗制碳酸镍（中间品）应贮存在阴凉干燥处，防止雨淋、受潮、日晒。

- 7.4 粗制碳酸镍（中间品）在符合本标准规定的包装、运输、贮存条件下，自生产之日起保质期不少于12个月。