ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

XX/T XXXXX—XXXX

热轧厚铜板

Rolling copper slab

XXXX - XX - XX发布

- XX - XX实施

发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由汕头华兴冶金设备股份有限公司提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

冷却设备用压延厚铜板

- 范围

本标准规定了冷却设备用压延厚铜板的规格，技术要求，试验方法，检验规则，包装、运输、贮存等内容。

本标准适用于热锻或热轧方式生产的厚铜板，厚度范围40mm～200mm。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 231.1        金属材料 布氏硬度试验 第1部分：试验方法

GB/T 1184         形状和位置公差 未注公差值

GB/T 1804         一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T 5121.1       铜及铜合金化学分析方法 第1部分：铜含量的测定

GB/T 5121.8       铜及铜合金化学分析方法 第8部分：氧含量的测定

GB/T 5231         加工铜及铜合金牌号和化学成分

GB/T 8888         重有色金属加工产品的包装、标志、运输、贮存和质量证明书

GB/T 34505        铜及铜合金材料 室温拉伸试验方法

JB/T 9218         无损检测 渗透检测

YS/T 478          铜及铜合金导电率涡流检测方法

YS/T 482          铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法

YS/T 585          铜及铜合金板材超声波探伤方法

- 规格

规格按供需双方协商确定，按如下方式表达：

a × b ×c -XX

牌号

厚度

宽度

长度

- 800×1600×120-TU2，表示牌号为TU2，长度为800mm、宽度为1600mm、厚度为120mm的铜板。其中上述表示方法仅表示对应产品的最大外形尺寸。

- 要求

  - 化学成分

- 化学成分

| 材料标识 |  | 化学成分质量分数/％ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 牌号 | Cu+Ag （最小值） | P | Ag | Bi | S | Cr | Zr | O | 杂质总和 |
| 纯铜 | T2 | 99.90 | － | － | 0.0006 | 0.005 | － | － | － | － |
| 银铜 | TAg0.15 | 99.50a | — | 0.10～0.20 | 0.0006 | 0.004 | － | － | 0.003 | 0.1 |
| 无氧铜 | TU2 | 99.95 | 0.002 | － | 0.0006 | 0.004 | － | － | 0.003 | 0.003 |
| 脱氧磷铜 | TP2 | 99.90 | 0.015～0.040 | － | 0.0006 | － | － | － | － | － |
| 铬铜 | TCr1-0.15 | 余量 | － | － | 0.0006 | － | 0.50～ 1.5 | 0.05～0.25 | － | 0.3 |
|  | TCr0.5 | 余量 | － | － | 0.0006 | － | 0.4～ 1.1 | － | － | 0.5 |
| - a此值为铜含量； - 其它杂质成分含量按GB/T 5231； - 成分可以根据供需双方商定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 物理性能

- 物理性能指标

| 材料标识 |  | 抗拉强度 | 延伸率 | 硬度 | 导电率20℃ | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 牌号 | Rm（MPa） | A（%） | (HBW) | γ（%IACS） | 板材 |
| 纯铜 | T2 | ≥200 | ≥40 | ≥40 | ≥95 | 退火状态 |
| 无氧铜 | TU2 | ≥200 | ≥40 | ≥40 | ≥98 | 退火状态 |
| 银铜 | TAg0.15 | ≥210 | ≥50 | ≥50 | ≥95 | 退火状态 |
| 脱氧磷铜 | TP2 | ≥200 | ≥40 | ≥40 | 74～93 | 退火状态 |
| 铬铜 | TCr1-0.15 | ≥450 | ≥15 | ≥110 | ≥80 | 热处理状态 |
|  | TCr0.5 | ≥400 | ≥18 | ≥110 | 75～78 | 热处理状态 |
| - 机械性能和导电率可以根据供需双方商定。 |  |  |  |  |  |  |

  - 加工形式

板坯采用热锻或热轧方式加工，要求厚度方向变形量超过50%。

  - 表面质量和内部质量

    - 表面质量

板材边部应切齐、平整、无裂边、无毛刺。板材表面不允许有肉眼可见气孔、砂眼、夹渣、折叠、裂纹、碰伤等缺陷。

板材表面应进行着色参透检测，执行JB/T 9218标准，Ⅰ级为合格。

    - 内部质量

板材内部应无裂纹、夹渣和气孔等缺陷，参照YS/T 585进行超声波探伤检测,在供需双方协商下确定验收等级。

  - 尺寸、形位公差，表面粗糙度

产品尺寸、形状和位置公差，表面粗糙度应符合图样要求。图样未规定时，产品线性尺寸及角度未注公差应符合GB/T 1804中规定的m级，形状及位置公差未注公差值应符合GB/T 1184中规定的k级。表面粗糙度按Ra≤12.5μm。

- 抽样比例

  - 化学成分

按生产的铸锭编号进行取样，每个铸锭编号至少取一个试样。

- 在截取试样时，应注意试件避免过热或污染。

- 在生产产品前期阶段，如铸造或成型阶段进行的分析结果可作为结果使用。

  - 物理性能

机械性能：按供货数量10%进行取样，除了准备过程中必要的机械操作外，不应进行进一步的处理。

导电率：按供货数量逐一检测。

  - 表面质量

产品应100%进行表面质量检查。

  - 内部质量

超声波检查比例由供需双方协商。

  - 尺寸检验

所有切削加工工件的尺寸应进行100%检查。

- 试验方法

  - 化学成分

铜含量按GB/T 5121.1规定进行；

氧含量按GB/T 5121.8规定进行；

其它元素按YS/T 482规定进行。

  - 物理性能

机械性能按GB/T 34505规定进行；

硬度按GB/T 231.1规定进行；

导电率按YS/T 478规定进行。

  - 表面质量

采用粗糙度仪或粗糙度样块测量粗糙度，目测检查外观质量，必要时可使用10倍放大镜。着色渗透检测参照JB/T 9218规定进行。

  - 内部质量

超声波探伤方法参照YS/T 585规定进行。

  - 尺寸检验

测量工具：用游标卡尺、深度尺、卷尺、百分表、万能角度尺等。

- 检验规则

  - 组批

同一批原材料，同一工艺，连续生产的同一品种或规格视为一批。

  - 出厂检验

    - 每批产品均应进行出厂检验，合格后方能出厂，并由质量检验部门提交检验合格证书。

    - 出厂检验项目：按本标准4.1～4.5条。

    - 出厂检验判定规则：按本标准6.1～6.5规定执行。

  - 复检

以上6.1～6.5的检测中，有一项或一项以上不合格，应从相同的取样单元中再选取两个测试样品重复不合格项的检测，如果两件试样检测结果都合格，则检测结果视为满足于标准的要求，如果试件有一件不合格，则视为不符合本标准的要求

- 标识、包装、运输、贮存和质量证明书

板材的标志、包装、运输、贮存和质量证明书应符合GB/T 8888 的规定。

_________________________________