GB/T XXXX－XXXX

铜银合金扁线

Copper silver alloy rectangular wire

20xx-xx-xx 发布

20xx-xx-xx 实施

前   言

本标准是按照GB/T1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准负责起草单位：

本标准主要起草人：

铜银合金扁线

# 1  范围

本标准规定了铜银合金扁线的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及和订货单（或合同）内容等。

本标准适用于电力、电工行业使用的铜银合金扁线。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T228.1-2010    金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法

GB/T231.1         金属材料  布氏硬度试验 第1部分：试验方法

GB/T351           金属材料电阻系数测量方法

GB/T5121（所有部分）铜及铜合金化学分析方法

GB/T5231           加工铜与铜合金牌号和化学成份

GB/T 8170           数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T8888           重有色金属加工产品的包装、标志、运输、贮存和质量证明书

GB/T26303.3        铜及铜合金加工材外形尺寸检验方法 第3部分：板带材

YS/T482            铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法

YS/T 668            铜及铜合金理化检测取样方法

YS/T 815            铜及铜合金力学性能和工艺性能试样的制备方法

# 3  技术要求

3.1  产品分类

3.1.1  牌号、状态、规格

铜银合金扁线的牌号、状态、规格应符合表1规定：（宽度30~120，还能叫线吗？）

表1   牌号、状态、规格

| 代号 | 牌号 | 状态 | 规格（厚度×宽度）/mm |
| --- | --- | --- | --- |
| T10510 T10530 T11210 | TU Ag0.05 TU Ag0.10 T Ag0.08 | 挤压+拉拔（H50） | （3~6）×（30~120） |
| 注：经双方协商，可供其他牌号、状态、规格的扁线，具体要求在合同中注明。 |

3.1.2  产品标记

产品标记按产品名称、标准编号、牌号、状态和规格的顺序表示。标记示例如下：

用TUAg0.05（ T10510）制造的，挤压+拉拔（H50）状态，厚度为5mm，宽度为100mm的扁线标记为：

铜银合金扁线GB/T XXX- TUAg0.05 H50-5×100

或      铜银合金扁线GB/T XXX- T10510 H50-5×100

  - 化学成分

铜银合金扁线的化学成份应符合表2的规定。

表2  铜银合金扁线的化学成分

| 牌号 | 主成分 % | 杂质成分 % 不大于 |
| --- | --- | --- |
|  | Cu+Ag | Ag | O | P | Bi | Sb | As | Fe | Ni | Pb | Sn | Zn |
| TUAg0.05 | ≥99.96 | 0.027-0.040 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.003 |
| TUA 0.10 | ≥99.96 | 0.075-0.120 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.003 |
| T Ag0.08 | ≥99.96 | 0.075-0.120 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.003 |
| 注：当化学成分有特殊要求时，供需双方协商确定。 |

3.3  外形尺寸及其允许偏差

3.3.1  铜银合金扁线的厚度、宽度尺寸允许偏差应符合表2、表3的规定。

表2    厚度允许偏差                       单位为毫米

| 厚度 | 宽度 |
| --- | --- |
|  | ≤60 | 60~120 |
| 3~6 | ±0.05 | ±0.08 |
| 注：需方要求允许偏差全为（+）或（-）单向偏差时，其值为表中数值的二倍。 |

表3  宽度允许偏差                       单位为毫米

| 宽度 | 宽度允许偏差a |
| --- | --- |
| 30~120 | ±0.20 |
| 注：需方要求允许偏差全为（+）或（-）单向偏差时，其值为表中数值的二倍。 |

3.3.2  铜银合金扁线可以有半径不大于1.5mm的圆角。

3.4  力学性能

铜银合金扁线的室温力学性能应符合表4的规定。

表4  力学性能

| 牌号 | 状态 | 拉伸试验 | 硬度试验 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 抗拉强度Rm/MPa | 伸长率/A% | 布氏硬度HB |
| TU Ag0.05 TU Ag0.10 T Ag0.08 | 挤压+拉拔（H50） | ≥270 | ≥10 | ≥80 |

3.5  电性能

在20℃的温度下测试，铜银合金扁线的电性能应符合表5规定：

表5  电性能

| 牌号 | 状态 | 电阻系数 Ω·mm2/m | 导电率 %IACS |
| --- | --- | --- | --- |
| TU Ag0.05 | 挤压+拉拔（H50） | ≤0.017593 | ≥98 |
| TU Ag0.10 T Ag0.08 |  | ≤0.017774 | ≥97 |

3.6  表面质量

铜银合金扁线表面应光滑、清洁，不允许有影响使用的缺陷。

# 4  试验方法

4.1  化学成分

铜银合金扁线化学成分的检测按GB/T5121（所有部分）或YS/T482的规定进行，仲裁分析方法按GB/T5121的规定进行。

  - 外形尺寸及其允许偏差

铜银合金扁线的外形尺寸及其允许偏差检测按GB/T 26303.3的规定进行。

4.3  力学性能

4.3.1  铜银合金扁线的拉伸试验按GB/T228.1-2010的规定进行，其形状尺寸和试样号按表D.2中P04或P08的规定。

4.3.2  铜银合金扁线的布氏硬度试验按GB/T231.1的规定进行。

4.4  电性能

铜银合金扁线的电性能试验按GB/T3048.2的规定进行。

4.5  表面质量

铜银合金扁线的表面质量应用目视进行检验。

# 5   检验规则

  - 检查和验收

    - 铜银合金扁线应由供方质量监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单（或合同）的规定，并填写产品质量证明书。

    - 需方应对收到的产品按本标准及订货单（或合同）的规定进行复检，复检结果与本标准及订货单（或合同）的规定不符时，应在三个月内以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出；属于其他质量异议，应在收到产品之日三个月内提出。如需仲裁，仲裁取样应在需方由供需双方共同进行。

  - 组批

铜银合金扁线应成批提交验收，每批应由同一牌号、状态和规格组成。每批重量应不大于2000kg。

  - 检验项目

每批铜银合金扁线出厂前应进行化学成分、外形尺寸其允许偏差、拉伸试验、电性能和表面质量的检验，当需方要求时，还应进行布氏硬度的检验。

  - 取样

铜银合金扁线取样应符合表7规定。取样方法按YS/T 668的规定进行，力学性能试样制备按YS/T 815的规定进行。

表7 取样

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 每批取样1个 | 3.2 | 4.1 |
| 外形尺寸及其允许偏差 | 逐批检查 | 3.3 | 4.2 |
| 布氏硬度（拉伸试验？） | 每批取1个样 | 3.4 | 4.3 |
| 电性能 | 每批取1个样 | 3.5 | 4.4 |
| 表面质量 | 逐批检查 | 3.6.1 | 4.5 |

5.5  检验结果的判定

5.5.1  检验结果的数值按GB/T 8170 的规定进行修约，并采用修约值比较法判定。

5.5.2 化学成分不合格时，判该批铜银合金扁线不合格。

5.5.3  铜银合金扁线的外形尺寸偏差和表面质量不合格时，判该批不合格。

5.5.4  当布氏硬度（拉伸试验）、电性能试验结果中有试样不合格时，应从该批次铜银合金扁线（包括原检验不合格的那批产品）中另取双倍数量的试样进行重复试验，重复试验结果全部合格，则判整批产品合格。若重复试验结果仍有试样不合格，则判该批产品不合格，。

# 6  标志、包装、运输、贮存、质量证明书

铜银合金扁线的标志、包装、运输、贮存和质量证明书应符合GB/T8888的规定。

# 7   订货单（或合同）内容

订购本标准所列材料的订货单（或合同）应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 供应状态；

- 尺寸规格；

- 重量；

- 本标准编号；

- 其它。

# Text boxes

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会 发布