前    言

GB/T 15076《钽铌化学分析方法》分为16个部分：

——第1部分：铌中钽含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第2部分：钽中铌含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法和色层分离重量法

——第3部分：铜含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第4部分：铁含量的测定  1,10-二氮杂菲分光光度法

——第5部分：钼含量和钨含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第6部分：硅含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第7部分：铌中磷含量的测定  4-甲基-戊酮-[2]萃取分离磷钼蓝分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第8部分：碳含量和硫含量的测定  高频燃烧红外吸收法

——第9部分：钽中铁、铬、镍、锰、钛、铝、铜、锡、铅和锆含量的测定  直流电弧原子发射光谱法

——第10部分：铌中铁、镍、铬、钛、锆、铝和锰含量的测定 直流电弧原子发射光谱法

——第11部分：铌中砷、锑、铅、锡和铋含量的测定  直流电弧原子发射光谱法

——第12部分：钽中磷含量的测定  乙酸乙酯萃取分离磷钼蓝分光光度法

——第13部分：氮含量的测定  惰气熔融热导法

——第14部分：氧含量的测定  惰气熔融红外吸收法

——第15部分：氢含量的测定  惰气熔融红外吸收/热导法

——第16部分：钠含量和钾含量的测定  火焰原子吸收光谱法

本部分为GB/T 15076的第4部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分代替GB/T 15076.4-1994《钽铌化学分析方法  铁含量的测定》。

本部分与GB/T 15076.4-1994相比，主要有如下变动：

——扩大了测定范围：测定范围由>0.020％～0.30％修改为>0.020％～0.50％（见第1章，1994年版的第1章）；

——取消了引用标准（见1994年版的第2章）；

——增加了样品条款（见第5章）；

——增加了精密度条款（见第8章）；

——增加了试验报告条款（见第9章）。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本部分起草单位：宁夏东方钽业股份有限公司 、广东广晟稀有金属光电新材料有限公司、西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司、九江有色金属冶炼有限公司、西部金属材料股份有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、广东致远新材料有限公司。

本部分主要起草人：

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 15076.4-1994。

钽铌化学分析方法                                         第4部分:铁含量的测定

1，10—二氮杂菲分光光度法

范围

本部分规定了钽、铌中铁含量的测定方法。

本部分适用于钽、铌及其氢氧化物、氧化物中铁含量的测定。测定范围：>0.020%～0.50%。

方法原理

样品用氢氟酸、硝酸溶解，酒石酸-硼酸络合主体、氟及其他杂质元素，铁（Ⅲ）被抗坏血酸还原为铁（Ⅱ），在pH为5左右的缓冲溶液中，二价铁离子与1，10—二氮杂菲生成红色配合物，于分光光度计510nm处测定其吸光度。

试剂和材料

除非另有说明，本部分所用试剂均为符合国家标准或行业标准的优级纯试剂和实验室二级水。

氢氟酸（ρ1.14g/mL）。

盐酸（ρ1.18g/mL）。

硝酸（ρ1.42g/mL）。

乙酸（ρ1.05g/mL）。

盐酸（1＋1）。

乙酸（1+1）。

酒石酸：分析纯。

硼酸。

抗坏血酸：分析纯。

乙酸铵：分析纯。

1，10—二氮杂菲：分析纯。

酒石酸—硼酸溶液：称取10g酒石酸（3.7）和6g硼酸（3.8）于250mL烧杯中，加水溶解并稀释至100mL。

抗坏血酸溶液（20g/L）：称取20g 抗坏血酸（3.9）于250mL烧杯中，加水溶解并稀释至1000mL。现用现配。

乙酸—乙酸铵缓冲溶液（pH=5）：称取200 g乙酸铵（3.10）溶于水后加乙酸溶液（3.6）50 mL，用水稀释至1000 mL。

1，10—二氮杂菲乙醇溶液（4g/L）：称取4g 1，10—二氮杂菲（3.11）于100mL烧杯中，加乙醇溶解并稀释至1000mL。

金属铌：wNb≥99.99%，wFe≤0.0001%。

金属钽：wTa≥99.99%，wFe≤0.0001%。

铁标准贮存溶液：称取1.0000g高纯金属铁(wFe≥99.99%)，置于250 mL烧杯中，加入50 mL盐酸溶液（3.5），低温溶解。待溶解完全后，冷却，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铁。

铁标准溶液A：准确移取10.00mL（3.18）标准溶液于100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.5），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100μg 铁。

铁标准溶液B：准确移取10.00mL（3.19）标准溶液于100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.5），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含10μg 铁。

仪器

分光光度计。

样品

铌粉粒度小于180μm。

钽粉应预先在80℃～150℃真空烘干4h，冷却至室温，并用复合铝箔袋真空包装；钽铌的氢氧化物、氧化物应预先在105℃～110℃烘2h，置于干燥器中冷却至室温。

从铸锭顶部10cm处至中部任一部位，用刨床去除表皮后刨屑取样，其中碎屑颗粒大小要均匀，并且颗粒要尽量小。

试验步骤

试料

称取0.20g样品（5），精确至0.0001g。

平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

空白试验

随同试料做空白试验。

测定

将试料（6.1）置于30 mL铂坩埚中，用水润湿，钽试料加入2mL氢氟酸（3.1）或铌试料加入4mL氢氟酸（3.1），滴加硝酸（3.3），低温加热至试料溶解完全，取下冷却至室温，加入20 mL酒石酸—硼酸溶液（3.12）；当氧化物用此法不易溶解至澄清时，可采用热压消解装置溶解样品。将溶液移入预先加入10mL酒石酸—硼酸溶液（3.12）的100 mL聚乙烯容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

按表1分取上述溶液（6.4.1）于25 mL比色管中，加入2 mL抗坏血酸溶液（3.13），5mL乙酸—乙酸铵缓冲溶液（3.14），2.5mL 1，10-二氮杂菲乙醇溶液（3.15），（每加一种试剂均需混匀），以水稀释至刻度，摇匀，放置5min。

- 表1 分取体积

| 铁的质量分数/% | 溶液总体积体积/mL | 分取试液体积/mL | 吸收皿/cm |
| --- | --- | --- | --- |
| ＞0.020%～0.060% | 100 | 10 | 2 |
| ＞0.060%～0.30% | 100 | 10 | 1 |
| ＞0.30%～0.50% | 100 | 5 | 1 |

6.4.3  将部分溶液（6.4.2）移入1cm或者2cm比色皿中，以水为参比，于分光光度计波长510nm处测量其吸光度。

    - 减去随同试料空白溶液的吸光度，从工作曲线上查得相应的铁量。

  - 工作曲线的绘制

6.5.1  分别移取0mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL、4.00mL、5.00mL、6.00mL铁标准溶液B（3.20）于25 mL比色管中，加入5mL酒石酸—硼酸溶液（3.12），以下按6.4.2～6.4.3条进行。

    - 减去试剂空白的吸光度，以铁量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

7  试验数据处理

铁含量以铁的质量分数wFe计，按式（1）计算:

………………………………（1）

式中：

m1——从工作曲线上查得铁量，单位为微克（μg）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

m0——试料的质量，单位为克（g）；

V1——分取试液体积，单位为毫升（mL）。

所得结果保留两位有效数字。

8  精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表2给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法或外延法求得：

表2 重复性限

| 铁的质量分数/% | 0.023 | 0.068 | 0.12 | 0.25 | 0.47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.0015 | 0.0030 | 0.0048 | 0.0092 | 0.017 |

  - 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表3给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%。再现性限（R）按表3数据采用线性内插法或外延法获得：

表3 再现性限

| 铁的质量分数/% | 0.023 | 0.068 | 0.12 | 0.25 | 0.47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.0020 | 0.0038 | 0.0055 | 0.011 | 0.019 |

- 试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

——试验对象；

——所使用的标准（包括发布或出版年号）；

——所使用的方法（如果标准中包括几个方法）；

——结果；

——观察到的异常现象；

——试验日期。

# Text boxes

发布

国  家  市  场  监  督  管  理  总  局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

××××-××-××实施

××××-××-××发布

钽铌化学分析方法                   第4部分:铁量的测定

1，10—二氮杂菲分光光度法

Methods for chemical analysis of tantalum and niobium—               Part 4:Determination of iron contents—

1,10—Phenanthroline hydrochloride spectrophotometry

（预审稿）

GB/T 15076.4—××××

代替GB/T 15076.4-1994

中华人民共和国国家标准

ICS 77.120.99

H 14