钽铌化学分析方法

第6部分：硅含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

编制说明

（预审稿）

宁夏东方钽业股份有限公司

2018.6.30

钽铌化学分析方法

第6部分：硅含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

编制说明

- 一、工作简况

- 1  任务来源及计划要求

根据国家标准化管理委员会《国家标准委关于下达2016年第三批国家标准制修订计划的通知》（国标委综合[2016]76号）的文件精神，由宁夏东方钽业股份有限公司负责《钽铌化学分析方法 第6部分：硅含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》国家标准的起草任务，计划编号为 20161649-T-610 ，项目完成年限为2019年10月。

- 2 项目所涉及的方法简况

目前测定钽铌中硅元素的方法有分光光度法、电感耦合等离子体原子发射光谱法、直流电弧原子发射光谱法、GDMS法等。硅含量的测定多年来一直使用GB/T 15076.6-1994《钽铌化学分析方法 钽中硅含量的测定》,其中钽中硅含量的测定采用阴离子交换分离硅钼蓝分光光度法，铌中硅含量的测定采用4-甲基-戊酮-[2]萃取分离硅钼蓝分光光度法。分光光度法手续繁琐，周期长，而且GB/T 15076.6-1994已实施二十多年,因此为了适应当前产品的分析检测需要，需及时修订该标准，以体现我国钽铌化学分析方法的实际水平。

- 电感耦合等离子体原子发射光谱法具有分析速度快、测定范围宽、灵敏度高、能够实现多元素同时分析测定等特点，应用范围日趋广泛。

- 本部分是采用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定钽铌中硅含量，有利于产品质量控制，减少质量异议，促进相关产业的发展。标准中包含方法原理、所用试剂、仪器设备、试验步骤、试验数据处理和精密度分析等。

- 3  起草单位情况

宁夏东方钽业股份有限公司是集科研、生产与技术开发为一体的国有大型稀有金属企业，是国内最大的钽、铌产品生产基地，科技先导型钽、铌研究中心；是国家重点高新技术企业、国家首批创新型企业、国家863成果产业化基地、全国专利工作试点企业和国家级企业技术中心；是国际钽铌研究中心（TIC）执委单位；是世界钽工业三强之一。

公司在钽、铌及其合金技术领域具有雄厚的研究开发实力，在国内同行业中处于技术领先地位。其综合实力代表了我国钽、铌工业的整体水平，是我国国防、核能、宇航、电子、冶金和化工工业等高新技术领域里的一个极为重要的稀有金属材料研究、开发、成果转化为一体的综合基地。几十年来承担了我国钽铌特种金属材料领域绝大部分国家级科研和产业化项目，60多项成果获国家级、省部级科技进步奖。公司拥有用于科研开发的价值达1.2亿元以上的仪器设备，仪器的自动化与精度已经达到了国际先进或国内领先的水平。

- 宁夏东方钽业股份有限公司分析检测中心成立于1966年，检测能力涵盖钽铌钛产品和原辅材料的化学成分分析、气体成分分析和电性能检测，并在实验室内部建立了标准化的检测方法和作业指导书。2006年以来，负责起草了GB/T 15076.1《 钽铌化学分析方法 第1部分：铌中钽含量的测定 》 、GB/T 15076.5《钽铌化学分析方法 第5部分：钼含量和钨含量的测定》、GB/T 15076.8《钽铌化学分析方法 第8部分：碳含量和硫含量的测定》、GB/T 15076.9《钽铌化学分析方法 第9部分：钽中铁、铬、镍、锰、钛、铝、铜、锡、铅和锆含量的测定》、GB/T 15076.12《钽铌化学分析方法 第12部分：钽中磷含量的测定》、GB/T 15076.13《钽铌化学分析方法 第13部分：氮含量的测定》、GB/T 15076.14《钽铌化学分析方法 第14部分：氧含量的测定》、GB/T 15076.15《钽铌化学分析方法 第15部分：氢含量的测定》、GB/T 15076.16《钽铌化学分析方法 第16部分：钠含量和钾含量的测定》、GB/T 3137－2007《钽粉电性能试验方法》，并先后参与了国家军用标准《铍化学分析方法 铬量、锰量和镁量的测定》、《铍化学分析方法 钐量、铕量、钆量和镝量的测定》、国家标准GB/T 15076.3《钽铌化学分析方法 第3部分：铜含量的测定》、GB/T 4698.21《海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 第21部分：多元素杂质含量的测定》、GB/T 4698.6《海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 第6部分：硼含量的测定》、GB/T 13747.6《锆及锆合金化学分析方法 第6部分：铜含量的测定》、GB/T 20508《碳化钽粉》、GB/T 24485－2009 《碳化铌粉》、GB/T 26012-2010《电容器用钽丝》和行业标准《海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 多元素含量的测定》、《铪化学分析方法 杂质元素的测定》等标准的制修订工作。

- 4  主要工作过程

（1）根据2016年11月～12月，在接到标准制定任务后，成立了《钽铌化学分析方法 第6部分：硅量的测定》标准编制小组，确定了各成员的工作职能和任务，制订了工作计划和进度安排。

（2）2017年1月～6月，编制小组填写了“推荐性标准制订项目落实任务书”，并开展了有关资料、信息收集、调研工作及方法论证准备工作。编制小组据此确立了本标准制定的基本思路，参阅部分钽铌检测相关方法标准，作为确定新标准技术要素和指标的依据。

（3）2017年7月，在天津市召开的全国有色金属标准化技术委员会工作会议进行了任务落实，广东广晟稀有金属光电新材料有限公司为第一验证单位，西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司、九江有色金属冶炼有限公司、西部金属材料股份有限公司等3家单位为第二验证单位。

（4）2017年8月～9月，编制小组完成相应的分析方法研究，形成了国家标准《钽铌化学分析方法 第6部分：硅含量的测定》的征求意见稿、研究报告及征求意见表的撰写等，交广东广晟稀有金属光电新材料有限公司、西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司、九江有色金属冶炼有限公司、西部金属材料股份有限公司进行意见征集，并连同验证样品一并寄往各验证单位；

（5）2017年10月-2018年3月，陆续收到各验证单位的验证报告及反馈意见，对参与验证单位的意见和建议进行汇总处理，对征求意见稿进行修改，完善实验报告，撰写编制说明，形成讨论稿。反馈结果表明该方法切实可行，操作性强。

（6）2018年5月22～24日由全国有色金属标准化技术委员会主持，在四川成都召开标准讨论会，来自有色金属技术经济研究院、上海康鹏科技有限公司、广东广晟稀有金属光电新材料有限公司、西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司、西部金属材料股份有限公司、广东省工业分析检测中心、遵义钛业股份有限公司、中航天赫（唐山）钛业有限公司、多氟多化工股份有限公司、西部超导材料科技股份有限公司、有研工程技术研究院有限公司、宝钛华神钛业有限公司、洛阳双瑞万基钛业有限公司、云南冶金新立钛业有限公司、安徽弘雷金属复合材料科技有限公司、朝阳金达钛业股份有限公司、金堆城钼业股份有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、广东致远新材料有限公司、宝钢特钢有限公司、国核宝钛锆业股份公司、宝钛集团有限公司、湖南湘投金天钛金属股份有限公司、洛阳栾川钼业集团股份有限公司、新疆湘晟新材料科技有限公司、西北有色金属研究院、九江有色金属冶炼有限公司等27个单位51名专家代表参会，对本标准的征求意见稿进行了讨论，主要提出了以下的意见和建议：

（1）前言中对主要变动的内容增加“见现有章节号和1994年版的章节号”；

（2）前言中增加“本部分由中国有色金属工业协会提出”；

（3）5章中，将“试样”改为“样品”；

（4）6章中，将“分析步骤”改为“试验步骤”；

（5）6.2条中，将“测定次数”修改为“平行试验”；将“独立地进行两次测定”修改为“平行做两份试验”；

（6）6.5.1条中，将“硅标准溶液”（3.5）修改为“硅标准溶液（3.6）”；

（7）6.6条中，将“试料空白（6.3）溶液”修改为“试料空白溶液（6.3）”；

（8）7章中，将“分析结果的计算”修改为“试验数据处理”；

（9）9章中，将“试验报告”的内容按照GB/T 1.1—2009的要求编写。

编制小组根据会议汇总意见，采纳了以上专家意见。编制小组对标准进行修改，形成了本标准的预审稿。

- 二、标准的编制原则

1、符合性：该标准按照GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》、GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》的要求对本部分进行了编写。

2、合理性：反映当前国内各生产企业的技术水平，宜于应用，经济上合理，兼顾现有资源的合理配置，提高了标准的可操作性。

3、先进性：本方法与原方法相比具有以下优点：溶样时间短，速度快，溶解完全；操作方便规范，可执行性强，工作效率高；精密度和准确度好，结果稳定性高；扩大了测定范围，电感耦合等离子体原子发射光谱法测定范围由0.0005％～0.070％修改为0.0005％～0.50％，更好地满足了产品的需要；减少了有机试剂和材料（如4-甲基-戊酮－[2]等）的消耗，减低了对环境的污染。

三、确定标准主要内容的依据

电感耦合等离子体原子发射光谱仪能够最大限度的获取光谱信息，便于进行光谱干扰和谱线强度同时测量，具有测定范围广和较好的检出限的优点。因此本标准在借鉴GB/T 15076.6-1994的基础上，通过选择合适的激发条件，确定分析线，建立了电感耦合等离子体原子发射光谱法测定钽铌中硅含量的分析方法，适用于测定钽铌中硅含量在0.0005%～0.50%的范围，具有操作方便规范，工作效率高，精密度和准确度好等优点。本标准是在充分调研了生产的实际水平后完成的。

和原标准相比，主要变化如下：

1、修改了方法名称

将原标准名称《钽铌化学分析方法 钽中硅量的测定》修改为《钽铌化学分析方法 第6部分:硅含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》。将原标准名称中的“方法一 萃取、色层分离-DSPCF分光光度法”和“方法2“4-甲基-戊酮-[2]萃取分离硅钼蓝分光光度法”修改为“电感耦合等离子体原子发射光谱法”，在标准正文做相应修改。

随着分析技术的进步、仪器分析方法正在日益普及，钽铌化学分析方法正在朝仪器化方向发展。因此新标准在原标准方法的基础上，将原标准名称中的“方法一 萃取、色层分离-DSPCF分光光度法”和“方法2“4-甲基-戊酮-[2]萃取分离硅钼蓝分光光度法”修改为“电感耦合等离子体原子发射光谱法”，大大提高分析检测速度和分析结果的精度，拓宽了分析范围，更适合于钽铌及合金中硅含量的测定。

2、增加了前言部分

符合GB/T 1.1－2009要求。

3、拓宽了适用范围

增加了碳化钽和氟钽酸钾中硅含量的测定，更好地满足了不同产品类型的要求。

4、扩大了测定范围

随着钽铌工业的进一步发展，为了提高钽铌及其合金的物理性能、化学性能以及电性能，在钽铌及其合金生产加工的过程中需要增加硅的含量，以满足目前市场发展的需要。因此在确定钽铌中硅元素的测定范围时，参考了GB/T 15076.6-1994《钽铌化学分析方法 第6部分:钽中硅含量的测定》的测定范围，在此基础上，结合日常检测的实际情况，对钽铌及合金、氧化物、化合物中硅含量的测定范围作了拓展，通过试验表明，本标准测定钽铌中硅含量的范围在0.0005%～0.50%之间时，能够更好地满足钽铌及合金、化合物中硅含量的检测要求。

5、取消了引用标准

由于在标准中未提到规范性引用文件，因此删除了原标准中“第2章 引用标准”的相关内容。

6、对方法原理进行了重新描述

由于采用“电感耦合等离子体原子发射光谱法”代替“方法一 萃取、色层分离-DSPCF分光光度法”和“方法2“4-甲基-戊酮-[2]萃取分离硅钼蓝分光光度法”，因此对新标准的方法原理重新进行了描述。

7、更改了试剂和材料的说明

新标准由于采用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定钽铌中硅含量，所用的试剂和材料与原标准有很大不同，因此对试剂和材料进行了较大的修改，以满足新标准的方法要求。

8、更改了仪器和装置的说明

新标准由于采用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定钽铌中硅含量，使用了新的仪器，因此对仪器装置和分辨率进行了新的要求。

9、相应增加了测定硅分析线

电感耦合等离子体原子发射光谱法以测定分析线的强度来保证结果的一致性和准确性，因此经过轮廓图谱线选择试验，选择灵敏度高，信噪比大，干扰小的元素波长，通过试验表明，推荐硅元素的分析线为：251.612nm。经过第一验证单位试验,确定硅元素谱线波长为：251.612nm,与起草单位结论一致。

10、增加了样品规范

新标准中增加了第5章样品的要求，包括钽铌碳化物和铌粉的粒度，钽粉、氢氧化物、氧化物以及氟钽酸钾的烘干方式和包装方式，以及钽铌锭的取样制样等要求。其目的是保证样品均匀性好，避免使钽粉氧化。

11、为减少误差，将试样按含量划分，分别规定合适的取样数量

由于电感耦合等离子体原子发射光谱法测定钽铌中硅含量的范围在0.0005%～0.50%之间，因此选用两条工作曲线测定钽铌中硅含量。通过对纯标曲线和加0.2g、 1.0g的钽或铌基体的硅含量工作曲线进行测定，比较了含基体和不含基体时的工作曲线。实验结果表明钽铌基体对工作曲线影响较大，因此在工作曲线中需要匹配与样品溶液相同浓度的钽或铌基体，以消除基体效应的影响。因此新标准按照硅的质量分数的不同对称样量进行了规范，硅的质量分数在0.0005%～0.05%时的称样量为1.00g，硅的质量分数在≥0.05%～0.50%时的称样量为0.20g。通过起草单位和验证单位的试验表明，为了降低金属钽的消耗和提高方法的灵敏度，根据样品中硅质量分数的不同，称取不同样品量，选用不同的工作曲线，可以保证结果的准确性。

12、对试验步骤进行了修改

由于采用新的测定方法，分析试液的制备、工作曲线的绘制和测定都与原标准不同，因此对新标准对分析试液的制备、工作曲线的绘制和测定进行了相应的修改，并进行了详细的描述，保证了样品溶解完全和测定结果的一致性。

由于氧化物在常压下不易溶解完全，增加了热压消解装置溶解氧化物样品，保证了本部分适用于钽铌氧化物中硅含量的测定。

13、对试验数据处理进行了修改

新标准中采用新的测定方法，因此“7 试验数据处理”要做相应的修改，并增加了有效位数的要求：当wSi＜0.0010%时，所得结果保留一位有效数字；当wSi≥0.0010%时，所得结果保留两位有效数字。

14、增加了精密度要求

按照国家标准GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求，新增了精密度要求。

按照GB/T 6379.2-2004《测量方法与结果的准确度》的内容，通过对五家单位的试验数据和验证数据分别按照重复性和再现性的公式进行计算，并通过线性拟合，得出了不同含量的重复性限和再现性限。

（1）精密度试验

起草单位与验证单位的试验结果统计对比见表1。

表1 试验结果对比

| 试验单位 |  | 宁夏东方钽业股份有限公司 | 广东广晟稀有金属光电新材料有限公司 | 西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司 | 九江有色金属冶炼有限公司 | 西部金属材料股份有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起草 | 一验 | 二验 | 二验 | 二验 |
| 水平1 |  | 0.00083 | 0.00080 | 0.00075 | 0.00078 | 0.00074 |
|  | s | 0.00006467 | 0.00006325 | 0.00006876 | 0.00007508 | 0.00006742 |
| 水平2 |  | 0.00310 | 0.00305 | 0.00326 | 0.00348 | 0.00357 |
|  | s | 0.0001183 | 0.0001036 | 0.0002111 | 0.0001601 | 0.0001737 |
| 水平3 |  | 0.0105 | 0.0102 | 0.00975 | 0.011 | 0.00981 |
|  | s | 0.0005222 | 0.0004796 | 0.0001635 | 0.0007746 | 0.0002119 |
| 水平4 |  | 0.04809 | 0.04593 | 0.04845 | 0.04855 | 0.04745 |
|  | s | 0.0009439 | 0.0007656 | 0.0006876 | 0.001036 | 0.001293 |
| 水平5 |  | 0.1001 | 0.09565 | 0.09836 | 0.09873 | 0.1001 |
|  | s | 0.001221 | 0.002067 | 0.001912 | 0.001618 | 0.002548 |
| 水平6 |  | 0.4518 | 0.4476 | 0.4462 | 0.4596 | 0.4427 |
|  | s | 0.007494 | 0.005936 | 0.005456 | 0.008489 | 0.006665 |

由结果可知，使用本标准的试验方法，验证单位试验结果与起草单位结果无显著性差异，钽铌中硅含量结果稳定，精密度良好。

（2）方法的重复性限和再现性限

按照重复性和再现性的公式，计算出不同含量的重复性限和再现性限，见表2。

表2  方法的重复性限和再现性限

| wSi，% | 0.0008 | 0.0033 | 0.010 | 0.048 | 0.099 | 0.45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r，% | 0.0002 | 0.0005 | 0.0011 | 0.0028 | 0.0055 | 0.025 |
| R，% | 0.0003 | 0.0008 | 0.0013 | 0.0031 | 0.0061 | 0.027 |

15、增加了试验报告条款

按照国家标准GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求，新增了试验报告条款。

四、 标准水平分析

经查，本标准目前尚无相应的国际标准。本标准具有较高的灵敏度和重现性，操作简单、快速，测定范围广，能满足钽铌及合金、化合物生产发展的要求，符合我国现阶段的具体实际，达到国内先进水平。

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

与有关的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突。

六、重大分歧意见的处理和依据

无。

七、标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议该标准为推荐性国家标准。

八、贯彻标准的要求和措施建议

无。

九、废止现有有关标准的建议

- 自本部分实施之日起，可代替GB/T 15076.6-1994《钽铌化学分析方法 钽中硅量的测定》。

十、其他应予说明的事项

无。

十一、预期效果

本部分在GB/T 15076.6-1994《钽铌化学分析方法 钽中硅量的测定》标准基础上进行了合理修订，并结合我国钽铌生产企业和使用加工企业的生产工艺技术水平，经过调研在分析检测的实际水平上确定的。本标准具有操作简便、快速的特点，分析结果准确、可靠。本部分将是我国目前较为先进的钽铌中硅含量的分析标准，能满足我国钽铌及合金、化合物技术发展的客观要求，代表了我国在该领域的先进性水平，符合我国现阶段的具体实际。本部分颁布执行后，将进一步规范钽铌中硅含量的分析检验工作，更好地指导相关行业钽铌及合金、化合物的分析检测和应用水平；对钽铌及合金、化合物的未来发展及其产品质量控制、公平交易方面具有重要的指导意义和社会效益。因此在本部分实施后，可以积极向生产、加工和使用企业及国内外用户推荐采用本标准。

《钽铌化学分析方法  第6部分：硅含量的测定》标准编制组

2018-6-30