前    言

GB/T 8151《锌精矿化学分析方法》分为xx个部分：

——第1部分：；

——第2部分：；

——第3部分：；

——第4部分：；

——第5部分：；

——第6部分：；

——第7部分：；

——第8部分：；

——第9部分：；

——第10部分：；

——第11部分：；

——第12部分：；

——第13部分：；

——第14部分：；

——第15部分：；

——第16部分：；

——第17部分：；

——第18部分：；

——第19部分：；

——第20部分：；

——第21部分：；

本部分为GB/T 8151 的第xx部分。

本部分按照GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)归口。

本部分负责起草单位：防城港出入境检验检疫局。

本部分参加起草单位：

本部分主要起草人：

## 锌精矿化学分析方法

## 第xx部分：汞量的测定  固体进样直接法

范围

本部分规定了锌精矿中汞量的测定方法。

本部分适用于锌精矿中汞量的测定。测定范围（质量分数）：0. 50 μg /g~150 μg /g。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

SN/T 3511 矿物中汞的测定 固体进样直接测汞法通则

方法提要

在氧气气氛中，试样在分解炉中经干燥和高温热分解后，汞被原子化，汞蒸气被氧气流带入单波长光学吸收池，在波长253.7 nm 处测量汞的吸光度（峰高或峰面积），采用标准曲线法计算汞量。

试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂，所用水均为符合GB/T 6682规定的一级水或相当纯度的水。

- 硝酸（ρ=1.42 g/mL）。

- 硝酸 (1+19)。

- 重铬酸钾溶液（10g/L）：称取1g重铬酸钾溶于100 mL水中。

- 汞标准贮存溶液：称取1.354g预先用五氧化二磷干燥24 h的二氯化汞，溶于少量水中，加入50 mL

硝酸（4.1）、10 mL重铬酸钾溶液（4.3），用水定容至1000 mL，混匀。此溶液每毫升含汞1000 μg。或者直接使用有证标准物质。

- 汞标准溶液A：准确移取10.00 mL汞标准贮存溶液（4.4）于100 mL的容量瓶中，加入1mL重铬

酸钾溶液（4.3），用硝酸（4.2）定容，混匀。此溶液每毫升含汞100 μg。

- 汞标准溶液B：准确移取10.00 mL汞标准溶液A（4.5）于100 mL的容量瓶中，加入1 mL重铬酸

钾溶液（4.3），用硝酸（4.2）定容，混匀。此溶液每毫升含汞10 μg。

4.7  氧气 （≥99.99％）。

仪器

直接测汞仪：汞检测下限不大于0.50 ng，上限不小于10000 ng。

试样

按照SN/T 3511的要求制备试样。

分析步骤

7.1 试料

称取0.05 g - 0.10 g试样，精确至0.0001 g。

7.2 测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

7.3 测定

测定前必须对仪器进行空白测定，即在不进样品的情况下进行测试。当空白吸光值小于0.0003时，可进行样品测试；否则应重复测定仪器空白值至满足要求。将试料（7.1）置于样品舟中，试料的分解温度设为800 ℃，分解时间为330 s，其余参数按照仪器推荐的值进行设定（参见附录表A.1），在测汞仪上于253.7 nm处测定试料中汞的吸光度，从标准曲线上读取试料中汞的质量。

  - 工作曲线的绘制

按表1分别移取汞标准溶液置于一组100 mL容量瓶中，分别加入1 mL重铬酸钾溶液（4.3），用硝酸（4.2）定容，混匀，得到汞标准工作溶液，浓度分别为0 μg/ mL，0.50 μg/ mL，2.00 μg/ mL，10.00 μg/ mL，50.00 μg/ mL，100.00 μg/ mL。分别吸取100 μL汞标准工作溶液于样品舟中，在测汞仪上测量汞的吸光度（测量参数与试料的一致），每个标准工作溶液重复测量2次，取其平均值，以相应汞的质量（ng）为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

表1 汞标准工作溶液配制表

| 序号 | 移取的汞标准溶液代号 | 移取的汞标准溶液浓度（μg/ mL） | 移取体积（mL） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | - | - | 0 |
| 1 | 4.6 | 10.00 | 5 |
| 2 | 4.6 | 10.00 | 20 |
| 3 | 4.5 | 100.00 | 10 |
| 4 | 4.4 | 1000.00 | 5 |
| 5 | 4.4 | 1000.00 | 10 |

- 分析结果的计算

汞的含量以质量分数wHg计，数值以μg /g表示，按公式(1)计算：

式中：

m  —— 从标准曲线上查得的汞的质量，单位为纳克(ng)；

m0  —— 试料的质量，单位为克(g)。

计算结果保留三位有效数字，若计算结果＜1时，计算结果保留两位有效数字。

- 精密度

9.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限( r )，超过重复性限( r )的情况不超过5%，重复性限( r )按表1数据采用线性内插法求得。

表1 重复性限

| wHg （μg /g） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r（μg /g） |  |  |  |  |  |

9.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限( R )，超过再现性限( R )的情况不超过5%，再现性限（R）按表2数据采用线性内插法求得。

表2 再现性限

| wHg（μg /g） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R （μg /g） |  |  |  |  |  |

- 试验报告

本章规定试验报告所包括的内容。至少应给出以下几个方面的内容：

——试样；

——使用的标准 GB/T 8151.xx—xxxx;

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

（资料性附录）
推荐的仪器参数

固体进样直接测汞仪（汞齐化型）测定锌精矿中汞含量推荐的测量条件如表A.1所示：

表A.1仪器测量条件

| 干燥温度 ( ℃ ) | 300 |
| --- | --- |
| 干燥时间 ( s ) | 30 |
| 分解温度 ( ℃ ) | 800 |
| 分解时间 ( s ) | 330 |
| 催化管加热温度 ( ℃ ) | 615 |
| 驱气吹扫管路时间 ( s ) | 60 |
| 齐化管加热温度 ( ℃ ) | 900 |
| 齐化管加热时间 ( s ) | 12 |
| 信号记录 ( s ) | 30 |
| 载气流量 ( mL/min ) | 200 |

________________________

# Text boxes

ICS 77.120.30

H 13

中华人民共和国国家标准

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

××××-××-××实施

××××-××-××发布

锌精矿化学分析方法

第xx部分：汞量的测定

固体进样直接法

## Methods for chemical analysis of zinc concentrates—

## Part xx : Determination of mercury content—

## Solid sampling and direct mercury analysis method

（征求意见稿）

GB/T 8151. ××—××××