有色金属行业标准

《平板型太阳能集热器板芯用铜集热管》

（工作组讨论稿）编制说明

1. 任务来源

根据《工业和信息化部办公厅关于印发2016年第四批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科［2016］214号），有色金属行业标准《平板型太阳能集热器板芯用铜集热管》（计划编号2016-1954T-AH）由全国有色金属标准化技术委员会负责归口，由铜陵宏安太阳能科技有限公司牵头起草。标准制定完成年限2019年。

2. 行业现状

太阳能集热器作为一种绿色、节能、环保产品正受到消费者的普遍欢迎，行业前景广阔。平板型太阳能集热器是太阳能集热器中的一种。其工作原理是：和铜集热管焊接成一体的吸热膜将太阳能转换成热能，通过铜集热管中的传热工质进行热交换。平板型太阳能集热器虽已广泛应用，但国内太阳能行业技术标准需进一步完善。其中，影响平板型太阳能集热器热交换效率的关键部件之一的铜集热管，国内目前尚无相应行业标准。行业内，铜集热管技术不统一、通用性差，没有统一的技术依据。制定《平板型太阳能集热器板芯用铜集热管》行业标准有利于进一步规范太阳能行业的发展，为铜集热管的制作方和使用方提供统一的技术依据。

3. 编制过程

在全国有色金属标准化技术委员会秘书处的组织协调下，于2017年5月成立《平板型太阳能集热器板芯用铜集热管》行业标准制定工作组。标准制定计划任务书下达后，铜陵宏安太阳能科技有限公司成立了标准编写组，确定了标准的主要起草人，制定了标准制定的工作计划、进度和要求。

本标准的起草阶段，编制组成员对国内外相关标准、文献资料进行了收集、查阅、整理并对产品的要求或技术指标进行了研讨；通过与多用户、制造同行充分沟通；形成标准草案。2017年5月至12月工作组先后组织召开了五次标准草案讨论会，逐章逐条对标准草案进行讨论，根据标准编写组的意见，通过整理、归纳和优化，对标准草案进行修改和完善，形成了目前的标准工作组讨论稿。

4. 标准编制原则和主要内容

4.1 编制原则

本标准按GB/T 1.1-2009给出的原则编写。本标准和太阳能行业相关标准及有色金属原材料行业相关标准协调配套。

4.2主要内容

本标准规定了《平板型太阳能集热器板芯用铜集热管》的术语和定义、要求、标记、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和质量证明书等。

术语和定义主要对《平板型太阳能集热器板芯用铜集热管》的流道、铜集热管进行了定义。未定义的专业术语在相关引用标准中均有表述。如：GB/T 12936-2007、GB/T 16866-2006、GB/T 26974-2011中确立的术语和定义。

要求,主要包含铜集热管的一般要求、铜管材的牌号、状态和规格、铜集热管的标记、外观、铜管材的化学成分、铜管材的性能、铜管材的外形尺寸允许偏差、铜集热管的结构和尺寸、铜集热管的耐压。

5. 关键参数的确定

平板型太阳能集热器板芯用铜集热管为平板型太阳能集热器热传导的流体通道。关键参数主要有铜集热管的化学成分、性能、外形尺寸允许偏差、耐压。

5.1 铜管材的牌号、状态、种类、规格的确定

铜管材的牌号确定为（T2、TU1、TU2、TP1、TP2）。铜管材的供货状态确定为：硬（H04）、1/2硬（H02）、软化退火（060）、退火（050）。本标准将铜管材的种类确定为直管。和直管比较，盘管在制造铜集热管的工艺过程中需要拉直工序，工艺稳定性差，所以本标准将盘管未列其中。国内目前平板型太阳能集热器的轮廓采光面积大多在1.45 m2～5.00 m2区间，本标准将铜管材规格确定为：公称外径φ6 mm～φ30 mm；公称壁厚0.5mm～2.0mm；公称长度300mm～10000mm，根据铜集热管的外形尺寸实现定（倍）长度直接供货，保证铜集热管焊接前同类零件尺寸的一致性。

5.2 铜管材化学成分的确定

纯铜和磷脱氧铜中的银化合物对管材的热传导有不利影响，所以对T2、TP1、TP2的化学成分作如下特殊规定：Cu≥99.9%（GB5231中为Cu＋Ag≥99.9%）；铜集热管中液体传热工质泄漏是平板型太阳能集热器的重大质量缺陷。为保证平板型太阳能集热器的产品质量，对TP1、TP2磷脱氧铜管材增加氢脆检验。磷脱氧铜尤其经焊接后的磷脱氧铜管材易产生氢脆，这样会导致铜集热管应力集中延迟开裂。

5.3 铜管材性能的确定

铜集热管的物理性能要求和“空调与制冷设备用铜合金无缝管”基本一致，所以铜集热管用铜管材的物理性能参照GB/T 17791-2017《空调与制冷设备用铜合金无缝管》确定为室温力学性能（抗拉强度、伸展率）、工艺性能（扩口试验、压扁试验可二选一）、平均晶粒度。

5.4 铜管材的外形尺寸允许偏差的确定

圆形铜管材的总体加工工艺性优于矩（方）形铜管材，目前太阳能行业内在加工平板型太阳能铜集热管的过程中基本都使用圆形截面形状的铜管材。考虑到平板型太阳能集热器个别使用方的个性化需求和标准的可操作性，本标准对铜管材的截面形状作如下规定：铜管材的截面形状推荐使用圆形，矩（方）形管材由供需双方协商确定。

5.4.1 铜管材的平均外径和壁厚的允许偏差的确定

本标准确定的铜管材平均外径和壁厚允许偏差与GB/T 16866-2006、GB/T 17791-2017中规定值对照说明；

本标准 铜管材的平均外径和壁厚允许偏差                    单位：mm

| 平均外径 |  | 壁厚 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸范围 | 允许偏差 | 0.5～0.6 | ＞0.6～0.8 | ＞0.8～1.0 | ＞1.0～1.5 | ＞1.5～2.0 |
|  |  | 允许偏差 |  |  |  |  |
| 6～16 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.08 | ±0.09 |
| ＞16～20 | ±0.06 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.09 | ±0.10 |
| ＞20～30 | ±0.08 | ±0.06 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.10 |

GB/T 16866-2006 铜管材的平均外径和壁厚允许偏差               单位：mm

| 平均外径 |  | 壁厚 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸范围 | 允许偏差（高精级） | 0.2～0.4 | ＞0.4～0.6 | ＞0.6～0.9 | ＞0.9～1.5 | ＞1.5～2.0 |
|  |  | 壁厚允许偏差（±）/%（高精级） |  |  |  |  |
| 3～15 | ±0.05 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 |
| ＞15～25 | ±0.06 | —— | 10 | 9 | 7 | 6 |
| ＞25～50 | ±0.08 | —— | 10 | 10 | 8 | 6 |

GB/T 17791-2017 铜管材的平均外径和壁厚允许偏差               单位：mm

| 平均外径 |  | 壁厚 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸范围 | 允许偏差 | 0.25～0.4 | ＞0.4～0.6 | ＞0.6～0.8 | ＞0.8～1.5 | ＞1.5～2.0 |
|  |  | 允许偏差 |  |  |  |  |
| 4～15 | ±0.05 | ±0.03 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.08 | ±0.09 |
| ＞15～20 | ±0.06 | ±0.03 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.09 | ±0.10 |
| ＞20～30 | ±0.08 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.10 |

通过上述表格对照，本标准铜管材的平均外径和壁厚允许偏差的规定值基本和标准GB/T 16866-2006、GB/T 17791-2017协调一致，只是尺寸范围分档根据太阳能行业的现状和GB/T 16866-2006、GB/T 17791-2017有所不同。

5.4.2 铜管材（直管）定尺长度允许偏差的确定

本标准确定的铜管材（直管）定尺长度允许偏差与GB/T 16866-2006、GB/T 17791-2017中规定值对照说明；

本标准 直管定尺长度允许偏差                           单位：mm

| 公称长度 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 300～1000 | ＋2 0 |
| ＞1000～1800 | ＋3 0 |
| ＞1800～4000 | ＋6 0 |
| ＞4000～10000 | ＋10 0 |

GB/T 16866-2006 直管定尺长度允许偏差                           单位：mm

| 公称长度 | 公称长度允许偏差，不大于 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 外径≤25 | 外径＞25～100 | 外径＞100 |
| ≤600 | 2 | 3 | 4 |
| ＞600～2000 | 4 | 4 | 6 |
| ＞2000～4000 | 6 | 6 | 6 |
| ＞4000 | 12 | 12 | 12 |

GB/T 17791-2017 直管定尺长度允许偏差                           单位：mm

| 公称长度 | 允许偏差（较高精度） |
| --- | --- |
| 400～600 | ＋2 0 |
| ＞600～1800 | ＋3 0 |
| ＞1800～4000 | ＋6 0 |
| ＞4000～10000 | ＋10 0 |

通过上述表格对照，本标准铜管材（直管）长度允许偏差的规定值和标准GB/T 16866-2006相比，精度略有提高；和标准GB/T 17791-2017协调一致。尺寸范围分档根据太阳能行业的现状和GB/T 16866-2006、GB/T 17791-2017有所不同。这些主要是基于保证焊接后的铜集热管对角线公差和平面翘度公差。根据平板型太阳能轮廓采光面积，对长度小于4000mm的直管可直接进入铜集热管的焊接工序，所以对直管长度允许偏差要求略有提高。

5.4.3未退火的直管圆度的确定

本标准未退火的直管圆度的规定值和标准GB/T 16866-2006、GB/T 17791-2017协调一致。标准GB/T 16866-2006、GB/T 17791-2017中对未退火直管圆度的规定值能够满足平板型太阳能集热器后续的铜集热管和吸热膜的焊接要求。

5.4.4未退火的直管直度的确定

本标准确定的未退火的直管直度与GB/T 16866-2006、GB/T 17791-2017中规定值对照说明。

本标准 未退火的直管直度                             单位：mm

| 公称外径 | 每米直度，不大于 |
| --- | --- |
| 6～16 | 1.5 |
| ＞16～20 | 1.8 |
| ＞20～30 | 2.0 |

GB/T 16866-2006 未退火的直管直度                             单位：mm

| 公称外径 | 每米直度（高精度），不大于 |
| --- | --- |
| ≤80 | 3 |
| ＞80～150 | 5 |
| ＞150 | 7 |

GB/T 17791-2017 直管的弯曲度                             单位：mm

| 长度 | 最大弯曲度 |
| --- | --- |
| 400～1000 | 3 |
| ＞1000～2000 | 5 |
| ＞2000～2500 | 8 |
| ＞2500～3000 | 12 |
| 注：长度大于3000mm的管子，全长中任意部位每3000mm的最大弯曲度为12mm |  |

通过上述表格对照，本标准未退火直管直度的规定值和标准GB/T 16866-2006、GB/T 17791-2017相比，精度均有提高；尺寸范围分档根据太阳能行业的现状和GB/T 16866-2006、GB/T 17791-2017也有所不同。这些主要是基于保证铜集热管和吸热膜进行自动化的铜铝复合压力焊、超声波焊、激光点焊的焊接可靠性。因为直管的直度和圆度这些形状位置公差直接影响铜集热管和吸热膜的焊接质量，所以本标准中对直管的直度和圆度的要求较高。

5.5 铜集热管耐压的确定

耐压是铜集热管的物理性能、化学性能、焊接质量的综合性关键指标。考虑到铜集热管铜管材公称壁厚、液体传热工质的热胀冷缩等因素，铜集热管耐压标称值确定为0.6MPa；加权安全因素，耐压实验压力确定为1.5×0.6MPa=0.9MPa。0.6MPa的耐压标称值及0.9MPa实验值均和现行太阳能行业标准或国家标准协调一致。出厂检验和型式检验均需检验铜集热管的耐压。铜集热管的耐压值出厂检验为全检。

6.技术经济论证，预期的经济效果

6.1 平板型太阳能集热器板芯用铜集热管的各项要求均得到权威检测机构的检测认可。

6.2平板型太阳能集热器虽已广泛应用，但影响热交换效率的关键部件之一的铜集热管无相应行业标准。本标准的制订，推动了太阳能产业的标准化和技术进步；加速新产品的开发和推广；为平板型太阳能集热器板芯用铜集热管的制造方和使用方提供了统一的技术依据。

6.3 本标准的制定填补了国内平板型太阳能集热器板芯用铜集热管产品标准的空白。

7. 与国际标准、国外同类标准水平的对比情况

尚未发现相同或相近的国际标准和国外先进标准。无相关测试数据对比情况。

8. 与国内有关现行法律、法规和强制性标准的关系

该标准符合国家有关法律、法规的要求，与现行强制性标准协调一致。

9. 重大分歧意见的处理经过和依据

无

10. 标准实施贯彻的建议

建议由全国有色金属标准化技术委员会组织安排，将本标准作为推荐性行业标准实施。建议在标准批准发布后借助专业杂志、标准化网、相关专业技术展览会、技术交流会等媒体和论坛发布消息、解读标准。建议向平板型太阳能集热器板芯用铜集热管制造单位和使用单位及太阳能产业链上、下游相关单位寄送标准文本进行标准的宣贯，使同行相关人员尽快熟悉、使用本标准。建议2020年颁布实施本标准。