ICS XXX

H61

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB/T 13587—XXXX

代替GB/T 13587—2006

铜及铜合金废料

Scraps of copper and copper alloys

（预审稿 20190319P）

20XX-XX-XX发布

20XX-XX-XX实施

| 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会 | 发 布 |
| --- | --- |

前      言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 13587-2006《铜及铜合金废料》。本标准与GB/T 13587-2006相比，主要有如下变动：

——适用范围改为“本标准适用于国内的铜废料贸易及有色金属熔炼企业、加工制造企业作为原材料利用的铜废料回收与贸易”；

——增加了术语和定义；

——铜废料分类：原标准分为类别、组别、铜废料名称；本次修订分为类别、铜废料名称；

——铜废料的分类方式：原标准按照铜废料的物理形态以及铜废料的存在方式将铜废料分为八类；本次修订将按照铜废料的物理形态及化学成分分为七类：纯铜废料、黄铜合金废料、其他铜合金废料、水箱类铜废料、切片类铜废料、废电线电缆、铜铝复合废料等；

——对铜废料的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存、质量证明书等均作了适当的修改。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：广东兴奇金属有限公司。

本标准参加起草单位：佛山市华鸿铜管有限公司、宁波长振铜业有限公司、安徽鑫科铜业有限公司、安徽楚江科技新材料有限公司等。

本标准主要起草人：

本标准所代替版本的历次发布情况为：

——GB/T 13587—1992；

——GB/T 13587—2006。

铜及铜合金废料

1		范围

本标准规定了铜及铜合金废料（以下简称铜废料）的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存和质量证明书等。

本标准适用于国内的铜废料贸易及有色金属熔炼企业、加工制造企业作为原材料利用的铜废料回收与贸易。

2		规范性引用文件

下列文件中所包含的条款，通过本文件的引用而成为本文件的条款。凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

| GB/T 5121 | 铜及铜合金化学分析方法 |
| --- | --- |
| GB/T 5231 | 加工铜及铜合金牌号和化学成分 |
| GB/T 8170 | 数值修约规则与极限数值的表示和判定 |
| GB/T 11086 | 铜及铜合金术语 |
| GB/T 27683 | 易切削铜合金切削废屑回收规范 |
| YS/T 482 | 铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法 |
| YS/T 483 | 铜及铜合金分析方法 X射线荧光光谱法（波长色散型） |
| YS/T 949 | 废旧有色金属术语定义 |

3		术语和定义

GB/T 11086、YS/T 949界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1	铜及铜合金废料 scarps of copper and copper alloys

在生产过程中所产生的、或者消费使用过程中失去原用途或使用功能的含有铜及铜合金成分的、可供熔炼企业或加工制造企业回收与再利用的原料。

3.2	金属回收率 metal yield

扣除包括水份在内的所有夹杂物及铜的化合物后，该检查批次中铜及铜合金的净质量在铜废料总质量中所占的比例。

3.3	夹杂物 foreign substances

在产生、收集、包装和运输过程中混入铜废料中的其他物质（不包括废料的包装物及在运输过程中使用的其他物质）。

3.4	水份 moisture

因制造、使用或运输过程等原因而附着在铜废料上，且在交货时仍未脱除的任何液体（单相或多相）在该检查批次中的质量占铜废料总质量的比例。

3.5	铜元素含量copper content

铜废料代表样直接检测的铜元素含量或熔融后铸锭的铜元素含量。

4    分类

4.1  铜及铜合金废料分类

本标准按照铜废料的物理形态及化学成分将铜废料分为七类，如表1所示。

表1 铜及铜合金废料分类

| 铜废料分类 | 铜废料名称 |
| --- | --- |
| Ⅰ类 | 纯铜废料 | 漆包线 | 变压器铜 | 马达铜 |  |
| Ⅱ类 | 黄铜合金废料 | 黄铜铸件 | 黄铜弹壳 | 黄铜混合料 |  |
| Ⅲ类 | 其它铜合金废料 | 青铜废料 | 白铜废料 | 高铜合金废料 | 镀白铜废料 |
|  |  | 铜合金屑 |  |  |  |
| Ⅳ类 | 水箱类铜废料 | 铜铝水箱 |  |  |  |
| Ⅴ类 | 切片类铜废料 | 含铜切片 |  |  |  |
| Ⅵ类 | 废电线电缆 | 废电线 | 废电缆 |  |  |
| Ⅶ类 | 铜铝复合废料 | 铜铝复合线 | 铜铝复合板 |  |  |

4.2  品质要求

各铜废料品种的品质要求如表2所示。

表2 铜及铜合金废料的品质要求

| 类别 | 铜废料名称 | 品质要求 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ 类 ： 纯 铜 废 料 | 漆包线 | 1级：纯漆包线，无夹杂物，线径较大，表面的漆较少；铜元素含量≥99.95%；金属回收率≥96% 2级：纯漆包线，无夹杂物，线径较小，表面的漆较多；铜元素含量≥99.95%；96%＞金属回收率≥94% 3级：表面有绝缘纸等夹杂物；铜元素含量≥99.95%；94%＞金属回收率≥92% |
|  | 变压器铜 | 将废旧变压器解体后所获得的含铜部分构成的废料 1级：不含纸屑，铜元素含量≥99.8%；金属回收率≥96% 2级：含有纸屑，铜元素含量≥99.8%；96%＞金属回收率≥94% 3级：含有纸屑、纱布等夹杂物，铜元素含量≥99.8%；94%＞金属回收率≥90% |
|  | 马达铜 | 将废旧马达解体后所获得的含铜部分构成的废料 1.铜元素含量≥99.5%；金属回收率≥92% 2.铜元素含量≥99.5%；92%＞金属回收率≥90% |
| Ⅱ 类 ： 黄 铜 合 金 废 料 | 黄铜铸件 | 由黄铜铸造的机械零件构成的废料；不允许含有复杂锰黄铜、复杂铝黄铜；不允许含有硅青铜、铝青铜、锰青铜；不允许有含量超过15%的镀镍材料；铸件长度≤300mm；牌号和成分由供需双方商定 |
|  | 黄铜弹壳 | 由发射过的黄铜子弹壳、炮弹壳构成的废料；不含雷管，不允许带弹头、铁和其他任何夹杂物；牌号和成分由供需双方商定 |
|  | 黄铜混合料 | 由多种黄铜铸件、轧制件、挤压件等混合而成的废料，可以含有镀层黄铜 |
| Ⅲ 类 ： 其 他 铜 合 金 废 料 | 青铜废料 | 由废青铜组成的废料，不允许含有车屑、磨屑等 1级：单一牌号的青铜废料，夹杂物含量＜1% 2级：由同一合金系列的两种及以上不同牌号的青铜废料混合而成，如锡青铜的若干个牌号混合的废料，夹杂物含量＜1% 3级：由两种及以上不同合金系列的青铜废料混合而成，如锡青铜和铝青铜混合的废料，夹杂物含量＜1% |
|  | 白铜废料 | 由白铜管（不可封闭）、棒、线、薄片、金属板、板坯、边角料或其它经过锻造的废件构成的废料（铸件、阀门、浇冒口等，根据协议可以包括在内，但需分别包装） 1级：单一牌号的白铜废料；夹杂物含量<1% 2级：由同一合金系列的两种及以上不同牌号的白铜废料混合而成，如锌白铜的若干个牌号混合的废料，夹杂物含量＜1% 3级：由两种及以上不同合金系列的白铜废料混合而成，如锌白铜和铝白铜混合的废料，夹杂物含量<1% |
|  | 高铜合金废料 | 由高铜合金板料、棒料、线料、零件、边角料等构成的废料 1级：单一牌号的高铜合金废料，夹杂物含量＜1% 2级：由同一合金系列的两种及以上不同牌号的高铜合金废料混合而成，如铍铜的若干个牌号混合的废料，夹杂物含量＜1% 3级：由两种及以上不同合金系列的高铜合金废料混合而成，如铍铜和钛铜混合的废料，夹杂物含量＜1% |
|  | 镀白铜废料 | 表面镀有一层金属锡、镍、锌等银白色金属的铜及铜合金废料。 1.镀白磷铜废料 2.镀白白铜废料 3.镀白高铜合金废料 |
|  | 铜合金屑 | 由铜合金经切削、磨削、锯切等加工而产生的废料。 1级：单一牌号的铜合金屑，不含水份和夹杂物 2级：单一牌号的铜合金屑，夹杂物含量<3%，允许含少量的水份 3级：由两种及以上牌号混合的铜合金屑，不含水份和夹杂物 4级：由两种及以上牌号混合的铜合金屑，夹杂物含量<3%，允许含少量的水份 其中易切削铜合金屑需符合GB/T 27683的规定 |
| Ⅳ 类 ： 水 箱 类 铜 废 料 | 铜铝水箱 | 由各种车辆铜铝水箱构成的废料。 1级：去掉所有的铁件，铜元素含量≈45%；铝元素含量≈53% 2级：带铁铜铝水箱，铜元素含量≈48%；铝元素含量≈44%；铁元素含量≈6% |
| Ⅴ 类 ： 切 片 类 铜 废 料 | 含铜切片 | 由中速分离技术产生的重金属，包括铜、黄铜、锌、无磁性不锈钢和铜线；废料必须干燥，不过度氧化；其中含其它金属、非金属杂质的种类及百分比、夹杂物的含量应由买卖双方商定 |
| Ⅵ 类 ： 废 电 线 电 缆 | 废电线 | 由废弃的、不再具备原用途或者使用功能的电线组成的含铜废料 1级：同一名称、同一规格的废电线 2级：同一名称、不同规格的混合废电线 3级：不同名称、不同规格的混合废电线 |
|  | 废电缆 | 由废弃的、不再具备原用途或者使用功能的电缆组成的含铜废料 1级：同一名称、同一规格的废电缆 2级：同一名称、不同规格混合废电缆 3级：不同名称、不同规格的混合废电缆 |
| Ⅶ 类 ： 铜 铝 复 合 废 料 | 铜铝复合线 | 由铜铝复合而成的复合线材构成的废料 |
|  | 铜铝复合板 | 由铜铝复合而成的复合板材构成的废料 |

5    要求

5.1  铜废料应按照本标准规定的类别和铜废料名称（级别）进行回收和贸易，不同的类别和铜废料名称（级别）不应相互混合。本规定未列入的其他铜废料，可根据其物理形态及化学成分归入相近的类别中，具体见表2所示。

5.2	本标准对铜废料的牌号一般不作规定，由供需双方协商确定，并在合同中注明。如供需双方对牌号或化学成分有异议时，则应当参照GB/T 5231协商解决。

5.3	块状铜废料单件的最大外形尺寸，本标准不作具体规定，但可在不妨碍运输的情况下，由供需双方协商确定，并在合同中注明。

5.4	铜废料表面的夹杂物应尽量予以清除。

5.5	混入铜废料中的文物，应按照国家有关规定处理。

5.6	废旧武器零部件应由供方做安全检查处理后方可供货。

5.7  铜废料中不允许混有密封容器、易燃、易爆物品、有毒、腐蚀性、医疗废物和带有放射性物品。

5.8  超出本标准规定的或需方有其他要求时，可由供需双方协商确定，并在合同中注明。

6    试验方法

6.1	铜废料的供应方式、外形尺寸、扣除夹杂物及水份含量的方法由供需双方协商确定，并在合同中注明。

6.2	一般用感官判断类别和铜废料名称（级别）。

6.3	铜废料的洁净程度用目视检验。

6.4	铜废料的化学成分分析可以按照GB/T 5121、YS/T 482及YS/T 483规定的方法进行，供需双方有异议时，可以协商确定分析方法。但仲裁分析方法应按照GB/T 5121规定的方法进行。

6.5	混合料的化学成分分析方法和处理方式由供需双方协商确定。

7	检验规则

7.1	检验流程

本标准规定的铜废料应当按照图1规定的流程验收。

不合格

合格

图1 验收流程

7.2	组批

铜废料应成批提交检验，每批应由同一类别、同一铜废料名称、同一级别组成，批重不限。

7.3	取样

铜废料的取样方法由供需双方协商。

7.4	结果修约

铜废料的铜元素含量、金属回收率等试验结果的数值修约按照GB/T 8170的规定进行。

7.5	检查和验收

7.5.1铜废料应由供方技术监督部门进行检验，也可委托其他检验部门进行检验，确保其质量符合本标准的规定，并填写质量证明书。

7.5.2 需方应对收到的铜废料按照本标准以及合同的规定进行检验，如检验结果与本标准以及合同的规定不符时，应单独封存，并在收到货物之日起15天内向供方提出，由供需双方协商解决。

7.5.3	其他相关事宜由供需双方协商。

8  标志、包装、运输和贮存、质量证明书

8.1 标志

每批次铜废料均要附有标签，其上注明：

a.供方名称；

b.铜废料类别、铜废料名称、级别（若有）；

c.批号；

d.批重；

e.本标准编号。

8.2 包装

8.2.1 经供需双方协商确定，铜废料可以打包或压块方式供货。

8.2.2 碎料应有包装，包装方式、尺寸和重量由供需双方协商确定，并在合同中注明。

8.3 运输和贮存

8.3.1 运输方式由供需双方协商确定，并在合同中注明。

8.3.2	不同类别的铜废料在运输过程中不应混装。

8.3.3 铜废料在运输、装卸、堆放过程中，严禁混入爆炸物、易燃物、垃圾、腐蚀物和有毒、放射性物品，也不得用被以上物品污染的装卸工具装运，有特殊要求时，应有防雨、防雪、防火设施。

8.4 质量证明书

每批铜废料交货时，必须附有质量证明书，其上写明：

a.供方名称；

b.铜废料类别、铜废料名称、级别（若有）；

c.批号及批重；

d.出厂日期；

e.检验结果；

f.质量监督部门的印记；

g.本标准编号。

# Text boxes

来料过磅称重

来料检验

化学成分

夹杂物

金属回收率

表观特征

启动不合格审批流程

接  收