国标《球形钼粉》的编制说明

一、工作简况

1. 立项目的和意义

球形钼粉广泛应用于航空航天和汽车发动机的高速耐磨件的等离子表面喷涂焊接、电子元件精密成形、高性能靶材和3D打印等领域。它是以传统粉末冶金法生产的钼粉为原料，制备的一大类高附加值和高技术含量的特殊钼粉产品，其质量直接决定着三大后续应用领域的工艺稳定和产品性能。属于新材料产业“十三五”发展规划中的“稀有金属材料”高技术含量深加工材料。它具有大粒度、高松装密度、高流动性、形貌圆整等一系列显著的理化性能，在高端表面喷涂、先进靶材生产、3D打印领域具有不可替代性。

目前国外球形钼粉成分含量为99.95%，粒度：20(m～150(m，松装密度：3.0g/cm3～6.0g/cm3。粉末流动性：10s/50g～30s/50g。球形钼粉折合原料钼粉用量在200吨～400吨，市值超亿元。

目前国内钼金属厂家已经形成了成熟的球形钼粉生产技术，处于批量化生产阶段，产品的未来发展趋势良好，但各自形成的企业标准不同，产品的型号、规格、性能等差异较大，导致使用效果各异。加之美国、日本、德国、奥地利等球形钼粉主要生产及使用区域尚未形成较为规范的国际、国家或行业标准。

通过制定国家标准《球形钼粉》，对规范国内球形钼粉生产、使用、贮存和运输，引领钼金属加工业不断发展，在国内形成产业优势具有重要的指导意义。同时，对钼金属加工领域实施“中国制造”或“中国创造”的飞速发展，促进我国钼金属产品在国内外市场上的竞争和产品出口，具有极大的政治意义、社会效益和经济效益。

本标准的制定不但符合《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》中，包括难熔金属在内的基础原材料相关材料及其关键技术的发展需求，而且为钼及钼合金的增材制造和重大装备的表面处理提供稳定的原材料前驱体质量规范，对引领钼金属加工业及其相关产业的发展，具有重要的指导意义。

2 任务来源及计划要求

根据国标委综合【2017】128号《国家标准委关于下达2017年第四批国家标准制修订计划的通知》的要求，国家标准《球形钼粉》的制定工作由金堆城钼业股份有限公司负责起草，计划编号为20173522-T-610，项目完成年限为2019年12月。

3. 起草单位情况

金堆城钼业股份有限公司创建于1958年，是我国钼行业科技开发与生产等综合实力较为突出的骨干企业，是从事钼的采、选、冶、加、科、工贸一体化联合企业，公司拥有技术先进、安全环保的生产设备，生产钼炉料产品、钼化学化工制品、钼金属深加工制品等三大系列、几十种品质一流的产品。公司已形成完善的全球一体化的营销网络系统，下设销售分公司及驻港、美、欧、日等商务代表处，产品远销欧、美、东南亚、南非、澳大利亚等地区和国家。出口量占世界钼市场份额的10%左右，为陕西省重点出口创汇企业之一。

金堆城钼的三大类产品畅销国内外市场，其中钼炉料产品有焙烧钼精矿、高溶氧化钼、氧化钼压块、钼铁等；钼化工产品有钼酸铵、二硫化钼等七大类、二十余种；钼金属制品有钼棒材、钼板材、钼异型件等制品。其中，2007年焙烧钼精矿荣获“中国名牌产品”称号，2005年公司钼系列产品喜获国家质检总局“产品质量国家免检”称号，此次钼系列产品涵盖了公司钼炉料产品、钼金属产品和钼化工产品，并多次被评为陕西省名牌产品。

本公司主要原料来源于驰名中外的金堆城钼业股份有限公司生产的钼精矿。本公司具有雄厚的科技力量、先进的工艺技术、精良的生产设备、精密的监测手段，2000年底通过并实施了ISO9001-2000质量管理体系认证，奠定了“JDC”品牌系列的国内国际领先地位。

4 主要工作过程

4.1 2018年03月，在接到标准制定任务后，金堆城钼业股份有限公司立即成立了标准编制工作组，确定了各成员的工作职能和任务，制定了工作计划和进度安排，填写“推荐性行业标准项目任务书”。

4.2 2018年04月〜05月初，编制小组进行了调研工作。通过技术查询、市场调查等方式了解了球形钼粉产品的生产状况、技术指标及应用发展趋势，在广泛沟通和深入讨论基础上，确定了标准编制原则。

4.3 2018年05月底，由本标准的编制单位金堆城钼业股份有限公司形成了国家标准《球形钼粉》（征求意见稿）。

4.4 2018年6月26日～6月28日在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市召开的有色金属标准审定会和讨论会上，来自中国有色金属工业标准计量质量研究所、金堆城钼业股份有限公司、西北有色金属金属研究院、宝钛集团有限公司、徐州浩通新材料科技股份有限公司、大连博融新材料有限公司、湖南湘投金天钛金属有限公司、国核宝钛锆业股份公司、江西东鹏新材料有限责任公司等15家单位的30余名专家对国家标准《球形钼粉》（讨论稿）进行了讨论，并挂在中国有色金属标准质量信息网上征求意见。讨论稿汇总意见及意见处理表见附表。

4.5 2018年9月17日～19日在天津市召开的有色金属标准审定会和讨论会上，来自中国有色金属工业标准计量质量研究所、金堆城钼业股份有限公司、西北有色金属金属研究院、宝钛集团有限公司、国核宝钛锆业股份公司、江西东鹏新材料有限责任公司、西部新锆核材料科技有限公司、天齐锂业股份有限公司等16家单位的30余名专家对预审稿进行了认真讨论，预审会议意见见意见汇总表。会后，根据预审会的专家意见对标准进行了修改形成审定稿。

二、标准编制原则

1 明确产品参数，提高应用性能

1.1普通钼粉粒度在2.0μm ～7.5μm之间，而球形钼粉由于是二次成型颗粒，因此粒度在20(m～150(m。对于高品质靶材常选用大于45(m的球形钼粉，3D打印受制于打印设备功率常选用小于45(m球形钼粉作为原料。

1.2球形钼粉松比、流速两个指标在喷涂、精密成型领域对产品影响较大。直接决定了喷涂效率、精密成型模具填充性。因此，我们根据球形钼粉的不同用途，规定了球形钼粉松装密度、粉末流动性指标。

2本标准在制定时主要遵守四大原则：

2.1 积极采用国际标准和国外先进标准；

2.2 有利于促进技术进步,提高产品质量；

2.3 有利于合理利用资源；

2.4符合用户要求,保护消费者利益,促进对外贸易。

三、标准主要内容的确定依据

1.产品化学成分的确定

根据球形钼粉的具体用途和要求,确定本标准的化学成分。

1.1关于最低钼含量的确定：就目前用途而言，球形钼粉一般采用纯钼为原料，而根据GB/T 3461-2016《钼粉》，结合国内钼金属加工装备水平，经过广泛调研后确定产品为Mo≥99.95%。

1.2关于杂质元素含量的确定：考虑到球形钼粉主要用作高端表面喷涂、高端靶材、精密成型、3D打印领域，其杂质含量直接决定着产品的使用寿命，通过客户的不同需求和长期的生产实践，确定产品的主要杂质元素含量见表1的规定。

- 物理性能

根据球形钼粉使用领域对物理性能的要求，确定本标准的物理性能。

球形钼粉广泛应用于高端表面喷涂、高端靶材、精密成型、3D打印等领域。球形钼粉替代普通原料钼粉，提高了材料流动性、松装密度，有效提高材料使用率，提高产品质量。

2.1关于粒度的确定：就目前使用领域而言，在喷涂领域要求原料在送粉装置作用下能够均匀平稳进料，单位时间内进料量大，喷涂效率高，而且原料粒度不能太小，太细的原料在喷涂过程中容易飞扬，既影响喷涂质量又造成原料损耗。在高端靶材烧结过程中太细的原料容易过早出现液相烧结，影响烧结品质。经过广泛调研后确定产品粒度为：20(m～45(m和 45(m～150(m两种规格。

2.2关于松装密度的确定：松装密度是粉末在单位体积容器内自然松装时的质量，松装密度随颗粒尺寸的减小、颗粒非球状系数的增大以及表面粗糙度的增加而减小，可以反映出粉末的颗粒形状、颗粒密度和表面状态、粉末的粒度及粒度分布等。因而在精密成型领域考虑到模具装填性，松装密度太小压型出的工件收缩大易变性，为了确保粉末热等静压工艺及增材制造工艺能够制备出致密的钼材料，目前客户倾向于接受球形钼粉的松装密度：4.0g/cm3～6.0g/cm3。

2.3关于粉末流动性的确定：流动性是指以一定量粉末流过规定孔径的标准漏斗所需要的时间，通常采用的单位为s/50g，其数值愈小说明该粉末的流动性愈好，它是粉末的一种工艺性能，主要指粉末流动的难易程度。通常球形颗粒的粉末流动性最好，而颗粒形状不规则、尺寸小、表面粗糙的粉末，其流动性差。另外，粉末流动性受颗粒间粘附作用的影响，颗粒表面如果吸附水分、气体会降低粉末的流动性。流动性会直接影响粉末填充热等静压金属包套内粉末坯的均匀性和密实性，影响粉末床增材制造过程中粉末铺展的均匀性，流动性差的粉末可能导致增材制造过程无法完成。因此，粉末流动性是球形钼粉致密化工艺中必须明确的重要性能，尤其在喷涂领域及3D打印领域，粉末流动性直接影响生产工艺稳定性及生产效率，良好的流动性即能提高生产效率又能提高产品品质，经过广泛调研粉末流动性为：10s/50g～20s/50g。

2.4关于球形度的确定：球形钼粉的球形度的大小直接影响了颗粒的流动性和堆积性能，并显著影响粉末的流动性。根据其球形率性能测试数据和用户实际需求，确定其产品的球形率应不小于85%。

表1               （质量分数，％）

| 元 素 | PMo-1 |
| --- | --- |
| Mo，不小于 | 99.95 |
| 杂质含量， 不大于 | Fe | 0.0050 |
|  | Ni | 0.0020 |
|  | Si | 0.0020 |
|  | W | 0.020 |
|  | C | 0.0080 |
|  | O | 0.0800 |

3.外观质量

钼粉常态下呈现深灰色，球形钼粉由于是单个球形状态，具有良好流动性，应呈现松散状态，球形钼粉都是按工艺经过筛分分级后的产成品不应含有其它肉眼可见杂质，因此确定球形钼粉的外观质量为：产品呈深灰色粉末，松散无结块，无肉眼可见的机械杂质。

四、标准水平分析

本标准根据我国情况首次制定，填补了国内钼金属加工行业的一项空白，其技术指标符合用户要求，先进合理。本标准在编制过程中进行了大量的数据收集和试验测试工作，同时兼顾了国内大部分球形钼粉生产厂家的现状。

通过文献检索，网上查询，国内没有关于球形钼粉的相关国家标准。目前球形钼粉生产技术非常成熟，且国内及国外已得到大规模普及，因此迫切需要制定该产品国家标准，对球形钼粉供应作出规范。

综上所述，本标准的主要技术指标均达到国外先进球形钼粉生产企业质量水平，其综合水平达到国际先进水平。

五、与现行法律、法规、强制性国家标准相关标准协调配套情况

本标准符合我国目前法律法规的规定，同时与其他相关标准没有矛盾之处。

六、重大问题的处理经过和依据

无。

七、标准作为强制性或推荐性行业标准的建议

建议该标准作为推荐性国家标准推广使用。

八、贯彻标准的要求和措施的建议

可以向生产厂家和客户推荐采用本标准。

九、废止现行有关标准的建议

无。

十、预期效果

本标准的制定，填补了国内钼金属加工行业的一项空白，将规范国内球形钼粉的生产和使用，有利于推动钼行业的正常有序发展。按照本标准生产出的球形钼粉能够满足用户的使用要求，从技术经济角度看，提高了成品率和生产效率。从整体预期效果来看，本标准在技术指标上是先进的，应用合理。

十一、其它应注意的事项

本标准是我国钼金属制品系列标准之一，不仅规范了国内球形钼粉的生产和使用，完善了钼金属制品标准体系，而且以我国新材料产业“十三五”发展规划中的“稀有金属材料”高技术含量深加工材料为基础，体现客户利益。标准制定时充分考虑了国内外相关生产企业实际质量水平，具有充分的先进性、科学性、普遍性、广泛性和适用性，其综合水平达到国际先进水平，完全满足国内外用户、市场及我国产品进出口的需求，更有利于提高我国球形钼粉产品的国际竞争力。

通过推广采用该标准，对钼金属加工领域实施“中国制造”或“中国创造”的飞速发展，提升产品质量，促进产业发展，具有极大的政治意义、社会效益和经济效益。

编制组

2019年03月01日