ICS 77.160

H 63

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T XXX-201×

i

超 细 钼 粉

Ultrafine molybdenum powder

（讨论稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准起草单位：金堆城钼业股份有限公司、    。

本标准主要起草人：

超细钼粉

1 范围

本标准规定了超细钼粉的要求、试验方法、检验规则、包装、标志、贮运及质量证明书和合同（或订货单）内容等。

本标准适用于粉末冶金法生产的超细钼粉。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1479  金属粉末松装密度的测定  第一部分：漏斗法

GB/T 3249  难熔金属及其化合物粉末粒度的测定方法-费氏法

GB/T 4325（所有部分） 钼化学分析方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

3 要求

3.1 产品牌号

根据化学成分的不同，产品划分为YFMo-1、YFMo-2两个牌号。YFMo-1钼粉用于制备精细钼制品，YFMo-2钼粉用于活性催化用添加剂。

3.2化学成分

化学成分应符合表1规定。

表1               （质量分数，％）

| 元 素 |  | YFMo-1 | YFMo-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mo，不小于 |  | 99.96 | 99.92 |
| 杂 质 含 量 ，不 大 于 | Pb | 0.0005 | 0.0005 |
|  | Bi | 0.0005 | 0.0005 |
|  | Sn | 0.0005 | 0.0005 |
|  | Sb | 0.0010 | 0.0010 |
|  | Cd | 0.0010 | 0.0010 |
|  | Ti | 0.0010 | － |
|  | Mn | 0.0005 | － |
|  | As | 0.0010 | － |
|  | Cr | 0.0030 | － |
|  | Fe | 0.0050 | 0.0300 |
|  | Ni | 0.0020 | 0.0050 |
|  | Cu | 0.0010 | － |
|  | Al | 0.0015 | 0.0050 |
|  | Ca | 0.0015 | 0.0040 |
|  | Mg | 0.0020 | 0.0050 |
|  | W | 0.0200 | － |
|  | Si | 0.0020 | 0.0100 |
|  | P | 0.0010 | 0.0050 |
|  | C | 0.0050 | 0.0100 |
|  | O | 0.2500 | 0.3000 |
| 注：钼含量按杂质减量法计算（C、O、N元素除外）。 |  |  |  |

3.3 物理性能

费氏粒度：YFMo-1：1m～2.5m；YFMo-2：0.5m～1m。

松装密度：0.30g/cm3～1.2g/cm3。

3.4 外观质量

产品呈深灰色粉末，松散无结块，无肉眼可见的机械杂质。

3.5 其他

需方如有特殊要求，供需双方协商解决。

4 试验方法

4.1 化学成分的测定

产品化学分析方法按GB/T 4325（所有部分）的规定进行。

4.2 费氏粒度测定

产品的费氏粒度测定按GB/T 3249的规定进行。

4.3 松装密度的测定

产品的松装密度测定按GB/T 1479的规定进行。

4.4 外观质量

产品的外观质量用目视观测。

5 检测规则

5.1 检查和验收

5.1.1 产品应由供方质量检验部门进行检验，产品应符合本标准（或订货合同）规定，并填写质量证明书。

5.1.2 需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验。如检验结果与本标准（或订货合同）的规定不符时，应在收到产品之日起，45天内或销售合同规定的时间内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁物料应不少于该批产品的60%，仲裁取样在货物存放地由供需双方共同进行，仲裁机构由供需双方共同商定。

5.2 组批

产品应成批提交验收。每批产品由同一混合物料组成。每批重量由供需双协商确定。

5.3 检验项目

每批产品均应进行化学成分、物理性能、外观质量的检验。

5.4 取样

取样方法见表2。

表2

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 每批随机抽取1件 | 3.2 | 4.1 |
| 费氏粒度 | 每批随机抽取1件 | 3.3 | 4.2 |
| 松装密度 | 每批随机抽取1件 | 3.3 | 4.3 |
| 外观 | 每批随机抽取1件 | 3.4 | 4.4 |

5.5 检验结果判定

5.5.1 检验结果的数值修约和判定按GB/T 8170的规定进行。

5.5.2化学成分检验结果不符合本标准规定时，允许加倍取样重复试验，重复试验仍有一个结果不合格时，判该批不合格。

5.5.3 物理性能检验结果不符合本标准规定时，允许加倍取样重复试验，重复试验仍有一个结果不合格时，判该批不合格。

5.5.4外观质量不符合本标准规定时，判该批不合格。

6 标志、包装、贮存和运输、质量证明书

6.1 标志

产品外包装上应注明：供方名称、产品名称和牌号、批号、净重。

6.2 包装

采用真空封装，每袋不超过5kg，真空袋外放置干燥剂，放置在衬有泡沫的铁桶中。每桶净重不大于20kg。

桶上注明：供方名称、产品名称、牌号、批号、净重、毛重、出厂日期。

如有特殊要求，可用供需双方协商的包装方式。

6.3 运输

产品运输时，应防止潮湿，不得剧烈碰撞。

6.4 贮存

产品应存放于恒温、恒湿、通风，无酸碱或氧化气氛。产品存放期不宜超过三个月。

6.5 质量证明书

每批产品应附有产品质量证明书，其上注明：

a）供方名称、地址、电话、传真；

b）产品名称；

c）牌号；

d）批号；

e）净重和毛重；

f）各项分析检验结果和质检部门印记；

g）本标准编号；

h）合格证；

i）出厂日期（或包装日期）。

7 订货单（或合同）内容

合同（或订货单）应包括下列内容：

a）产品名称；

b）产品牌号；

c）要求；

d）产品净重；

e）本标准编号；

f)  其他。