ICS ××. ××. ××

H ××

前    言

本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准负责起草单位：宁波江丰电子材料股份有限公司。

本标准参加起草单位：合肥江丰电子材料有限公司、宁波江丰钨钼材料有限公司。

本标准主要起草人：姚力军、王学泽、赵泽良、袁海军、吴东青、马国成、苏美凤、陈勇军。

磁记录用铁钴钽合金溅射靶材

1 范围

本标准规定了磁记录用铁钴钽合金溅射靶材的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订单（或合同）内容。

本标准适用于垂直磁记录硬盘、磁盘用铁钴钽合金靶材。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3850  致密烧结金属材料与硬质合金密度测定方法

GB/T 4325  化学分析方法镍 、硅、铝量的测定 火焰原子光谱吸收法 原子荧光谱法电感耦合等离子体发射光谱法

GB/T 6569  弯曲强度检测

GB/T 8651  金属板材超声板波探伤方法

GB/T 13298  金属显微组织检验方法

GB/T 14265  金属材料中氢、氧、氮、碳和硫分析方法通则

GB/T 1031   产品几何技术规范(GPS)表面结构轮廓法表面粗糙度参数及其数值

ASTM F 1761 圆形磁射极板磁力线通过量的标准试验方法

JY/T 015  感耦等离子体原子发射光谱方法通则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 靶材 target

在溅射沉积技术中的阴极部分。该阴极材料在带正电荷的阳离子撞击下以分子、原子或离子的形式脱离阴极而在阳极表面沉积。

3.2 靶坯 target blank

阴极上用作溅射材料的部分。

4 要求

### 4.1 产品分类

4.1.1 铁钴钽合金靶材形状通常为圆形，示意图如图1所示。

图1 铁钴钽合金靶材形状

### 4.2 化学成分

4.2.1 铁钴钽合金溅射靶材纯度应不小于99.95%；

4.2.2 铁钴钽靶材的化学成分要求应符合表1规定。

表1 铁钴钽靶材的化学成分

| 牌号 | FeCoTa |
| --- | --- |
| Fe含量（原子分数）/ at% | 53±0.5 | 54±0.5 | 52±0.5 |
| Co含量（原子分数）/ at% | 29±0.5 | 29±0.5 | 28±0.5 |
| Ta含量（原子分数）/ at% | 18±0.5 | 17±0.5 | 20±0.5 |
| 金属杂质含量 （ppm） | Ni | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
|  | Al | ≤300 | ≤300 | ≤300 |
|  | Si | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
|  | Na | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
|  | K | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
|  | Li | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
|  | U | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 |
|  | Th | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 |
| 气体杂质含量 （ppm） | C | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
|  | N | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
|  | O | ≤600 | ≤600 | ≤600 |
|  | S | ≤75 | ≤75 | ≤75 |

### 4.3 致密度

铁钴钽合金靶材的致密度应不小于98%。

### 4.4 弯曲强度

铁钴钽合金靶材的弯曲强度应不小于700MPa。

### 4.5 磁通量

铁钴钽合金靶材的磁通量应在25%-31%。

### 4.6 内部质量

铁钴钽合金靶材内部夹杂和气孔等缺陷面积应不大于总溅射面积的0.02%。需方如有特殊要求时，由供需双方商定。

4.7 外形尺寸

铁钴钽合金靶材尺寸、规格及结构与需方使用的溅射机台类型有关，一般由需方提供图纸。需方有特殊要求时，由供需双方商定，并在合同（或订货单）中注明。

4.8 表面粗糙度

铁钴钽合金靶材表面粗糙度应符合图纸要求，图纸无要求时Ra值应小于1.6μm。需方如有特殊要求时，由供需双方商定，并在订单（或合同）中注明。

4.9 外观质量

铁钴钽合金靶材表面应清洁光滑，无指痕、油污和锈蚀，无颗粒附加物和其他沾污，无凹坑、划伤、裂纹、凸起等缺陷。

5 试验方法

5.1 化学成分分析方法

5.1.1 合金元素Fe、Co和Ta的分析方法采用电感耦合等离子体光谱法测定，按照JY/T 015执行。或按照供需双方约定的方法测定。

5.1.2 金属杂质元素的分析方法按照GB/T 4325的规定执行。

5.1.3 气体元素C、O、N、和S的分析方法按照GB/T 14265的规定执行。

5.2 致密度检测

铁钴钽合金靶材的致密度检测方法按照 GB/T 3850的规定执行。

5.3 内部质量检验

铁钴钽合金靶材的内部质量检验方法按照GB/T 8651的规定执行。

5.4 弯曲强度检测

铁钴钽合金靶材的弯曲强度检测方法按照 GB/T 6569的规定执行。

5.5 磁通量检测

铁钴钽合金靶材的磁通量检测方法按ASTM F 1761的规定执行。

5.6 外形尺寸检测方法

铁钴钽合金靶材的外形几何尺寸通过卡尺、平面度仪、塞规等，按照加工图纸标识尺寸进行测定。需方有特殊要求时，可采用三坐标测量仪（CMM）进行检测。

5.7 表面粗糙度检验

铁钴钽合金靶材的表面粗糙度通过粗糙度测量仪，由粗糙度测量仪检测按照GB/T 1031标准进行，或按照供需双方约定的方法测定。

5.8外观质量检验方法

铁钴钽合金靶材外观质量及内包装质量目视检查，如发现异常现象，用放大镜或数码显微镜进行鉴别。

6 检验规则

6.1 检查和验收

6.1.1 铁钴钽合金靶材成品应由供方检验部门进行检测，保证靶材质量符合本标准（或订货合同）的规定，并填写质量证明书。

6.1.2 需方应对收到的铁钴钽合金靶材按本标准的规定进行复验。如复验结果与本标准（或订货合同）的规定不符时，应在收到产品之日起1个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方在需方场所共同进行。

6.2 组批

铁钴钽合金靶材应成批提交验收。每批应由同一生产批、同种成分和规格的靶材组成。

6.3检验项目和取样规定

6.3.1 铁钴钽合金靶材出厂前必须进行全面检测。检验项目、取样位置、取样数量应符合表2规定。

表2 检测项目、取样位置及数量

| 检验项目 | 取样规定 | 取样数量 | 要求的章条号 | 检验的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 靶坯边料 （取样位置参考图3） | 1个/批 | 4.2 | 5.1 |
| 致密度 | 靶材整体 | 1个/批 | 4.3 | 5.2 |
| 弯曲强度 | 靶坯边料 | 1个/批 | 4.4 | 5.4 |
| 磁通量 | 成品 | 逐件 | 4.5 | 5.5 |
| 内部质量 | 靶材整体 | 1个/批 | 4.6 | 5.3 |
| 外形尺寸 | 成品 | 逐件 | 4.7 | 5.6 |
| 表面粗糙度 | 成品 | 逐件 | 4.8 | 5.7 |
| 外观质量 | 成品 | 逐件 | 4.9 | 5.8 |

6.3.2 取样位置

在生产过程中，铁钴钽合金靶坯取样进行在两端的边缘位置进行取样，取样示意图如图2所示。

图2  圆形铁钴钽合金靶坯取样示意图

6.4 检验结果的判定

6.4.1化学成分检测不合格时，则判该批产品不合格。

6.4.2致密度、弯曲强度、内部质量抽检合格，判同批产品全部合格；抽检不合格时，判该件不合格，再从同批产品中加倍抽样进行复检，若复检全部合格，判该批其余产品合格；若复检不合格，则判整批产品不合格。

6.4.3磁通量检测、外形尺寸检测、表面粗糙度检测、外观质量检测、内包装质量检测不合格时，判该件产品不合格。

7 标志、包装、运输、贮存和质量证明书

7.1 标志

7.1.1 在检验合格的铁钴钽合金靶材时，将公司标志、成分及生产批号刻在产品指定位置。

7.1.2 在每个外包装上贴纸质标贴，内容包括：

  - 公司标志；

  - 产品名称；

  - 材料及纯度；

  - 客户名称；

  - 订单编号；

  - 生产批号；

  - 出厂日期；

  - 其他要求内容。

7.2 包装

7.2.1 铁钴钽合金靶材的清洗、干燥及内包装应在百级洁净室内进行。靶材经过全面清洗，真空干燥后每片单独真空包装，真空袋封口要平整无贯通，真空袋无漏洞，无真空泄露。

7.2.2 外包装采用纸盒或中空盒包装。包装盒内应有防碰撞措施。将质量证明书用塑封袋装好后粘贴于包装盒上。

7.2.3 包装产品应保存于清洁的环境中。

7.3 运输与贮存

运输及贮存过程中，应注意防震、防潮、防压、防止二次污染。

7.4 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

- 供方名称、地址、电话、传真；

- 产品名称；

- 材料及纯度；

- 客户名称；

- 订单编号

- 生产批号；

- 分析检测结果和质量监督部门印记；

- 生产日期；

- 其他要求内容。

8 订货单（或合同）内容

  - 产品名称；

  - 纯度；

  - 化学成分；

  - 规格；

  - 数量；

  - 标准编号；

  - 合同编号；

  - 单价；

  - 其他需要协商或增加标准以外要求的内容。

# Text boxes

YS

中华人民共和国工业和信息化部发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

磁记录用铁钴钽合金溅射靶材

FeCoTa Alloy Target used in Magnetic Recording

草 案 稿

YS/T ×××—××××

中华人民共和国有色金属行业标准

样品2

样品1