前    言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出和归口。

本标准起草单位：宝钛集团有限公司、宝鸡钛业股份有限公司、宝鸡中色特种金属有限责任公司负责起草。

本标准主要起草人：XXXX

钛合金用钛锡中间合金

范围

本标准规定了钛锡中间合金的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及质量证明书和合同（或订货单）内容。

本标准适用于采用真空感应法生产的、作为钛合金添加剂使用的钛锡合金。高温合金和其他特殊合金可参照使用。

要求

产品分类

钛锡中间合金的牌号、粒度、生产方法应符合表1的规定。

| 牌号 | 尺寸范围/mm | 生产方法 |
| --- | --- | --- |
| TiSn | 长≤20X宽≤20X≤高1.0 | 真空感应 |

化学成分

各牌号产品的化学成分应符合表2的规定。

质量分数％

| 牌号 | 主成分 | 杂质元素，不大于 |
| --- | --- | --- |
|  | Sn | Ti | Fe | Si | C | O | N | Al | Zr | W |
| TiSn | 77.0～82.0 | 余量 | 0.35 | 0.15 | 0.10 | 0.35 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 化学成分有特殊要求时，由供需双方协商确定。 |

粒度及允许偏差

产品按粒状交货，允许有少量超出粒度范围的产品，但其数量应不超过交付批重的4.0％。

需方若对产品的粒度有特殊要求时，由供需双方协商确定。

外观质量

产品表面应洁净，不允许有目视可见的氧化膜和其他金属和非金属夹杂物。

高密度夹杂

产品中应无高密度夹杂等其他外来物质。需方要求并在合同（或订货单）中注明时应逐批进行检验。

试验方法

产品的化学成分分析按供方的现行方法进行，仲裁分析方法由供需双方协商确定。

产品的粒度用过筛法或用相应精度的量具测量。

产品的高密度夹杂用X射线检验。

产品的外观质量用目视检验。

检验规则

检查和验收

产品应由供方质量监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写质量证明书。

需方应对收到的产品按本标准的规定进行复验。复验结果与本标准或合同（或订货单）的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于外观质量及粒度偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出，属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

组批

产品应成批提交验收，每批应由同一生产工艺连续生产、经同一批次连续混合的产品组成，批重应不大于1000kg。

检验项目

每批产品应进行化学成分、粒度、外观质量和高密度夹杂物的检验。

取样位置和取样数量

化学成分

钛锡中间合金的化学成分试样，在每批产品中抽取。从同批每一桶产品的中心及周围均匀分布的3个点分别取4个试样，试样总重量不少于1600g，将同批各桶所取的试样混合均匀并捣碎（可采用密闭式制样机制样），过0.147mm（100目）筛后用四分法缩分至不少于100g重量分析其化学成分。

高密度夹杂物

钛锡中间合金高密度夹杂物检验用试样应从同批各桶中心及周围3个对称点分别取4个试样，将4个试样混合送检，试样重量约5kg～10kg。

其他检验

钛锡中间合金应100％进行尺寸、外观质量检验。

检验结果判定

化学成分检验不合格时，则该批不合格。

尺寸、外观质量检验不合格时，则整批为不合格。

如检验有高密度夹杂物存在时，应挑出高密度夹杂物，并对该批钛锡合金进行100％高密度夹杂物检验，合格后组批交货。

标志、包装、运输、贮存

标志

钛锡中间合金应成桶包装，每个包装桶上应注明：

- 供方质量监督部门印记；

- 钛锡中间合金牌号；

- 批号、净重；

- 本标准编号。

包装、运输、贮存

钛锡中间合金应使用铁桶包装，内衬塑料袋，每桶净重25kg～100kg。

钛锡中间合金在运输时应防止潮湿，避免剧烈振动、碰撞。

钛锡中间合金应贮存于通风、干燥的仓库内，不得与酸、碱性介质混放。

质量证明书

每批钛锡中间合金应附有质量证明书，其上应注明：

- 产品名称、牌号；

- 批号、件数；

- 净重；

- 各项分析检验结果及技术监督部门印记；

- 生产（或包装）日期；

- 本标准编号。

合同（或订货单）

钛锡中间合金的合同（或订货单）上应注明以下要求：

- 产品名称；

- 牌号；

- 粒度；

- 本标准编号；

- 增加本标准以外要

# Text boxes

中华人民共和国工业和信息化部 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

钛合金用钛锡中间合金

Ti-Sn master alloy for titanium alloy

（征求意见稿）

YS/T XXXX—20XX

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS 77.150.99

H 63