ICS 77.150.30

H 62

中国有色金属工业协会标准

T/CNIA

YS

T/CNIA XXXX—20XX

真空凝壳炉用铜坩埚

Copper crucible for vacuum shell furnace

（征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

| 中国有色金属工业协会 中国有色金属学会 | 发布 |
| --- | --- |

- 前    言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准起草单位：宝钛集团有限公司、宝鸡钛业股份有限公司。

本标准主要起草人：XXX、XXX、 XXX。

- 真空凝壳炉用铜坩埚

  - 范围

本标准规定了真空凝壳炉用铜坩埚的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及质量证明书和合同（或订货单）内容。

本标准适用于整体锻造生产的真空凝壳炉用铜坩埚（以下简称坩埚）。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228.1-2010  金属材料 拉伸试验  第1部分：室温试验方法

GB/T 5121（所有部分）  铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5231  加工铜及铜合金牌号和化学成分

JB/T 4730.3-2005  承压设备无损检测 第3部分：超声检测

  - 技术要求

    - 材料

      - 制造坩埚的材料应为T2 。

      - 坩埚材料的化学成分应符合GB/T 5231的要求。

    - 尺寸和外形

- 坩埚的形状应符合图1的规定，具体尺寸及允许偏差应符合订购方图纸的要求。

说明：

D1—坩埚法兰外径；  D2—坩埚筒体内径；  D3—坩埚筒体外径；

W1、W2—坩埚筒体厚度；  H1—坩埚总高度；  H2—坩埚法兰高度

图1 坩埚外形图

    - 力学性能

坩埚筒体的室温力学性能应符合表1规定。

表1 室温力学性能

| 抗拉强度Rm MPa | 断后伸长率A % |
| --- | --- |
| ≥205 | ≥15 |

    - 超声波检测

- 坩埚应沿壁厚方向进行超声波探伤。超声波探伤结果应符合JB/T 4730.3-2005中Ⅱ级要求。

    - 水压试验

坩埚应进行水压试验。在压力为0.5MPa，保压40min内坩埚不应有渗、漏水及其他不良现象。

    - 表面状况

- 坩埚表面的粗糙度应不小于3.2μm（以满足探伤要求为准）。

    - 外观质量

- 坩埚表面应洁净，不应有目视可见的油污；坩埚内、外表面不应有划伤、裂纹、凹坑、凸坑、毛刺等缺陷。

  - 检验方法

    - 化学成分仲裁分析按GB/T 5121进行。

    - 尺寸和外形检验用相应精度的量具进行。

    - 室温拉伸试验按GB/T 228.1-2010进行。室温拉伸试验选R7试样。

    - 超声波探伤按JB/T 4730.3-2005进行。

    - 水压试验按供需双方认可的方法进行。

    - 表面状况用表面粗糙度标块对比法进行。

    - 外观质量用目视检验。

  - 检验规则

    - 检查和验收

- 5.1.1 产品应由供方质量监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写质量证明书。

- 5.1.2 需方应对收到的产品按本标准的规定进行复验。复验结果与本标准或合同（或订货单）的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于外形尺寸及外观质量的异议，应在收到产品之日起一个月内提出，属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

    - 组批

坩埚应成批提交验收，每批应仅由一个坩埚组成。

    - 检验项目及取样规则

- 坩埚应逐批进行验收，坩埚的检验项目、取样位置及数量应符合表2的规定。

表2 检验项目、取样位置及数量

| 检验项目 | 取样位置 | 取样数量 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 任意部位 | 每批1份 | 3.1 | 4.1 |
| 尺寸和外形 | — | 逐个 | 3.2 | 4.2 |
| 力学性能 | 纵向 | 每批3份 | 3.3 | 4.3 |
| 超声波检测 | — | 逐个 | 3.4 | 4.4 |
| 水压实验 | — | 逐个 | 3.5 | 4.5 |
| 表面状况 | — | 逐个 | 3.6 | 4.6 |
| 外观质量 | — | 逐个 | 3.7 | 4.7 |

    - 检验结果判定

      - 力学性能检验结果中有试样不合格时，应从该批坩埚中另取双倍数量的试样对该不合格项目进行重复试验，若重复试验结果仍有不合格，判该批坩埚不合格。

      - 化学成分、尺寸和外形、超声波检测、水压检测、表面状况及外观质量结果不合格时，判单个坩埚不合格。

  - 标志、包装、运输、贮存

    - 标志

坩埚应成箱包装，每个包装箱上应注明：

- 供方质量监督部门印记；

- 批号、净重；

- 本标准编号。

    - 包装、运输、贮存

      - 每只坩埚用木箱包装，并固定牢靠；装、卸、运都要轻拿，轻放。

      - 坩埚应贮存于室内、干燥的仓库内，不得与酸、碱性介质混放。

- 7   质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上应注明：

- 产品名称、牌号；

- 批号、件数；

- 净重；

- 各项分析检验结果及技术监督部门印记；

- 生产（或包装）日期；

- 本标准编号。

- 8   合同（或订货单）

产品的合同（或订货单）上应注明以下要求：

- 产品名称；

- 牌号；

- 本标准编号；

- 本标准以外其他要求。