ICS

H

中华人民共和国国家标准

GB/TXXXX—XXXX

增材制造用铌及铌合金粉

Tantalum and tantalum alloy powder for additive manufacturing

（征求意见稿）

XXXX- XX - XX发布

XXXX - XX- XX实施

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

增材制造用铌及铌合金粉

范围

本标准规定了增材制造用铌及铌合金粉的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。

本标准适用于以等离子旋转电极法、等离子雾化法、等离子球化法、氢化脱氢法等制备的增材制造用铌及铌合金粉。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1479.1  金属粉末  松装密度的测定  第1部分：漏斗法

GB/T 1480  金属粉末  干筛分法测定粒度

GB/T 1482  金属粉末  流动性的测定  标准漏斗法（霍尔流速计）

GB/T 5162  金属粉末  振实密度的测定

GB/T 5314  粉末冶金用粉末 取样方法

GB/T 15076（所有部分）  钽铌化学分析方法

GB/T 19077.1 粒度分析  激光衍射法

YS/T 656  铌及铌合金加工产品牌号和化学成分

要求

化学成分

产品化学成分应符合表1的规定。

表1 产品化学成分要求

| 牌号 | 化学成分（质量百分比%） |
| --- | --- |
| Nb1 | Nb 余量，Zr≤0.02，Ti≤0.002，C≤0.01，N≤0.012，O≤0.010，H≤0.001，Ta≤0.10，Fe≤0.005，Si≤0.005，W≤0.03，Ni≤0.005，Mo≤0.010，Cr≤0.002 |
| NbZr1 | Nb 余量，Zr =0.8-1.2， Ti≤0.02，C≤0.01，N≤0.005，O≤0.010，H≤0.0015，Ta≤0.10，Fe≤0.005，Si≤0.005，W≤0.03，Ni≤0.005，Mo≤0.010，Cr≤0.002 |
| 注：产品的化学成分可根据用户的特殊要求进行调整。 |

粒度

产品按用途分为Ⅲ类，其粒度应符合表2的规定，也可根据用户的要求进行调整。

表2 产品的粒度

| 分类 | 粒度范围 | 粒度组成 | D50μm | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ类 | 0～63μm | ＞63μm不大于5% | 25μm～45μm | 适用于选区激光熔融增材制造领域 |
| Ⅱ类 | 45μm～150μm | ≤45μm不大于5%， ＞150μm不大于5% | 63μm～105μm | 适用于电子束熔化增材制造领域 |
| Ⅲ类 | 45μm～180μm | ≤45μm不大于5%， ＞180μm不大于5% | 63μm～150μm | 适用于定向能量沉积增材制造领域 |

物理性能

产品的物理性能应符合表3的规定。

表3产品的物理性能

| 物理性能 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 松装密度/ g/cm3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 |
| 振实密度/ g/cm3 | ≥5 | ≥5 | ≥5 |
| 流动性/ s/50g | / | ≤20 | ≤20 |

外观质量

产品呈均匀银灰色，无目视可见夹杂物。

试验方法

化学成分分析按GB/T 15076进行。

粒度按GB/T 1480进行，D50按GB/T 19077进行。

松装密度按GB/T 1479.1进行。

振实密度按GB/T 5162进行。

流动性按GB/T 1482进行。

外观质量采用目视法进行。

检验规则

检查和验收

产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

需方应对收到的产品按本标准及合同（或订货单）的规定进行检验。如检验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起3个月内向供方提出，由供需双方协商解决。

组批

产品应成批提交验收。每批应由同一牌号、同一粒度范围、同一生产工艺的产品组成。

检验项目及取样

产品的检验项目及取样应符合表3的规定。

表3

| 检验项目 | 取样数量 | 要求的章条号 | 试验方法章条号 | 取样规定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 每批1份 | 3.1 | 4.1 | GB/T 5314 |
| 粒度 | 每批1份 | 3.2 | 4.2 |  |
| 松装密度 | 每批1份 | 3.3 | 4.3 |  |
| 振实密度 | 每批1份 |  | 4.4 |  |
| 流动性 | 每批1份 |  | 4.5 |  |
| 外观质量 | 逐批 | 3.4 | 4.6 | 逐瓶/袋 |

检验结果的判定

产品的化学成分、粒度组成、松装密度、振实密度、流动性检验不合格时，允许从该批产品中加倍取样对不合格项目进行重复检验，若重复检验仍有一个结果不合格时，判该批产品不合格。

外观质量检验不合格，判该瓶/袋产品不合格。

标志、包装、运输、贮存及质量证明书

标志

产品的包装袋/桶上应做如下标志（或贴标签）：

- 供方名称；

- 产品名称；

- 牌号；

- 生产批号；

- 粒度范围；

- 净重、毛重；

- 包装日期；

- 本标准编号；

- “易燃”、“防火”、“防潮”、“向上”、“禁止翻滚”等标识。

包装

产品应以洁净的金属瓶、塑料瓶等为容器单元，采取充惰性气体保护封装或者真空包装，或采用厚塑料袋抽真空塑封，包装过程中应严格控制环境避免污染。产品包装重量分为1kg、2kg、5kg、10kg四种规格，也可以根据需方需要进行包装。包装容器应保证其在运输过程中的完整性，且不易破损、受潮或者使产品接触到外来污染物质。

运输

产品应在有遮盖物的环境下进行运输，运输过程应防止雨淋受潮、严禁剧烈碰撞和机械挤压，搬运过程应轻装轻卸、切勿倒置，严禁接近火种及火源。

贮存

产品应贮存在通风、干燥、阴凉、无腐蚀性侵蚀的环境中，严禁与氧化剂、酸类、碱类一起存放，并避免阳光直晒。

质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

- 供方名称；

产品名称；

牌号；

批号；

粒度范围；

净重和数量；

各项分析检验结果；

质量检验部门印记；

本标准编号；

包装日期。

合同（或订货单）内容

按本标准订购产品的合同（或订货单）应包括下列内容：

- 产品名称；

牌号；

粒度范围；

净重；

本标准编号；

其他。