###### ICS 77.150.30

###### H62

GB/T×××××－××××

亚稳分解强化铜-镍-锡合金棒材

metastable decomposition strengthened Cu-Ni-Sn alloy bar

（征求意见稿）

201X-XX-XX发布

201X-XX-XX实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会发布

前   言

GB/T×××××－××××

本标准是按照GB/T1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准负责起草单位：苏州金江铜业有限公司。

本标准主要起草人员：

铜-镍-锡亚稳分解强化合金棒材

- 范围

本标准规定了铜-镍-锡亚稳分解强化棒材的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容。

本标准适用于航天航海导航仪、仪表传感器、电位器、开关，接插件、化工和船用部件、继电器以及紧固件等弹性敏感元器件（以下简称棒材）。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 230.1   金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法

GB/T 3310 铜合金棒材超声波探伤方法

GB /T 5121 （所有部分）铜及铜合金化学分析方法

GB /T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB /T 8888 重有色金属加工产品的包装、标志、运输、贮存和质量证明书

GB/T 26303.2  铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法  第2部分： 棒、线、型材

GB/T 34505-2017 铜及铜合金材料 室温拉伸试验方法

YS/T 336 铜、镍及其合金管材和棒材断口检验法

YS/T482   铜及铜合金分析方法  光电发射光谱法

YS/T668   铜及铜合金理化检测取样方法

YS/T815   铜及铜合金力学性能和工艺性能试样的制备方法

3  要求

3.1  产品分类

3.1.1 牌号、状态、规格

棒材的牌号、状态、规格应符合表1的规定。

表1  棒材的牌号、状态、规格

| 牌号 | 代号 | 状态 | 规格 /mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 直径 | 长度 |
| QSn15-8 | C72900 | 亚稳分解硬化 （TX00） | 10～50 | 1000～4000 |
| 注：经供需双方协商，可供应其它状态、规格的产品。 |  |  |  |  |

3.1.2  产品标记示例

产品标记按产品名称、标准编号、牌号（或代号）、状态、规格的顺序表示。标记示例如下：

用QSn15-8 （C72900）制造的、亚稳分解硬化、直径为Ф30mm、长度为1000mm的棒材，标记为：

棒材 GB/T XXXXX- QSn15-8 TX00-Ф30×1000

或  棒材 GB/T XXXXX-C72900 TX00-Ф30×1000

3.2 化学成分

棒材的化学成分应符合表2的规定。

表2 棒材的化学成分

| 牌号 | 代号 | 化学元素（质量分数）/% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu+Ag | Ni+Co | Sn | Fe | Zn | Mn | Nb | Mg | Pb |
|  |  |  |  |  | 最大值 |  |  |  |  |  |
| BSn15-8 | C72900 | 余量 | 14.5～15.5 | 7.5~8.5 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.10 | 0.15 | 0.02 |
| 注：铜+所列元素大于99.7%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3  外形尺寸及其允许偏差

3.3.1 棒材直径及其允许偏差应符合表3的规定。

3.3.2 棒材长度允许偏差为+10mm。

3.3.3 棒材的圆度应不大于直径允许偏差之半。

3.3.4 棒材直度应符合表4的规定。

3.3.5 切斜

棒材端部应锯切平整，切口最大切斜量不应超过棒材直径的2.5%。

表3  棒材的直径及其允许偏差                   单位为毫米

| 直径 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 10～20 | ±0.03 |
| >20～30 | ±0.04 |
| >30～40 | ±0.05 |
| >40～50 | ±0.06 |

表4  棒材的直度                       单位为毫米

| 长度 | 每米直度 |
| --- | --- |
| 1000～2000 | ≤2 |
| >2000～4000 | ≤4 |

3.4  力学性能

棒材的室温纵向力学性能应符合表5的规定。

表5  棒材室温力学性能

| 牌号 | 状态 | 抗拉强度Rm MPa | 规定塑性延伸强度 Rp0.2 MPa | 断后伸长率A % | 洛氏硬度 HRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BSn15-8 （C72900） | TX00 | 760～930 | 630～805 | ≥15 | ≥23 |

3.5  超声波探伤

需方要求时，棒材应进行超声波探伤，探伤的灵敏度由供需双方协商。

3.6断口

需方要求时，棒材应进行断口检验，断口应致密、无缩孔，不允许有超出YS/T336规定的气孔、分层和夹杂等缺陷。

3.7  表面质量

棒材表面应清洁、光亮，不允许有影响使用的缺陷。

4  试验方法

4.1  化学成分

棒材化学成分分析方法按GB/T 5121（所有部分）、YS/T482的规定进行，仲裁时按GB/T 5121（所有部分）的规定进行。

4.2  外形尺寸

棒材外形尺寸测量方法按GB/T26303.2 的规定进行。

4.3 室温力学性能

棒材室温拉伸试验方法按GB/T 34505-2017的规定进行，拉伸试验用试样按表6选取。洛氏硬度试验方法按GB/T 230.1的规定进行。

表6  拉伸试验用试样

| 直径/mm | 试样号的选取 |
| --- | --- |
| ≤12.5 | GB/T34505-2017表11中全截面试样 |
| ＞12.5～15 | GB/T34505-2017表11中试样号R2 |
| ＞15 | GB/T34505-2017表11中试样号R1 |

4.4  超声波探伤检验方法

棒材超声波探伤检验方法按GB/T 3310的规定进行。

4.5  断口检验方法

棒材断口检验方法按YS/T336的规定进行。

4.6  表面质量检验方法

棒材的表面质量用目视进行检验。

5  检验规则

5.1 检查和验收

5.1.1棒材应由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准及合同（或订货单）要求，并填写产品质量证明书。

5.1.2需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验。如检验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出。属于其他的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，可委托供需双方认可的第三方进行，由供需双方共同取样。

5.2组批

棒材应成批提交验收，每批应由同一牌号、状态和规格的产品组成。每批重量应不大于500kg。

5.3检验项目

每批产品应进行化学成分、外形尺寸及其允许偏差、室温拉伸试验和表面质量的检验；需方有要求时，棒材还应进行洛氏硬度、超声波探伤和断口检验。洛氏硬度的检验结果仅作参考。

5.4取样

棒材的取样应符合表7的规定，取样方法按YS/T668的规定进行。力学性能试样的制备按YS/T815的规定进行。

表7  取样

| 检验项目 | 取样与制样方法 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 供方每锭取1个试样；需方每批随机抽取1个试样 | 3.2 | 4.1 |
| 外形尺寸及允许偏差 | 逐根检验 | 3.3 | 4.2 |
| 室温力学性能 | 每批任选2根，每根1个试样 | 3.4 | 4.3 |
| 超声波探伤 | 逐根检验 | 3.5 | 4.4 |
| 断口试验 | 每批任选2根，每根1个试样 | 3.6 | 4.5 |
| 表面质量 | 逐根检验 | 3.7 | 4.6 |

5.5 检验结果的判定

5.5.1 检验结果的数值按GB/T 8170的规定进行修约，采用修约值比较法判定。

5.5.2 化学成分分析结果不合格时，判该批棒材不合格。

5.5.3 外形尺寸、超声波探伤和表面质量的检验结果不合格时，判该根棒材不合格。

5.5.4 室温力学性能和断口的试验结果中有试样不合格时，应从该批棒材（包括原检验不合格的那根产品或该不合格试样代表的那根产品）中取双倍数量的试样进行重复试验，重复试验结果全部合格，则判整批产品合格。若重复试验结果仍有试样不合格，则判该批棒材不合格，或由供方逐根检验，合格者交货。

6．标志、包装、运输、贮存和质量证明书

棒材产品的标志、包装、运输、贮存和质量证明书应符合GB/T8888的规定。

7． 合同（或订货单）内容

订购本标准所列产品的合同（或订货单）内容应包括：

a) 产品名称；

b) 牌号；

c) 状态；

d) 规格；

e) 洛氏硬度、超声波探伤、断口试验（有要求时）；

f) 重量或根数；

g) 本标准编号；

h) 其它。