ICS 77.120.60

H13

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 20XX—XXXX

掺锡氧化铟粉化学分析方法

第1部分：铁、铝、铅、镍、铜、镉、铬、铊含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

Methods for chemical analysis of tin-droped indium oxide powder—

Part 1:Determination of iron,aluminum,lead,nickel,copper,cadmium,tin,chromium,thallium contents—

Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

（本稿完成日期：2018年6月）

201X - XX - XX发布

20XX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

YS/T ****《掺锡氧化铟粉化学分析方法》共分为 3 个部分：

——第 1 部分：铁、铝、铅、镍、铜、镉、铬、铊含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第 2 部分：硅含量的测定 钼蓝光度法；

——第 3 部分：物相分析 X射线衍射分析法。

本部分为YS/T **** 的第 1 部分。

本部分按照GB/T 1.1给出的规则起草。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本部分负责起草单位：广西壮族自治区冶金产品质量检验站

本部分起草单位：广西壮族自治区分析测试研究中心

本部分参加起草单位：广西晶联光电材料有限责任公司、北矿检测技术有限公司、广西壮族自治区地质矿产测试研究中心、广东先导稀材股份有限公司、南宁奥博斯检测科技有限责任公司、国标（北京）检验认证有限公司、洛阳晶联光电材料有限责任公司、昆明冶金研究院

本部分主要起草人： 林葵、韦莉、黄誓成、阮桂色、张洁、聂小明、黄肇敏、韦猛、刘辉庭、朱赞芳、墨淑敏、王劲榕、陆映东、毛香恩、王长华、郭朋、刘春峰、罗艳

掺锡氧化铟粉化学分析方法                                                                    第1部分：铁、铝、铅、镍、铜、镉、铬、铊含量的测定                                        电感耦合等离子体原子发射光谱法

- 1  范围

本部分规定了掺锡氧化铟粉中铁、铝、铅、镍、铜、镉、铬、铊含量的测定方法。

本部分适用于掺锡氧化铟粉中铁、铝、铅、镍、铜、镉、铬、铊含量的测定,测定范围（质量分数）： 0.0005 %~0.010 %。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修订单）适用于本标准。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

- 3  方法提要

试料经氢氧化钠熔融，热水浸出盐酸酸化后，用电感耦合等离子体原子发射光谱仪测定试料溶液中待测元素特征谱线的强度，通过标准曲线法计算出试料中铁、铝、铅、镍、铜、镉、铬、铊含量。

- 试剂

除非另有说明，分析中仅使用确认为优级纯的试剂，所用水为一级水。

- 4.1  水，GB/T 6682，一级。

- 4.2  氢氧化钠，电子级或相当纯度。

- 4.3  盐酸（ρ1.19 g/mL），UP级或相当纯度。

4.4  氢氧化钠溶液：称取20.0 g氢氧化钠（4.2）置于300 mL塑料烧杯，加入约100 mL水溶解，稍冷后加入70 mL盐酸（4.3），冷却至室温，移入200 mL塑料容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

4.5  铁标准贮存溶液：称取1.000 0 g 金属铁（ωFe≥99.99%），置于300 mL 烧杯中，加入40 mL硝酸（1+1），低温加热溶解，取下冷却至室温，移入1 000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铁。

4.6  铝标准贮存溶液：称取1.000 0 g金属铝（ωAl≥99.99%），置于300 mL烧杯中，加入40 mL盐酸（1+1），滴加1 mL～2 mL硝酸，低温加热溶解，取下冷却至室温，移入1 000 mL容量瓶中，加入40 mL盐酸（4.3），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铝。

4.7  铅标准贮存溶液：称取1.000 0 g 金属铅（ωPb≥99.99%），置于300 mL烧杯中，加入40 mL硝酸（1+1），低温加热溶解，煮沸除去氮的氧化物，取下冷却至室温，移入1 000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铅。

4.8 镍标准贮存溶液:称取1.000 0 g金属镍（ωNi≥99.99%），置于300 mL烧杯中，加入40 mL硝酸（1+1），低温加热溶解，煮沸除去氮的氧化物，取下冷却至室温，移入1 000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg镍。

4.9  铜标准贮存溶液：称取1.000 0 g 金属铜（ωCu≥99.99%），置于300 mL烧杯中，加入40 mL硝酸（1+1），低温加热溶解，煮沸除去氮的氧化物，取下冷却至室温，移入1 000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铜。

4.10  镉标准贮存溶液：称取1.000 0 g 金属镉（ωCd≥99.99%），置于300 mL烧杯中，加入40 mL盐酸（1+1），加热至完全溶解，冷却。移入1 000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg镉。

4.11 铬标准贮存溶液：称取3.734 9 g 铬酸钾（ωK2CrO4≥99.99%，预先在105 ℃ 烘烤1 h），置于300 mL 烧杯中，加入20 mL水溶解，加入20 mL盐酸（4.3），移入1 000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铬。

4.12  铊标准贮存溶液：称取1.173 5g 氯化铊（ωTlCl≥99.99%），置于300 mL烧杯中，加入20 mL水加热溶解，加入20 mL盐酸（4.3），移入1 000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铊。

4.13  混合标准溶液：分别移取2.00 mL标准贮存溶液（4.5～ 4.12），置于100 mL容量瓶中，加入5 mL盐酸（4.3），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL分别含铁、铝、铅、镍、铜、镉、铬、铊各20 μg。

5  仪器设备

- 5.1 电感耦合等离子体原子发射光谱仪。

- 5.2 推荐分析谱线

铁、铝、铅、镍、铜、镉、铬、铊推荐分析谱线列于表1。

表1 推荐分析谱线

| 元素 | Fe | Al | Pb | Ni | Cu | Cd | Cr | Tl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 波长/nm | 259.940 | 309.271 | 220.353 | 231.604 | 324.754 | 226.502 | 267.716 | 190.856 |
| 注：可根据仪器具体情况选择适宜谱线 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 6  试样

- 6.1  试样粒度应不大于0.082 mm。

6.2  试样经105 ℃±5 ℃干燥 1 h，置于干燥器中冷却至室温。

- 7  试验步骤

- 7.1  试料

称取0.50 g试样，精确至0.000 1 g。

- 7.2  平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

7.3  空白试验

随同试料做空白试验。

- 7.4  测定

7.4.1 将试料（7.1）置于银坩埚中，加入2.0 g氢氧化钠（4.2），将银坩埚移入500 ℃马弗炉保温5 min，再升温至700 ℃保温15 min，取出冷却至室温，移入300 mL聚四氟乙烯烧杯，热水浸出熔块，洗净坩埚，加入10 mL盐酸（4.3），置于电热板上低温加热至熔块全部溶解，取下冷至室温。移入100 mL容量瓶，用水稀释至刻度，混匀。

7.4.2 于电感耦合等离子体原子发射光谱仪上，将空白试液（7.3）、分析试液（7.4.1）同时测定，由工作曲线计算出各测定元素的质量浓度。

- 7.5 工作曲线的绘制

7.5.1 移取0 mL、0.10 mL、1.00 mL、2.50 mL、5.00 mL混合标准溶液（4.13），置于5个100 mL容量瓶中，加入20.0 mL氢氧化钠溶液（4.4）、3 mL盐酸（4.3），水稀释至刻度，混匀。此系列标准溶液1 mL含铁、铝、铅、镍、铜、镉、铬、铊0 µg、0.02 µg、0.20 µg、0.50 µg、1.00 µg。

7.5.2 在与试液测定相同条件下，测量工作曲线溶液中各待测元素的发射强度，并由计算机自动绘制工作曲线。

- 8  试验数据处理

铁、铝、铅、镍、铜、镉、铬、铊含量以质量分数ωx计，按公式（1）计算：

ωx=ρx−ρ0⋅V×10−6m0×100%……………………（1）

式中：

x ——被测元素（铁、铝、铅、镍、铜、镉、铬、铊）；

ρx ——测得试料溶液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升(µg/mL)；

ρ0 ——测得空白溶液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升(µg/mL)；

V——试液的总体积，单位为毫升（mL）；

m0——试料的质量，单位为克（g）；

计算结果≥0.0010,表示到小数点后四位；计算结果＜0.0010,表示到小数点后五位。

- 9  精密度

9.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r）,超过重复性限（r）的情况不超过5 %，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法获得：

表2  重复性限

| WFe /％ | 0.00059 | 0.0010 | 0.0026 | 0.0054 | 0.0081 | 0.011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| /％ | 0.00019 | 0.00020 | 0.00051 | 0.00075 | 0.00081 | 0.0012 |
| WAl /％ | 0.00069 | 0.0012 | 0.0025 | 0.0053 | 0.0076 | 0.010 |
| /％ | 0.00020 | 0.00025 | 0.00048 | 0.00059 | 0.00083 | 0.0013 |
| WPb/％ | 0.00047 | 0.0010 | 0.0024 | 0.0049 | 0.0073 | 0.0091 |
| /％ | 0.00015 | 0.00023 | 0.00043 | 0.00066 | 0.00069 | 0.00088 |
| WNi /％ | 0.00042 | 0.00086 | 0.0022 | 0.0047 | 0.0074 | 0.0095 |
| /％ | 0.00012 | 0.00019 | 0.00033 | 0.00049 | 0.00071 | 0.00083 |
| WCu /％ | 0.00059 | 0.0011 | 0.0025 | 0.0049 | 0.0076 | 0.0099 |
| /％ | 0.00021 | 0.00021 | 0.00041 | 0.00058 | 0.00070 | 0.0010 |
| WCd /％ | 0.00047 | 0.00089 | 0.0020 | 0.0044 | 0.0071 | 0.0094 |
| /％ | 0.00012 | 0.00017 | 0.00026 | 0.00037 | 0.00052 | 0.00065 |
| WCr /％ | 0.00068 | 0.0012 | 0.0026 | 0.0058 | 0.0085 | 0.011 |
| /％ | 0.00013 | 0.00020 | 0.00034 | 0.00063 | 0.00074 | 0.0010 |
| WTl /％ | 0.00046 | 0.00089 | 0.0023 | 0.0048 | 0.0079 | 0.0095 |
| /％ | 0.00013 | 0.00017 | 0.00032 | 0.00052 | 0.00063 | 0.00064 |

9.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5 %，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得。

表 3  再现性限

| WFe /％ | 0.00059 | 0.0010 | 0.0026 | 0.0054 | 0.0081 | 0.011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/％ | 0.00024 | 0.00027 | 0.00054 | 0.00079 | 0.00081 | 0.0013 |
| WAl /％ | 0.00069 | 0.0012 | 0.0025 | 0.0053 | 0.0076 | 0.010 |
| R/％ | 0.00025 | 0.00026 | 0.00048 | 0.00082 | 0.00089 | 0.0015 |
| WPb/％ | 0.00047 | 0.0010 | 0.0024 | 0.0049 | 0.0073 | 0.0091 |
| R/％ | 0.00018 | 0.00027 | 0.00047 | 0.00075 | 0.00076 | 0.00088 |
| WNi /％ | 0.00042 | 0.00086 | 0.0022 | 0.0047 | 0.0074 | 0.0095 |
| R/％ | 0.00015 | 0.00023 | 0.00053 | 0.00055 | 0.00092 | 0.0010 |
| WCu /％ | 0.00059 | 0.0011 | 0.0025 | 0.0049 | 0.0076 | 0.0099 |
| R/％ | 0.00021 | 0.00023 | 0.00041 | 0.00073 | 0.00074 | 0.0010 |
| WCd /％ | 0.00047 | 0.00089 | 0.0020 | 0.0044 | 0.0071 | 0.0094 |
| R/％ | 0.00014 | 0.00020 | 0.00039 | 0.00049 | 0.00058 | 0.00074 |
| WCr /％ | 0.00068 | 0.0012 | 0.0026 | 0.0058 | 0.0085 | 0.011 |
| R/％ | 0.00015 | 0.00022 | 0.00046 | 0.00074 | 0.00080 | 0.0012 |
| WTl /％ | 0.00046 | 0.00089 | 0.0023 | 0.0048 | 0.0079 | 0.0095 |
| R/％ | 0.00014 | 0.00022 | 0.00045 | 0.00055 | 0.00065 | 0.00080 |

10  试验报告

试验报告至少应包括以下内容：

——试样；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

_________________________________