ICS 77.120.10

H 12

中华人民共和国国家标准

GB/T 14849.1—201X

代替GB/T 14849.1-2007

工业硅化学分析方法

第1部分：铁含量的测定

Methods for chemical analysis of silicon metal—

Part 1：Detemination of iron content

（送审稿）

201X - XX - XX发布

201X - XX - XX实施

国	家	市	场	监	督	管 理 总 局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会	发	布

前  言

GB/T 14849《工业硅化学分析方法》分为11个部分：

——第1部分：铁含量的测定；

——第2部分：铝含量的测定  铬天青-S分光光度法；

——第3部分：钙含量的测定；

——第4部分：杂质元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第5部分：杂质元素含量的测定 X射线荧光光谱法；

——第6部分：碳含量的测定 红外吸收法；

——第7部分：磷含量测定 磷钼蓝分光光度法；

——第8部分：铜含量测定 原子吸收光谱法；

——第9部分：钛含量测定 二安替吡啉甲烷分光光度法；

——第10部分：汞含量的测定 氢化物发生—原子荧光光谱法；

——第11部分：六价铬含量的测定 二苯碳酰二肼分光光度法。

本部分为GB/T 14849的第1部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分是对GB/T 14849.1-2007《工业硅化学分析方法  第1部分：铁含量的测定  1,10—二氮杂菲分光光度法》 的修订。本部分与GB/T 14849.1-2007相比，除编辑性修改外，主要技术变化如下：

——测定范围由0.10 %～0.65 %修改为0.050 %～0.75 %（见 1）；

——增加了试样量表（见 3.5.1）；

——增加了铁的质量分数＞0.65 %～0.75 %时试液的制备步骤（见 3.5.4.2）；

——修改了精密度（见 3.7，2007 年版的 8）；

——增加了方法二：火焰原子吸收光谱法（见 4）。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本部分主要起草单位：

本部分主要起草人：

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T14849.1-1993、GB/T14849.1-2007。

工业硅化学分析方法

第1部分：铁含量的测定

警示——使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

范围

本部分规定了工业硅中铁含量的测定方法。

本部分适用于工业硅中铁含量的测定，方法一、方法二测定范围为：0.050 %～0.75 %。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170   数值修约规则与极限数值的表示和判定

方法一 1,10—二氮杂菲分光光度法

方法提要

试样用氢氟酸、硝酸溶解，加高氯酸蒸发至冒烟除去硅、氟等；残渣用盐酸溶解。用盐酸羟胺将Fe（Ⅲ）还原至Fe（Ⅱ）。在pH3.5～pH4.5乙酸钠缓冲介质中，二价铁离子与1,10—二氮杂菲生成红色络合物。于分光光度计波长510 nm处测量铁的吸光度，计算铁的质量分数。

试剂与材料

氢氟酸（ρ 1.14 g/mL）。

高氯酸（ρ 1.67 g/mL）。

硝酸（1+1）。

盐酸（1+1）。

盐酸羟胺溶液（10 g/L）：称取2.0 g 盐酸羟胺，置于100 mL烧杯中，加少量水搅拌溶解完全，用水稀释至200 mL，混匀。

1，10-二氮杂菲溶液（5 g/L）：称取2.5 g 1，10-二氮杂菲，置于100 mL烧杯中，加入2 mL盐酸（3.2.4）、20 mL水，搅拌溶解完全，用水稀释至500 mL，混匀。

乙酸-乙酸钠缓冲溶液：称取272 g三水合乙酸钠，置于1 L烧杯中，加入500 mL水，搅拌溶解完全，过滤于1000 mL容量瓶中，加入240 mL冰乙酸（ρ 1.05 g/mL），用水稀释至刻度，混匀。

混合显色溶液：将盐酸羟胺溶液（3.2.5），1,10-二氮杂菲溶液（3.2.6）和乙酸-乙酸钠缓冲溶液（3.2.7）按（1+1+2）的体积混匀。一周内使用。

铁标准贮存溶液：将三氧化二铁（基准试剂,ωFe2O3≥99.995 %）预先在600 ℃灼烧1 h并于干燥器中冷却至室温，准确称取0.2860 g置于烧杯中，加入30 mL盐酸（3.2.4），低温加热溶解，冷至室温，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含200 µg铁。

铁标准溶液：移取25.00 mL铁标准贮存溶液（3.2.9）于100 mL容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液1 mL含50 µg铁。

仪器

分光光度计。

试样

试样应能通过0.149 mm的标准筛，用磁铁除铁。

试验步骤

试料

按表1中规定的质量称取试样（3.4），精确至0.0001 g，为试料的质量（m0）。

试料量

| 铁质量分数/% | 试料量/g |
| --- | --- |
| 0.050～0.15 | 0.20 |
| ＞0.15～0.40 | 0.25 |
| ＞0.40～0.75 | 0.20 |

测定次数

平行做两份试验。

空白试验

随同试料做空白试验。

测定

      - 将试料（3.5.1）置于250 mL聚四氟乙烯烧杯或铂皿中，用少许水润湿，分数次加入5 mL氢氟酸（3.2.1），室温下溶解3 min，滴加10 mL硝酸（3.2.3），盖上烧杯盖，置于电炉板上加热溶解样品，直至样品完全溶解，冲洗烧杯盖及杯壁，加入5 mL高氯酸（3.2.2），继续加热至冒高氯酸烟，蒸至约1 mL，取下，用水冲洗杯壁，加入2.5 ml盐酸（3.2.4），加热使盐类溶解，冷至室温。

      - 根据试料中铁的质量分数分别按下述方法处理：

铁质量分数在0.050 %～0.15 %时，将试液（3.5.4.1）移入100 mL容量瓶中，用水稀释至约50 mL，加入5mL混合显色溶液（3.2.8），用水稀释至刻度，混匀。放置15 min。此溶液稀释倍数（R）为 1。

铁质量分数＞0.15 %～0.75 %时，将试液（3.5.4.1）移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。移取20.00 mL试液，置于100 mL容量瓶中，加入2.5 ml盐酸（3.2.4），用水稀释至约50 mL，加入5 mL混合显色溶液（3.2.8），用水稀释至刻度，混匀。放置15 min。此溶液稀释倍数（R）为 5。

      - 将部分溶液（3.5.4.2）移入1 cm比色皿中，以随同试料的空白溶液（3.5.3）为参比，于分光光度计波长510 nm处测量铁的吸光度，从工作曲线上查出试料溶液的铁量（m1）。

工作曲线的绘制

      - 标准溶液的制备

移取0 mL、1.00 mL、2.00 mL、4.00 mL、6.00 mL、8.00 mL、10.00 mL铁标准溶液（3.2.10），分别置于一组100 mL容量瓶中，加入2.50 ml盐酸（3.2.4），用水稀释至约50 mL，加入5 mL混合显色溶液（3.2.8），用水稀释至刻度，混匀。放置15 min。。

      - 测量

将部分标准溶液移入1 cm比色皿中，以试剂空白溶液为参比，于分光光度计波长510 nm处测量其吸光度。以铁量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

试验数据处理

3.6.1 按公式（1）计算铁的质量分数ωFe：

……………………………………………….… (1)

式中：

m1  ——自工作曲线上查得试料溶液的铁量，单位为微克（µg）；

m0 ——试料的质量，单位为克（g）；

R   ——稀释倍数。

3.6.2 测试结果保留两位有效数字。数值修约执行GB/T 8170中3.2、3.3条款。

3.6.3 取两次测试结果的平均值。若两次测试结果的绝对差值超过重复性限，应重新试验。

精密度

重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表2给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限r，超过重复性限r的情况不超过5 %，重复性限r按表2数据采用线性内插法求得。

重复性限

| ωFe/% | 0.053 | 0.20 | 0.48 | 0.77 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.0033 | 0.013 | 0.023 | 0.042 |

再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限R，超过再现性限R的情况不超过5%，再现性限R按表3数据采用线性内插法求得。

再现性限

| ωFe/% | 0.053 | 0.20 | 0.48 | 0.77 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.0061 | 0.023 | 0.049 | 0.053 |

方法二 火焰原子吸收光谱法

方法提要

试样用氢氟酸、硝酸溶解，加高氯酸蒸发至冒烟除去硅、氟等，在盐酸介质中，于原子吸收光谱仪波长248.3 nm处，用空气-乙炔火焰测量铁的吸光度，计算铁的质量分数。

试剂与材料

氢氟酸（ρ 1.14 g/mL）。

高氯酸（ρ 1.67 g/mL）。

硝酸（1+1）。

盐酸（1+1）。

铁标准贮存溶液：将三氧化二铁（基准试剂，ωFe2O3≥99.995 %）预先在600 ℃灼烧1 h并于干燥器中冷却至室温，准确称取1.4300 g置于烧杯中，加入30 mL盐酸（3.2.4），低温加热溶解，冷至室温，转移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铁。

铁标准溶液：移取5.00 mL铁标准溶液（4.2.5），置于100 mL容量瓶中，加入10 mL盐酸（4.2.4），用水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含50 µg铁。

仪器

原子吸收光谱仪，附铁空心阴极灯。在仪器最佳工作条件下，凡达到下列指标的原子吸收光谱仪均可使用：

——特征浓度：在与测量溶液基体相一致的溶液中，铁的特征浓度应不大于0.079 µg/mL。

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量吸光度10次，其标准偏差不应超过吸光度平均值的1.0%，用最低浓度的标准溶液（不是“零”标准溶液）测量吸光度10次，其标准偏差不应超过最高标准溶液吸光度平均值的0.5%。

——工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分为五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，应不小于0.7。

试样

试样应能通过0.149 mm的标准筛，用磁铁除铁。

试验步骤

试料

称取0.25g试样（4.4），精确至0.0001 g，为试料的质量（m2）。

测定次数

平行做两份试验。

空白试验

随同试料做空白试验。

测定

将试料（4.5.1）置于250 mL聚四氟乙烯烧杯或铂皿中，用少许水润湿，分数次加入5 mL氢氟酸（4.2.1），室温下溶解3 min，滴加10 mL硝酸（4.2.3），盖上烧杯盖，置于电炉板上加热溶解样品，直至样品完全溶解，冲洗烧杯盖及杯壁，加入5 mL高氯酸（4.2.2），继续加热至冒高氯酸烟，蒸至约1 mL，取下，加约10 mL水，加热使盐类溶解，冷至室温。

      - 根据试料中铁的质量分数分别按下述方法处理：

铁质量分数在0.050 %～0.15 %时，将试液（4.5.4.1）移入100 mL容量瓶中，加入10 mL盐酸（4.2.4），用水稀释至刻度，混匀。试液体积（V）为 100 mL，此溶液稀释倍数（R）为 1。

铁质量分数＞0.15 %～0.25 %时，将试液（4.5.4.1）移入200 mL容量瓶中，加入20 mL盐酸（4.2.4），用水稀释至刻度，混匀。试液体积（V）为 200 mL，此溶液稀释倍数（R）为 1。

铁质量分数＞0.25 %～0.75 %时，将试液（4.5.4.1）移入500 mL容量瓶中，加入50 mL盐酸（4.2.4），用水稀释至刻度，混匀。试液体积（V）为 500 mL，此溶液稀释倍数（R）为 1。

4.5.4.3  将试液（3.5.4.2）于原子吸收光谱仪波长248.3 nm处，用空气-乙炔火焰，以试料空白溶液调零，测量铁的吸光度，从工作曲线上查出试料溶液中铁的质量浓度（ρ）。

工作曲线的绘制

      - 标准溶液的制备

移取0 mL、1.00 mL、2.00 mL、4.00 mL、6.00 mL、8.00 mL、10.00 mL铁标准溶液（4.2.6），分别置于一组100 mL容量瓶中，加入10 mL盐酸（4.2.4），用水稀释至刻度，混匀。

      - 测量

将系列标准溶液于原子吸收光谱仪波长248.3 nm处，用空气-乙炔火焰，以空白溶液调零，测量系列标准溶液的吸光度。以铁的质量浓度为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

试验数据处理

4.6.1 按公式（2）计算铁的质量分数ωFe：

…………………………………………….…(2)

式中：

ρ  ——从工作曲线上查出试料溶液中铁的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

V ——试液体积，单位为毫升（mL）；

m2  ——试样质量，单位为克（g）；

R   ——稀释倍数。

4.6.2  测试结果保留两位有效数字。数值修约执行GB/T 8170中3.2、3.3条款。

4.6.3  取两次测试结果的平均值。若两次测试结果的绝对差值超过重复性限，应重新试验。

精密度

重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表4给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限r，超过重复性限r的情况不超过5 %，重复性限r按表4数据采用线性内插法求得。

重复性限

| ωFe/% | 0.053 | 0.20 | 0.48 | 0.77 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.0048 | 0.014 | 0.028 | 0.039 |

再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限R，超过再现性限R的情况不超过5%，再现性限R按表5数据采用线性内插法求得。

再现性限

| ωFe/% | 0.053 | 0.20 | 0.48 | 0.77 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.0070 | 0.019 | 0.047 | 0.077 |

质量保证与控制

每次分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

试验报告

试验报告应包括下列内容：

试验方法标准编号及名称；

关于识别样品、实验室、分析日期、报告日期等所有的必要的信息；

以适当的形式表达试验结果；

试验过程中出现的异常现象；

在本方法标准中没有明确说明或是可选择的、且可能影响结果的任何操作；

_________________________________

试验、审核等相关责任人的签名。