核级银铟镉合金化学分析方法

- 编

- 制

- 说

- 明

- 西安汉唐分析检测有限公司

- 2019年3月20日

核级银铟镉合金化学分析方法

编制说明

一、工作简况

- 项目的必要性简述

核级银铟镉合金是以银为基体元素同合金元素铟、镉组成的合金。典型的合金是Ag-15In-5Cd，其中子吸收截面大、耐中子辐照、抗高温水腐蚀。用做热中子反应堆控制棒材料。西部金属材料股份有限公司研制的“核级银-铟-镉控制棒”，产品性能达到或接近法国法马通公司和美国西屋电气公司产品的先进水平。银铟镉控制棒的研制成功，对我国核电的国产化具有重要的意义。其市场前景广阔，效益显著，具有国际竞争力。

常见分析方法有ASTM、LCA的标准及国标等。ASTM标准采用电位滴定法测定银，EDTA络合法滴定铟和镉，原子发射光谱法或直读光谱法测定杂质元素。LCA中则采用重量法测定银，采用X射线荧光法测定铟和镉。GB/T23514-2009测定银、铟及镉的方法与ASTM一致，但缺少杂质元素的测定方法，难以满足实际生产对产品质量分析的要求。根据资料调研情况及对分析测定结果的要求，本标准最终确定以电位滴定法测定银，EDTA连续滴定法测定铟和镉，滴定过程采用热滴定。电感耦合等离子体质谱法测定杂质元素。

通过大量的试验表明：该方法的准确度、精密度能够满足核工业用银铟镉合金的分析要求，可操作性适用于大多数分析实验室。

- 适用范围

本标准规定电位滴定法测定核级银铟镉合金中银，EDTA络合法滴定铟和镉，电感耦合等离子体质谱法测定杂质元素。

- 可行性

西安汉唐分析检测有限公司是西北有色金属研究院（集团）下属的第三方检测机构。1965年成立至今，公司已在西安宝鸡两地三区建成标准化实验室，检测面积10000余平方米，设备200余台（套），设备资产上亿元。现有员工124名，其中技术人员70余名（教授8名，高级工程师32名，注册计量师10名）。公司是国内最大的钛合金检测机构、国内最全面的金属复合材料检测机构、国内唯一核电堆芯材料的检测机构、金属材料全领域检测机构。

公司是中国有色金属工业西北质量监督检验中心、陕西省有色金属产品质量监督检验站、陕西省有色金属材料分析检测与评价中心、陕西省核工业用金属材料检测与评价服务平台、稀有金属检测信息化管理及共享平台、稀有金属材料安全评估与失效分析中心、工业（稀有金属）产品质量控制和技术评价实验室的主体单位，同时被国家质量监督检验检疫总局确定为钛及钛合金加工产品、铜及铜合金管材生产许可证检验机构实施单位，先后通过国家认证认可监督委员会(CMA)、中国合格评定国家认可委员会(CNAS)和国防科技工业实验室认可委员会(DILAC)认证，是由政府部门授权、具有法定第三方公正地位的产品质量检验机构。

- 拟要解决的主要问题

本标准旨在确定准确可靠的分析方法测定核级银铟镉合金中银，铟和镉及杂质元素。

采硝酸溶解样品，电位滴定法测定银，EDTA 络合法滴定铟和镉，针对EDTA络合铟、镉时对酸度和温度要求苛刻的特点，认真考察了酸度及温度对测定的影响，确定其最佳参数。利用ICP-MS质谱仪具有超低检出限、高动态检测范围及可同时进行多元素分析的特点，研究建立了ICP-MS法测定核级银铟镉合金中杂质元素的方法，测定范围为：0.0005%~0.01%，确定了仪器最佳工作条件，研究了共存元素的干扰。

—任务来源

根据国标委《国家标准委关于下达2017年第四批国家标准制（修）订计划的通知》（国标委综合〔2017〕128号）精神，由西安汉唐分析检测有限公司负责修订《核级银-铟-镉合金化学分析方法》国家标准，×××参加起草。项目编号为20173532-T-610，项目完成年限为2019年12月。

—标准项目编制单位、起草人

本标准由西安汉唐分析检测有限公司负责起草。

本标准由×××参加起草。

本标准主要起草人：

—主要工作过程

（1）2018年1月在接到标准制定任务后，成立了标准编制工作组，确定了各成员的工作职能和任务，制定了工作计划和进度安排，填写了“推荐性国家标准项目建议书”。

（2）2018年4月编制小组收集、整理相关文献资料，形成了分析方法的整体思路并开始了方法试验等工作。

（3）2018年10月合肥会议进行了任务落实，确定项目参与起草单位为西安汉唐分析检测有限公司，×××。

（4）2019年3月编制小组完成相应的分析方法研究，形成了国家标准《核级银-铟-镉合金化学分析方法》的征求意见稿、研究报告及征求意见表的撰写等，交×××进行意见征集，并连同验证样品一同寄往各验证单位。

二、标准编制原则

2.1符合性：该标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》、GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》、GB/T 6379.2-2004《测量方法与结果的准确度》的要求进行了编写。

2.2合理性：反映当前国内各生产企业的技术水平，宜于应用，经济上合理，兼顾现有资源的合理配置。

2.3先进性：本标准涉及的内容，技术水平不低于当前国内水平。

三、标准主要内容的确定依据

本标准是对GB/T 23514-2009进行的定，在充分调研了生产的实际水平后完成的。

1. 银、铟及镉元素测方法的确定

在修订本标准中银、铟及镉元素测定方法时，参考了标准《GB/T 23125-2009 核级银-铟-镉合金化学分析方法》，采用电位滴定法测定银，EDTA 络合法滴定铟和镉。

2. 杂质元素测方法及范围的确定

杂质元素镁、铋、铜、铁、锰、镍、铅、锡、锌量的测定，采用电感耦合等离子体质谱法。电感耦合等离子体质谱法具有超低检出限、高动态检测范围及可同时进行多元素分析的特点，适合核级银-铟-镉合金中杂质元素的测定。确定测定范围时，参考了标准《GB/T 25942-2010 核级银-铟-镉合金棒》中对杂质元素的含量要求（单个元素<0.030%, 总量<0.25），并在此基础上结合日常检测样品的实际情况，最终确定出本标准中杂质元素的测定范围为0.0005%~0.010%。

3. 滴定银、铟及镉时酸度的确定

用氢氧化钠溶液调整滴定银的酸度，考察银、铟、镉元素测定的准确性：滴定银时PH值在0.5～4.0之间，测定结果一致，本方法选择PH值为1±0.2；滴定铟，近终点时，调整滴定酸度，pH值为3.0；滴定镉，近终点时，调整滴定酸度，滴定终点PH值在7.9-8.5之间，终点敏锐，本方法选择滴定镉终点时PH为8.0。

- 4. 滴定铟和镉时温度的确定

- 通过调整滴定终点时的温度发现，滴定终点温度在55℃以上，终点敏锐，易观察。本方法滴定铟和镉时需控制终点温度在55℃以上。

5.电感耦合等离子体质谱法测定杂质元素，仪器工作参数的确定

在进行测试前，先用ICP-MS专用调谐溶液（1.1.8）对仪器进行优化，保证仪器性能指标达到最佳。仪器工作参数见表1。

| 表1 仪器工作参数 项目 | 参数 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| RF功率（W） | 1000 | 截取锥类型 | 镍锥Ф0.9 |
| 辅助气流量（L/min） | 1.2 | 采样锥类型 | 镍锥Ф1.1 |
| 雾化器流量（L/min） | 0.89 | 扫描方式 | 跳峰 |
| 等离子流量（L/min） | 18 | 测量点 | 3 |

6. 共存元素干扰情况

银的滴定采用电位滴定法，具有极高的选择性，铟和镉以及微量杂质元素不会干扰其测定。铟和镉采用EDTA连续滴定，由于银元素在其测定时已转化为氯化银沉淀，不会干扰铟和镉的测定，《GB/T 25942-2010 核级银-铟-镉合金棒》中对杂质元素的含量要求（单个元素<0.030%, 总量<0.25），杂质元素的含量在0.005%以下，亦不会干扰铟和镉的测定。

7.电感耦合等离子体质谱法测定杂质元素质量数的选择

表2 被测元素同位素的选择

| 元素 | 测量模式 | 质量数 | 元素 | 测量模式 | 质量数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bi | 标准模式 | 209 | Pb | 标准模式 | 208 |
| Cu | 标准模式 | 63 | Sn | 标准模式 | 118 |
| Fe | 碰撞模式 | 57 | Zn | 标准模式 | 66 |
| Mg | 标准模式 | 24 | Sc（内标） |  |  |
| Mn | 标准模式 | 55 | Tm（内标） |  | 169 |
| Ni | 标准模式 | 60 |  |  |  |

8. 精密度试验

精密度试验分为重复性试验及再现性试验。内容包括：

8.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表3给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）情况不超过5%。重复性限（r）按表3数据采用线性内插法或外延法求得：

8.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表4给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）情况不超过5%。再现性限（R）按表4数据采用线性内插法或外延法求得：

四、标准水平分析

4.1 采用国际标准和国外先进标准的程度

目前，仅有美国ASTM C760-90（2015）标准和LCA标准及国家标准GB/T 23514-2009。

4.2国际、国外同类标准水平的对比分析

与国外同类标准相比，本标准具有以下特点。

1、可操作性强，大多数实验室具备完成各项测定的条件。

2、方法重现性好，以滴定剂的实际浓度进行计算能够降低系统误差

3、分析速度快，能够满足大批量生产试样对分析速度的要求。

本标准制定后达到了国际标准先进水平。

4.3与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

无。

五、与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况

本标准与有关的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突。

本标准与现行标准及制定中的标准无重复交叉情况。

六、标准中的专利及涉及知识产权

本标准起草过程中，没有检索到专利和知识产权问题。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

编制组严格按既定编制原则进行编写，本标准起草过程中未发生重大的分歧意见。

八、标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议该标准为推荐性国家标准，供相关组织参考采用。

九、贯彻标准的要求和措施建议

无。

十、废止现行有关标准的建议

- 本标准为修订标准，可代替GB/T 23514-2009。

十一、其他应予说明的事项

本标准充分考虑了我国核级银-铟-镉合金生产企业和使用加工企业的生产工艺技术水平。本标准颁布执行后，有利于生产采用统一的分析方法开展产品质量检验工作，有利于市场公平交易环境的形成，具有较大的社会效益。因此在本标准实施后，可以积极向生产厂家及国内外用户推荐采用本标准。

《核级银-铟-镉合金化学分析方法》编制组

2019-03-20