ICS

备案号：

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T ××××—××××

代替YS/T 551-2009

数控车床用铜合金棒

Copper alloy rod and bar for use in numerical control lathe

(预审稿)

20××-××-××发布

20××-××-××实施

国家发展和改革委员会 发布

- 前    言

本标准是按照GB/T1.1-2009给出的规则起草的。

本标准代替YS/T 551-2009《数控车床用铜合金棒》。

本标准与YS/T 551-2009相比，主要变化如下：

——增加了BZn12-37-1.5牌号，并增加了相应的技术要求；

——原标准中的牌号QTe0.5、QS0.4，牌号表示方法修改为：TTe0.5、TS0.4；

——按照GB/T 29094-2012，对各种牌号棒材的状态进行了重新规定；

——按照GB/T 29091-2012，对各种牌号的代号进行了规定

——对棒材的直径（对边距）范围进行了扩充,由4mm～80mm扩充到3mm～80mm；

——棒材的直径（或对边距）精度比原标准有所提高；

——增加了尺寸允许偏差一致性的定义；

——增加了尺寸允许偏差一致性的要求；

——对棒材的定尺或倍尺长度的允许偏差进行了调整，并增加了短尺比例的规定；

——棒材的室温纵向力学性能增加屈服强度指标;

—— “平均失锌层深度”增加横向和纵向性能指标；

——棒材直度要求比原标准有所提高。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准负责起草单位：宁波博威合金材料股份有限公司、芜湖恒鑫铜业有限公司负责起草。

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T 551-2006、YS/T 551-2009。

- 数控车床用铜合金棒

  - 范围

本标准规定了数控车床用铜合金棒的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及合同内容等。

本标准适用于各工业部门高速数控车床加工用的高精度圆形、矩（方）形、正六角形铜合金棒（以下简称棒材）。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序  第1部分:按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3310 铜合金棒材超声波探伤方法

GB/T 5121（所有部分） 铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5231  加工铜及铜合金牌号和化学成分

GB/T 8888   重有色金属加工产品的包装、标志、运输、贮存和质量证明书

GB/T 10119  黄铜耐脱锌腐蚀性能的测定

GB/T 10567.2 铜及铜合金加工材残余应力检验方法 氨熏试验法

GB/T 26048-2010 易切削铜合金线材

GB/T 26303.2  铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法 第2部分： 棒、线、型材

GB/T 34505-2017 铜及铜合金材料 室温拉伸试验方法

YS/T 336 铜、镍及其合金管材和棒材断口检验法

YS/T 482  铜及铜合金分析方法  光电发射光谱法

YS/T 483  铜及铜合金分析方法  X射线荧光光谱法(波长色散型)

YS/T 668  铜及铜合金理化检测取样方法

YS/T 815  铜及铜合金力学性能和工艺性能试样的制备方法

  - 定义

允许偏差一致性：同一批物料允许尺寸极差的最大值。

  - 技术要求

- 4.1产品分类

- 4.1.1 产品牌号、代号、状态、规格

- 产品的牌号、代号、状态、规格应符合表1的规定。

表1 产品的牌号、代号、状态、规格

| 牌号 | 代号 | 状态 | 直径（对边距）/mm | 长度/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTe0.5 | C14500 | 1/2硬（H02） 硬（H04） | 3～80 3～40 | 1000～6000 |
| TS0.4 | C14700 |  |  |  |
| HPb63-3 | T34700 | 1/2硬（H02） 硬（H04） | 3～80 3～40 |  |
| HPb62-3 | C36000 |  |  |  |
| HPb60-2 | C37700 |  |  |  |
| HPb59-1 | T38100 |  |  |  |
| HPb59-3 | T38300 |  |  |  |
| HBi60-1.3 | T49240 | 1/2硬（H02） 硬（H04） | 3～80 3～40 |  |
| QSn4-4-4 | T53500 | 1/2硬（H02）、硬（H04） | 3～20 |  |
| HSb61-0.8-0.5 | T68200 | 1/2硬（H02） 硬（H04） | 3～80 3～40 |  |
| HSb60-0.9 | T68210 |  |  |  |
| BZn12-37-1.5 | C79860 | 1/2硬（H02）、硬（H04） | 3～30 |  |
| 注：经供需双方协商，可供应其他牌号、规格、状态的棒材。 |  |  |  |  |

- 3.1.2标记示例

产品标记按产品名称、牌号（代号）、状态、规格和标准编号的顺序表示，圆形棒直径以“Ф”表示，矩形棒的宽度、高度分别以“a”、“b”表示，方形棒的边长以“a”表示，正六角形棒的最小平行面距离以“s”表示。标记示例及截面示意图见图1：

示例1：用HPb59-1制造的、硬态、最小平行面距离为8mm、长度为2000mm的方形棒标记为： 9-1 H04 8×2000 YS/T XX-XXXX

或   方形棒T38100 H04 8×2000 YS/T XX-XXXX

示例2：用HPb63-3制造的、半硬态、宽度为8mm、高度为4mm、长度为2000mm的矩形棒标记为：

矩形棒 HPb63-3 H02 8×4×2000 YS/T XX-XXXX

或	  矩形棒T34700 H02 8×4×2000 YS/T XX-XXXX

示例3：用HSb60-0.9制造的、半硬态、最小平行面距离为10mm、长度为2000mm的正六角形棒标记为：

正六角形棒 HSb60-0.9 H02 10×2000 YS/T XX-XXXX

或	  正六角形棒 T68210 H02 10×2000 YS/T XX-XXXX

示例4：用QSn4-4-4制造的、硬态、直径为4mm、长度为2000mm的圆棒标记为：

圆棒QSn4-4-4 H04 4×2000 YS/T XX-XXXX

或   圆棒T53500 H04 4×2000 YS/T XX-XXXX

圆形            正方形               矩形            正六角形

图1. 棒材截面示意图

- 3.2化学成分

棒材各牌号的化学成分应符合GB/T 5231的规定。

- 4.3外形尺寸及尺寸允许偏差

- 4.3.1棒材直径（或对边距）及其允许偏差应符合表2的规定。

表2  棒材的直径及其允许偏差                      单位为毫米

| 直径（或对边距） | 允许偏差 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 圆形 | 正方形、矩形、正六角形 |
| 3～6 | ±0.015 | ±0.02 |
| ＞6～10 | ±0.02 | ±0.03 |
| ＞10～18 | ±0.025 | ±0.04 |
| ＞18～30 | ±0.03 | ±0.05 |
| ＞30～50 | ±0.05 | ±0.08 |
| ＞50～80 | ±0.12%a | ±0.18%a |
| 注1：经供需双方协商，可供应其他规格和允许偏差的棒材。 注2：需方要求单向偏差时，其值为表4中数值的2倍。 |  |  |
| a直径（或对边距）的“0.12%”和“0.18%”，精确到0.01mm |  |  |

4.3.2 棒材的圆度应不大于直径允许偏差之半。

4.3.3 棒材尺寸允许偏差一致性应符合表3的规定。

表3  棒材的允许偏差一致性                    单位为毫米

| 直径（或对边距） | 允许偏差 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 圆形 | 正方形、矩形、正六角形 |
| 3～6 | 0.01 | 0.015 |
| ＞6～10 | 0.012 | 0.02 |
| ＞10～18 | 0.015 | 0.03 |
| ＞18～30 | 0.02 | 0.035 |
| ＞30～50 | 0.035 | 0.055 |
| ＞50～80 | 0.07 | 0.1 |

4.3.4棒材的定尺或倍尺长度的允许偏差应符合表4的规定。倍尺长度应加入锯切分段时的锯切量，每一段锯切量为2mm。

表4  定尺或倍尺长度允许偏差                      单位为毫米

| 直径（或对边距） | 定尺或倍尺长度允许偏差 | 允许短尺比例a |
| --- | --- | --- |
| 3～30 | +5mm | — |
| ＞30～50 | +15mm | — |
| ＞50～80 | +15mm | 5%b |
| 注1：经供需双方协商，可供应其他定尺或倍尺长度允许偏差的棒材。 |  |  |
| a 短尺产品的长度不得小于定尺长度的70%。 b 短尺棒材的根数不超过5%。 |  |  |

4.3.5棒材的直度应满足表5的规定。

表5  棒材的直度                              单位为毫米

| 直径（对边距） | 长度 |  | 最大弯曲（弧的深度） |
| --- | --- | --- | --- |
| 圆形： |  |  |  |
| 3～6.35 | 1000～3000 |  | 0.5(在任何1000mm长度上) |
|  | ≥3000 |  | 3(在任何3000mm长度上) |
| ≥6.35 | 1000～3000 |  | 1.5(在任何1000mm长度上) |
|  | ≥3000 |  | 6(在任何3000mm长度上) |
| 仅对≥6.35的局部直度偏差 | … |  | 0.40(在总长度的任何300mm长度上) |
| 矩（方）形、正六角形： |  |  |  |
| 3～6.35 |  | 1000～3000 | 3(在任何1000mm长度上) |
|  |  | ≥3000 | 9(在任何3000mm长度上) |
| ≥6.35 |  | 1000～3000 | 3(在任何1000mm长度上) |
|  |  | ≥3000 | 9(在任何3000mm长度上) |

4.3.6切斜度

棒材端部应锯切平整，切口在不使棒材长度超出允许偏差的条件下，最大切斜度应不超过棒材直径（或对边距）的2.5%。

4.3.7圆角半径

拉制态正六角形、矩（方）形棒材的圆角半径应符合表6的规定。

表6  棒材的圆角半径                          单位为毫米

|  | 正六角形 |  | 矩（方）形 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 对边距离 | ≤50 | ＞50 | ≤25 | ＞25 |
| 圆角半径 | ≤1.5 | ≤2.5 | ≤1 | ≤1.5 |

4.3.8倒角

经供需双方协商，可按要求倒角。

4.3.9扭拧度

正方形、矩形和正六角形棒材的扭拧度，按每300mm不应超过1度控制（精确到度）。供货最大长度6000mm总扭拧度不应超过10度。

4.4力学性能

棒材的室温纵向力学性能应符合表7的规定。

表7 棒材的室温纵向力学性能

| 牌号 | 状态 | 直径（或对边距）/ mm | 抗拉强度RmMPa | 屈服强度Rp0.2 MPa | 断后伸长率A % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 不小于 |  |  |
| HPb59-1 HPb60-2 | H02 | 3～20 | 420 | 290 | 12 |
|  |  | ＞20～40 | 390 | 270 | 14 |
|  |  | ＞40～80 | 370 | 250 | 19 |
|  | H04 | 3～12 | 480 | 330 | 5 |
|  |  | ＞12～25 | 460 | 320 | 7 |
|  |  | ＞25～40 | 440 | 300 | 10 |
| HPb59-3 HPb62-3 | H02 | 3～12 | 400 | 280 | 7 |
|  |  | ＞12～25 | 380 | 260 | 10 |
|  |  | ＞25～50 | 345 | 230 | 15 |
|  |  | ＞50～80 | 310 | 200 | 20 |
|  | H04 | 3～12 | 480 | 330 | 4 |
|  |  | ＞12～25 | 450 | 310 | 6 |
|  |  | ＞25～40 | 410 | 280 | 12 |
| HPb63-3 | H02 | 3～20 | 390 | 270 | 12 |
|  |  | ＞20～80 | 360 | 240 | 16 |
|  | H04 | 3～15 | 490 | 340 | 4 |
|  |  | ＞15～20 | 450 | 300 | 9 |
|  |  | ＞20～40 | 410 | 270 | 12 |
| HSb60-0.9 | H02 | 3～12 | 390 | — | 8 |
|  |  | ＞12～25 | 370 | — | 10 |
|  |  | ＞25～50 | 335 | — | 16 |
|  |  | ＞50～80 | 300 | — | 18 |
|  | H04 | 3～12 | 480 | — | 4 |
|  |  | ＞12～25 | 450 | — | 6 |
|  |  | ＞25～40 | 420 | — | 10 |

续表7

| 牌号 | 状态 | 直径（或对边距）/ mm | 抗拉强度Rm MPa | 屈服强度Rp0.2 MPa | 断后伸长率A % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 不小于 |  |  |
| HSb61-0.8-0.5 | H02 | 3～12 | 420 | — | 7 |
|  |  | ＞12～25 | 400 | — | 9 |
|  |  | ＞25～50 | 370 | — | 14 |
|  |  | ＞50～80 | 350 | — | 16 |
|  | H04 | 3～12 | 490 | — | 3 |
|  |  | ＞12～25 | 450 | — | 5 |
|  |  | ＞25～40 | 410 | — | 8 |
| HBi60-1.3 | H02 | 3～12 | 400 | 280 | 6 |
|  |  | ＞12～25 | 380 | 260 | 8 |
|  |  | ＞25～50 | 350 | 240 | 13 |
|  |  | ＞50～80 | 330 | 220 | 15 |
|  | H04 | 3～12 | 460 | 320 | 3 |
|  |  | ＞12～25 | 440 | 300 | 6 |
|  |  | ＞25～40 | 410 | 280 | 8 |
| QSn4-4-4 | H02 | 3～12 | 430 | 345 | 15 |
|  |  | ＞12～20 | 400 | 320 | 15 |
|  | H04 | 3～12 | 450 | 405 | 7 |
|  |  | ＞12～20 | 420 | 380 | 7 |
| TTe0.5 TS0.4 | H02 | 3～80 | 260 | 205 | 8 |
|  | H04 | 3～40 | 330 | 300 | 4 |
| BZn12-37-1.5 | H02 | 3～9 | 600 | 420 | 5 |
|  |  | ＞9～30 | 550 | 380 | 6 |
|  | H04 | 3～9 | 650 | 460 | 2 |
|  |  | ＞9～30 | 600 | 420 | 3 |

4.5断口

棒材断口应致密，无缩尾。不允许有超出YS/T 336中规定的气孔、夹杂和分层等轻微缺陷。

4.6超声波探伤

当需方有要求时，直径为15mm～80mm的圆棒、对边距≥35mm的矩（方）形、正六角形棒可进行超声波探伤试验。

4.7残余应力

当需方有要求时，可进行残余应力试验。

4.8耐脱锌腐蚀性能

当需方有要求时，HSb60-0.9、HSb61-0.8-0.5、HBi60-1.3三个牌号的棒材可进行耐脱锌腐蚀性能的测定，其性能应符合表8的规定。

表8 无铅黄铜棒材的耐脱锌腐蚀性能

| 试剂及装置 | 温度/°С | 时间/h | 失锌层深度/μm 不大于 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 横向 |  | 纵向 |  |
| 恒温水浴或油浴槽 | 75±2 | 24 | 最大深度 | 平均深度 | 最大深度 | 平均深度 |
|  |  |  | 250 | 150 | 350 | 200 |

4.9表面质量

棒材表面应光亮、清洁，不允许有影响使用的缺陷。

4.10切削性

当用户有要求，并在合同中注明时，应进行切削性的检验。。

5试验方法

5.1化学成分

棒材化学成分的分析按GB/T 5121（所有部分）、YS/T 482或YS/T 483的规定进行，仲裁时按GB/T 5121（所有部分）的规定进行。

5.2外形尺寸及其允许偏差

棒材的外形尺寸寸及其允许偏差测量方法按GB/T 26303.2的规定进行。
5.3力学性能

棒材的室温力学性能检测方法按GB/T228.1-2010的规定进行，其中不同规格产品试样号应符合表9的规定。

表9  棒材的试样号

| 直径（对边距） mm | 试样号 |
| --- | --- |
| 3～5 | R8 |
| ＞5～6 | R7 |
| ＞6～8 | R6 |
| ＞8～10 | R5 |
| ＞10 | R4 |

5.4断口

棒材的断口检验按YS/T 336的规定进行。

5.5超声波探伤

棒材的超声波探伤试验按GB/T 3310的规定进行。

5.6残余应力

棒材的残余应力检验方法按GB/T 10567.2的规定进行。

5.7 耐脱锌腐蚀性能

棒材的耐脱锌腐蚀性能检测方法按GB/T 10119的规定进行。

5.8表面质量

棒材的表面质量应目视检验。

5.9切削性

切削性的检测方法参照GB/T 26048-2010附录B的规定进行。

6检验规则

6.1检查和验收

6.1.1棒材应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写质量证明书。

6.1.2需方对收到的产品应按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准的规定不符合时，应在收到产品之日起一个月内以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。

6.2组批

棒材应成批提交检验，每批应由同一牌号、状态和规格组成，每批重量应不超过5000kg。

6.3检验项目

6.3.1每批棒材应进行化学成分、外形尺寸、力学性能、断口及表面质量的检验。

- 6.3.2当需方有要求，每批棒材还应进行超声波探伤试验、残余应力、耐脱锌腐蚀性能（仅对HSb60-0.9、HSb61-0.8-0.5、HBi60-1.3等牌号）、切削性的检验。

6.4取样

棒材的取样应符合表10的规定。

表10取样

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 供方每炉取1个试样；需方每批取1个试样 | 4.1 | 5.1 |
| 外形尺寸及其允许偏差 | 按照GB/T 2828.1规定的取样，选择正常检验一次抽样方案，一般检测水平Ⅱ，接收质量限AQL＝2.5，或供需双方协商 | 4.2 | 5.2 |
| 力学性能 | 每批任取2根，每根取1个试样 | 4.3 | 5.3 |
| 断口 | 每批任取2根，每根取1个试样 | 4.4 | 5.4 |
| 超声波探伤 | 逐根 | 4.5 | 5.5 |
| 残余应力 | 每批任取2根，每根取1个试样 | 4.6 | 5.6 |
| 耐脱锌腐蚀性 | 每批任取2根，每根取1个试样 | 4.7 | 5.7 |
| 表面质量 | 按照GB/T 2828.1规定的取样，选择正常检验一次抽样方案，一般检测水平Ⅱ，接收质量限AQL＝2.5，或供需双方协商 | 4.8 | 5.8 |
| 切削性 | 每批任取2根，每根取1个试样 | 4.9 | 5.9 |

6.5检测结果的判定

6.5.1化学成分不合格时，判该批棒材不合格。

6.5.2棒材的外形尺寸和表面质量不合格时，判该批棒材不合格。

6.5.3当力学性能、断口、残余应力、耐脱锌腐蚀性、切削性的试验结果中有试样不合格时，应从该批棒材中另取双倍数量的试样进行重复试验，重复试验结果全部合格，则判整批产品合格。若重复试验结果仍有试样不合格，则判该批棒材不合格。

6.5.4当超声波探伤不合格时，判单根棒材不合格。

7标志、包装、运输、贮存和质量证明书

棒材的的标志、包装、运输、贮存和质量证明书按GB/T 8888的规定进行。

8订货单（或合同）内容

订购本标准所列材料的订货单（或合同）内应包括下列内容：

a) 产品名称；

b) 牌号；

c) 状态；

d) 尺寸规格；

e) 重量或根数；

f）超声波探伤、残余应力、耐脱锌腐蚀性能和切削性（当用户有要求时）;

g）本标准编号；

h) 其他。